四川省工程建设地方标准   DB

P                                      DB51/Txxxx-202x

四川省膜结构施工技术标准

Technical standards for membrane structure construction

in Sichuan Province

（征求意见稿）

202x年xx月xx日 发布                     202x年xx月xx日 实施

四川省住房和城乡建设厅         发布

四川省工程建设地方标准

四川省膜结构施工技术标准

Technical standards for membrane structure construction

in Sichuan Province

DB51/T xxxx-202x

主编部门：中建八局西南建设工程有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

实施日期：202x年xx月xx日

202x年 成都

前  言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2021年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第4批）的通知》（川建标函〔2021〕1242号）要求，由中建八局西南建设工程有限公司和深圳市三鑫膜结构有限公司会同有关单位共同编制完成的。

标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分12章，主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料；5 加工与制作；6 骨架式（含帽口式）膜结构安装；7 张拉式膜结构安装；8 充气式膜结构（气膜）安装；9 ETFE气枕膜结构安装；10 单层ETFE膜结构安装；11 索体系PTFE膜结构体育场馆安装；12 吊顶膜安装。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中建八局西南建设工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送中建八局西南建设工程有限公司（地址：成都市高新区天府大道1480号拉德方斯大厦东楼8层；邮编：610041；电话：028-65557177；E-mail：397367197@qq.com），以便今后修订时参考。

主编单位：中建八局西南建设工程有限公司

深圳市三鑫膜结构有限公司

参编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中建八局两江建设工程有限公司

西南交通大学

中国华西企业股份有限公司

中国五冶集团有限公司

成都大学

深圳市盛盈钢膜结构工程有限公司

主要起草人：亓立刚  詹进生  王清远  王晓丽  陈  龙

谭  浩  徐玉飞  王贤金  魏爱生  申  雨

刘盟盟  余志祥  刘火明  周  祎  陈  波

周  敬  鞠  明  陈波林  吴金平  陈江萍

郭育翔  程银行  张新潮  刘  帅  李  骏

罗  祥  刘永辉  栾和罡  张文涛  石  鹏

李元一  胥  路  丁茂玲  李  嘉

主要审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	6

3 基本规定	8

3.1 一般规定	8

3.2 膜结构工程施工规定	8

4 材料	10

4.1 一般规定	10

4.2 膜材	10

4.3 膜支撑钢构件	11

4.4 拉索	11

4.5 铝合金型材	12

4.6 三元乙丙胶条	13

4.7 紧固件	13

4.8 保温材料	13

4.9 其它材料	14

4.10 充气设备系统	14

5 加工与制作	18

5.1 一般规定	18

5.2 膜材加工	19

5.3 辅材加工	21

6 骨架式（含帽口式）膜结构安装	23

6.1 一般规定	23

6.2 膜安装和张拉	24

6.3 细部和节点处理	28

7 张拉式膜结构安装	30

7.1 一般规定和安装条件	30

7.2 膜和索的安装	32

7.3 张拉	34

8 充气式膜结构（气膜）安装	35

8.1 一般规定和安装条件	35

8.2 充气设备及电气控制系统安装	35

8.3 膜体安装	36

8.4 充气和调试	37

9 ETFE气枕膜结构安装	39

9.1 一般规定和安装条件	39

9.2 充气设备和管道安装	40

9.3 铝夹具安装	41

9.4 气枕安装	42

9.5 充气和调试	43

9.6 其他相关设备	43

10 单层ETFE膜结构安装	44

10.1 一般规定和安装条件	44

10.2 膜材和拉索安装	44

10.3 张拉和调整	45

10.4 节点和构造	45

11 索体系PTFE膜结构体育场馆安装	47

11.1 一般规定和安装条件	47

11.2 拱杆安装	47

11.3 膜安装	48

11.4 张拉和膜面控制	48

11.5 节点和细节处理	49

11.6 防水膜安装	49

12 吊顶膜安装	50

12.1 一般规定和安装条件	50

12.2 骨架安装	50

12.3 膜安装	50

12.4 张拉和调整	50

本标准用词说明	51

引用标准名录	52

Contents

1 General principles	1

2 Terminology and symbols	2

2.1 Term	2

2.2 Symbol	6

3 Basic regulations	8

3.1 General provisions	8

3.2 Construction regulations for membrane structure engineering	8

4 Material	10

4.1 General provisions	10

4.2 Membrane material	10

4.3 Membrane support steel components	11

4.4 Inhaul cable	11

4.5 Aluminum alloy profiles	12

4.6 EPDM adhesive strip	13

4.7 Fasteners	13

4.8 Other materials	13

4.9 其它材料	14

4.10 Inflation equipment system	14

5 Processing and production	18

5.1 General provisions	18

5.2 Film processing	19

5.3 Auxiliary material processing	21

6 Installation of skeleton type (including cap type) membrane structure	23

6.1 General provisions	23

6.2 Membrane installation and tensioning	24

6.3 Details and node processing	28

7 Installation of tensioned membrane structures	30

7.1 General regulations and installation conditions	30

7.2 Installation of membranes and cables	32

7.3 Tensioning	34

8 Installation of tensioned inflatable membrane structure (membrane)	35

8.1 General regulations and installation conditions	35

8.2 Installation of inflation equipment and electrical control system	35

8.3 Membrane installation	36

8.4 Inflation and debugging	37

9 Installation of ETFE air cushion membrane structure	39

9.1 General regulations and installation conditions	39

9.2 Installation of inflation equipment and pipelines	40

9.3 Aluminum fixture installation	41

9.4 Installation of air pillow	42

9.5 Inflation and debugging	43

9.6 Other related equipment	43

10 Installation of single-layer ETFE membrane structure	44

10.1 General regulations and installation conditions	44

10.2 Installation of membrane materials and cables	44

10.3 Tensioning and adjustment	45

10.4 Nodes and Structures	45

11 Installation of PTFE membrane structure sports stadium with cable system	47

11.1 General regulations and installation conditions	47

11.2 Arch rod installation	47

11.3 Membrane installation	48

11.4 Tensioning and membrane surface control	48

11.5 Node and detail handling	49

11.6 Waterproof membrane installation	49

12 Installation of ceiling membrane	50

12.1 General regulations and installation conditions	50

12.2 Skeleton installation	50

12.3 Membrane installation	50

12.4 Tensioning and adjustment	50

Explanation of the wording used in this standard	51

List of Referenced Standards	52

# 1 总则

1.0.1  为适应膜结构的发展，规范膜结构工程施工技术，做到安全适用、技术先进、经济合理、提高工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于四川省行政区域内膜结构工程的设计、制作与安装。

1.0.3  对超过本标准规定的膜结构参照使用本标准时，除应符合可行性规范、规程或标准的规定，对超过本标准规定的膜材、配件等应参照相关的规定进行试验。

1.0.4  设计膜结构时，必须根据设计条件进行计算分析。

【条文说明】严禁盲目套用其他膜结构的设计或计算结果。

1.0.5  膜结构工程施工技术，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及本省现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1  膜材membrane material

由基材和聚合物涂层构成的涂层织物或功能层复合织物，以及由高分子聚合物制成的薄膜。

2.1.2  基材substrate

由玻璃纤维或聚酯纤维等纱线织成的高强度织物。它是膜材的主要组成部分，主要承受载荷作用。

2.1.3  涂层cover layer

涂敷在基材上，起保护基材作用的聚合物层。

2.1.4  面层top coat

保护基材免受紫外线侵蚀、具有自洁性的表面涂层或复合功能层。

2.1.5  膜片membrane panel

对膜材进行裁剪后形成的单块膜（膜材的裁剪片）称为膜片。

2.1.6  膜面membrane surface

张拉并安装就位于支承结构上的膜材。

2.1.7  膜面单元membrane surface component

由膜片连接加工而成，在膜结构中由柔性边界或刚性边界围起的膜面。

2.1.8  膜面单元名义尺度nominal dimension of membrane surface component

确定各膜面单元内膜面相对法向位移时用到的膜面单元尺度，对于三角形膜面单元定义为最小边长的2/3；对于四边形膜面单元定义为通过最大位移点的最小跨度。

2.1.9  膜结构membrane structure

由膜面和支承结构共同组成的建筑物或构筑物。

2.1.10  张力膜结构tensile membrane structure

由膜面与拉索通过施加预张力形成具有一定刚度的稳定曲面，从而能够承受一定外荷载与作用的膜结构。

2.1.11  充气膜结构air inflated membrane structure

利用充气方式使膜面内外产生压力差和膜面张力，从而保持稳定的膜面形态和刚度的膜结构。

2.1.12  气承式膜结构air supported membrane structure

利用单层或多层曲面膜与支承面形成密闭空间，使用充气设备和压力控制系统维持膜面内部空间的稳定气压，利用膜面内部气压保持稳定的曲面外形和结构刚度，并抵抗外部荷载的膜结构形式。对大跨度气承式膜结构，可采用索网等措施加强膜结构刚度和稳定性。

2.1.13  气肋式膜结构air beam membrane structure

由充气圆管通过特定的组合方式连接形成一个整体受力体系，并与主要承重结构可靠连接，使用充气设备维持内部的稳定气压，利用内部气压抵抗外部荷载的膜结构形式。

2.1.14  气枕式膜结构air cushion membrane structure

利用双层或多层薄膜组成封闭空间的充气膜结构，通过充气设备和压力控制系统维持气枕内的稳定气压，利用气枕内部气压抵抗外部荷载的膜结构形式。气枕式膜结构一般是由多个气枕单元组合而成，常以围护系统出现，支承在主要承重结构体系之上。

2.1.15  开合式膜结构retractable membrane structure

利用机械方式使膜面或连同支承构件一起开启和闭合的膜结构。

2.1.16  骨架式膜结构framework membrane structure

骨架式膜结构是以钢构或是集成材构成屋顶骨架，在其上方采用张拉膜材的构造形式，下部支撑结构安定性高。

2.1.17  ETFE气枕膜结构ETFE pneumatic cushion membrane structure

ETFE气枕膜结构是一种在建筑、体育场馆等领域中广泛应用的创新结构形式。它以ETFE薄膜作为外层，利用气枕膨胀原理形成空气支撑结构，具有轻质、透明、耐候性强等特点。

2.1.18  索体系PTFE膜结构cable system PTFE membrane structure

主体结构采用单层或双层轮辐式索结构，膜面通过拱杆、膜边索、绷膜管、铝型材和U型夹等措施，与主索体系进行连接，拱杆可前后摆动以适应膜面变形。

2.1.19  单层ETFE膜结构single layer ETFE membrane structure

采用单层ETFE膜结构进行安装和验收。主体结构可以为钢结构骨架，也可以为索体系。

2.1.20  吊顶膜ceiling membrane

用作吊顶施工的膜结构。

2.1.21  柔性支承结构体系cable supported membrane structure

膜面支承于索结构，膜面与支承索结构共同作用的结构体系。

2.1.22  刚性支承结构体系frame supported membrane structure

膜面支承于钢、铝、混凝土等材料构成的刚性结构上的结构体系。

2.1.23  混合支承结构体系hybrid supported membrane structure

膜面支承于刚性结构与索结构共同组成的结构上的结构体系。

2.1.24  初始形态设计form finding

根据建筑要求，寻找膜结构在预张力状态下的初始平衡形状的过程，也称为“找形”。

2.1.25  初始形态initial state of form and stress

膜结构在预应力施加完毕后的自平衡状态。

2.1.26  荷载效应分析loading case analysis

基于找形分析确定的初始平衡状态，对膜结构在设计荷载作用下的受力和变形性能进行计算。

2.1.27  裁剪设计cutting pattern

确定膜面上的裁剪线以及生成膜面上各个裁剪膜片的过程。

2.1.28  预张力pretension force

以机械或其他方法，预先施加于拉索或膜面单元上的力。

2.1.29  正常工作内压normal operating pressure

空气支承式膜结构在正常使用时的充气压力，其值介于最小工作内压与最大工作内压之间。

2.1.30  最大工作内压maximum operating pressure

空气支承式膜结构在极端天气条件时使用的最大充气压力值。

2.1.31  最小工作内压minimum operating pressure

空气支承式膜结构保持结构体系稳定性所需的最小充气压力值。

2.1.32  拉索tension cable

具有一定预张力的受拉构件，由索体与锚具组成，其中索体可以为钢丝束、钢绞线、钢丝绳、钢缆绳等。

2.1.33  脊索ridge cable

在膜脊处支承膜面的索称脊索。所谓膜脊是指不同区域膜面在较高位置上的交汇处。

2.1.34  谷索valley cable

在膜谷处支承膜面的索称谷索。所谓膜谷是指不同区域膜面在较低位置上的交汇处。

2.1.35  第一屈服点first yield point、第二屈服点second yield point

E类膜材应力-应变曲线上两个不同转折点。

2.1.36  热合hot sealing

通过加热熔化膜材的表面涂层（G类，P类膜材）或膜材本身（E类膜材），将相邻膜片的搭接部分压接在一起的连接方法。

【条文说明】本规范给出36个有关膜结构工程施工技术方面的术语定义，都是从膜结构工程施工技术的角度赋予其涵义，但其涵义不一定是术语的通用标准定义。本规范给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

## 2.2 符号

G——恒荷载；

P——初始预张力；

Q——可变荷载；

W——风荷载；

F——拉索的抗拉力设计值；

Ftk——拉索的极限抗拉力标准值；

Fk——膜材的抗拉强度标准值；

Fmin——膜材的预张力最小值；

f——对应最大主应力部位的膜材强度设计值；

fk——对应最大主应力部位的膜材强度标准值；

p——空气支承膜结构中的内压值；

t——膜材的厚度；

ζ——膜材强度折减系数；

γk一膜面抗力分项系数；

Qmin——各种荷载组合下主应力的最小值；

Qmax——各种荷载组合下主应力的最大值；

σp——维持曲面的初始形态设计最小应力值；

Nx——十字形膜材试样经向荷载；

Ny——十字形膜材试样纬向荷载；

εx——十字形膜材试样经向应变；

εy——十字形膜材试样纬向应变；

Ex——涂层织物膜材经向弹性模量；

Ey——涂层织物膜材纬向弹性模量；

νX——涂层织物膜材经向泊松比；

νy——涂层织物膜材纬向泊松比。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1  膜结构施工单位应具有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、质量控制和质量检验制度。膜结构工程施工项目的施工组织设计、施工方案等技术文件应经相关单位的经审查批准，须有对应书面依据，并且签字、签章合法、有效。

3.1.2  膜结构加工单位应具备相应的材料加工及检测能力，膜结构工程见证取样送样应由检测机构完成。

3.1.3  膜结构施工单位应具备相应的结构分析、深化设计和施工阶段验算能力。

3.1.4  膜结构施工单位应根据膜结构建筑与结构设计方案，或设计单位提供的膜结构设计图纸进行膜结构的施工图深化设计。深化设计应包括膜材加工、支撑钢构件、拉索、连接节点、锚具及其他附属组件设计等内容。

3.1.5  对于膜结构工程施工，膜结构施工单位应根据施工图要求对施工阶段进行受力分析及裁剪分析。

3.1.6  对于大型膜结构工程施工，膜结构施工单位应根据实际情况制定相应的检修技术方案。

## 3.2 膜结构工程施工规定

3.2.1  采用的原材料、成品、构配件和设备应进行进场验收。凡涉及安全、使用功能的应按相关规定进行复验。

3.2.2  成品、半成品膜应制定相应的运输及存储保护方案。

3.2.3  各工序应按施工技术标准严格执行，每道工序完成后，按相关规定检验合格后，方能进行下道工序的施工。

3.2.4  对于大型膜结构工程施工，膜结构施工前后的工种之间应进行交接检查，须有对应书面依据，并且签字、签章合法、有效。

# 4 材料

## 4.1 一般规定

4.1.1  膜结构各分项工程的主要材料、零（部）件、成品件、标准件等应进行进场验收。

4.1.2  工程所选用材料应符合设计和相关标准的要求。

## 4.2 膜材

4.2.1  膜材的断裂强度、撕裂强度应符合设计及相关标准的要求。

4.2.2  膜材防火性能复验，按设计要求确定是否进行复检。如需复检，则按照膜材类别进行复检。

4.2.3  购进膜材应开箱检查，检查时应由专业承包单位、总承包单位和监理单位共同进行，开箱资料应包括厂家提供的每卷膜材的重量、幅宽、力学性能参数、弹性模量、应力应变参数等。

4.2.4  膜材料的规格允许偏差要求见表4.2.4。

表4.2.4 规格允许偏差

| 项 目 | 允 差 |
| --- | --- |
| 膜材重量 | 标称值±5% |
| 膜材厚度 | 标称值±10% |
| 膜材幅宽 | 不得存在负公差 |

注：根据标称值考核膜材的重量、厚度和幅宽，偏差率%=100×（测试值-标称值）/标称值

4.2.5  当设计对膜材料的透光率有特殊要求时，应进行复检。膜材料的光学性能参数允许偏差为标称值±3%。

4.2.6  膜材厚度应均匀一致，其厚度的允许偏差应满足表4.2.4的有关要求。

4.2.7  膜材的单位重量应与厂家提供的数据一致，其允许偏差应满足表4.2.4的有关规定。

4.2.8  膜材幅宽应满足表4.2.4的有关规定。

4.2.9  每批膜材之间观感无明显色差，且膜材表面光滑平整。膜材不得局部无涂层、基层裸露、明显且无法消除的污渍等严重缺陷。防水膜材不得有通透孔眼。每卷（以50m计）的局部涂层较薄、麻点、油丝等轻微缺陷不得超过五处，且每处缺陷面积小于100mm2。

4.2.10  膜材力学性能、色差应符合现行国家标准《膜结构用涂层织物》GB/T 30161及相关规范性文件的规定。

## 4.3 膜支撑钢构件

4.3.1  膜支撑钢构件材料，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求。所涉及的其他特殊材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

## 4.4 拉索

4.4.1  拉索锚具采用的钢材，其化学成分、力学性能应符合设计要求和现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《合金结构钢》GB/T 3077、《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352、《重型机械通用技术条件第8部分：锻件》JB/T 5000.8和《不锈钢棒》GB/T 1220的规定。

4.4.2  半平行钢丝束拉索索体制造用镀锌钢丝，应符合《桥梁缆索用热镀锌或锌铝合金钢丝》GB/T 17101的规定。

4.4.3  半平行钢丝束拉索索体护层用聚乙烯护套材料，应符合现行行业标准《建筑缆索用高密度用聚乙烯塑料》CJ/T 3078的规定。

4.4.4  半平行钢丝束拉索索体制造用镀锌钢丝，应符合现行行业标准《桥梁缆索用热镀锌钢丝》GB/T 17101的规定。

4.4.5  半平行钢丝束拉索索体护层用聚乙烯护套材料，应符合现行行业标准《桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料》CJ/T 297的规定。

4.4.6  钢绞线拉索索体可选用镀锌钢绞线、高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线、铝包钢绞线、涂塑钢绞线、无粘结钢绞线和不锈钢绞线，并应分别符合现行行业标准《镀锌钢绞线》YB/T 5004、《高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线》YB/T 152、《铝包钢绞线》YB/T I24、《无粘结钢绞线》JG 3006和《建筑用不锈钢绞线》JG/T 200等标准的规定。

4.4.7  钢丝绳拉索索体技术条件应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T 20118、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918、《粗直径钢丝绳》GB/T 20067和《不锈钢丝绳》GB/T 9944的规定。

4.4.8  热铸锚锚内铸体材料应选用低熔点锌铜合金，应符合现行行业标准《公路悬索桥吊索》JT/T 449的规定。

4.4.9  冷铸锚锚内铸体材料应由环氧树脂、铁砂、矿粉、固化剂、增韧剂等组成，各种物料均应符合相关的标准。

4.4.10  半平行钢丝束拉索索体制造用绕包带采用纤维增强聚酯带，带宽30—50mm，抗拉强度应不低于250N/cm2。

4.4.11  拉索制作用其他材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

## 4.5 铝合金型材

4.5.1  铝合金型材宜采用6000系AL-Mg-Si铝合金，其材质应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。

4.5.2  型材铝合金材料的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定。铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 523的规定，型材尺寸允许偏差应达到高精级。

4.5.3  铝合金型材采用阳极氧化进行表面处理，应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 523规定和设计的有关要求。

4.5.4  铝合金型材表面应光滑、无毛刺、无油污等缺陷。

## 4.6 三元乙丙胶条

4.6.1  三元乙丙胶条应符合现行标准《工业用橡胶板》GB/T 5574及《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》HB/T 3099的规定。

## 4.7 紧固件

4.7.1  膜结构连接用紧固件及螺母、垫圈等标准配件，其材质、品种、规格、性能等应符合现行国家标准和设计要求。

4.7.2  膜结构连接用紧固件，应按包装箱配套供货，包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期，不应出现生锈和沾染脏物，螺纹不应损伤。

## 4.8 保温材料

4.8.1  保温材料的选取应考虑膜体加工特点及安装便利性，并应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《建筑设计防火规范》GB 50016和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的要求。

4.8.2  保温材料的燃烧性能宜采用A级，不宜采用B2级，严禁采用B3级。内部环境湿度较大时，可选用燃烧性能B1级的吸湿性低的保温材料，且应满足低烟、低毒要求。保温材料的燃烧性能不得低于设计要求。

4.8.3  充气膜结构的保温材料可采用双面覆铝箔玻纤布玻璃纤维棉、玻璃纤维气凝胶毡、双面复合铝箔化学交联聚乙烯泡棉（XPE）、双面复合铝箔橡塑保温棉等。

【条文说明】本条给出了四种常用的保温材料，其中双面覆铝箔玻纤布玻璃纤维棉和玻璃纤维气凝胶毡燃烧性能可达到A级，双面复合铝箔化学交联聚乙烯泡棉（XPE）和双面复合铝箔橡塑保温棉燃烧性能可达到B1级。

4.8.4  采用悬挂式安装的保温材料应具有足够的抗拉能力与抗撕裂能力，防止断裂。

## 4.9 其它材料

4.9.1  气枕式膜结构送风管道、连接软管和气阀应具备良好的抗紫外线、抗老化、抗变形能力，并满足气密性要求。

4.9.2  送风管道可选用镀锌钢管、不锈钢钢管、聚酯管等；连接软管可采用FEP、ETFE等材质；气阀可采用铝合金、不锈钢、ETFE等材质。

## 4.10 充气设备系统

4.10.1  充气设备可包括风机、管道、送风口、止回阀、安全阀、进气口、排气阀等。

4.10.2  充气设备应配置主风机和备用风机，备用风机应具备与主风机联锁启动功能。

4.10.3  充气设备应设置保护措施，保证在各种自然条件下正常运行。气枕式膜结构的充气设备进风口应配置可清洗或可更换的滤网，且应满足设计要求参数。

4.10.4  充气设备应充分密封，以减少充气膜结构的空气泄露。

4.10.5  当有通风、供暖等特殊要求时，充气设备宜符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《工业建筑供暖与空气调节设计规范》GB 50019和《组合式空调机组》GB/T 14294的规定。

4.10.6  风机应根据全压和风量要求，按照风机性能曲线进行选择。

4.10.7  风机全压应按下式计算：

|  | （4.10.7） |
| --- | --- |

式中：—最大工作内压；

—设备和管道的压力损失值；

—附加系数，一般取值1.10-1.15。

【条文说明】通过管道出风口压力在满足最大工作压力并考虑计算系统压力损失上宜附加10％～15％。风机风压应考虑设备和管道的压力损失，风机风压在满足最大工作压力并考虑设备和管道压力损失的基础也不宜附加过高。

4.10.8  风机风量应符合下列规定：

1  应满足下式中泄气时风机的充气速率的要求；

|  | （4.10.8） |
| --- | --- |

式中：—基准工作内压作用下气承式膜结构室内空气体积，；

—气承式膜结构的水平投影面积，；

—泄气洞口形式对应的流量折减系数，可取0.65；

—关门情况下气承式膜结构的等效泄气面积，；

—开启门洞（如应急门）人员逃生时增加的泄气面积，；

—泄气至内压基本平稳时的残余气压，；

—泄气时鼓风机的充气速率，。

2  当风机承担换气和空气内循环功能时，其风量应满足充气膜结构换气量和空气内循环的要求；

3  宜满足充气膜结构最初充气时能在规定的时间内达到最小工作压力。

【条文说明】在最初充气时，可以考虑主风机和备用风机全部投入工作，也可以考虑增加临时风机缩短最初充气时间。

4.10.9  管道可采用管材，应具有气密性、安全性和耐久性，宜进行防水、保温处理。外露管道应有稳固的支撑和保护。气枕式膜结构管道与气枕应采用软管连接。

【条文说明】外露的管道客易受外界天气状况的影响，会因地震或其它冲击而受到损坏，所以要进行稳固的支撑，并采取适用的保护措施。气枕式结构管道应考虑管道材质的热胀冷缩影响。

4.10.10  气承式膜结民用建筑的管道内空气流速宜小于10m/s，出风口处的空气流速宜小于5m/s。

4.10.11  止回阀与风机配套使用，设置在风机供（送）风管路上，多台风机并联运行的系统应在每台风机各自的管路上设置止回阀。

4.10.12  应采用安全阀或其他有效措施确保充气膜结构内压不超过最大工作内压。

【条文说明】充气系统还应保证能控制设计压力限值，使其提供的充气压力不超过最大工作压力，以防止过度的充压。

4.10.13  充气设备的进气口处应确保不受到杂物、积雪、积水等阻塞，并避免设置在有毒、有害气体处。

4.10.14  封闭空间的气枕式膜结构的充气系统内应配置干燥装置；开敞空间的气枕式膜结构充气系统可以不配置干燥装置，但应采取相应的处理措施，避免气枕内部产生冷凝水。

【条文说明】为避免气枕内部产生冷凝水，封闭空间的气枕式膜结构充气系统内应配置干燥装置，经干燥的空气量应不低于气枕式膜结构的正常空气泄露和空气循环量，开敞空间的气枕式膜结构充气系统可以不配置干燥装置，但应采取相应的处理措施，可设置出气口或者增加气枕内的空气循环。

4.10.15  充气膜结构宜根据环境控制的需要配置换气窗或排气阀。

【条文说明】民用建筑的充气膜结构内，根据内部空气质量控制的需要可以配置手动开关的换气窗，也可以配置自动控制开关的排气阀；工业建筑的充气膜结构内，根据内部温度控制、粉尘和有害气体浓度控制的需要，应配置相应数量和尺寸的排气阀，排气阀应具备手动开关控制和自动开关控制等多种控制方式。

# 5 加工与制作

## 5.1 一般规定

5.1.1  膜材加工制作应严格按照设计图纸和工艺文件的规定进行。专业操作人员应持证上岗。制作前操作人员应熟悉图纸和技术要求，了解工艺特点和关键环节。

5.1.2  膜材的裁剪、热合等制作过程应采用专用设备，相关计量仪器应经计量标定合格。

【条文说明】部分P类膜材，热合前应对其表面涂层进行打磨，打磨宜采用专用设备进行，打磨时不得损伤PVC层和基材。

5.1.3  膜材应根据建筑功能、膜结构所处环境和使用年限、膜结构承受的荷载以及建筑物防火要求选用下列不同类别的膜材：

1  G类，在玻璃纤维织物基材表面涂覆聚合物连续层的涂层织物；

2  P类，在聚醋纤维织物基材表面涂覆聚合物连续层并附加面层的涂层织物；

3  E类，由乙烯和四氟乙烯共聚物制成的ETFE薄膜。

【条文说明】关于G类、P类、E类膜材划分，同现行工程建设标准《膜结构技术规程》CECS158的有关规定。

5.1.4  同一膜结构工程宜使用同一企业、同一批号的膜材。每批膜材均应具有产品质量保证书和检测报告，并应进行进货抽检。膜材表面应无针孔，无明显褶皱和明显污渍，不应出现断丝、裂缝和破损现象，色泽应无明显差异。

【条文说明】本条规定是为了保证膜单元色差不明显，以形成较好的外观效果。

5.1.5  膜材应储存在干燥通风处，且不宜与其他物品混放。不应接触易褪色的物品或对其性能有危害的化学药剂。

5.1.6  膜单元的运输工具上应铺支承垫层，并采取措施确保膜单元与运输工具间不发生相对移动和撞击。

5.1.7  钢构件的制作应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

5.1.8  拉索的加工制作应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ 257的规定执行。

## 5.2 膜材加工

5.2.1  膜结构加工制作应具备专业工艺流程以及必要的裁剪、热熔合和测试设备。

5.2.2  加工膜结构所使用的测试设备、工具、量具应按照国家有关规定，经计量鉴定合格；量具应一次标定。

5.2.3  膜结构加工操作人员必须经过专业培训，明确其岗位及所需的技能要求。

5.2.4  膜结构加工开始前应编制工艺设计文件，内容应包括：膜材料检验、设备及量具检验、剪裁膜片的确定、裁剪方法、张拉伸长量的预调整、制作质量标准、工序兼验收方法、包装运输。

5.2.5  膜结构的加工分为膜片的裁剪、连接、节点制作、配件的制作加工、包装、运输等环节。加工应符合以下工艺流程：膜材验收、技术参数的确定、膜片的裁剪、裁剪膜片的几何尺寸检验、膜片的连接、膜片连接强度检验、膜体的几何外形检验、连接件定位固定、膜体清理、膜体的包装与标记。

5.2.6  膜结构加工前，必须对所用膜材料及配件按设计和工艺要求进行检验，检验对象应包含膜材、索、五金件、缝制线等。检验内容应包括：外观检查、尺寸检查、材性检查。

5.2.7  膜结构加工应在专业化工厂进行，应具备洁净、干燥的非露天环境条件，应具备的制作专用车间。对于G类和P类膜材，室内工作温度应保持在5°C～30°C；对于E类膜材，裁切和熔接车间工作温度应保持在15°C～30°C。同时，应避免热源对膜材的热辐射影响。

【条文说明】灰尘、毛发会造成热合设备在热合时打火、烧焦或击穿膜片，因此在整个制作过程中应保持制作车间的清洁，操作工人应穿着必要的防护服装。

5.2.8  同一膜结构工程宜使用同一企业、同一批号的膜材，整个加工制作过程应保持膜材清洁，不宜与其他物品混放，当需要对膜材表面面层进行打磨时，不应对膜材产生损伤。

5.2.9  加工制作场地应平整，加工环境应满足一定温、湿度的要求。存放膜材的工作平台应干燥无污物，整个加工制作过程应保持膜材清洁。

【条文说明】膜材加工制作设备通常在温度10~30℃、湿度35%~70%时能够保证其稳定性，在超出上述温、湿度条件时应增加热合试片的试验频次，以确保热合质量。

5.2.10  当热合膜材需打磨表面面层时，打磨不应对膜材产生损伤。

5.2.11  热合加工制作前，应根据膜材的特点，对连接方式、搭接或对接宽度等进行试验，G类、P类膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%，E类膜材热合处的拉伸强度应不低于30MPa，符合设计要求后方可正式进行热合加工。在热合过程中应严格按照试验参数进行作业，并做好热合加工记录。

5.2.12  膜片裁剪后应全部进行检验，10m以下膜片各向尺寸偏差应控制在±3mm之内，10m以上膜片各向尺寸偏差应控制在±6mm内，并应符合表5.2.12相关规定。热合后的膜单元，周边尺寸与设计尺寸的偏差不应大1%。

表5.2.12 规格允许偏差

| 膜片尺寸 | 允差 |
| --- | --- |
| ≤10m | ±3mm |
| ＞10m | ±6mm |

5.2.13  热合缝应均匀平整、饱满、线条清晰，热合后膜面不得有污渍、划伤、破损现象。对G类、P类膜材热合宽度的误差值不应超5%，对E类膜材热合宽度的误差值不应超过±1mm。

5.2.14  经加工制作并检验合格的膜单元，应先行清洁，标识后存放。

5.2.15  膜单元的包装方式，应根据膜材的特性、具体工程的特点确定。包装袋应结实、平滑、清洁，其内表面应无色或不褪色，与膜成品之间不得有异物，且应严密封口。在包装袋的醒目位置上应有标识，标明膜单元的编号、包装方式和展开方向。

## 5.3 辅材加工

5.3.1  辅材的加工主要为膜片的剪裁、连接和节点加工。

5.3.2  进行裁剪前，应验证膜材的生产批号、出厂合格证明及有关的复验合格报告。同一单体膜结构的辅材宜使用与主材同一批号生产的膜结构。

5.3.3  裁剪设计软件提供的裁剪图应根据材性试验的结果由设计进行调整。

5.3.4  在裁剪膜片时，应避开原膜结构的织造伤痕、纱结及其他疵点。

5.3.5  在裁剪作业中，不得发生折叠弯曲的现象。

5.3.6  膜片搭接次序应根据裁剪设计的要求来确定。

5.3.7  裁剪操作应严格按照裁剪下料图进行。作出尺寸、位置、实测偏差等的详细记录。10m以下膜片各向尺寸偏差不应大于±3mm，10m以上膜片各向尺寸偏差不应大于±6mm。热融合后的膜面单元，周边尺寸与设计尺寸的偏差不应大于1%。

【条文说明】当膜单元的制作尺寸出现偏差时，需保证首、末孔的位置准确，中部孔间距均分偏差。

5.3.8  膜片的连接应保证接缝的强度和防水要求。P类、G类、E类膜材热融合处的抗拉强度不应低于母材强度的80%，E类膜材热融合处的极限抗拉强度不应低于30MPa。

5.3.9  采用热融合法拼接时，应根据工艺要求严格控制热融合温度、热融合压力以及热融合时间，避免过热烫伤，并严格控制热融合中产生的收缩变形，确保膜片、膜面平整，热融合部位不得出现明显厚薄不均匀现象。

5.3.10  热融合加工时，不应让尘埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。

5.3.11  采用缝制拼接时，应做到缝制宽度、针幅等一致。严禁发生跳缝、脱缝等现象。同时应避免缝制中引起膜片的扭曲、褶皱等现象。

5.3.12  附属部件应根据图纸和裁剪尺寸准确安装。开孔应采用开孔夹具，不得有卷曲、歪斜等现象。打扣眼时，不得有脱落、裂纹。

5.3.13  有特殊要求的膜片连接可现场加工制作，并采取措施确保质量。

# 6 骨架式（含帽口式）膜结构安装

## 6.1 一般规定

6.1.1  设计文件齐全有效，包括施工总装图、分装图、图纸技术说明和设计变更通知单等。骨架钢结构安装质量应满足现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205要求。

【条文说明】骨架式膜结构支撑边界属于刚性边界，膜结构张拉的主要拉力由支撑骨架自身承担，因此骨架式膜结构安装前提条件之一是其支撑骨架（含二次结构）已经全部安装完成，能够独立承担张拉荷载。

6.1.2  膜结构专项施工方案内容完整，已获得审批。

【条文说明】膜结构是一种整体空间结构体系，膜结构安装及张拉必须编制专项施工方案，方案中需对张拉过程进行分析，张拉完成后结构内力需满足设计文件要求。

6.1.3  施工单位项目部组织机构健全，项目管理人员和各工种作业人员已到位并完成施工方案交底和安全技术交底。

【条文说明】骨架式膜结构单片张拉会造成相邻支撑骨架的变形。因此骨架式膜结构的施工专项方案编制必须考虑膜结构张拉顺序对后续工序的影响，同时膜材的剪裁方案也必须考虑施工张拉顺序的影响，确定每块膜材的具体外形。

6.1.4  所需材料和设备已根据施工特点和进度要求有序组织进料，每批进场材料已按要求完成验收，安装用设备、工具、器具已准备就绪。

【条文说明】张拉施工所需的临时支架不得对张拉施工造成影响。

6.1.5  安装应符合下列工艺流程：

1  检查膜体的出厂报告及质量保证书；

2  支承结构及预埋构件的质量检验及校正；

3  铺展膜体和膜体的连接件的安装及校正；

4  按设计要求张拉膜体形成膜面，并按设计要求施加预张力；

5  膜面与支承结构固定，检验连接件及连接节点；

6  对完成的膜结构进行检测和记录。

6.1.6  膜材的深化剪裁应根据支承骨架安装完成后测量的实际位形数据进行，该测量应在支承结构连接固定形成稳定单元后进行。

6.1.7  对临时连接的部位应采取安全可靠、便于拆卸的固定措施。

## 6.2 膜安装和张拉

6.2.1  次结构的安装与验收

1  焊接在支承骨架上的连膜钢板、连膜钢管、张拉螺栓连接板（件）等膜结构支撑二次钢构件，宜随同支承骨架在工厂一并加工焊接完成，并应制定相应的现场安装精度保证措施。若需现场焊接的，必须在支承骨架安装完毕并检验测量合格后，再进行现场进行焊接，现场焊接完成后需对焊接部位的涂装损坏进行补涂。

2  膜结构支撑二次钢构件制孔、组装等允许偏差应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205规定执行。

3  膜结构支撑二次钢构件的焊缝检验应按现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661及《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203的规定执行。

4  连膜钢板，连膜钢管等膜结构支撑二次钢构件，应平滑顺直、不得有错台。

【条文说明】骨架式膜结构的二次结构直接承受拉力，易受腐蚀，因此二次连接件宜采用不锈钢或铝合金材料，采用普通钢材时宜对其进行热镀锌防腐处理。对于连接位置的焊缝应根据不同材质采用不同的焊接方法，并对焊缝位置现场防腐处理作为重点管理工序。

6.2.2  膜结构的安装

1  安装准备

1）膜面安装必备条件：

a.结构必须安装完毕，膜结构支撑二次钢构件必须安装完成，并应满足设计要求；

b.结构整体是安全、稳定的；

c.相关区域内构件的涂装必须施工完毕；

d.相关区域内施工准备工作结束；

e.膜面安装技术指导抵达现场，对现场情况全面检查后同意开工；

f.接收到现场监理工程师下发的开工单。

2）膜面安装前应搭设操作平台和膜材的堆放平台。操作平台仅供操作人员进行膜材安装活动使用，不承担膜材自重。膜材堆放平台可设置为地面或高空平台。操作平台搭设完成后，应由项目部组织监理等机构一并进行安全检查，验收合格后，方可使用。

3）操作平台可使用脚手架搭设，脚手架搭设应按照现行国家及行业标准《施工脚手架通用规范》GB 55023、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80相关规定执行，超过一定规模的，应按各地方建设主管部门要求编写危大工程专项施工方案并经专家论证。

4）为保证膜片高空展开安全，主体结构间宜铺设拉索，以保证膜片整体被托付。

2  膜的展开

1）在现场打开包装前，应先检查膜单元的包装在运输过程中有无损坏。打开包装后，膜单元成品应经安装单位验收合格。

2）膜单元展开前，应再次对二次构件与膜结触表面上进行检查，应保证清洁、无污物，并保证无尖锐毛刺，以免造成膜面的损坏或污染。所有参加膜面展开工作的人员，必须穿软底胶鞋。按照膜捆包示意图方向展开，当膜布展开后，为防止风的作用造成膜面的损坏，应立即安装防风压绳网，防风压绳网拉设时横向每隔3米张拉一道。膜单元展开基本就位后立刻用事先布置好的紧绳器和专用夹具将膜边临时固定在主体结构上。施工当天，必须对膜面施加足够的力，保证膜面具备一定的应力水平，保证在风、雨等气候条件下不被破坏。

3  膜的安装

1）膜单元安装宜在相关土建和外装饰工程完工后进行，对安装现场可能伤及膜材的物件应进行安全防护。

2）安装前宜对支承结构及钢构件进行复测，以确认满足膜安装要求。

3）安装单位应按设计单位提供的膜单元总装图和分装图进行安装。

4）吊装机械设备和吊装方式应根据膜材质量、设备能力、现场环境等因素进行吊装能力验算。

5）吊装膜单元前，应先确定膜单元的准确安装位置。展开和吊装膜单元时可使用临时夹板，但安装过程中应避免膜单元与临时夹板连接处产生撕裂。

6）膜单元宜连续安装就位。当不能连续安装就位时，应采取可靠的临时固定措施。可靠的临时固定措施应能抵抗施工期间可能发生的强风，还应保证膜面不积水。

7）膜面单元各片间的连接应采用专用夹板，夹板的底板和顶板用螺栓固定，螺栓拧紧时注意避免夹板压住膜材上带有绳索的一边。

8）当风力达到4级或气温低4℃时，不宜进行膜单元安装；当风力达到5级及以上时，严禁进行膜单元安装，并采取安全防护措施。

9）膜结构安装完毕后，应对膜体内、外表面进行清洁。

【条文说明】膜材安装前应对二次连接件进行外观检查，首先检查结构外形，应尽量避免出现直角或锐角的边界形状；其次检查焊接位置是否经过打磨光滑，不得存在焊瘤、焊渣等尖锐部分。检查目的都是避免膜材被刺伤，出现应力集中等情况，缩短膜材寿命。

6.2.3  膜结构的张拉

1  对于通过集中施力点施加预张力的膜结构，在施加预张力前应将支座连接板和所有可调部件调节到位。

2  施力位置、位移量、施力值应符合设计要求。

3  施加预张力应采用专用施力机具。每一施力位置使用的施力机具，其施力标定值不宜小于设计施力值的2倍。

4  施力机具和仪表均应在有效的计量标定期内。测力仪表的测力误差不得大于5%。

5  膜面张拉前应根据材料的特性和工程特点，确定分批张拉的顺序、量值和速度。对刚性边界膜面单元施加预张力应分步进行，各步的间隔时间宜大于24h。

6  对膜施加预张力时应以施力点位移达到设计值为控制标准，允许误差为±10%。对有代表性的施力点还应进行力值抽检，允许误差为±10%。

7  当下道工序或相邻工程开始施工时，应对膜结构已完成部分采取保护措施，防止损坏。无有效保护措施时，严禁在膜材周边3m范围内进行焊接、切削作业。

8  膜体安装过程中必须做好成品保护，不应损坏膜面。膜面与支承结构之间必须设隔离层，不得直接接触。

9  对于重要或复杂的膜结构工程，应在膜面安装过程中，对支承结构进行应力和变形监测。

【条文说明】膜单元在地面或空中作业平台上展开时，应对展开作业区域进行清洁并铺设洁净保护膜。

## 6.3 细部和节点处理

6.3.1  膜结构的连接节点包括膜片与膜片连接节点和膜面与支承结构连接节点。按照支承体系的不同，可分为膜面与柔性支承结构连接节点和膜面与刚性支承结构连接节点。按照所处部位不同，可分为中间节点和边界节点。

【条文说明】膜结构安装出现局部褶皱现象是难以避免的，如经业主、设计、制作、安装方协商，认为不影响安全使用，可以不作处理。

6.3.2  膜结构的连接构造设计应考虑结构的形状、荷载、制作、安装等条件，使结构安全、可靠，确保力的传递，并能适应可能发生的位移和转动，以及使用过程中膜面更换的可行性。

【条文说明】膜结构安装完成后应对其冲水清洁，除去安装过程中积累的灰尘等污染，并测试膜材安装后是否存在积水等现象。

6.3.3  膜面与支承结构连接节点必须具有足够的强度和刚度，不得先于连接的构件和膜面而破坏，也不应产生影响受力性能的变形。

6.3.4  膜面边缘与支承结构边缘之间的连接可采用刚性连接或柔性连接，刚性连接可分为直接压板固定式连接及铝型材螺栓调节式连接；柔性连接可分为直接膜边索袋式连接及U形夹具转接式连接。除直接膜边索袋式连接外，膜体出厂时边缘均应设置防脱边绳，压板、夹具等配件宜采用铝合金材料或镀锌钢板制作，紧固螺栓宜采用不锈钢材质或镀锌钢材。

6.3.5  膜片连接处应保持水密性，应进行抗剥离测试，并应防止织物磨损﹑撕裂，连接处的金属构件应有防腐措施，连接构造应充分考虑膜材徐变的影响。

6.3.6  对于变形较大和存在频繁振动可能性的膜结构，宜采取螺栓防松防脱措施。

6.3.7  屋面膜片宜采用搭接方法进行拼接，搭接接缝应考虑防水要求。

6.3.8  附属部件应根据图纸和裁剪尺寸准确安装。开孔应采用开孔夹具，不得有卷曲、歪斜等现象。打扣眼时，不得有脱落、裂纹。

# 7 张拉式膜结构安装

## 7.1 一般规定和安装条件

7.1.1  膜结构工程安装前，应按膜结构设计图、安装工艺流程和工程特点来编制施工组织设计文件。

7.1.2  膜结构的钢构件、拉索进行安装前应具备下列条件：

1  相关的前期工程经验收合格；

2  钢构件、拉索及其配件验收合格；

3  现场具备安装条件：包括支承结构完成施工、混凝土达到强度要求，具备构件堆放和组对场地，具备吊车出入通道和支吊场地等；

4  完成专项施工方案并通过监理审批。

【条文说明】根据中华人民共和国住房和城乡建设部令（第37号）和建办质〔2018〕31号文件要求，索膜结构安装工程属于危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。当索膜结构跨度达到60m及以上时，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

7.1.3  安装应符合下列工艺流程：

1  检查膜体的出厂报告及质量保证书；

2  支承结构及预埋构件的质量检验及校正；

3  铺展膜体和膜体的连接件的安装及校正;

4  按设计要求张拉膜体形成膜面，并按设计要求施加预张力;

5  膜面与支承结构固定，检验连接件及连接节点;

6  对完成的膜结构进行检测和记录。

7.1.4  施工前，应对膜安装人员进行系统的培训，考核合格后，方可上岗操作。

7.1.5  施工安装前，应对膜体及零配件的出厂报告、产品质保书、检测报告以及品种、规格、色泽、数量进行验收。安装前应检查下列项目：

1  膜体外观质量应无破损、无明显折痕、无难于清楚的污垢及无明显色差；

2  膜体上所有的拼缝及结合处无裂缝、无分离剥落及无明显褶皱；

3  螺栓、垫圈及铝合金、不锈钢压条无拉伤和锈蚀；

4  索、锚具无涂层破坏及锈蚀，缆绳无污损。

7.1.6  支承构件防锈面漆、防火涂层在施工前，必须将支承骨架与面膜的连接部位以圆角处理打磨光滑，确保连接处无毛刺、棱角。膜体安装前，支承骨架应已完成防锈、防火涂层的施工工作，以免污染膜面。

7.1.7  膜结构安装前，应检查支座、钢构件、拉索间相互连接部位的各项尺寸。支承结构预埋件的允许偏差为±5mm；同一支座地脚螺栓相对位置的允许偏差为±2mm。

【条文说明】膜结构是整体空间结构体系，支承位置的准确性会直接影响结构体系中的内力分布。为使工程施工与设计假定相一致，要严格控制支承结构和预埋件的尺寸偏差。

7.1.8  对于复杂的膜结构工程，应进行施工过程模拟分析。对于索系支承式膜结构，张拉拉索前应确定索力控制或结构位移控制的原则，应进行施工过程模拟验算和施工监测。对于大型复杂膜结构应进行索力和结构位移双控。张拉力偏差不宜大于设计值的10%，结构位移的偏差应按设计要求确定。

7.1.9  在现场打开包装前，应先检查膜单元的包装在运输过程中有无损坏。打开包装后，膜单元成品应经安装单位验收合格。

7.1.10  工程现场的膜体堆放时应采取保护措施，保证安全，防止膜体污损、膜材基层断裂。

7.1.11  膜的紧固夹板在安装前必须倒角打磨平整，不应有锐角、锐边。螺栓不应有飞刺。所有与膜体接触的金属件不应有尖锐棱角。

7.1.12  吊装膜单元前，应先确定膜单元的准确安装位置。膜单元展开时，应采取必要的措施防止膜材受到污染或损伤。展开和吊装膜单元时可使用临时夹板，但安装过程中应避免膜单元与临时夹板连接处产生撕裂。

7.1.13  对地脚螺栓、螺母应进行防锈及防碰撞保护。

7.1.14  对临时连接的部位应采取安全可靠、便于拆卸的固定措施。

7.1.15  与膜接触的钢板、钢管、连接板（件）等钢构件，应保持顺直平滑，不得有错位。

【条文说明】膜安装前，应对与膜接触的连接板上的孔数、孔间距进行校验。

7.1.16  拉索施工前应对拉索耳板的方向、尺寸、销孔等进行检查，确保耳板与拉索锚具匹配。

## 7.2 膜和索的安装

以张拉方式向膜面施加预张力的膜结构，分为整体张拉式、骨架支承式和索系支承式。

7.2.1  膜单元安装宜在相关土建和外装饰工程完工后进行，对安装现场可能伤及膜材的物件应进行安全防护。

【条文说明】为使膜单元在施工全过程中保持清洁，应避免土建施工引起的扬尘和外装饰施工中使用的涂料对膜面造成污染。

7.2.2  安装单位应按设计单位提供的膜单元总装图和分装图进行安装。

7.2.3  膜结构的安装宜在风力不大于4级﹑温度不低于4℃且不高于40℃的情况下进行。在安装过程中应充分注意风速和风向，避免发生膜面颤动引发的险情。当风力达到5级及以上时，应中止作业，并采取安全防护措施。

7.2.4  膜单元宜连续安装就位。当不能连续安装就位时，应采取可靠的临时固定措施。

【条文说明】可靠的临时固定措施应能抵抗施工期间可能发生的强风还应保证膜面不积水。

7.2.5  在雨季中连续施工的膜结构工程，应有可靠的防雨措施，不应发生雨水积存现象。同时应根据降雨的程度，决定作业的中止和继续。

7.2.6  膜结构的安装包括膜体展开、连接固定和张拉成形三个步骤。

7.2.7  在高空安装时，应在膜面安装区域设置临时安全通道、安全网或采取其他安全措施，作业人员必须系安全带，安装工具等硬物应妥善放置在工具包内。

7.2.8  膜面展开前应首先安装辅助张拉的夹板，夹板的间距不应大于2m，根据膜结构的跨度大小和膜材的特性，调整夹板中心的间距，夹板的螺栓、螺母必须拧紧、到位。

7.2.9  压板固定式连接安装到位后，边绳应紧靠压板外侧面。当边绳与压板间距大于5mm时，应采取调整或修改措施，避免在使用中螺栓撕裂膜材。

7.2.10  脊索、谷索的安装应按施工组织设计要求进行。脊索、谷索安装之前宜采用临时脊索、谷索揽风绳，以防止未完工膜结构在风载下产生过大的摆动。

7.2.11  膜结构的脊索，谷索的锚头组装必须严格按工艺标准执行，脊索、谷索应张拉到位。对有控制要求的张力值，应作施工记录；对无控制要求的张力值应作张拉行程记录。

7.2.12  当下道工序或相邻工程开始施工时，应对膜结构已完成部分采取保护措施，防止损坏。无有效保护措施时，严禁在膜材周边3m范围内进行焊接、切削作业。

7.2.13  膜体安装过程中必须做好成品保护，不应损坏膜面。膜面与支承结构之间必须设隔离层，不得直接接触。

7.2.14  膜结构安装完毕后，应对膜体内、外表面进行清洁。

7.2.15  对于重要或复杂的膜结构工程，应在膜面安装过程中，对支承结构进行应力和变形监测。

7.2.16  拉索两锚固端间距的允许偏差应为L／3000（L为两锚固端的距离）和20mm两者之间的较小值。

7.2.17  拉索的安装工艺应满足整体结构对索的安装顺序和初始态索力的要求，并应计算出每根拉索的安装索力和伸长量。

7.2.18  索夹安装时，应满足各施工阶段索夹拼装螺栓的拧紧力矩要求。

7.2.19  索系支承式膜结构的拉索安装，应进行施工过程模拟验算和施工监测。

## 7.3 张拉

7.3.1  膜面张拉前应根据材料的特性和工程特点，确定分批张拉的顺序﹑量值和速度。对刚性边界膜面单元施加预张力应分步进行，各步的间隔时间宜大于24h。对柔性边界连续相邻膜单元应按合理顺序张拉；必要时，设置反向临时拉索。

# 8 充气式膜结构（气膜）安装

## 8.1 一般规定和安装条件

8.1.1  现场具备安装条件。

【条文说明】现场应具备的安装条件包括：安装前检查充气膜的材料和连接件是否完好无损，是否已清洁地面或平台并铺设保护膜，是否有临时可靠的固定措施可抵抗施工期间可能发生的强风与降雨等。

8.1.2  施工组织设计和专项施工方案已通过施工和监理单位审批通过。

8.1.3  充气式膜单元施工总装图和分装图齐全有效。

8.1.4  施工单位项目部组织机构健全，项目管理人员和各工种作业人员已到位并完成施工方案交底和安全技术交底。

8.1.5  膜单元安装宜在相关土建和外装饰工程完工并经验收合格后进行。

8.1.6  对安装现场可能伤及膜材的物件应进行安全防护。

【条文说明】当进行现场安装时，需要注意避免可能会伤及膜材的物件。以下是一些常见的可能会伤及膜材的：锋利的硬物，如钢筋端头、线管端头、钢木构件边缘、刀、铁丝、螺丝钉等；擦伤或摩擦力大的物体，如砂纸、刷子等；高温物品，如火源、热气流等；长期暴露于紫外线下的物品，如强光灯、紫外线灯等；化学物质和腐蚀性物质，如酸、碱等。在现场安装时，需要对这些物品进行安全防护，避免它们接触膜材并造成损伤。

8.1.7  检查支座、钢构件、拉索间相互连接部位的各项尺寸。支撑结构预埋件的允许偏差为±5mm；同一支座地脚螺栓相对位置的允许偏差为±2mm。

【条文说明】支承位置的准确性会直接影响结构体系中的内力分布，须严格控制支承结构与预埋件的尺寸偏差，以保证工程施工与设计假定相一致。

8.1.8  充气式膜结构的钢构件安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。

## 8.2 充气设备及电气控制系统安装

8.2.1  充气设备用电源已安装到位，电源与设备要求相匹配，可连续为设备提供电源。

8.2.2  充气设备安装前，应检查充气设备的型号、送风量、风压、操作规程情况，确保设备满足设计要求。

8.2.3  电气控制系统安装前，应检查电气控制系统的型号、工作原理、操作规程，确保满足控制充气设备需要和设计要求。

8.2.4  充气设备及其附件管道的安装和电气控制系统的安装应牢靠稳固、安装位置正确。

## 8.3 膜体安装

8.3.1  安装前应对支承结构和钢构件进行复测，已确认满足膜安装要求。

8.3.2  安装前应先检查膜单元包装有无破损，对膜单元成品进行验收，验收和合格后方可安装。

8.3.3  严格按充气式膜单元施工总装图、分装图进行安装。

8.3.4  吊装膜单元前，应先确定膜单元的准确安装位置。膜单元展开时，应采取必要的措施防止膜材受到污染或损伤。展开和吊装膜单元时可使用临时夹板，但安装过程中应避免膜单元与临时夹板连接处产生撕裂。

【条文说明】在吊装膜单元之前，需要先确定膜单元的准确安装位置，以确保安装的准确性和稳定性。在展开膜单元时，需要采取必要的措施，如使用清洁的手套或布来避免膜材受到污染；同时需要避免使用锋利的物体或受摩擦力强的物体接触膜材，以防止膜材被划伤或损坏；在空中展开或吊装时，应避免吊点受力过大造成膜材撕裂。为了辅助展开和吊装膜单元，可以使用临时夹板，以保持膜单元的形状和位置稳定。然而，在安装过程中需小心操作，避免膜单元与临时夹板连接处产生撕裂，从而造成膜材的损伤。

8.3.5  膜单元应连续安装就位，当不能连续安装就位时，应采取可靠的临时固定措施。

8.3.6  当风力达到4级或气温低于4℃时，不宜进行膜单元安装；当风力达到5级及以上时，严禁进行膜单元安装。

【条文说明】当风力达到4级或气温低于4℃时，不建议进行膜单元的安装。因为这种天气条件可能会对安装工作产生不利影响，例如风力过大可能导致安装的膜单元受损或倾斜，而低气温则可能影响材料的柔韧性和合适的安装环境。当风力达到5级及以上时，应严格禁止进行膜单元的安装。因为高风力会严重影响安装工作的安全和施工品质，可能导致施工人员的生命和财产安全受到威胁，同时也会影响膜单元的安装精度和稳定性。因此，在安装膜单元时，应注意天气条件并保持安全施工。如果遇到不适宜的天气条件，建议暂缓或推迟施工，等到天气条件好转之后再进行。同时，也应严格遵守相关安全规定，全面做好安全预防措施，确保安全施工。

8.3.7  现场热合的防水膜应无漏水、渗水现象。

8.3.8  采用斜向交叉索网或纵横向钢索加强的充气式膜结构，拉索的安装应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ 257的规定执行。

8.3.9  膜结构安装完毕后，应对膜体内、外表面进行清洁。

## 8.4 充气和调试

8.4.1  充气式膜结构充气前，应检查膜单元安装固定情况，确保所有边界及连接节点满足设计要求，风机进气口未被杂物堵塞。

8.4.2  应对充气主、备用设备及相关配套设施进行安装调试，保证主设备出现故障或突发停电时备用设备或发电机能自动启动，从而保证膜结构持续稳定的充气能力，调试合格后方可进行充气。

8.4.3  充气过程中应对膜体形态及膜体内气压进行持续监测，直至达到设计要求。

【条文说明】在膜体充气的过程中，对膜体的形态进行持续监测，以确保膜体在充气过程中形态稳定，不会出现变形、扭曲等情况；对膜体内的气压进行持续监测，以确保膜体内的气压符合设计要求，并且不会超过膜体承受的最大压力。在膜体充气的过程中，需要持续监测膜体形态和气压，直至达到设计要求为止，确保膜体能够稳定安装，并能够承受各种恶劣条件下的使用，并能够在使用中保持稳定性和耐久性。

8.4.4  充气式膜结构的门、检修窗在正确操作下应正常联动和开合。

# 9 ETFE气枕膜结构安装

## 9.1 一般规定和安装条件

9.1.1  本章可用于ETFE气枕膜结构的施工安装，含支撑气枕的钢结构骨架、铝合金夹具、充气管道和设备、ETFE气枕、防鸟线等组件的施工安装。

【条文说明】ETFE气枕作为充气式膜结构的一种，有其自身的结构特征，其安装、调试、使用等均有别于其他充气式膜结构。

9.1.2  安装前应检验安装条件是否满足要求。安装气枕用钢结构支承体系已完成并按《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205验收合格，充气设备基台已完成且牢靠稳固，管道支架等已安装完成并验收合格，其他相关安装条件均已就位完毕。用于安装铝合金夹具的T型支座，其尺寸和布置应满足表9.1.2的要求：

表9.1.2 用于安装铝合金夹具的T型支座的允许偏差Δ

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 托板孔间距 | ±1.0 |  |
| 托板沿钢管间距 | ±2.0 |  |
| 托膜板直线度偏差 | 1000/L不大于2.0 |  |

【条文说明】需保证钢结构支座的安装精度，从而保证将来铝合金夹具的安装精度，气枕安装后，其边界和表面满足建筑效果要求和精度要求。

9.1.3  充气设备用电源已安装到位，电源电压、相数、功率容量等与设备要求相匹配，电源可连续为设备供电。设计有要求时，需配备备用电源。电源满足接地接零等电气要求。

【条文说明】电源配备到位是充气设备安装和气枕安装的重要前提。由于气枕结构需要充气设备连续不断工作，才能长期维持正常的工作状态，当设备因停电而停止运行时，气枕的气压将逐渐降低，遇上雨、雪、大风等不良天气时，有可能造成气枕破损等重大工程损失，因此，有必要要求配备备用电源，以维持设备的连续运行。

## 9.2 充气设备和管道安装

9.2.1  充气设备验收。安装前应根据设计图纸对充气设备进行检查和验收，可按表9.2.1检查项目开展检查：

表9.2.1 充气设备检验项目

| 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 进口一体机/国产组装设备 | 检查产品合格证和制造厂的检验报告 |
| 电气参数 | 电机采用的电压（三相380V或单相220V）；接地防雷 | 设备铭牌 |
| 送风参数 | 风机的过滤、干燥除湿、防震、送风量、送风压力 | 设备铭牌 |
| 压力参数 | 基本气压，最高、最低气压 | 设备铭牌 |
| 风机套数 | 是否两台风机互为备用 | 观察 |

9.2.2  充气设备应安装到专门的设备平台上，避免设备水浸和碰伤。安装应牢靠稳固，运行时不致产生较大震动。设备周边预留足够的检查维护和散热空间。

【条文说明】充气设备的安装条件和外部环境要求，这些要求是维持设备长期稳定运行的必要条件。

9.2.3  充气设备电气连接应满足现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的相关要求。电气线路的规格、截面大小、接线方式等与电气系统图一致。

9.2.4  充气管道系统、管道材质、直径、布置与设计图一致，各类配件、接头适当，各类开关、阀门、过滤、泄气等装置与设计图一致，具备相应的功能。

9.2.5  测压管道应按设计图纸的要求进行布置，正确分布于充气系统的近端和远端。

9.2.6  充气管道应按设计图纸进行安装，各类抱箍、卡扣、U型卡等紧固件，规格和间距应满足设计要求，并应紧固到位。设计无要求时，应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

9.2.7  管道安装完毕，应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验，管道试验应按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235进行。试验合格后方可进行下一工序的施工。

【条文说明】吹扫和严密性试验，是保障整个气枕系统将来长期稳定运行的必要条件。

## 9.3 铝夹具安装

9.3.1  夹具安装前，应对铝材进行检查，铝材材质、表面处理、编号、长度、端部加工等应与深化加工图一致。

9.3.2  铝合金型材表面应光滑、无毛刺、无油污等缺陷，与膜材接触的部位，应打磨光滑，不得带有划伤膜材的尖锐部位。

9.3.3  铝合金焊缝应饱满、连续，无气孔、焊瘤、不连续等缺陷。

9.3.4  铝合金型材布置应与深化布置图一致，对接位置应平齐顺滑，无台阶、错位等缺陷。盖板接缝与底座接缝应错开100mm以上。铝合金型材安装应按表9.3.4进行：

表9.3.4 铝合金夹具安装允许偏差Δ

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 左右台阶 | ±1.0 |  |
| 上下台阶 | ±1.0 |  |
| 铝型材之间的间隙 | <3.0 |  |
| 盖板和底座接缝错位 | >100 |  |

9.3.5  铝型材底座对接时，对接位的橡胶衬垫、铝合金衬槽等防水配件应安装到位，必要时可做闭水试验。

9.3.6  铝合金夹具与钢支座之间应有橡胶垫板，避免两种不同就金属直接接触产生电化学腐蚀。

9.3.7  橡胶垫板和橡胶盖板应连续布置，相邻两段之间的接缝应互相顶紧，且应与底座或盖板的接缝错开200mm以上。

9.3.8  紧固件的材质、品种、规格、性能等应符合设计文件和现行国家标准的规定。

9.3.9  紧固件安装间距、安装位置符合设计文件要求，平垫片、弹性垫片、双螺母等防松措施应按设计文件要求配备齐全，各类螺栓已施拧到位。

【条文说明】铝合金夹具的安装要求，对将来气枕安装的平顺性、防水性能、耐久性等，提供有效的保障。

## 9.4 气枕安装

9.4.1  气枕安装应按气枕布置图进行。安装前应检查气枕层数、膜材厚度、颜色、镀点、充气孔的开孔位置与设计文件要求一致。气枕体的边线长度应与铝合金夹具相一致。

9.4.2  膜单元之间的连接、膜单元与基础和支承面之间的连接、膜单元与铝合金夹具之间的连接应牢固可靠。

9.4.3  气枕周边压紧应平顺、严密，无安装褶皱。螺栓和自攻钉规格和间距满足设计文件要求，防水胶垫安装到位。

9.4.4  充气管道连接正确，软管接口抱箍应收紧到位。测压管、泄压阀门等安装正确。

9.4.5  具备热熔功能的气枕结构，其热熔管线应安装正确、到位。热熔控制线路电气连接正确，要求与消防联动时，与消防联动正确有效。

9.4.6  气枕式膜结构中乙烯-四氟乙烯共聚物薄膜单元不应有漏洞等缺陷。

## 9.5 充气和调试

9.5.1  所有充气单元安装完成后，应进行充气试验和调试。

9.5.2  充气后，膜面排水顺畅，无积水凹坑，无漏水渗水现象。

9.5.3  充气膜结构的最大工作内压、最小工作内压及正常工作内压应满足设计要求。

9.5.4  充气设备的最高气压、最低气压、雨雪监测、风速监测等功能应灵敏可靠。

【条文说明】气枕调试的各项技术要求。气枕安装完毕后，应按上述各条按顺序逐一检查，确保安装质量。

## 9.6 其他相关设备

9.6.1  具备消防联动功能的充气式膜结构，其联动功能应灵敏可靠，满足消防验收的相关规定。

9.6.2  具备开启功能的屋面，启闭驱动装置应正确安装并保养到位。开启和闭合应平滑顺畅，不应在开启或闭合过程中产生较大的震动，或发出较大的响声。屋面闭合后应满足防水要求。

# 10 单层ETFE膜结构安装

## 10.1 一般规定和安装条件

10.1.1  本章适用于单层ETFE膜结构的安装和验收。主体结构可以为钢结构骨架，也可以为索体系。

10.1.2  当主体结构为钢结构骨架时，主体结构已完成并按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205验收合格，用于安装铝合金夹具的T型支座板，用于安装拉索的耳板、其他支托板等均已施工完成，参照第9.1.2条验收合格，满足进一步安装的条件。

【条文说明】主结构和次结构的合格验收，是单层ETFE膜结构继续安装的重要前提。

10.1.3  当主体结构为索体系时，应确保主索体系已张拉完毕，并形成稳定的状态。应确认主索张拉完成态与设计图纸一致，并与膜面张拉完成态相协调。索结构应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ 257相关规定验收。

【条文说明】主索体系的合格验收，是单层ETFE膜结构继续安装的重要前提。

10.1.4  膜面有加强索时，拉索耳板间距和高度符合设计要求。耳板材质、厚度、开孔直径与索锚头相匹配。

10.1.5  膜边界（压膜板、托膜圆钢等）平齐闭合，拐角处无台阶和错位，表面光滑、无毛刺，油漆和表面涂装完成。

## 10.2 膜材和拉索安装

10.2.1  膜材进场后，应进行材料进场检验，膜材应无破损、漏焊、虚焊等缺陷，镀点膜材应无镀点磨损等情况。膜片编号和尺寸误差满足设计文件的要求。

10.2.2  拉索应进行进场检验，拉索的规格、材质、长度等满足设计文件要求。拉索锚头规格、材质、尺寸、表面处理等满足设计文件要求。

10.2.3  铝合金夹具和配件应按9.3条进行进场验收和安装。

10.2.4  索夹及其紧固件规格、材质、表面处理满足设计文件要求。横索和纵索有夹角时，索夹应具有适应角度变化的功能。

10.2.5  张拉完成后，各拉索应平滑顺直，托膜索拉力应与设计文件上的张拉完成后拉力相一致。索夹应有自动调整夹角的功能，拉索在索夹处不应有局部弯曲。

10.2.6  膜面安装后，应平顺，无安装褶皱。膜边应留有合适的张拉距离和空间。

【条文说明】拉索在原材料、安装精度、张拉等各方面的技术要求，实际施工中，应逐条检查。

## 10.3 张拉和调整

10.3.1  拉索应缓慢张拉，张拉前应由设计单位和施工单位共确定张拉的控制与原则，即是控制索力还是控制位移，或两者兼控，并确定索力及位移的允许偏差值，一般宜控制在10%以内。

10.3.2  张拉完成后，膜面应光滑平顺，排水顺畅，无积水凹坑，无漏水渗水现象。

10.3.3  ETFE膜索套与拉索的实际位置应吻合，错位不应超过一个索直径。

10.3.4  托膜索和膜面均应张拉到位，无明显松弛现象。

## 10.4 节点和构造

10.4.1  防水批帘应压接严密，相邻膜片的批帘应顺水搭接。压接用铝条、自攻钉规格和间距，应满足设计文件要求。

10.4.2  膜边张拉应满足设计要求，张拉距离应通过膜面应力计算得到，并与之相符。

【条文说明】单层ETFE膜的张拉，应与对应的托膜索张拉同步进行，相互之间是变形协调的关系，张拉完成后，膜面和拉索均应满足外观、排水等要求。

# 11 索体系PTFE膜结构体育场馆安装

## 11.1 一般规定和安装条件

11.1.1  本章适用于索体系PTFE膜结构体育场馆的安装，其特点是主体结构采用单层或双层轮辐式索结构，膜面通过拱杆、膜边索、绷膜管、铝型材和U型夹等措施，与主索体系进行连接。拱杆可前后摆动以适应膜面变形。

【条文说明】索系PTFE体育场馆屋盖，有其自身的区别于其他膜结构的显著的结构特征。

11.1.2  主索体系已安装和张拉完毕，并形成稳定的状态。索结构应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ 257相关规定验收。检查主索张拉完成态的尺寸，应与设计文件的要求相符，满足拱杆等加工的精度要求。

【条文说明】主索体系的张拉完成和验收，是后续拱杆、次索和膜面得以继续施工的前提。

11.1.3  拉膜用绷膜管、压膜板等二次结构，圆管尺寸、压膜板厚度和宽度、筋板厚度和间距等，应满足设计文件的要求。

11.1.4  二次结构的油漆、防火涂料等涂装工程，应在装膜前完成，并检查验收合格。

## 11.2 拱杆安装

11.2.1  拱杆加工制作：除受运输条件限制外，拱杆应在工厂加工完成，并做好现场对接坡口、衬环、定位耳板等构造措施。拱杆制作应满足现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

11.2.2  拱杆现场对接应采用带垫板的全熔透焊缝，焊缝质量等级应按一级考虑。

11.2.3  拱杆上用于连接膜材的铝合金型材，宜在地面安装完成，夹持铝合金型材的不锈钢件，厚度、规格、材质、间距应满足设计文件要求。

11.2.4  安装前应整体检查拱杆的规格、材质、尺寸精度、焊接等满足设计文件的要求。

11.2.5  安装前应检查拱平衡索的规格、材质、尺寸精度等满足设计文件的要求。

11.2.6  安装后，拱杆应能灵活前后摆动，满足受力上的变形协调要求。

11.2.7  拱杆安装完成后，检查拱脚与索夹之间的位置关系，应满足设计文件的要求。拱杆端板和索夹之间，有顶紧和不顶紧两种情况，应根据设计文件要求进行适当调整。

【条文说明】在本类型结构中，拱杆及其平衡索，是重要的受力构件，因此，本条详细规定拱杆及其平衡索的各项技术要求。

## 11.3 膜安装

11.3.1  膜片在拱杆处的肋已全数穿入拱杆顶部的铝型材中，全数检查。

11.3.2  内环膜边索规格、材质、安装位置均应满足设计文件要求。

11.3.3  U型夹、紧固件、膜边铝型材的材质、规格、表面处理等满足设计文件的要求。紧固件间距满足要求。

11.3.4  膜边应全数穿入铝型材中，不允许绳边滑出到铝型材之外。相邻铝型材之间应互相顶紧，间隙不应大于10mm。

11.3.5  对于不可调节膜边，膜的张拉收缩量应根据膜面预张力和膜材的张拉性能计算得到，并在裁剪中予以控制。

## 11.4 张拉和膜面控制

11.4.1  膜面张拉完成后，应无破损等缺陷，膜面应无积水凹坑，无漏水渗水现象。

11.4.2  对可调节节点，膜边张拉的螺栓长度应满足设计文件的要求，张拉后螺栓的尾部露出长度应根据膜材的弹性模量和预张力计算得到，确保膜面预张力与设计相符。

11.4.3  内环膜边索应平顺光滑，与膜面空间位置相吻合。

11.4.4  膜面预张力的施加应以施力点的位移达到预定值为控制标准，位移的允许偏差为设计值的±10%。对有代表性的施力点应进行力值抽查。

## 11.5 节点和细节处理

11.5.1  U型夹和紧固件的间距应满足设计文件的要求。

11.5.2  膜角处的刀形压膜板、弧形压膜板、花篮螺栓、其他张紧装置等，均安装正确，具备张拉功能的节点，应张紧到位。

11.5.3  设计要求采取防松措施的螺栓、销轴等，防松措施应施工到位。

## 11.6 防水膜安装

11.6.1  防水措施应在主膜安装完成并验收合格后进行。

11.6.2  防水膜接长时，应顺水方向搭接，搭接宽度满足设计要求。

11.6.3  设计要求内环主索处采取滴水措施的，滴水措施应安装到位。

11.6.4  设计要求主索需要做截水环的，截水环应安装到位。

11.6.5  外环天沟处，防水批帘应伸入天沟中。

11.6.6  防水批帘焊接应完整、平顺，无漏焊、虚焊、撕裂等现象。

# 12 吊顶膜安装

## 12.1 一般规定和安装条件

12.1.1  主体结构应安装完成，并验收合格，处于稳定的受力状态。

12.1.2  检查主体结构的尺寸，与膜骨架尺寸相一致。

## 12.2 骨架安装

12.2.1  安装前应检查钢构件的规格、材质、尺寸精度、表面处理（涂装）满足设计要求。

12.2.2  骨架安装后，检查各连接位置，压膜板宽度和厚度、螺栓孔直径和间距应满足设计要求。

## 12.3 膜安装

12.3.1  安装前，应对膜片进行进场检查，膜片的编号、材质、尺寸精度等，满足要求。

12.3.2  膜片应完整无破损、无污渍。无虚焊漏焊。

12.3.3  膜片安装完成后，表面光滑平顺，无明显褶皱。

## 12.4 张拉和调整

12.4.1  膜片的张拉量应根据预张力、膜材性能等参数进行。

12.4.2  具有喷绘图案的吊顶膜结构，其图案应对齐，满足建筑效果的要求。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本标准条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624

2  《钢结构防火涂料》GB 14907

3  《建筑结构荷载规范》GB 50009

4  《建筑抗震设计规范》GB 50011

5  《钢结构设计标准》GB 50017

6  《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

7  《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

8  《钢结构焊接规范》GB 50661

9  《玻璃纤维建筑膜材》GB/T 25042

10  《膜结构用涂层织物》GB/T 30161

11  《空间网格结构技术规程》JGJ 7

12  《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

13  《索结构技术规程》JGJ 257

14  《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

15  《膜结构技术规程》CECS 158

16  《建筑结构用索应用技术规程》DG/TJ 08-019