四川省工程建设地方标准        DB

DB JXXXX-2024

备案号：JXXXX-2024

四川省结构加固用灌浆料应用技术标准

Technical standard for application of grouting materials for strengthening structural in Sichuan province

（公开征求意见稿）

2024-XX-XX  发布                             2024-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅         发布

前    言

本标准根据四川省住房和城乡建设厅“关于下达2023年四川省工程建设地方标准制（修）订计划的通知”（川建标函〔2023〕1835号）的要求，由四川省建筑科学研究院会同有关单位共同组成标准编制组，编制组开展了专题调查和研究，总结了我国、我省近年来加固工程中应用水泥基灌浆料的实践经验，并借鉴现行有关规范标准和相关技术资料，在广泛充分征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分7章，主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料；5 设计；6 施工；7验收。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，四川省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释工作。为提高标准编制质量和水平，请各单位结合工程实践，注意总结经验，收集资料，并将有关意见和建议反馈给四川省建筑科学研究院有限公司（地址：成都市一环路北三段55号；邮政编码：610081；电话：028-83370779；邮箱：scjkykjb@126.com），以供今后标准修订时参考。

| 主编单位： | 四川省建筑科学研究院有限公司 四川省建研全固建筑新技术工程有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 四川华西集团有限公司 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 西华大学 成都理工大学 四川通信科研规划设计有限责任公司 四川海辰工程设计研究院有限公司 四川省科信建设工程质量检测鉴定有限公司 四川省西南建科建筑工程技术有限公司 |
| 主要起草人： | 肖承波 甘立刚 陈 华 张剑锋 田志鹏 吴 体 高永昭 李德超 陈会银 陈雪莲 徐 咏 赵 华 孙 方 孙 广 郑 琼 严志忠 刘汉昆 高 伟 兰大鹏 袁维光 刘怀斌 蒋晓宁 |
| 主要审查人： |  |

目      次

1  总  则	4

2  术语和符号	5

2.1  术    语	5

2.2  符    号	6

3  基本规定	7

4  材料	12

4.1 性能指标	12

4.2 试验方法	16

5  设计	19

6  施工	22

6.1  一般规定	22

6.2  材料进场	23

6.3  拌合	24

6.4  结构加固施工	25

6.5  冬期及高温施工	27

6.6  养护	27

7  验收	29

附录A  回弹法检测灌浆料抗压强度	33

附录B  钻芯法检测抗压强度	39

附录C  测强曲线的验证方法	44

附录D  测区灌浆料强度换算	45

本标准用词说明	47

引用标准目录	48

条文说明	49

Contents

1  General Provisions	Error: Reference source not found

2  Terms and Symbols	1

2.1  Terms	Error: Reference source not found

2.2  Symbols	Error: Reference source not found

3  Basic Requirements	Error: Reference source not found

4  Materials	Error: Reference source not found

4.1 Performance Indicators	Error: Reference source not found

4.2 Test Methods	Error: Reference source not found

5  Design	Error: Reference source not found

6  Construction	Error: Reference source not found

6.1  General Requirements	Error: Reference source not found

6.2  Material Approach	Error: Reference source not found

6.3  Mixing	Error: Reference source not found

6.4  Strengthening of Structure Construction	Error: Reference source not found

6.5  Winter and High Temperature Construction	Error: Reference source not found

6.6  Conservation	Error: Reference source not found

7  Acceptance	Error: Reference source not found

Appendix A Compressive Strength Testing by Rebound Method	Error: Reference source not found

Appendix B Compressive Strength Testing by Core Drilling Method	Error: Reference source not found

Appendix C Verification Method of Strength Curve	Error: Reference source not found

Appendix D Conversion of Compressive Strength of Cementitious Grout for Test Area	Error: Reference source not found

Explanation of Wording  in This Standard	Error: Reference source not found

List of Quoted Standards	Error: Reference source not found

Explanarion of Provisions	Error: Reference source not found

# 1  总  则

- 为提高结构加固工程中水泥基灌浆材料的应用水平，规范水泥基灌浆料加固工程的设计、施工及验收，做到技术先进、安全适用、保证质量，制定本标准。

- 本标准适用于四川省采用水泥基灌浆材料加固结构工程的设计、施工及验收。

【条文说明】1.0.1、1.0.2 结构加固工程中采用的水泥基灌浆材料属于第Ⅳ类水泥基灌浆材料，但性能要求比常规的第Ⅳ类水泥基灌浆材料更多。目前，现行相关规范（标准）对灌浆料用于加固工程的规定不一致、不统一，甚至矛盾，导致加固设计及加固施工采用标准混乱甚至错误。加之灌浆料的种类较多，相关标准对部分粗骨料的粒径有规定，但对粗骨料的含量未做规定，且满足相关规范要求的灌浆料普遍存在粗骨料粒径小、含量很少的问题，片面强调抗压强度满足要求，未考虑与基层混凝土的材性匹配、共同变形及受力的影响。虽然《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010中明确了可以使用混合料，但在实际工程中，由于用量少，很难找到用于混合料的商混供应商，导致部分工程违规使用普通的纯灌浆料，给部分加固工程留下安全隐患；即使能够找到商混的供应商，但普通混凝土与灌浆料的现场混合质量、二次搅拌时间以及浇筑质量等不易把控，致使混合料的使用受限。

目前采用水泥基灌浆料的加固从材料选用、设计阶段混乱，到施工阶段质量控制混乱，验收阶段的质量无法现场实测评价等。为保证结构加固工程中水泥基灌浆料的合理使用，确保采用水泥基灌浆料的结构加固工程的质量和安全，编制了本标准。

- 采用水泥基灌浆材料的结构加固工程的设计、施工及验收除应符合本标准要求外，尚应符合现行国家、行业和四川省有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术    语

- 结构加固  strengthening of structure

对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行标准及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。

- 结构加固用水泥基灌浆料  cementitious grout for strengthening of structure

由水泥、细骨料、外加剂、矿物掺合料，以及一定比例的粗骨料等原材料在专业化的工厂按比例计量混合而成，在使用地点按规定比例加水或配套组分搅拌制成用于结构加固工程，具有高流动性、微膨胀、自密实、早强等性能的水泥基灌浆材料。本标准中简称“灌浆料”。

- 结构加固用水泥基灌浆料抗压强度  compressive strength of cementitious grout for strengthening of structure

采用150mm×150mm×150mm立方体试件按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定确定的结构加固用水泥基灌浆料抗压强度。

【条文说明】按行业标准《水泥基灌浆材料》JC∕T 986-2018第7.6条的规定，IV类灌浆料抗压强度试块尺寸为150mm×150mm×150mm，试验方法按照GB/T 50081进行。

- 最大用水量  maximum water consumption

结构加固用水泥基灌浆料厂家根据试验确定的最大用水量，超过该用水量，灌浆料拌合物则会出现离析泌水等不良现象。

- 粗骨料  coarse aggregate

结构加固用灌浆料中粒径大于4.75mm的骨料。

- 坍落扩展度  slump flow

结构加固用水泥基灌浆料拌合物坍落后扩展的直径，是评价结构加固用水泥基灌浆料拌和物工作性能的指标。

- 竖向膨胀率  rate of vertical expansion

结构加固用水泥基灌浆料在规定时间内高度（尺寸）的变化的比率，是衡量结构加固用水泥基灌浆料在硬化过程中垂直方向上膨胀程度的指标。

## 2.2  符    号

- 材料

| A— | 结构加固用水泥基灌浆料的强度等级； |
| --- | --- |
| L— | 结构加固用水泥基灌浆料的早期抗裂性能等级； |
| Ec— | 结构加固用水泥基灌浆料的弹性模量； |
| R－7— | 负温养护7d与标准养护28d受检结构加固用水泥基灌浆料抗压强度的比值； |
| R－7+28— | 负温养护7d转标准养护28d与标准养护28d受检结构加固用水泥基灌浆料抗压强度的比值； |
| R－7+56— | 负温养护7d转标准养护56d与标准养护28d受检结构加固用水泥基灌浆料抗压强度的比值； |
| Rm— | 测区平均回弹值； |
| Ri— | 测区第i个测点的回弹值。 |

- 其他

| h— | 表示时间为小时。如3h表示时间为3小时； |
| --- | --- |
| d— | 表示时间为天。如28d表示时间为28天。 |

# 3  基本规定

- 灌浆料可用于以下加固改造工程或结构构件：

- 混凝土构件的置换混凝土加固、增大截面加固；

- 混凝土构件较大外观质量缺陷的修复；

- 砌体墙和柱的钢筋网面层加固；

- 钢构件的内填或外包加固；

- 改造工程中新增的配筋构件；

- 新建结构中构件施工不易振捣的部位；

- 隔震支座、设备基础、钢结构柱脚底板或插入式柱脚等的灌浆。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料是含有一定比例粗骨料，具有高流动、免振捣、微膨胀、自密实、早强性能的水泥材料拌合物，也可视为高性能的细石混凝土，可用于混凝土结构、砌体结构和钢结构构件的加固工程中，也可用于改造工程中新增的配筋结构构件和装配式结构的现浇节点。对于新建结构构件施工不易振捣的部位如装配式结构的现浇节点、钢筋密集的新建钢筋混凝土梁柱节点及构件、型钢混凝土构件，采用粗骨料粒径较小、流动性好且自密实、高强的材料进行浇筑也能有效保证节点及构件的质量。

- 灌浆料应采用符合下列要求的定型配套产品，不得替换产品的组成材料和改变配合比例。并应符合下列规定：

- 产品应明确标明粗骨料粒径范围和占比含量，粗骨料占比（质量比）含量不宜小于30%、不应小于20%；

- 粗骨料粒径不应小于4.75mm，最大粒径不宜大于16mm、不应大于25mm。

- 经安全性鉴定合格的灌浆料，凡被发现有改变用料成分、配合比或工艺的情况时，均应视为未经鉴定的灌浆料。

【条文说明】国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015和行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018均规定第Ⅳ类水泥基灌浆材料最大粒径大于4.75mm且不超过25mm，但没有粗骨料的含量。《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010第21.2.2条规定“不得采用纯灌浆料，而应采用以70％灌浆料与30％细石混凝土混合而成的浆料（以下简称混合料），且细石混凝土粗骨料的最大粒径不应大于12.5mm”。《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第5.5.1条规定“采用增大截面加固法时，新增截面部分，可用现浇混凝土、自密实混凝土或喷射混凝土浇筑而成。也可用掺有细石混凝土的水泥基灌浆料灌注而成”。其条文说明为“对灌浆料的应用，应有可靠的工程经验，因为这种材料的性能更接近砂浆；如果配制不当，容易导致新增面层产生裂缝。从目前的经验来看，一是要使用优质的膨胀剂配制，其效果就比较好；二是要掺加30％的细石混凝土，可以在很大程度上减少早期裂缝的产生；但若在灌浆料中已掺加了粒径为16mm～20mm的粗骨料，并且级配合理，也可不再掺加细石混凝土”。《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012第3.2.1条规定“对于结构紧密的竖向构件、复杂形状的结构以及有特殊要求的工程，粗骨料的最大公称粒径不宜大于16mm”。工程经验表明，掺加30%细石混凝土的操作在施工现场基本无法实施；掺加30%粗骨料的操作在施工现场又难以保证质量。所以本条规定用于结构加固工程的灌浆料的粗骨料的占比和搭配应为厂家经试验确定的合格定型产品，不得采用购买定型水泥基灌浆粉料来私自添加石子的方式；同时产品应明确粗骨料的粒径范围和占比含量，所以本条对粗骨料的粒径范围和占比含量进行了规定。

灌浆料的组分、配合比和工艺的任一改变，均有可能改变灌浆料的性能和质量。因此，一经变动便应视为未经鉴定的灌浆料。这是为保证结构加固用灌浆料安全使用的一个重要措施，必须严格执。

- 增大截面加固的混凝土构件或砌体构件满足下列尺寸要求或情况时，宜采用灌浆料。

- 墙、柱和基础单侧增大截面不大于100mm；

- 梁侧面（单侧）增大截面不大于100mm或底面增大截面不大于100mm或顶面增大截面不大于50mm；

- 板面增大厚度不大于50mm或板底增大厚度。

【条文说明】在本条规定的情况下，采用结构加固用水泥基灌浆料的效果要优于普通混凝土。当新增层的厚度较小时，钢筋布置完成后，新增层中剩余的净空尺寸较小，采用细石混凝土也能够浇注，但基本不能采用插入式振捣器振捣，虽然可以采用附着式振捣器振捣，但振捣的范围较小、振捣效果较差，常常存在混凝土漏振或过振的施工缺陷。本条给出的几类情况，采用结构加固用水泥基灌浆料均能保证新浇层的外观质量。

对采用板底增大截面加固的情况，如果采用普通混凝土，除了需要在板上打凿混凝土浇灌孔外，还需要凿混凝土振捣孔。采用结构加固用水泥基灌浆料不用开凿振捣孔，还可避免开孔对原板钢筋的损伤。

- 采用灌浆料加固的新旧结合面应符合下列要求：

- 原混凝土构件界面经打毛措施后，其质量应符合现行行业标准《建筑结构加固工程施工标准》JGJ/T 482的相关规定；

- 原砌体构件砌筑砂浆疏松层或块材风化层应凿除或用砂轮机打磨掉，并应用压力水冲洗洁净；

- 应设置拉结钢筋、剪切销钉或增设剪力键、栓钉等措施。

【条文说明】为保证新旧结合面的共同工作，一方面是结合面的凿毛处理，更重要的还要采取设置拉结钢筋、剪切销钉或增设剪力键等措施。对与钢材的结合面，一般采用栓钉作为抗剪连接件。对加固的砌体结构构件的竖向及水平灰缝的砌筑砂浆疏松层或块材风化层剔除或打磨掉后，可确保浇筑的灌浆料层进入砌体灰缝形成凹凸的结合面。

- 灌浆料在运输与贮存时，不得受潮和混入杂物，不同类型的产品不得混杂。产品自生产日期起计算，在符合标准的包装、运输、贮存的条件下贮存期为90d，过期应重新进行全部性能指标检验。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料拌合的用水量对其浇筑成型后的抗压强度有很大影响，增加用水量可以提高拌合物的流动性，但会导致灌浆料出现缓凝、离析、降低强度和竖向膨胀等质量问题。

- 灌浆料应严格按照产品说明要求的用水量进行拌合，不得通过增加用水量提高拌合物的流动性。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料拌合的用水量对其浇筑成型后的抗压强度有很大影响，增加用水量可以提高拌合物的流动性，但会导致灌浆料出现缓凝、离析、降低强度和竖向膨胀等质量问题。

- 灌浆料应采用强制式混凝土搅拌机拌合，严禁使用电动振捣棒振捣。

【条文说明】国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015和行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018均规定第Ⅳ类水泥基灌浆材料应采用强制式混凝土搅拌机拌合。同时，工程和试验经验也表明，对于含有一定比例粗骨料的第Ⅳ类水泥基灌浆材料，在最大用水量的情况下使用电动搅拌杆搅拌很难达到坍落扩展度这一工作性能的要求。结构加固用水泥基灌浆料具有自密实的性能，若采用电动振捣棒振捣会导致浇筑的灌浆料出现泌水、浮浆、离析、强度不均等质量问题。

- 灌浆料的使用过程中，应采取措施避免操作人员吸入粉尘和对环境的污染。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料是干混料，需在现场加水搅拌，搅拌时会有一定的粉尘，同时也属于湿作业，使用过程中要采取适当的措施，避免操作人员吸入粉尘和对环境的污染。

- 结构加固施工的全过程应有可靠的安全措施。

【条文说明】被加固的结构在实施加固前，已隐含着不安全的因素，必须采取措施将不安全因素排除，才能确保结构加固工程的安全。安全措施包括卸载支撑、现状隐患排除及安全监控、安全防护等。

- 施工单位应根据加固设计文件和《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502编制和审批施工组织设计或专项施工方案。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程还应召开专家论证会论证。

【条文说明】施工单位针对加固工程的特点，根据施工环境的各种具体条件、结构加固用水泥基灌浆料的性能特点编制，并按照现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB／T 50502的要求审批后用以指导施工组织与管理、施工准备与实施的施工组织设计或专项施工方案，是加固工程施工质量的控制首要条件。

- 结构加固施工现场应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制与质量检验制度。

【条文说明】结构加固的施工过程控制和施工质量验收，有许多的技术要求。在现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550中有详细规定，本标准不逐一列出。

- 灌浆料型式检验项目应包含本标准第4.1节涉及的全部性能指标要求。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正式生产时，一年至少进行一次检验；

- 产品长期停产后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

- 采用灌浆料加固的工程，未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构用途和使用环境。

# 4  材料

## 4.1 性能指标

- 灌浆料按抗压强度分为五个等级：A40、A50、A60、A70和A85。

【条文说明】行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018将水泥基灌浆料划分为四个强度等级：A50、A60、A70、A85。但既有建筑原结构梁板大多数情况下混凝土强度等级为C30，结构加固所需要的灌浆料强度在40MPa就能够满足项目需求，采用更高强度的灌浆料只会造成资源的浪费。因此，本标准将结构加固用水泥基灌浆料抗压强度划分为五个等级：A40、A50、A60、A70、A85。

- 灌浆料拌合物性能应符合下列要求：

1  灌浆料的泌水率应为0%。

2  灌浆料的坍落扩展度初始值不应低于650mm；坍落扩展度30min保留值不应低于550mm。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料泌水会导致灌浆料内部的空洞增多，使得灌浆料的密实性变差，从而降低混凝土的强度；也会导致灌浆料浇筑成型后出现表面裂缝。为控制加固工程的质量，应严格要求结构加固用水泥基灌浆料在最大用水量的情况下不得出现泌水。

国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015和行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018均规定，第Ⅳ类水泥基灌浆材料的坍落扩展度初始值应不低于650mm，坍落扩展度30min保留值应不低于550mm。行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012规定，SF1级坍落扩展度为550～650mm。结构加固工程往往需要灌浆料大流动性和自密实性能，本条也对结构加固用水泥基灌浆料的坍落扩展度作此规定。

- 灌浆料的3h竖向膨胀率不得低于0.1%且不得高于3.5%；24h与3h的竖向膨胀率之差不得低于0.02%且不得高于0.50%。

【条文说明】国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015和行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018均规定，第Ⅳ类水泥基灌浆材料的3h竖向膨胀率介于0.1%~3.5%之间，24h与3h的竖向膨胀率之差介于0.02%~0.50%。行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018对A85的水泥基灌浆材料的3h竖向膨胀率放宽至0.02%~3.5%之间；国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015第4.1.1条条文说明“当Ⅳ类水泥基灌浆材料用于混凝土结构改造和加固时，对其3h的竖向膨胀率指标不作要求”。水泥基灌浆料加水拌合后3h的竖向膨胀为早期膨胀，3h～24h之间的膨胀为硬化后膨胀。早期膨胀对克服塑性收缩，使灌浆层更加密实，确保灌浆质量有重要意义；在硬化过程中，仍需要适当的膨胀，以进一步密实填充，并且在硬化的灌浆材料中产生一定的膨胀应力，有利于补偿后期收缩。作为结构加固用的水泥基灌浆料，仍然需要适当的早期膨胀和硬化后膨胀。

- 灌浆料中水溶性氯离子最大含量应满足现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021的要求。

【条文说明】国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定的是氯离子含量<0.1%，其检测按现行国家标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077进行试验（电位滴定法取0.5g～5.0g外加剂进行试验、离子色谱法取1g外加剂进行试验）。行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018规定的是“对钢筋无锈蚀作用”。《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011规定的是“对钢筋无腐蚀作用”，按现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076试验方法进行氯离子含量测定的试验（离子色谱法取1g外加剂进行试验）。结构加固用水泥基灌浆料是水泥、矿物掺合料、外加剂、细骨料和粗骨料等多种材料混合而成的干混料，按《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077或《混凝土外加剂》GB 8076的规定取样检测氯离子含量的操作性不强。《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第3.1.8条对混凝土中水溶性氯离子含量（按胶凝材料用量的质量百分比计）限值进行了规定，结构加固用灌浆料是高性能的细石混凝土，其水溶性氯离子含量也应执行该规定。

- 灌浆料的弹性模量Ec不宜低于表4.1.5中的值。

表4.1.5  结构加固用水泥基灌浆料的弹性模量（×104N/mm2）

| 结构加固用水泥基灌浆料等级 | A40 | A50 | A60 | A70 | A85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec | 3.25 | 3.45 | 3.60 | 3.70 | 3.83 |

【条文说明】国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015和行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018均未对第Ⅳ类水泥基灌浆材料中大于4.75mm~25mm的粗骨料的含量进行明确规定，灌浆料中若无粗骨料或粗骨料较少时，其力学性能更接近高强砂浆（砂浆弹性模量低于混凝土），编制组测试了目前市面常用的多个品牌第Ⅳ类水泥基灌浆材料的弹性模量，试验表明，粗骨料含量在6.0%~37.5%范围，粗骨料含量越大的品牌灌浆材料静力受压弹性模量越高。在加固工程中，加固后的构件是加固层和原构件共同承担荷载作用，我们期望加固层的弹性模量不低于原构件的弹性模量，从而实现加固层和原构件在相同的应变下，加固层能达到预期的应力水平、起到加固的作用和效果。本条对结构加固用水泥基灌浆料的弹性模量进行规定，即不低于同强度等级混凝土对应的弹性模量。

- 灌浆料的早期抗裂性能等级不应低于现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164对L-III级的要求。

【条文说明】国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010第21.2.1条条文说明“在混凝土增大截面工程中之所以不允许使用纯灌浆料，而应使用它与细石混凝土混合而成的浆料，是因为纯灌浆料在它所含的膨胀剂作用消失后，便很容易出现温度裂缝和收缩裂缝，而混合料在很大程度可以避免或减小这类裂缝的出现”。国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第5.5.1条条文说明“对灌浆料的应用，应有可靠的工程经验，因为这种材料的性能更接近砂浆；如果配制不当，容易导致新增面层产生裂缝”。国家标准《混凝土质量控制标准 》GB 50164-2011将混凝土的早期抗裂性能等级划分为五级（如下表1）。单位面积上的总开裂面积在100mm2／m2以内的混凝土抗裂性能好；当单位面积上的总开裂面积超过1000mm2／m2时，混凝土的抗裂性能较差。由于试验周期短，可用于混凝土配合比的对比和筛选，对混凝土裂缝控制具有良好的效果。行业标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281-2012第5.3.2条规定“高强混凝土早期抗裂试验的单位面积的总开裂面积不宜大于700mm2／m2”，其条文说明“早期抗裂试验的单位面积上的总开裂面积不大于700mm2／m2是采用萘系外加剂的一般强度等级混凝土较好的水平，而采用聚羧酸系外加剂的一般强度等级混凝土的较好水平是不大于400mm2／m2”。编制组针对目前市面上常用的多个品牌第Ⅳ类水泥基灌浆材料按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009 的要求进行了早期抗裂试验，试验表明6个品牌第Ⅳ类水泥基灌浆材料单位面积上的总开裂面积C在92.0mm2／m2～403.0mm2／m2之间。为明确结构加固用水泥基灌浆料的早期抗裂性能，综合试验结果，作出与高强混凝土相同的早期抗裂性能相同的要求。

表1  混凝土早期抗裂性能的等级划分

| 早期抗裂性能等级 | L-Ⅰ | L-Ⅱ | L-Ⅲ | L-Ⅳ | L-Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积上的总开裂面积C（mm2／m2） | C≥1000 | 700≤C＜1000 | 400≤C＜700 | 100≤C＜400 | C＜100 |

- 灌浆料的抗压强度应符合表4.1.7的规定。

表4.1.7  灌浆料抗压强度（MPa）

| 龄期 灌浆料等级 | A40 | A50 | A60 | A70 | A85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥35 |
| 3d | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥45 | ≥60 |
| 28d | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥85 |

【条文说明】行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018将水泥基灌浆料分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类的基础上再次划分四个强度等级：A50、A60、A70、A85。表4.1.8中A50、A60、A70、A85对应的指标要求同该标准，编制组根据工程项目需求和试验确定了A40指标要求。

- 用于冬期施工的灌浆料抗压强度比尚应符合表4.1.8的规定。

表4.1.8  用于冬期施工的灌浆料抗压强度比（%）

| 规定温度（℃） | R－7 | R－7+28 | R－7+56 |
| --- | --- | --- | --- |
| －5 | ≥20 | ≥80 | ≥90 |
| －10 | ≥12 |  |  |

【条文说明】本条按国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015给出的用于冬期施工的结构加固用水泥基灌浆料检验项目及指标。

- 灌浆料与C30混凝土的28d劈裂抗拉粘结强度应不低于1.8MPa。

【条文说明】为保证新旧结合面的共同工作，本条对灌浆料与C30混凝土的粘结强度指标做出相应要求。国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010表4.10.1提出了结构加固用水泥基灌浆材料与C30混凝土的28d正拉粘结强度不低于1.8MPa且为混凝土内聚破坏的要求，结构加固用水泥基灌浆料只是水泥制品、是高性能的细石混凝土，里面没有额外添加胶或聚合物，相当于两种混凝土的粘结面按附录E进行正拉粘结强度试验，还要求必须是混凝土内聚破坏，这一要求难以达到。编制组采用钻芯拉拔的方法进行了四个品牌结构加固用水泥基灌浆料与C30混凝土的正拉粘结强度试验（剔除离群值后共208组试验数据）表明，各灌浆料产品的钻芯拉拔正拉粘结强度平均值在0.98MPa～1.38MPa之间，其平均值为1.26MPa；且拉拔试验均在灌浆料与C30混凝土的粘结面破坏。同时，编制组按国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019劈裂抗拉试验的要求进行了四个品牌结构加固用水泥基灌浆料与C30混凝土的劈裂抗拉粘结强度试验表明，各灌浆料产品与C30混凝土的劈裂抗拉粘结强度平均值在1.80MPa～4.34MPa之间，其平均值为2.83MPa。所以，本标准将灌浆料与C30混凝土的粘结强度修改为劈裂抗拉粘结强度。

## 4.2 试验方法

- 灌浆料的泌水率试验应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定进行，试验过程中不应进行振动或插捣。

【条文说明】国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016对混凝土的“泌水试验”有详细规定，结构加固用水泥基灌浆料的泌水率按此标准的要求执行，只是区别于普通混凝土，结构加固用水泥基灌浆料具有自密实混凝土免振捣的特性，需强调试验过程中不得进行振动或插捣。

- 灌浆料中水溶性氯离子最大含量应按现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的规定执行。

【条文说明】行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013附录A给出了“混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测试方法”、附录B给出了“混凝土拌合物中水溶性氯离子含量测试方法”、附录C给出了“硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试方法”；当作为验收依据或存在争议时，应采用附录B的方法对拌合物中水溶性氯离子含量进行检测。

- 灌浆料的坍落扩展度初始值和30min保留值试验应按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规定进行。

【条文说明】行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018规定坍落扩展度试验按国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016进行试验，其与国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定的试验方法大同小异，但国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定的试验方法是根据灌浆材料自密实的特性给出的，更有针对性。

- 灌浆料的竖向膨胀率试验应按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规定进行。

【条文说明】行业标准《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018规定竖向膨胀率试验按国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013附录C“灌浆用膨胀砂浆竖向膨胀率的测定方法”进行试验，其主要为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灌浆材料竖向膨胀率的测定。国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定了第Ⅳ类灌浆材料的成型要求，试验设备和计算仍引用国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013，但试验步骤与国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013略有不同（国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013要求用水量按扩展度为250mm±10mm时的用水量、设直径70mm厚5mm重150g钢质压块、测定龄期为3d和7d的试件高度读数）。国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定的试验方法更符合本标准竖向膨胀率指标要求。

- 灌浆料的早期抗裂试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定进行，试验过程中不应进行振动或插捣。

【条文说明】国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009对混凝土的早期抗裂试验包括试验装置、试件尺寸和试验步骤有明确规定，结构加固用水泥基灌浆料的早期抗裂试验可参照使用，由于结构加固用水泥基灌浆料具有自密实特性，需注意在试件成型过程中不得进行振动或插捣。

- 灌浆料的弹性模量试验应按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定进行，试件制作过程中不应进行振动或插捣。

【条文说明】国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019对混凝土静力受压弹性模量的试验方法有明确规定，结构加固用水泥基灌浆料的弹性模量试验可参照使用，由于结构加固用水泥基灌浆料具有自密实特性，需注意在试件成型过程中不得进行振动或插捣。

- 灌浆料的抗压强度试验应采用150mm×150mm×150mm立方体按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定进行，试件制作过程中不应进行振动或插捣。

【条文说明】国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019对混凝土抗压强度的试验方法有明确规定，对混凝土强度不小于C60时，宜采用150mm×150mm×150mm标准试件，采用非标准试件时考虑尺寸换算系数，对100mm×100mm×100mm立方体试件可取0.95。《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定了第Ⅳ类灌浆材料抗压强度采用100mm×100mm×100mm立方体试件，并按《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281规定的抗压强度折算系数执行，JGJ/T 281-2012未对具体的抗压强度折算系数进行明确规定，直接引用的GB/T 50081。《水泥基灌浆材料》JC/T 986-2018规定了第Ⅳ类灌浆材料抗压强度采用150mm×150mm×150mm立方体试件按照GB/T 50081进行试验。由于结构加固用水泥基灌浆料为新材料，其性能的系统研究相对较少，因此对结构加固用水泥基灌浆料的抗压强度试验试件尺寸仍采用标准立方体试件尺寸。

- 用于冬期施工的灌浆料抗压强度比试验应按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规定进行。

【条文说明】《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015规定了用于冬期施工的第Ⅳ类灌浆材料试件成型方法和抗压强度比计算，试件养护制度执行《混凝土防冻剂》JC 475的规定。本条引用该规范进行试验。

- 灌浆料与C30混凝土的28d劈裂抗拉粘结强度应按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定进行。

【条文说明】《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019第13章规定了用于测定新旧混凝土之间的粘结强度试验的具体步骤，本条引用该规范进行试验。

# 5  设计

- 本章适用于采用灌浆料加固钢筋混凝土构件、砌体构件和钢构件的加固设计。

- 采用灌浆料对结构构件进行加固的承载力计算和构造除应满足本标准的规定以外，尚应满足国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《组合结构通用规范》GB 55004、《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《砌体结构加固设计规范》GB 50702、《钢结构加固设计标准》GB 51367和《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116等标准的有关规定。

【条文说明】结构加固用灌浆料性能接近于高性能混凝土，因此结构加固设计计算及构造可按现行相关标准的混凝土加固层的相关要求执行。

- 采用符合本标准要求的灌浆料，其结构加固后的设计工作使用年限宜符合下列规定：

- 对常温环境使用的灌浆料，可按设计工作年限不少于50年进行设计；

- 高温环境使用的灌浆料应按用户与设计单位商定的设计工作年限，且不宜大于30年进行设计。

【条文说明】正常使用情况下，灌浆料的设计工作年限与水泥砂浆和细石混凝土相应。高温环境使用的灌浆料，由于其水化产物在长期高温下的稳定性尚不明确，因而其设计工作年限，应由业主与设计单位共同商定，且不宜大于30年。

- 混凝土结构加固用的钢筋，其品种、质量和性能应符合下列规定：

- 纵向受力普通钢筋可采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500、RRB400、HPB300钢筋；梁、柱和斜撑构件的纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋

- 箍筋宜采用 HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500 钢筋，

- 预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹。

- 钢筋和钢绞线的质量应分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2和《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161的规定。

- 钢筋性能的标准值和设计值应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定采用。

- 不得使用无出厂合格证、无中文标志或未经进场检验的钢筋及再生钢筋。

【条文说明】本标准对结构加固用钢材的选择，主要基于以下两点的考虑：

1 在二次受力条件下，具有较高的强度利用率和较好的延性，能较充分地发挥被加固构件新增部分的材料潜力;

2 具有良好的可焊性，在钢筋、钢板和型钢之间焊接的可靠性能得到保证。

- 采用灌浆料对混凝土结构进行增大截面加固时，应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。

- 结构构件的加固应避免因局部加强或刚度突变而形成新的薄弱部位。

【条文说明】结构、构件单纯进行承载力加固，未必对抗震有利。因为局部的加强或刚度的突变会形成新的薄弱部位，或导致地震作用效应的增大，故必须在承载力加固的同时，考虑其抗震性能是否需要加强。同理，在从事抗震加固的同时，也应考虑其承载力是否需要提高。倘若忽略了这个问题，将会因原结构、构件承载力的不足而使抗震加固无效。

- 加固混凝土构件或新增配筋构件时，新增灌浆料的立方体抗压强度标准值应高于原构件混凝土立方体抗压强度标准值，其值不应小于5MPa。

【条文说明】本条主要是根据结构加固工程的实践经验和有关的研究资料作出的构造规定，目的是保证原构件与新增灌浆料的连接及协同工作，以保证力的可靠传递，从而收到良好的加固效果。

- 加固混凝土构件时，新增灌浆料层的厚度：板不应小于40mm，梁和柱不应小于60mm。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料的基本性能与细石混凝土接近，因此采用结构加固用水泥基灌浆料增大截面加固混凝土结构构件时新增层的最小厚度值与国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第5.5.3条的取值相同。

- 砌体构件的钢筋网面层加固宜采用A40灌浆料加固，新增灌浆料层的厚度不应小于60mm。

- 钢构件进行加固时，外包灌浆料面层的厚度不宜小于100mm；内填灌浆料强度不宜高于A70。并应按现行国家标准《钢结构加固设计标准》GB 51367等标准的规定进行设计。

- 混凝土构件外观质量缺陷修复的灌浆料层厚度不应小于60mm。

- 隔震支座、设备基础、钢结构柱脚底板或插入式柱脚等的灌浆料层厚度不应小于60mm。

# 6  施工

## 6.1  一般规定

- 结构加固设计单位应针对灌浆料加固的特殊要求向建设、施工、监理等单位进行技术交底。

【条文说明】有效的技术交底能使施工单位加深对设计文件的理解，正确贯彻设计意图，确保工程质量。交底过程中对灌浆料加固的特殊要求进行重点交流、沟通，对于灌浆料加固效果的保证有重要意义。施工组织设计或施工技术方案能够充分研究确定各个环节及相互联系的控制技术，有利于做好充分准备，保证灌浆料工程质量。

- 施工前应做好如下准备：

- 合适的搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品；

- 应对可能受到加固施工影响的结构构件进行必要的保护；

- 对需要卸载的结构构件采取卸载措施，卸载的力值、卸载点的位置确定、卸载顺序及卸载点的位移控制应符合设计规定及施工方案的要求。

【条文说明】加固施工前须对加固的结构构件进行必要的保护，避免加固施工过程对加固影响范围内的结构构件、装饰装修成品等造成损伤。若设计要求在加固施工前需要对加固构件进行卸载，则需要根据现行国家标准《建筑结构加固施工质量验收规范》GB 50550的相关要求搭设卸载支撑及工作平台。

- 模板与支架应符合下列规定：

- 模板与支架的安装、使用和拆除均应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定。

- 浇筑前应清除模板内的碎石、粉尘等杂物。

- 加固施工采用灌浆工艺施工时，模板应留有足够的灌浆孔及排气孔，灌浆孔的孔径不应小于50mm、间距不应超过1m，排气孔的孔径宜为20mm；若模板上有设计预留的孔洞，灌浆孔与排气孔应高于该孔洞最高点50mm。

【条文说明】模板及支架的安装、使用和拆除应分别设计，并满足承载力、刚度和稳定性要求。模板及支架的材料、安装质量、起拱等要求均应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

- 灌浆施工应随拌随用，浇筑不得超过灌浆料拌合后的可操作时间。

【条文说明】应根据产品说明书上的可操作时间，一般产品的可操作时间不低于30分钟，灌浆料的浇筑不得超过灌浆料拌合后的可操作时间，做到随拌随用。

- 同一构件宜连续浇筑成型，若需留置施工缝，施工缝的位置应事先在施工方案中确定，并符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

【条文说明】混凝土施工缝不应随意留置，其位置应事先在施工方案中确定。确定施工缝位置的原则为，尽可能留置在受力较小的部位，留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础，原则上不应留置施工缝，当需要留置时，应符合设计要求并按施工方案执行。

- 雨天或有水条件下施工时，应采取防止非拌合用水进入灌浆料的措施。

【条文说明】为保证灌浆料的含水量符合产品性能要求，应保证灌浆料的水灰比不得受雨水或其他水源影响。

## 6.2  材料进场

- 灌浆料进场时应进行检查和进场复验，合格后方可用于施工。

【条文说明】灌浆料的质量对于工程质量乃至设备或结构的正常运行，有着直接的重要影响。使用前应对进场的材料进行复验，其中材料性能应委托给经国家计量认证和实验室认可的第三方检测机构检测。

- 灌浆料进场时的检查应符合下列规定：

  - 应检查灌浆料的品种、型号、出厂日期，以及产品使用说明书的完整性和有效性。

  - 应检查灌浆料产品的型式检验报告、出厂检验报告和产品合格证等质量证明文件的完整性、有效性。

  - 出厂检验报告应包括产品名称与型号、检验依据标准、生产日期、用水量、坍落扩展度的初始值和30min保留值、竖向膨胀率、1d抗压强度、粗骨料粒径范围和占比含量，当用户需要时，生产厂家应提供3d抗压强度值、28d抗压强度值。

【条文说明】市面上灌浆料主要分为两大类，一类是含有一定比例粗骨料的结构加固用水泥基灌浆料，另一类是没有粗骨料的一般水泥基灌浆料。因此，在灌浆料进场时，应检查灌浆料的品种、型号、出厂日期和产品说明书，确保材料品种符合要求。灌浆料的质量证明文件主要包括型式检验报告、出厂检验报告和产品合格证等。由于灌浆料质量鱼龙混杂，因此需要注意复核厂家提供报告的真实性，包含检验部门印章、检验人员签字（或代号）等信息。由于灌浆料的强度试验需要一定的龄期，因此规定3d、28d的强度检验报告可以在达到强度龄期后提供。

- 应按下列规定对灌浆料进行进场复验：

  - 见证取样复验应包括灌浆料的坍落扩展度、28d抗压强度2个项目；

  - 当产品出厂报告中有漏检项目时，也应在复验中予以补检；

  - 当怀疑产品包装中净重不足时，尚应抽样复验。复验测定的净重不得少于标识质量的99%。

【条文说明】灌浆料的抗压强度、坍落扩展度是直接影响加固效果的两个最重要的指标，编制组考虑到这几个指标的重要性，并结合现场复验的条件规定了见证取样复验的项目。

- 检验批与取样

  - 灌浆料每100t应为一个检验批，不足100t的应按一个检验批计，且为同一厂家、同一生产批次。每一检验批应为一个取样单位。

  - 取样方法应按现行国家标准《水泥取样方法》GB/T 12573执行。取样应有代表性，总量不得少于30kg。

  - 样品应混合均匀，并应用四分法，将每一检验批取样量缩减至试验所需量的2.5倍。

  - 每一检验批取得的试样应充分混合均匀，分为两等份，其中一份应按本标准第4.2节规定的项目进行检验，另一份应密封保存至有效期，以备仲裁检验。

【条文说明】在进行检验前，应根据检验项目，计算所需材料的量。

## 6.3  拌合

- 强制式混凝土搅拌机的转速不宜低于46 r/min。

【条文说明】行业标准《混凝土试验用搅拌机》JG244-2009中要求强制式单卧轴混凝土搅拌机的转速为47±1r/min，因此本标准规定强制式混凝土搅拌机的转速不宜低于46r/min。

- 配制灌浆料的拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

【条文说明】拌和灌浆料的水应该采用符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63规定的纯净自来水或经检验合格的水源。同时，需要控制水泥的水化反应，避免使用盐水、酸性水、碱性水等对灌浆料产生不良影响。通过合理的选用水源并注意水的质量和用量，可以确保灌浆料的质量和强度得到保证。

- 灌浆料的配置与拌合投料的顺序应符合产品说明的要求。

【条文说明】配置灌浆料需要按照产品说明中要求的合理比例投入各种材料，并掌握好投料的时间和速度。搅拌材料时要注意搅拌时间和搅拌顺序，以确保各种材料充分混合。搅拌结束后，要及时清理设备，确保下一次使用的质量。

- 拌合地点宜靠近灌浆地点；若需运输灌浆料拌合物，运输方式不应对灌浆料拌合物产生较大振动。

【条文说明】应尽量缩短拌合物的运输距离，缩短拌合物出搅拌机到灌入模板的时间。

## 6.4  结构加固施工

- 加固构件的界面处理、钢筋安装等要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550和《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901等标准的有关规定。

【条文说明】对混凝土构件，应采用人工、砂轮机或高压水射流充分打毛。打毛深度应达骨料新面，且应均匀、平整；在打毛同时，尚应凿除原截面的棱角；具体要求可参照《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的相关规定。对一般砌体构件，仅需剔除勾缝砂浆、已风化的块材面层和抹灰层或其他装饰层；对外观质地光滑，且强度等级高的砌体构件，还要打毛块材表面；每块应至少打毛两处，且可打成点状或条状，其深度以3~4mm为度。在完成打毛工序后，尚应清除已松动的骨料、浮碴和粉尘，并用清洁的压力水冲洗干净。对钢构件的表面进行除锈及糙化处理，以保证型钢与新增混凝土之间具有可靠的粘结强度，以传递剪力。

- 浇筑灌浆料前应对构件加固面进行清洁，并应湿润基层混凝土或砌体表面。混凝土结构缺陷修补时，应剔除酥松的混凝土并露出钢筋，沿修补深度方向剔出垂直形状，深度不应小于20mm；原墙面损伤严重时，应先清除全部松散部分。

【条文说明】浇筑灌浆料前的加固面清洁及湿润，有益于加固层与原混凝土或砌体基面的结合。将修补区域边缘切成垂直形状，深度应不小于水泥基灌浆材料中最大骨料直径的两倍，有益于修补层与原混凝土基面的结合，确保修补后结构的整体性。

- 对于钢管内填灌浆料加固，在灌注前，应在原钢管构件上选定合适位置开灌注口和排气孔，待灌注完毕并确认拌合物流出和浇筑密实后，应再将灌注口和排气孔补焊封闭。当负荷较大时，应考虑开口或开孔对被加固件的截面削弱的影响，并采取加强措施。

【条文说明】对钢管内填灌浆料加固时，一般采用高点灌注施工。让拌合物从灌注孔灌入从排气孔中排出。在确认不会窝气的情况下，再灌实灌浆孔和排气孔；模板与设备周边宜留出100mm的距离。自重法灌注时，灌注侧的模板应根据流动距离适当加高，以提高两侧的位能差。当对钢管内填灌浆料加固采用底部灌注时，应在钢管底部设置进料管，进料管应设止流阀门，止流阀门可在顶升浇筑的灌浆料达到终凝后拆除;应合理选择顶升浇筑设备，控制灌浆料顶升速度，钢管直径不宜小于泵管直径的2倍;浇筑完毕30min后，应观察管顶灌浆料的回落下沉情况，出现下沉时，应人工补浇管顶灌浆料。

- 管内灌浆料浇筑应采用免振捣法施工，并应按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的有关规定加强浇筑过程控制与检查。

【条文说明】参照现行国家标准《钢结构加固设计标准》GB 51367-2019的，目前钢管内混凝土浇筑的3种常用浇筑方法为常规浇捣法、泵送顶升法或自密实免振捣法，无论采用哪种工艺，都要保证内填灌浆料的强度和密实度，以及灌浆料与钢管壁的粘结强度，通常来讲需要通过现场试验确定其灌注质量。考虑到灌浆料的免振捣的特殊性，应采用免振捣法施工。

- 灌浆料灌入模板时宜适当敲击模板。

【条文说明】在改造和加固灌浆过程中，应适当敲击模板，消除模板表面气泡，并可以使填充更密实。

- 灌浆层厚度大于 150mm时 ，应有防止产生温度裂缝的措施。

## 6.5  冬期及高温施工

- 当室外日平均气温低于5℃时，应按冬期施工的要求施工，并应符合下列规定：

- 灌浆料浇筑前应采取措施预热构件表面，使其温度保持在10℃以上，并应清除积水；

- 应采用不超过65℃的温水拌合灌浆料，拌合物的入模温度应在10℃以上；

- 受冻前，灌浆料的抗压强度不得低于5MPa。

【条文说明】按现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104，当室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃即进入冬期施工。作为灌浆施工，时间短，灌注体积小，要求早强，因此日平均温度低于5℃时即要求按冬期施工操作。如果灌浆过程和养护没有采取升温措施，应根据环境条件选择适合负温施工的灌浆料。采取适当的措施，如提高基础混凝土的温度，以及提高拌合物入模温度，对强度增长有利。

现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119规定，高于65℃的热水不得与水泥直接混合；入模温度严寒地区不得低于10℃，寒冷地区不得低于5℃；当抗压强度达到5MPa，可以保证严寒环境下（不低于-20℃）灌浆料不受冻害。恢复0℃后强度持续增长。现行行业标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281规定，在冬期拌制泵送高强混凝土时，入模温度须高于10℃。由于灌浆料抗压强度高，含有外加剂等多种辅助材料，本标准规定拌合水温度不应超过65℃，并规定拌合物入模温度大于10℃。

- 灌浆料浇筑部位的环境温度大于35℃时，应按高温环境施工，并应符合下列规定：

- 灌浆料浇筑前24h应防止浇筑的部位受到阳光直射或其他热辐射；

- 应采取降温措施，与灌浆料接触的构件温度不应大于35℃；

- 灌浆料拌合物的入模温度不应大于30℃；

- 灌浆料浇筑后应及时采取保湿养护措施。

【条文说明】随着温度的升高，水泥的水化速度快，且表面水分散失增大，因此水泥基灌浆材料拌合物流动度损失加大，可施工时间缩短，不利于施工操作；若养护不及时，容易导致产生较大的塑性收缩，拌合物成型后表面容易产生塑性收缩裂纹。借鉴国外经验，当温度大于35℃，应采取适当的措施，降低灌浆部位的温度，避免产生不利情况。

## 6.6  养护

- 灌浆料浇筑后应及时进行养护，养护时间应符合产品说明要求且不得少于7d。

【条文说明】结构加固用水泥基灌浆料的水泥用量一般比较大、早期强度快，浇筑后要及时进行养护，以保证成型构件的质量。养护的时间根据产品所采用的水泥品种和环境温度有所差别。

- 灌浆料浇筑完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时，灌浆料的裸露表面应覆盖严密，保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时，可喷洒养护剂。

- 灌浆料凝结硬化前，应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动。

- 灌浆料冬期施工的养护，应符合下列规定：

- 对强度增长无特殊要求时，灌浆完毕后裸露部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温条件养护时不得浇水。

- 拆模后灌浆料表面温度与环境温度之差大于20℃时，应采用保温材料覆盖养护。

- 环境温度低于灌浆料要求的最低施工温度或需要加快强度增长时，可采用人工加热养护方式；养护措施应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

【条文说明】6.6.2~6.6.4参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 和现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定编写。可采用的人工加热养护方式，如蒸汽养护法、暖棚法、电热毯法、碘钨灯法。应采取充分的保水保湿措施，养护温度不得超过65℃。环境温度不同，拆模时间和养护时间应不同，可根据同条件试块强度和设计要求确定拆模时间。

# 7  验收

- 灌浆料加固工程应作为整个加固工程的一个子分部工程，每一子分部工程应按其主要工种和施工工艺划分为若干分项工程，每一分项工程应按其施工过程控制和施工质量验收的需要划分为若干检验批。

【条文说明】建筑结构的加固工程作为一个项目的分部工程，而将灌浆料加固根据其材料类型细分为一个子分部工程。灌浆料加固工程又根据主要工种和施工工艺的不同，划分为若干个分项工程，例如：灌浆料增加截面加固工程，其分项工程包括原构件修整、界面处理、钢筋加工、焊接、灌浆料浇筑、养护等；灌浆料置换工程，其分项工程包括局部剔凿、界面处理、钢筋修复、灌浆料浇筑、养护等。

- 灌浆料强度等级应符合设计要求。用于检验灌浆料强度的试块，应在监理工程见证下，在灌浆料浇筑地点随机取样，取样与留置试块应符合下列规定：

- 每拌制50盘（不足50盘，按50盘计）同一配合比的灌浆料，取样不得少于一次；

- 每次取样应至少留置一组标准养护试块；同条件养护试块的留置组数应根据灌浆料工程量及其重要性确定，且不应少于3组。

- 灌浆料加固结构实体质量验收合格应符合下列规定：

- 应有完整的质量控制资料；

- 外观质量验收应合格；

- 截面尺寸及强度应验收合格。

【条文说明】灌浆料的质量验收合格的前提包括资料完整、外观质量合格，以及截面尺寸和强度符合要求。其他内容例如钢筋配置等应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关要求。

- 灌浆料验收时，应提供下列文件和记录：

- 产品出厂检验报告和产品合格证；

- 灌浆料试块报告；

- 施工过程质量控制记录；

- 质量问题的处理方案和验收记录；

- 其他必要的文件和记录。

【条文说明】本条对验收资料的完整性提出了相关的要求。国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010附录B有相关的质量验收表格。

- 采用灌浆料加固工程的质量验收应符合下列规定：

- 外观质量检查应在拆模后且表面未做修整和装饰前进行，并应作好记录；

- 当有需要或对质量存在怀疑时，验收前应对其质量进行检测；

- 修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。

【条文说明】本条提出灌浆料质量验收的基本条件和要求。对于灌浆料的质量验收，应该在拆模后进行，如果灌浆料表面存在缺陷，验收前也不应进行修整、装饰或各种方式的覆盖。

对于灌浆料的质量（如孔洞、内部密实度、结合面空鼓等）有怀疑确需进行相关检测时，应在验收前进行，根据检测结果确定是否处理或验收。

修整或返工的结构构件或部位，其实施前后的文字及图像记录指对缺陷情况和缺陷等级的描述、处理方案、实施过程图像记录以及实施后外观的文字和图像记录。

- 采用灌浆料加固构件的质量应符合下列规定：

- 灌浆料的浇筑质量不应有严重缺陷，不宜有一般缺陷；

- 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差；

- 结构实体的灌浆料抗压强度应符合设计要求。

【条文说明】灌浆料加固的构件的质量主要包括外观质量、尺寸偏差以及抗压强度。    外观质量的严重缺陷通常会影响到结构性能、使用功能或耐久性，因此，对于已经出现的严重缺陷，应进行可靠处理后重新检查验收。对于一般缺陷，虽然不会对结构性能、使用功能造成严重影响，但有碍观感，因此，对于已经出现的一般缺陷，也应及时进行处理后重新检查验收。构件尺寸超过允许偏差要求时，可提请设计根据实测尺寸进行结构复核验算，结构性能及使用功能不致影响时，可验收合格；否则，应根据结构性能及使用功能的影响程度进行返工或加固处理。

- 采用灌浆料加固构件的外观质量缺陷，应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表7.0.6进行确定。

表7.0.6  灌浆料结构构件外观质量缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被灌浆料包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 灌浆料表面缺少水泥砂浆致使石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 灌浆料的孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 灌浆料内夹有异物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 灌浆料局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 裂缝从灌浆料表面延伸至灌浆料内部 | 构件主要受力部位出现影响受力性能或使用功能的裂缝 | 其他部位少量不影响受力性能或使用功能的裂缝 |

【条文说明】本条针对灌浆料的外观质量验收，采用检查缺陷，并对缺陷的性质和数量加以限制的方法进行。在具体的实施过程中，外观质量缺陷对结构性能和使用功能等的影响程度，应由监理、施工等各方共同确定。

- 对已经出现的严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，应由施工单位提出技术处理方案，经监理（业主）和设计单位共同认可后予以实施。对经处理的部位应重新检查、验收。

【条文说明】对出现的严重缺陷以及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，提出了处理办法。

- 灌浆料加固构件的截面尺寸、构件缺陷与损伤、灌浆料中钢筋检测可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344和《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784对混凝土结构的相关规定执行。

- 结构实体灌浆料的抗压强度可采用回弹法或钻芯法进行检测，检测结果应符合设计相关要求。回弹法检测灌浆料抗压强度应符合本标准附录A的规定，钻芯法检测灌浆料抗压强度应符合本标准附录B的规定。

【条文说明】钻芯法是一种最为直接的检测灌浆料强度的检测方法，本标准引用了该检测方法。但钻芯法的适用范围也有一定限制，比如灌浆料的厚度较小无法满足芯样尺寸要求，或者取芯造成的局部破损无法满足相关要求等。鉴于此，在参考《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801的基础上，编制组通过大量的试验，制定了适合灌浆料回弹测强的专用曲线，从而提出了回弹法测强的相关内容，具体见本标准附录A。

- 当采用灌浆料加固构件施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

- 经返工或返修的，应重新进行验收；

- 经有资质的检测机构检测能够达到设计要求的，应予以验收；

- 经有资质的检测机构检测达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的，应予以验收。

【条文说明】本条主要依据国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关要求进行规定。

- 灌浆料加固构件质量验收的其他内容可按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定执行。

# 附录A  回弹法检测灌浆料抗压强度

## A.1  一般规定

- 本方法适用于采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的灌浆料进行浇筑的结构实体抗压强度检测，不适用于表层与内部有明显差异或内部存在缺陷的灌浆料强度检测，也不适用于仲裁性检验。

【条文说明】回弹法检测混凝土抗压强度在我国已经使用了十几年，在此基础上，《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801也明确了可采用回弹法检测灌浆料的强度。作为无损检测灌浆料强度的一个重要方法，编制组也将回弹法应用于结构加固用水泥基灌浆料的强度检测，通过大量试验制定了适合结构加固用水泥基灌浆料回弹测强的专用曲线；并发现采用硫铝酸盐水泥配制的灌浆料存在强度回缩的情况，不适宜采用回弹测强的方法检测其强度。

- 结构加固用水泥基灌浆料实体构件应符合以下条件：

- 采用灌浆料成型工艺；

- 采用符合国家标准规定的模板；

- 构件表层为干燥状态；

- 自然养护；

- 强度等级为10.0MPa～85.0MPa；

- 龄期为1d～180d。

【条文说明】考虑到灌浆料的材料强度增长特性，其1d龄期即可达10MPa以上，且通过资料查阅分析，180d后其强度基本增长较小，因此，对于采用回弹法测强的灌浆料龄期进行了1d至180d的规定是较为合理的。

- 在采用本标准测强曲线前，应按本标准附录C的规定进行验证。

【条文说明】省内市面上灌浆料产品类型较多，本次试验中，编制组将善建者（SJZ）品牌A40、A50、A60、A70和其他五个品牌共计9种结构加固用水泥基灌浆料进行回弹法测试表明，仅善建者（SJZ）A50回弹测强试验的强度平均相对误差δ小于15%且强度相对标准差er小于18%，其余各产品均不满足采用《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801-2021测强曲线的条件。因此，根据试验结果，单独拟合了适合试验材料回弹测强的曲线，但其他品牌在采用此曲线前，应按照本标准附录C的要求进行验证，以避免出现误判。

## A.2  回弹仪

- 回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 回弹仪的标称能量应为2.207J；

- 回弹仪的弹击锤脱钩时，指针滑块示值刻线应对应于刻度尺满刻度处，且示值误差不应大于±0.4mm；

- 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，回弹仪的率定值为80±2；

- 数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，指针滑块刻线回弹值与数显回弹值的示值误差不应大于±1。

【条文说明】考虑到《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801-2021采用的是普通混凝土回弹仪进行回弹，本标准编制组同样采用普通混凝土回弹仪进行抗压强度的检测试验，并制定了相应的回弹测强曲线。

- 回弹仪使用工作温度应为-10℃～50℃，相对湿度小于90%。

【条文说明】根据现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138确定的可确保回弹仪正常使用的工作环境。

- 回弹仪检定周期为半年。当回弹仪出现下列情况之一时，应由法定计量鉴定机构按现行标准《回弹仪检定规程》JJG 817进行检定或校准后方可使用：

- 新回弹仪启用前；

- 超过检定有效期限；

- 数字式回弹仪数显回弹值与指针直读示值误差大于±1；

- 经保养后，在钢砧上的率定值不合格；

- 遭受严重撞击或其他损害。

【条文说明】回弹仪的检定要求按照国家计量检定规程《回弹仪检定规程》JJG 817进行。

- 当回弹仪出现下列情况之一时，回弹仪应在钢砧上进行率定试验：

- 回弹仪当天使用前后；

- 测试过程中回弹值异常；

- 常规保养后。

【条文说明】本条给出了回弹仪的率定要求，确保在使用过程中及时发现和纠正回弹仪的非标准状态。

- 回弹仪的率定试验应符合下列规定：

- 钢砧表面应干燥、清洁，并稳固地平放在刚度较大的物体上；

- 率定试验应分四个方向进行，且每个方向弹击前，弹击杆应旋转90°，每个方向的回弹平均值均应为80±2；

- 回弹值应取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的平均值。

【条文说明】本条给出了回弹仪的率定方法。

- 当回弹仪出现下列情况之一时，应进行保养：

- 回弹仪弹击超过2000次；

- 在钢砧上的率定值不合格；

- 对检测值有怀疑。

【条文说明】本条规定了回弹仪常规保养的要求。

## A.3  强度检测

- 采用回弹法检测灌浆料强度前，宜收集下列有关资料：

- 工程名称、工程地址、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等；

- 设计图纸；

- 构件名称、灌浆料品牌、配制用水泥品种；

- 灌浆料配合比、用量、浇筑日期、养护情况等；

- 检测原因。

【条文说明】本条列举的资料为常规情况下进行强度检测所需要的资料，特别是灌浆料的类型、配合比、浇筑日期和养护情况等，直接涉及到是否符合本标准的回弹测强条件。

- 对同批构件灌浆料强度按批抽样检测时，构件应随机抽取，抽样数量不宜少于同批次构件总数的30%且不宜少于10个。

- 单个构件的检测应符合下列规定：

- 构件测区数量不宜少于10个。当构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。

- 测区尺寸宜为200mm×200mm。相邻两测区的间距不应大于2m，测区离构件边缘的距离不宜小于0.1m。

- 测区应选在使回弹仪处于水平方向的灌浆料浇筑侧面。

- 测区宜布置在构件的两个对称可测面上，当不能布置在对称的可测面上时，也可布置在同一可测面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区，并应避开预埋件。

- 测区表面应为灌浆料原浆面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝等缺陷。表面不平处可用砂轮轻度打磨，并擦净残留粉尘。

- 对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件，检测前应采取固定措施。

【条文说明】本条针对单个构件回弹测试作出了相关的规定。需要注意的是，在加固工程中，经常会出现原混凝土构件局部加大截面的情况，此时，回弹测试前，应区分原混凝土与新增灌浆料界限，回弹测区不应布置在原混凝土区域。同时，考虑到灌浆料多用于墙、柱、梁等承重构件，所以大多数检测面为浇筑的侧面，本标准测强曲线也是在灌浆料成型侧面建立的。

- 每一测区应读取16个回弹值，每一测点的回弹值读数应精确至1。测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的距离不宜小于20mm，测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm，测点不应在气孔或外露石子上，同一测点应只弹击一次。

【条文说明】本条规定每一测区弹击16个点，测点的布置应在测区范围内均匀分布，同时，同一测点只允许弹击一次，若重复弹击则后者回弹数值高于前者，易造成测试结果误差。

## A.4  强度推定

- 测区平均回弹值，应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，按下式计算其余的10个回弹值的平均值：

Rm=110i=110Ri                          （A.4.1）

式中：Rm——测区平均回弹值，精确至0.1；

Ri——第i个测点的回弹值，精确至1。

【条文说明】本条规定的测区平均回弹值计算方法和建立测强曲线时的取舍方法一致，不会引进新的误差。

- 根据每个试件测得的测区平均回弹值（Rm），在按本标准附录C验证满足要求后，按本标准附录D查表或计算得出测区的灌浆料抗压强度换算值。

【条文说明】本标准通过普通回弹仪对9种结构加固用水泥基灌浆料进行回弹法测试表明，将善建者（SJZ）品牌A40、A50、A60、A70的回弹数据混合（共144组数据）统计分析，重新拟合普通回弹测强曲线，采用幂函数新拟合的普通回弹测强曲线相关性系数R2（0.9725）较好，强度平均相对误差δ（10.1%）、强度相对标准差er（12.7%）均满足《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801-2021的要求；将SJZ、ZDXY、ZTZ、PGXY四个品牌的回弹数据混合（共252组数据）统计分析，采用幂函数新拟合的普通回弹测强曲线相关性系数R2（0.9493）也比较较好，强度平均相对误差δ（11.3%）满足《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801-2021不大于12%的要求，但强度相对标准差er（14.2%）略高于《回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度技术规程》T/CECS 801-2021不大于14%的要求；新拟合的SJZ曲线、4个品牌混合曲线和规范公式的对比表明，混合曲线略高于SJZ曲线。结构加固用水泥基灌浆料可采用普通回弹测强曲线fcuc=0.0432Rm1.9918进行检测。

- 构件的测区灌浆料强度平均值应根据各测区的灌浆料抗压强度换算值计算。当测区数为10个及以上时，还应计算强度标准差，其平均值及标准差应按下列公式计算：

mfcuc=1ni=1nfcu,ic                         （A.4.3-1）

sfcuc=i=1n(fcu,ic−mfcuc)2n−1                         （A.4.3-2）

式中：fcu,ic——第i个测区灌浆料抗压强度换算值，精确至0.1MPa；

mfcuc——构件测区灌浆料强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

n——对于单个检测的构件，取该构件的测区数；对批量检测的构件，取所有被抽检测区数之和；

sfcuc——构件测区灌浆料强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa。

- 构件的灌浆料强度推定值应符合下列规定：

- 当构件测区数少于10个时，应按下式计算：

fcu,e=fcu,minc                                （A.4.4-1）

式中：fcu,e——构件灌浆料强度推定值（MPa），精确至0.1MPa；

——构件中测区灌浆料强度换算值的最小值（MPa），精确至0.1MPa。

- 当构件测区数不少于10个时，应按下式计算：

fcu,e=mfcuc−1.645sfcuc                           （A.4.4-2）

- 当批量检测时，应按下式计算：

fcu,e=mfcuc−ksfcuc                              （A.4.4-3）

| 式中：k—— | 推定系数，宜取1.645；当需要推定强度区间时，可按国家现行有关标准的规定取值。 |
| --- | --- |

【条文说明】当需要推定强度区间时，k可按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定取值。

- 对按批量检测的构件，当该批构件灌浆料强度标准差出现下列情况之一时，则该批构件应全部按单个构件检测：

- 当该批构件灌浆料强度平均值（mfcuc）不大于50.0MPa且标准差（sfcuc）大于5.50MPa时；

- 当该批构件灌浆料强度平均值（mfcuc）大于50.0MPa且标准差（sfcuc）大于6.50MPa时。

# 附录B  钻芯法检测抗压强度

## B.1  一般规定

- 本方法适用于确定检测批或单个构件的灌浆料抗压强度推定值。

- 钻芯法检测灌浆料抗压强度除应满足本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## B.2  检测设备

- 用于钻取芯样、芯样加工和测量的检测设备与仪器均应有产品合格证，计量器具经检定或校准，并应在有效期内使用。

- 钻机应具有足够的刚度，操作灵活，固定和移动方便，并应有水冷却系统。

- 钻取芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。

- 锯切芯样时使用的锯切机和磨平芯样的磨平机，应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置；配套使用的人造金刚石圆锯片应有足够的刚度；锯切芯样宜使用双刀锯切机。

- 用于芯样端面加工的补平装置，应保证芯样的端面平整，并应保证芯样端面与芯样轴线垂直。

【条文说明】B.2.1～B.2.5对检测用的钻机、锯切机、磨平机等钻取和加工设备、仪器提出要求，特别是钻机，在满足提出的相关要求的情况下，才能避免钻出的灌浆料芯样出现歪斜、竖直不平等缺陷，对检测结果造成较大误差。

- 探测钢筋、预埋件和管线等位置可采用钢筋探测仪或雷达，探测深度应不小于芯样钻取深度。

【条文说明】钢筋探测仪一般探测深度较浅，但基本能满足大部分工程取芯时的探测要求，对于有特殊要求时，可采用探测深度较大的雷达进行探测。探测用的钢筋探测仪、雷达等设备，也需定期进行检定且在有效期内，以确保探测结果的可靠性。

- 在钻芯工作完毕后，应对钻芯机和芯样加工设备进行维修保养。

## B.3  芯样钻取

- 芯样的钻取部位应符合下列要求：

- 结构或构件受力较小的部位；

- 结构加固用水泥基灌浆料强度具有代表性的部位；

- 便于钻芯机安放与操作的部位；

- 应采用钢筋探测仪或雷达避开钢筋、预埋件和管线。

【条文说明】本条对灌浆料芯样钻取的部位提出了具体要求。特别要注意的是，钻芯法是局部破损检测方法，钻取部位选择不当，会对结构构件的受力造成一定的影响，因此，钻取部位应避免选在结构构件受力较大的部位，例如梁的支座、跨中部位等。同时，应在钻取芯样前采用仪器设备对构件内的钢筋、预埋件和管线等进行探测，从而在钻取芯样时加以避开，避免出现对构件、使用造成较大影响，以及钻取的芯样不合格，造成浪费。

- 在同一构件上钻取多个芯样时，芯样宜取自不同部位。

【条文说明】对构件的强度进行评定时，通常每根钻取芯样数量不少于3个，若3个芯样钻取部位较为集中，会在该部位对构件造成较大的截面损伤形成薄弱部位。因此，钻取时，钻芯部位之间应适当间隔一定距离。

- 钻芯机就位并安放平稳后，应将钻芯机固定。固定的方法应根据钻芯机的构造和施工现场的具体情况确定。

- 钻取芯样时宜保持匀速钻进。

- 芯样应进行标记，钻取部位应予以记录。芯样高度及质量不能满足要求时，应重新钻取芯样。

【条文说明】芯样钻取部位应一一进行详细记录，保证可追溯性。钻取的芯样规格和质量应符合要求，否则会影响芯样的检测结果，造成较大误差。例如芯样存在裂缝，其试压值会明显较低，不能如实反应芯样强度。

- 钻芯后留下的孔洞应及时进行修补。

## B.4  芯样加工

- 从结构或构件中钻取的灌浆料芯样应加工成符合本节要求的芯样试件。

- 抗压芯样试件的高径比（H/d）宜为1。

- 芯样试件内不宜含有钢筋，或可有一根直径不大于10mm的钢筋，且钢筋应与芯样试件的轴线垂直并离开端面10mm以上。

【条文说明】试验表明，芯样内存在的钢筋对试件抗压强度有一定影响，特别是钢筋与芯样试件的轴线平行时，对芯样的抗压强度提高较大，造成强度误差过大；但经验表明，钻取芯样时很难做到所有芯样都完全避开钢筋。因此，本条对芯样中存在钢筋时的钢筋直径和部位做了要求，按本条要求的芯样，钢筋对芯样抗压强度的影响较小，可以忽略。

- 芯样试件的端面处理，可采取在磨平机上磨平端面的处理方法，也可采用硫磺胶泥或环氧胶泥补平，补平层厚度不应大于2mm。抗压强度低于30MPa的芯样试件，不宜采用磨平端面的处理方法；抗压强度高于60MPa的芯样试件，不宜采用硫磺胶泥或环氧胶泥补平的处理方法。

- 在试验前应按下列规定测量芯样试件的尺寸：

- 平均直径：采用游标卡尺在芯样试件上部、中部、下部相互垂直的两个位置上共测量六次，取测量的算数平均值作为芯样试件的直径，精确至0.5mm；

- 试件高度：采用钢卷尺或钢板尺进行测量，精确至1.0mm；

- 垂直度；采用游标量角器测量芯样试件两个端面与母线的夹角，取最大值作为芯样试件的垂直度，精确至0.1°；

- 平整度：采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件承压面（线）上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件承压面（线）之间的缝隙，取最大缝隙为芯样试件的平整度。

- 芯样试件尺寸偏差或外观质量出现下列情况时，相应的芯样试件不宜进行试验：

- 芯样试件的实际高径比（H/d）小于要求高径比的0.95或大于1.05；

- 芯样试件端面与轴线的不垂直度超过1°；

- 抗压芯样试件端面的不平整度在每100mm长度内超过0.1mm；

- 沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差超过1.5mm；

- 芯样有较大缺陷。

## B.5  抗压强度检测

- 芯样试件宜使用直径为100mm的芯样，且其直径不宜小于骨料最大粒径的3倍；也可采用小直径芯样，但其直径不应小于70mm。

- 芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。

- 芯样试件抗压强度值可按下式计算：

fcu,cor=βcFc/Ac                           （B.5.3）

| 式中：fcu.cor—— | 芯样试件抗压强度值（MPa），精确至0.1MPa； |
| --- | --- |
| βc—— | 芯样试件强度换算系数，芯样直径为100mm、70mm时取1.0；当有可靠经验时，也可根据灌浆料原材料和施工工艺情况通过试验确定； |
| Fc—— | 芯样试件抗压试验的破坏荷载（N）； |
| Ac—— | 芯样试件抗压截面面积（mm2）。 |

- 钻芯法确定检测批的灌浆料抗压强度推定值时，取样应遵守下列规定：

- 芯样试件的数量应根据检测批的容量确定。直径100mm的芯样试件的最小样本量不宜小于15个，小直径芯样试件的最小样本量不宜小于20个。

- 芯样应从检测批的结构构件中随机抽取，每个芯样宜取自一个构件或结构的局部部位，取芯位置尚应符合本标准第B.3.1条的规定。

- 检测批灌浆料的抗压强度的推定值应按下列方法确定：

- 检测批的灌浆料抗压强度推定值应计算推定区间，推定区间的上限值和下限值应按下列公式计算：

fcu,e1=fcu,cor,m−k1scu                    （7.5.26-1）

fcu,e2=fcu,cor,m−k2scu                    （7.5.26-2）

fcu,cor,m=i=1nfcu,cor,in                      （7.5.26-3）

scu=i=1n(fcu,cor,i−fcu,cor,m)2n−1                   （7.5.26-4）

| 式中：fcu,cor,m—— | 芯样试件抗压强度平均值（MPa），精确至0.1MPa； |
| --- | --- |
| fcu,cor,i—— | 单个芯样试件抗压强度值（MPa），精确至0.1MPa； |
| fcu,e1—— | 灌浆料抗压强度推定上限值（MPa），精确至0.1MPa； |
| fcu,e2—— | 灌浆料抗压强度推定下限值（MPa），精确至0.1MPa； |
| k1，k2—— | 推定区间上限值系数和下限值系数，应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的有关规定取值； |
| n—— | 芯样数量。 |

- fcu,e1和fcu,e2所构成推定区间的置信度宜为0.90；当采用小直径芯样试件时，推定区间的置信度可为0.85。fcu,e1和fcu,e2之间的差值不宜大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值；

- fcu,e1和fcu,e2之间的差值大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值时，可适当增加样本容量，或重新划分检测批，直至满足本条第2款的规定；

- 当不具备第3款的条件时，不宜进行批量推定；

- 宜以fcu,e1作为检测批灌浆料强度的规定值。

- 钻芯法确定检测批灌浆料抗压强度推定值时，可剔除芯样试件抗压强度样本中的异常值。剔除规则应按现行国家标准《数理的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883的规定执行。当确有试验依据时，可对芯样试件抗压强度样本的标准差scu进行复核实际情况的修正或调整。

- 钻芯法确定单个构件灌浆料抗压强度推定值时，芯样试件的数量不应少于3个；钻芯对构件工作性能影响较大的小尺寸构件，芯样试件的数量不得少于2个。单个构件的灌浆料抗压强度推定值不再进行数据的舍弃，而应按芯样试件灌浆料抗压强度值中的最小值确定。

- 钻芯法确定构件灌浆料抗压强度代表值时，芯样试件的数量宜为3个，应取芯样试件抗压强度值的算数平均值作为构件灌浆料抗压强度代表值。

# 附录C  测强曲线的验证方法

- 在采用本标准测强曲线前应进行验证。

- 灌浆料应符合本标准第3.0.2条的规定，回弹仪应符合本标准第A.2.1条的规定。

- 测强曲线可按下列步骤进行验证：

- 根据各品牌灌浆料的特点和配合比，制作至少5个龄期、边长为150mm灌浆料立方体标准试件，每组6块，并自然养护。

- 按1d、3d、7d、14d、28d（龄期可根据需要适当内插），进行欲验证测强曲线对应的回弹测试和试件抗压试验。

- 根据每个试件测得的测区平均回弹值（R），可按本标准附录D查表或计算得出试件的换算强度；

- 根据实测试件抗压强度和换算强度，计算强度平均相对误差（δ）和强度相对标准差（er）

- 当δ小于或等于15%且er小于或等于18%时,可使用本标准测强曲线。

# 附录D  测区灌浆料强度换算

- 灌浆料抗压强度换算值可按表D.0.1查表得出。

表D.0.1  测区灌浆料强度换算表

| Rm | f ccu,i | Rm | f ccu,i | Rm | f ccu,i | Rm | f ccu,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.4 | 10.0 | 23.0 | 22.3 | 30.6 | 39.3 | 38.2 | 61.2 |
| 15.6 | 10.3 | 23.2 | 22.7 | 30.8 | 39.8 | 38.4 | 61.8 |
| 15.8 | 10.5 | 23.4 | 23.1 | 31.0 | 40.4 | 38.6 | 62.5 |
| 16.0 | 10.8 | 23.6 | 23.4 | 31.2 | 40.9 | 38.8 | 63.1 |
| 16.2 | 11.1 | 23.8 | 23.8 | 31.4 | 41.4 | 39.0 | 63.8 |
| 16.4 | 11.4 | 24.0 | 24.2 | 31.6 | 41.9 | 39.2 | 64.4 |
| 16.6 | 11.6 | 24.2 | 24.6 | 31.8 | 42.5 | 39.4 | 65.1 |
| 16.8 | 11.9 | 24.4 | 25.1 | 32.0 | 43.0 | 39.6 | 65.7 |
| 17.0 | 12.2 | 24.6 | 25.5 | 32.2 | 43.5 | 39.8 | 66.4 |
| 17.2 | 12.5 | 24.8 | 25.9 | 32.4 | 44.1 | 40.0 | 67.1 |
| 17.4 | 12.8 | 25.0 | 26.3 | 32.6 | 44.6 | 40.2 | 67.7 |
| 17.6 | 13.1 | 25.2 | 26.7 | 32.8 | 45.2 | 40.4 | 68.4 |
| 17.8 | 13.4 | 25.4 | 27.1 | 33.0 | 45.7 | 40.6 | 69.1 |
| 18.0 | 13.7 | 25.6 | 27.6 | 33.2 | 46.3 | 40.8 | 69.8 |
| 18.2 | 14.0 | 25.8 | 28.0 | 33.4 | 46.8 | 41.0 | 70.4 |
| 18.4 | 14.3 | 26.0 | 28.4 | 33.6 | 47.4 | 41.2 | 71.1 |
| 18.6 | 14.6 | 26.2 | 28.9 | 33.8 | 47.9 | 41.4 | 71.8 |
| 18.8 | 14.9 | 26.4 | 29.3 | 34.0 | 48.5 | 41.6 | 72.5 |
| 19.0 | 15.2 | 26.6 | 29.8 | 34.2 | 49.1 | 41.8 | 73.2 |
| 19.2 | 15.5 | 26.8 | 30.2 | 34.4 | 49.7 | 42.0 | 73.9 |
| 19.4 | 15.9 | 27.0 | 30.7 | 34.6 | 50.2 | 42.2 | 74.6 |
| 19.6 | 16.2 | 27.2 | 31.1 | 34.8 | 50.8 | 42.4 | 75.3 |
| 19.8 | 16.5 | 27.4 | 31.6 | 35.0 | 51.4 | 42.6 | 76.0 |
| 20.0 | 16.9 | 27.6 | 32.0 | 35.2 | 52.0 | 42.8 | 76.7 |
| 20.2 | 17.2 | 27.8 | 32.5 | 35.4 | 52.6 | 43.0 | 77.5 |
| 20.4 | 17.5 | 28.0 | 33.0 | 35.6 | 53.2 | 43.2 | 78.2 |
| 20.6 | 17.9 | 28.2 | 33.4 | 35.8 | 53.8 | 43.4 | 78.9 |
| 20.8 | 18.2 | 28.4 | 33.9 | 36.0 | 54.4 | 43.6 | 79.6 |
| 21.0 | 18.6 | 28.6 | 34.4 | 36.2 | 55.0 | 43.8 | 80.3 |
| 21.2 | 18.9 | 28.8 | 34.9 | 36.4 | 55.6 | 44.0 | 81.1 |
| 21.4 | 19.3 | 29.0 | 35.3 | 36.6 | 56.2 | 44.2 | 81.8 |
| 21.6 | 19.7 | 29.2 | 35.8 | 36.8 | 56.8 | 44.4 | 82.6 |
| 21.8 | 20.0 | 29.4 | 36.3 | 37.0 | 57.4 | 44.6 | 83.3 |
| 22.0 | 20.4 | 29.6 | 36.8 | 37.2 | 58.0 | 44.8 | 84.0 |
| 22.2 | 20.8 | 29.8 | 37.3 | 37.4 | 58.7 | 45.0 | 84.8 |
| 22.4 | 21.1 | 30.0 | 37.8 | 37.6 | 59.3 | 45.0 | 85.0 |
| 22.6 | 21.5 | 30.2 | 38.3 | 37.8 | 59.9 |  |  |
| 22.8 | 21.9 | 30.4 | 38.8 | 38.0 | 60.5 |  |  |

注：1 表中Rm为测区平均回弹值，f ccu,i为测区灌浆料强度换算值。

2 表内未列数值可用内插法求得，精度至0.1MPa。

- 灌浆料抗压强度换算值可按表D.0.1查表得出。

fcu,ic=0.0432Rm1.9918                       （D.0.2）

式中：Rm——测区平均回弹值，精确至0.1；

fcu,ic——第i个测区灌浆料抗压强度换算值，精确至0.1MPa；

# 本标准用词说明

- 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准目录

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021

- 《水泥取样方法》GB/T 12573

- 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

- 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448

- 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502

- 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

- 《砌体结构加固设计规范》GB 50702

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901

- 《钢结构加固设计标准》GB 51367

- 《回弹仪》GB/T 9138

- 《回弹仪检定规程》JJG 817

- 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

- 《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

- 《水泥基灌浆材料》JC/T 986

四川省工程建设地方标准

四川省结构加固用灌浆料应用技术标准

DB JXXXX-2024

# 条文说明

目      次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术    语	2

2.2  符    号	2

3  基本规定	3

4 材料	6

4.1 性能指标	6

4.2  试验方法	9

5  设计	12

6  施工	14

6.1  一般规定	14

6.2  材料进场	14

6.3  施工准备	16

6.4  拌合	16

6.5  冬期及高温施工	18

6.6  养护	19

7  检测	21

附录A  测区结构加固用水泥基灌浆料强度换算	35

附录B  测强曲线的验证方法	36