四川省工程建设地方标准

DBJ51 /T0XX-202X

四川省无机保温板建筑保温系统技术标准

Technical Standard for Inorganic Insulation Panel Building Insulation Systems in Sichuan Province

（征求意见稿）

202X－XX－XX 发布       202X－XX－XX 实施

四川省住房和城乡建设厅       发布

四川省工程建设地方标准

四川省无机保温板建筑保温系统技术标准

Technical Standard for Inorganic Insulation Panel Building Insulation Systems in Sichuan Province

DBJ51/T0XX-202X

主编部门：四川省建筑科学研究院有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

实施日期：202X年XX月XX日

202X年      成都

前   言

本标准是根据《四川省住房和城乡建设厅关于下达2024年四川省工程建设地方标准修订计划的通知》（川建标发[2024]3031号）的要求，由四川省建筑科学研究院有限公司和四川省材科院检验检测有限公司会同有关单位，在原《四川省建筑工程岩棉制品保温系统技术规程》DBJ51/T 042-2015、《四川省水泥基泡沫保温板建筑保温工程技术规程》DBJ51/T 051-2015、《四川省膨胀玻化微珠无机保温板建筑保温系统应用技术规程》DBJ51/T 070-2016的基础上合并修订而成的。

编制组经调查研究，认真总结原三本标准实施后的实践经验，参考现行有关国内外标准，结合四川地区的实际情况及发展，对原标准进行了补充和完善，修订相关章节内容，在广泛征求意见基础上，最终经审查定稿，并合并更名为《四川省无机保温板建筑保温系统技术标准》。

本标准共分7章，主要技术内容为：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 性能要求；5设计；6 施工；7验收。

本标准修订的主要技术内容为：

1.修订了保温系统及材料部分参数的性能指标；

2.修订了保温系统及材料部分参数的试验方法；

3.修订了材料验收抽样送检批次要求；

4.删除了岩棉板相关内容要求；

5.删除了重质块材作饰面材料的相关内容要求；

6.增加了外墙外保温系统抗风压性能要求等。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本标准过程中如有意见或建议，请寄送至四川省建筑科学研究院有限公司（地址：四川省成都市一环路北三段55号；邮编：610081；邮箱：2356482@qq.com；电话：028-83372502），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：四川省建筑科学研究院有限公司

四川省材科院检验检测有限公司

本标准参编单位：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站

中国建筑西南设计研究院有限公司

四川省建材工业科学研究院

四川美林森节能环保科技有限公司

成都市天弘保温材料有限公司

本标准起草人：

本标准审查人：

目  次

1 总则	2

2 术语	3

3 基本规定	4

4 性能要求	7

4.1系统性能	7

4.2 组成材料性能	8

5 设计	15

5.1一般规定	15

5.2系统构造	17

5.3 建筑构造设计	20

5.4 建筑热工设计	26

6 施工	29

6.1一般规定	29

6.2 材料准备	31

6.3 墙体保温系统工程	32

6.4 屋面、楼地面保温系统工程	37

7 验收	38

7.1一般规定	38

7.2 墙体保温系统工程	41

7.3 屋面保温系统工程	49

7.4 楼地面保温工程	52

本规程用词说明	56

引用标准名录	57

# 1 总则

1.0.1为规范四川省无机保温板建筑保温系统产品及工程质量，保证节能、安全及环保性能符合要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于四川省内新建、改建和扩建民用建筑工程以及既有建筑节能改造工程中无机保温板建筑保温系统及材料选择、设计、施工及工程质量验收。

【条文说明】本标准中的无机保温板建筑保温系统的保温层材料主要包括岩棉条、膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板这三类燃烧性能为A1级的产品。不包括岩棉板、铝箔覆面岩棉板、复合岩棉保温装饰板等其他岩棉制品。

非透明面板幕墙保温系统不在本标准适用范围内。

其他燃烧性能达到 A1 级的无机类平板状硬质保温板材料产品，可参照本标准的相关规定执行。

1.0.3 无机保温板建筑保温系统的材料选择、设计、施工及工程质量验收，除应符合本标准规定外，尚应符合国家、行业及四川省现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.1.1 无机保温板建筑保温系统  Inorganic Insulation Panel Building Insulation System

无机保温板建筑保温系统是一种以无机材料为主要成分的保温板材，用于建筑墙体、屋面、楼地面的保温系统。由粘结层、无机保温板、抹面层（含增强材料）及饰面层等层组成的保温构造的总称。

2.1.2 无机保温板  Inorganic Insulation Panel

以无机材料为主要原料，通过一定工艺制成的用于建筑保温，且燃烧性能等级为A1级的板材。

【条文说明】本标准中的无机保温板主要包括岩棉条、膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板这三类燃烧性能为A1级的产品。

2.1.3 岩棉条  rock wool lamella

以玄武岩、白云石等为主要原料，经高温熔融、离心喷吹制成矿物质纤维，掺入一定比例的粘结剂、憎水剂等添加剂后经集棉、摆锤法逐层叠铺、压制、固化和裁割而成的纤维垂直于板面的板状制品，又称为岩棉带。

2.1.4 水泥基泡沫保温板 foamed  cement  insulation  panel

以普通硅酸盐水泥、粉煤灰、发泡剂等为主要材料，经发泡、成型、养护、切割等工艺制成的闭孔轻质板材。简称水泥发泡板。

2.1.5 膨胀玻化微珠无机保温板 expanded vitrified beads inorganic insulation board

以膨胀玻化微珠为轻集料，以水泥为主的胶凝材料，掺外加剂等，经搅拌混合、模压成型、蒸汽养护等工艺生产的无机保温板材。

# 3 基本规定

3.0.1 无机保温板建筑保温系统的保温、隔热、防火及防潮性能应符合国家、行业及四川省现行有关标准的规定。

3.0.2 无机保温板建筑保温系统必须牢固、安全、可靠。应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用且不产生有害的变形和破坏。

【条文说明】本条给出了无机保温板建筑保温系统使用安全性和耐久性的要求。

3.0.3 无机保温板建筑保温系统的各组成部分应具有物理-化学稳定性，所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性和防生物侵害性能。各组成材料及辅件应为同一供应商成套提供。

【条文说明】系统的稳定性是由其组成材料的相容性和配套材料的可靠性决定的，因此，对材料之间的相容性和配套材料的牢固、安全、可靠给出了要求。关于材料彼此相容是要求保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容，这种相容表现为各部分组成材料彼此之间相互安定、并能很好地协调工作、完整保持原系统设计的各种性能。

采用不同供应商提供的材料，其材料质量、施工工艺不易保持稳定可靠，也难以在施工现场进行检查，工程的安全性、耐久性和节能效果在短期内更是难以判断。因此要求系统组成材料及配件应由同一供应商成套提供，同时应要求供应商提供相应的材料和系统型式检验报告。避免了在工程产生质量问题时，各材料供应方互相推诿责任，建设方不易追究责任的问题。

特别是外墙保温工程，现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第3.1.19条，要求外墙保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应具备同一供应商提供配套的组成材料。

3.0.4 在正确使用和正常维护的条件下，无机保温板外保温系统工程的使用年限不应少于25年。

【条文说明】满足《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144使用年限的要求，使用年限的含义是，当预期使用年限到期后，外保温系统性能仍能符合本标准规定。

无机保温板内保温系统由于不受室外风雨、紫外线等自然因素的直接影响，老化速度相对较慢，其在正确使用和正常维护的条件下，无机保温板内保温系统的使用年限不应少于25年，部分性能优异的材料可达到与建筑同寿命。

3.0.5 无机保温板外墙外保温系统宜采用涂料饰面或柔性饰面，不应采用面砖、文化石等重质块材作饰面材料。

【条文说明】经多年保温工程实践经验积累与总结，在四川地区的保温工程应用中，采用面砖、文化石等重质块材作为饰面材料时，极易出现脱落、空鼓等质量问题，特别是岩棉制品强度低，不宜附着重物。从保温系统的安全性与耐久性层面深入考量，此类重质块材不得作为保温系统的饰面材料使用。为确保保温工程质量，延长保温系统使用寿命，四川地区保温工程宜优先选用轻质、柔性饰面材料。此类材料在自重方面明显小于重质块材，可有效减轻保温系统的整体荷载压力，降低因自重导致的脱落风险。同时，轻质、柔性饰面材料在适应环境温度变化及保温材料伸缩变形方面表现更为优异，能极大减少因热胀冷缩产生的内部应力，避免因应力集中引发的空鼓、开裂等问题，切实保障保温系统的稳定性与完整性。

3.0.6 无机保温板屋面保温系统、无机保温板楼地面保温系统应符合《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693、《建筑地面设计规范》 GB 50037 等国家、行业及四川省现行有关标准的规定。

# 4 性能要求

## 4.1系统性能

4.1.1 无机保温板外墙外保温系统和墙体内保温系统的性能应分别符合表4.1.1-1和表4.1.1-2的规定。

表4.1.1-1 无机保温板外墙外保温系统性能指标

| 项 目 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水； | JGJ 144 |
|  | 系统拉伸粘结强度 | ≥0.10MPa，且破坏部位应位于保温层内。 |  |
| 抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位：10J级，建筑物二层及以上墙面：3J级 |  |  |
| 耐冻融性 | 30次冻融循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝，系统的拉伸粘结强度≥0.10MPa，且破坏部位应位于保温层内 |  |  |
| 抹面层不透水性 | 2 h不透水 |  |  |
| 吸水量/（g/m2 ） | ≤500 |  |  |
| 防护层水蒸气渗透阻/[g/(m2·h)] | ≥0.85 |  |  |
| 系统的拉伸粘结强度 | ≥0.10MPa，且破坏部位应位于保温层内 |  |  |
| 抗风压性能 | 不小于工程项目的风荷载设计值 |  | GB/T36585 |

表4.1.1-2 无机保温板墙体内保温系统性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击性（次） | 10次 | JG/T 159 |
| 抹面层不透水性 | 2 h不透水 | JGJ 144 |
| 吸水量/（g/m2） | ≤1000 |  |
| 系统的拉伸粘结强度 | ≥0.10MPa，且破坏部位应位于保温层内 |  |

【条文说明】本条对无机保温板墙体系统的各项性能指标及试验方法作出了明确规定。膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板、岩棉条外墙外保温系统，除要求其拉伸粘结强度不小于 0.10MPa 外，对于经耐候性试验及耐冻融试验后的系统，其拉伸粘结强度也均需满足不小于0.10MPa的要求。

## 4.2 组成材料性能

4. 2. 1 无机保温板的尺寸允许偏差应符合表4.2.1的规定。

表 4.2.1   无机保温板的尺寸允许偏差

| 产品类型 | 允许偏差/mm |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 | 宽度 | 厚度 | 对角线 |  |
| 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板 | ±2 | ±2 | 0～2 | ≤3 | GB/T 5486 |
| 岩棉条 | +10 -3 | +5 -3 | ±2 | ≤5 | GB/T 5480 |

4. 2. 2 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板性能指标应符合表 4.2.2的规定。

表 4.2.2   膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板性能指标

| 项 目 |  |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 干密度/kg/m3 |  | 膨胀玻化微珠无机保温板 | 240～270 | 270～300 | GB/T 5486 |
|  |  | 水泥基泡沫保温板 | ≤250 | ≤350 |  |
| 体积吸水率/% |  |  | ≤8.0 | ≤10.0 |  |
| 抗压强度/MPa |  | 膨胀玻化微珠无机保温板 | ≥0.50 | ≥0.60 |  |
|  |  | 水泥基泡沫保温板 | ≥0.50 | ≥0.70 |  |
| 垂直于板面抗拉强度/MPa |  |  | ≥0.10 | ≥0.12 | JGJ 144 |
| 导热系数/[W/（ m · K）] |  |  | ≤0.07 | ≤0.08 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 |
| 蓄热系数/ [W/（m2·K）] |  | 膨胀玻化微珠无机保温板 | ≥1.0 | ≥1.2 | JGJ/T 12 |
|  |  | 水泥基泡沫保温板 | ≥1.0 | ≥1.5 |  |
| 干燥收缩率/% |  |  | ≤0.6 |  | JG/T 536 |
| 软化系数 |  |  | ≥0.80 |  | JG/T 536 |
| 燃烧性能等级 |  |  | A1级 |  | GB 8624 |
| 放射性 核素限量 | 内照射 IRa |  | ＜1.0 |  | GB 6566 |
|  | 外照射 IY |  | ＜1.0 |  |  |

4. 2. 3 岩棉条的主要性能应符合表 4.2.3的要求，其他性能应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的要求。

表 4.2.3 岩棉条性能指标

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度允许偏差/% | ±10 | GB/T 5480 |
| 导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.046 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 |
| 蓄热系数/ [W/（m2·K）] | 0.47～0.76 | JGJ/T 12 |
| 压缩强度 (相对变形10 % ) /MPa | ≥0.04 | GB/T 25975、GB/T 13480 |
| 垂直于表面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.10 | GB/T 25975、GB/T 30804 |
| 酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 |
| 渣球含量（粒径大于0.25mm）/ % | ≤7.0 | GB/T 5480 |
| 尺寸稳定性/ % | ≤1.0 | GB/T 25975、GB/T 30806 |
| 质量吸湿率/% | ≤1.0 | GB/T 5480 |
| 短期吸水量（部分浸入）/kg/m² | ≤0.5 | GB/T 25975、GB/T 30805 |
| 体积吸水率(全浸)/% | ≤5.0 | GB/T 25975、GB/T 5480 |
| 长期吸水量（部分浸入）/kg/m² | ≤1.5 | GB/T 30807 |
| 憎水率/ % | ≥98.0 | GB/T 10299 |
| 燃烧性能等级 | A1级 | GB 8624 |

【条文说明】：目前工程中常用的岩棉制品包括岩棉条和岩棉板两种产品。岩棉板其纤维层平行于板的表面，岩棉条是将岩棉板按一定的间距切割后翻转90°使用。岩棉板按照现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的规定，岩棉板垂直于表面方向的抗拉强度分为 TR7.5、TR10 和 TR15 三个等级。岩棉条内纤维层的方向垂直于岩棉条的表面，其拉伸强度主要是纤维自身的强度。岩棉条的强度远高于岩棉板的强度，通常岩棉条的强度是岩棉板强度的10倍以上，抗拉强度为TR100。

据工程实际应用情况调查可知，岩棉板外墙保温系统抗拉强度仅10kPa左右，而岩棉条墙体保温系统抗拉强度，能满足不小于0.10MPa的要求。岩棉条墙体保温系统才能真正保证建筑外墙保温工程的安全性和可靠性。因此，标准中的岩棉板保温系统不在本标准适用范围内。

4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标应符合表 4.2.4 的规定。

表 4.2.4 粘结砂浆性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与 无机保温板）/MPa | 原强度 | ≥0.10 | JGJ 144 |
|  | 耐水（浸水48h，干燥7d） |  |  |
| 拉伸粘结强度（与 水泥砂浆）/MPa | 原强度 | ≥0.60 |  |
|  | 耐水（浸水48h，干燥7d） |  |  |
| 可操作时间/h |  | 1.5～4.0 | GB/T 29906 |

【条文说明】用粘结砂浆与岩棉条的拉伸粘结强度来反映粘结砂浆与岩棉条的粘结性能时，考虑到岩棉条的均质性相对较弱，采用较大尺寸的试样更为合理。当岩棉条宽度大于等于200mm,则采用200mm×200mm 的正方形，其余采用以岩棉条宽度为边长的正方形试样。

4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标应符合表 4.2.5的规定。

表 4.2.5 抹面砂浆性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与无机保温板）/MPa | 原强度 | ≥0.10 | JGJ 144 |
|  | 耐水（浸水48h，干燥7d） |  |  |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）/MPa | 原强度 | ≥0.60 |  |
|  | 耐水（浸水48h，干燥7d） |  |  |
| 柔韧性 | 压折比 | ≤3.0 | GB/T 29906 |
| 可操作时间/h |  | 1.5～4.0 |  |

4. 2. 6 耐碱玻纤网的性能指标应符合表 4.2.6的规定。

表 4.2.6 耐碱玻纤网性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量/（g/㎡ ） | ≥160 | GB/T 9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向 ）/（N/50 mm） | ≥1000 | JGJ 144 |
| 耐碱断裂强力保留率 （经、纬向 ）/% | ≥50 | JGJ 144 |
| 断裂伸长率（经、纬向 ）/% | ≤5.0 | GB/T 7689.5 |

4.2. 7 锚栓应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定。

【条文说明】锚栓在无机保温板外墙外保温系统的全生命周期内，对整个系统的安全起到重要的作用。

锚栓的塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造，不宜使用再生材料。锚栓的钢质件应采用不锈钢或经过表面防锈防腐处理的碳钢制造，以保证锚栓的耐久性。

锚栓的长度不应小于有效锚固深度、基层墙体找平层、粘结砂浆、无机保温板厚度和底层抹面砂浆厚度之和。锚栓抗拉承载力除与基层墙体有关外，还与锚固深度、锚栓的结构形式等因素有关，试验表明，每种锚栓都有其有效的锚固深度。若锚栓过短，不能达到有效锚固深度时，锚栓有可能从基墙上被拔出，不能有效地发挥作用，因此，应根据实际情况选用合适长度的锚栓。

4. 2. 8 涂料饰面层采用的腻子，其性能指标应符合建筑用腻子相关标准的规定。

4. 2. 9 饰面涂料及其原辅料，其性能指标应符合建筑涂料相关标准的规定。

4. 2. 10 支撑托架应采用不锈钢角钢、热镀锌钢角钢或其他具有防锈性能的角钢 。角钢及热镀锌膨胀螺栓应符合相应的产品标准要求。

【条文说明】经防腐处理的支撑托架，如不锈钢角钢、镀锌钢角钢、铝合金等，主要避免施工时发生滑移，用于对系统起始端做包边、防撞保护，也能防止整体脱落等作用。

4. 2. 11 辅助性材料，包括金属护角、盖口条等应分别符合相应产品标准要求。

【条文说明】在无机保温板建筑保温系统中所采用的辅助性材料，包括托架、托架锚栓、护角线、滴水线条、垫片等辅件中的塑料件应采用原生材料制造，不宜使用再生材料；铝合金件应经阳极氧化处理；钢制件应采用不锈钢或经表面防锈防腐处理的碳钢制造。

# 5 设计

## 5.1一般规定

5.1.1 设计选用无机保温板建筑保温系统时，构造设计及选用材料的主要性能应符合本标准及相关标准的规定，，不得更改系统构造层次和组成材料。

【条文说明】无机保温板在建筑墙体、屋面及楼地面保温工程中应用，设计时不得更改本标准规定的系统构造层次和组成材料。

5.1.2 无机保温板建筑保温系统工程的热工和节能设计应符合下列要求：

1外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位。

2 应考虑支撑托架以及用于固定托架的膨胀螺栓的热桥影响。

【条文说明】为避免热桥，门窗框外侧洞口墙面应做保温处理。由于门窗框的局限，门窗侧边墙面的保温厚度一般小于主墙面，但不能小于30mm。如果是选用岩棉条，由于岩棉条强度低，窗台还应设防踩踏盖板。

在支撑托架与结构墙体之间增设隔热垫块，垫块厚度≥20mm，切断支撑托架到墙体的直接热传递路径。

5.1.3 无机保温板建筑保温系统工程应做好密封和防水构造设计，应避免水渗入保温层和基层，重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水和加固处理。在保温系统上安装的设备或管道应采用穿透保温层的连接杆固定于基层上，并做好密封和防水设计。

【条文说明】勒脚、门窗洞口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙等部位应绘制构造详图。

5.1.4 当采用无机保温板外墙外保温系统时，建筑高度不应超过 100m。

5.1.5 岩棉条不应用于屋面及楼地面保温系统。

【条文说明】岩棉制品的吸水性较强，在潮湿环境下容易吸水，导致保温性能下降，甚至发生变形、腐烂，影响建筑结构安全，尤其是平屋面保温层，长期受雨水或冷凝水侵蚀，岩棉的保温效果会大幅降低。岩棉制品的抗压强度也较低，在施工或后期维护过程中，踩踏可能导致岩棉层塌陷，影响保温系统的稳定性。故不应在屋面、楼地面保温工程采用岩棉制品。

架空楼板顶面可采用岩棉条保温系统，其施工做法及相关要求与外墙外保温系统一致。岩棉条用于吊顶系统不在本标准适用范围内。

5.1.6 寒冷、严寒地区不应采用无机保温板外墙内保温系统。

【条文说明】在寒冷、严寒地区，要达到较高的节能设计要求，无机保温层设计厚度一般需超过100mm，大幅占用了室内使用面积，经济性较差。而且外墙内保温系统只对墙体内侧进行保温，外墙主体结构直接暴露在室外，寒冷、严寒地区冬季室外温度低，室内温度较高且湿度较大，受室外气温和太阳辐射影响，主体结构会随季节和昼夜变化而产生胀缩，而内侧的保温板基本不受这种影响，这会使墙体不同部位产生不同的形变，导致保温层与墙体、墙体与梁板柱之间产生裂缝，影响保温系统的使用寿命，严重时甚至会使保温层脱落。寒冷、严寒地区可采用无机保温板外墙外保温+外墙内保温系统的方式。

5.1.7 当采用岩棉条用于墙体保温工程时，岩棉条密度应不小于100kg/m3。

5.1.8 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板用于墙体保温工程时应采用Ⅰ型板；用于屋面保温工程、楼地面保温工程时应采用Ⅱ型板。

【条文说明】应考虑密度及抗压要求，架空楼顶采用保温板Ⅰ型板。

## 5.2系统构造

5.2.1 无机保温板外墙外保温系统基本构造应符合表5.2.1的规定。

表 5.2.1 无机保温板外墙外保温系统基本构造

| 构造层次 |  | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 基层 | 钢筋混凝土墙及各种砌体墙(含找平层、防水层) |  |
| ② | 粘结层 | 粘结砂浆 |  |
| ③ | 保温层 | 无机保温板（Ⅰ型） |  |
| ④ | 抹面层 | 锚栓+抹面砂浆复合（单层或双层）耐碱玻纤网 |  |
| ⑤ | 饰面层 | 柔性耐水腻子+涂料 |  |

5.2.2 无机保温板墙体内保温系统基本构造应符合表5.2.2的规定。

表 5.2.2 无机保温板墙体内保温系统基本构造

| 构造层次 |  | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 饰面层 | 腻子+涂料 |  |
| ② | 抹面层 | 抹面砂浆+单层耐碱玻纤网+锚栓+抹面砂浆 |  |
| ③ | 保温层 | 无机保温板（Ⅰ型） |  |
| ④ | 粘结层 | 粘结砂浆 |  |
| ⑤ | 基层 | 钢筋混凝土墙及各种砌体墙(含找平层、防水层) |  |

5.2.3 无机保温板平屋面保温系统基本构造应符合表 5.2.3的规定。

表 5.2.3 无机保温板平屋面保温系统基本构造

| 构造层次 |  | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 基层 | 钢筋混凝土屋面板 |  |
| ② | 找平层 | 水泥砂浆找平 |  |
| ③ | 防水隔气层 | 防水材料等 |  |
| ④ | 保温层 | 无机保温板（Ⅱ型） |  |
| ⑤ | 找坡层 | 轻质材料找坡 |  |
| ⑥ | 找平层 | 水泥砂浆找平 |  |
| ⑦ | 防水层 | 防水材料等 |  |
| ⑧ | 保护层 | 水泥砂浆或细石混凝土等 |  |

5.2.4 无机保温板坡屋面保温系统基本构造应符合表5.2.4的规定。

表 5.2.4 无机保温板坡屋面保温系统基本构造

| 构造层次 |  | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 基层 | 钢筋混凝土屋面板 |  |
| ② | 找平层 | 水泥砂浆找平 |  |
| ③ | 防水隔气层 | 防水材料等 |  |
| ④ | 粘结层 | 粘结砂浆 |  |
| ⑤ | 保温层 | 无机保温板（Ⅱ型） |  |
| ⑥ | 保护层 | 细石混凝土等 |  |
| ⑦ | 防水层 | 防水材料等 |  |
| ⑧ | 结合层 | 挂瓦条、顺水条等 |  |
| ⑨ | 饰面层 | 烧结瓦、混凝土瓦、沥青瓦等 |  |

5.2.5 无机保温板楼地面保温系统基本构造应符合表5.2.5-1和表5.2.5-2的规定。

表 5.2.5-1 无机保温板楼地面保温系统基本构造

| 构造层次 |  | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 基层 | 钢筋混凝土楼板（含找平层） |  |
| ② | 粘结层 | 粘结砂浆 |  |
| ③ | 保温层 | 无机保温板（Ⅱ型） |  |
| ④ | 保护层 | 细石混凝土（配筋） |  |
| ⑤ | 饰面层 | 地砖或其他饰面构造 |  |

表5.2.5-2 无机保温板架空楼板保温系统基本构造

| 构造层次 |  | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 基层 | 钢筋混凝土楼板（含找平层） |  |
| ② | 粘结层 | 粘结砂浆 |  |
| ③ | 保温层 | 无机保温板（Ⅰ型） |  |
| ④ | 抹面层 | 抹面砂浆+耐碱玻纤网+锚栓+抹面砂浆 |  |
| ⑤ | 饰面层 | 涂料 |  |

## 5.3 建筑构造设计

5.3.1 无机保温板外墙外保温系统的构造设计应符合下列规定：

1 基层墙体应设置坚实、平整的水泥砂浆找平层，基层抹灰砂浆的拉伸粘结强度应不小于0.2MPa，且应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220的规定。

2 建筑高度不超过24 m的建筑，应每两层设置一道支撑托架；建筑高度大于24 m的建筑，24 m以上部分应每层设置一道支撑托架，不超过24 m部分应每两层设置一道支撑托架。

3 基层墙体设置变形缝时，外保温系统应在变形缝处断开， 端头应设置附加耐碱玻纤网，缝中填充柔性保温材料，缝口设变形缝金属盖缝条。

4 应合理设置分隔缝，水平分隔缝宜按楼层设置，并做好防水设计。

5 门窗洞口四周侧面墙体的保温板厚度不应小于30mm，窗台应设防踩踏盖板。

6 女儿墙保温应设置混凝土压顶或金属压顶盖板。

7 基体与锚固件的连接应牢固、可靠。应根据基体结构、材料类别选用适宜的锚固件，锚固件长度由基体构造、保温层厚度和有效锚固深度计算确定。

【条文说明】本条对无机保温板外墙外保温系统的构造设计作出要求，其中：

1 基墙质量达到保温工程施工要求是保证保温工程质量的前提，实际工程中有时出现由于抹灰砂浆强度不够造成保温系统抗拉强度不能满足技术要求的情况，本标准对保温系统施工基墙面的抗拉强度进行了规定。保温工程施工前应对基墙面的质量进行检查，当怀疑基墙面质量可能存在问题时，应通过拉拔试验确定基墙面抗拉强度满足要求后，方可进行保温工程施工。

2 考虑到无机保温板建筑保温系统的安全性，对支撑托架的设置提出要求。

4 设置分隔缝，是避免大尺寸薄抹灰保温系统防护层开裂的有效措施。除应合理设置分隔缝间距，避免保温系统防护层开裂外，还应注意防水设计，以保证雨水不会从分隔缝渗入保温系统。分隔缝的位置应结合建筑物外立面的设计及门窗洞口进行设置；水平分隔缝宜按楼层设置，竖向分隔缝宜按距离设置，间距不宜超过12m，竖向分隔缝宜设置在阴角处。分隔缝应作防水构造设计，确保雨水不会渗入保温层及基层。

5 阻断门窗洞口侧面墙体热桥，确保内表面温度大于露点温度，导致内部窗台处出现结露现象。保温层与门窗框间应留6~10mm的缝，填背衬嵌密封胶；门窗洞口阳角部位应在抹面层中双层网布的内侧设置防水塑料护角线条；门窗外侧洞口上沿口应设置成滴水线条或做鹰嘴状滴水线。窗台宜设铝合金窗台盖板或其他金属盖板。

5.3.2 锚栓设置方式应符合下列规定：

1 锚栓应设置在耐碱玻纤网的内侧。

2 用于无机保温板外墙保温构造时，锚栓数量不应少于6个/m2。任何面积大于0.1m2的单块板锚栓数量不应少于1个。

3 锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度不应小于25mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm，对于空心砌块、多孔砖等砌体，宜采用回拧打结型锚栓。

4 锚栓的最小允许边距为100 mm。

【条文说明】本条对无机保温板锚栓设置方式作出要求。

5.3.3 耐碱玻纤网铺设的构造方式应符合下列规定：

1 无机保温板外墙外保温系统中，建筑物首层、易受冲击或碰撞部位墙面的抹面层内铺设双层耐碱玻纤网，其他部位的抹面层内铺设单层耐碱玻纤网。

2 在门窗洞口、装饰缝、阴阳角等部位，应增加一层耐碱玻纤网作加强层。

3 在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、雨篷、女儿墙顶部、变形缝等保温系统的收头部位，应用耐碱玻纤网对无机保温板进行翻包，包边宽度不小100 mm。

4 耐碱玻纤网的搭接长度不应小于100 mm。

【条文说明】本条对无机保温板外墙保温系统抹面层中耐碱玻纤网的铺设作出要求，其中：

1 建筑物首层外墙阳角部位的抹面层中应设置专用护角线条增强，护角线条应位于两层耐碱网格布之间；二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中应采用附加耐碱网格布增强，附加耐碱网格布搭接宽度不应小于200mm；门窗外侧洞口四周耐碱网格布应翻岀墙面150mm，并应在四角的45°方向加铺一层300mmx400mm的耐碱网格布增强。

2 门窗洞口四角处是应力集中的地方，此部位除了要附加耐碱玻纤网来提高抗裂能力外，采用整块保温板切割成型也是有效提高抗裂能力的措施之一。

3 在勒脚、变形缝等系统工程施工收口部位应按照本标准采用耐碱玻纤网对保温板边部进行翻包处理，主要是加强对无机保温板边角部位的粘贴，防止虚粘，防止保温板边缘产生破损或开口，影响节能工程的整体质量，同时有利于后续的防水施工。

5.3.4 支撑托架所使用角钢的长度 L不应小于300 mm；宽度W不应小于30 mm且不应小于无机保温板厚度的1/2，宜为无机保温板厚度的2/3；高度H不应小于30 mm；厚度D不应小于4 mm。角钢应采用热镀锌膨胀螺栓固定于混凝土梁或承重墙上。热镀锌膨胀螺栓的规格不应小于M8，且每根角钢上的热镀锌膨胀螺栓数量不少于2个。支撑托架安装方式如图5.3.4所示：

图 5.3.4 支撑托架安装方式示意图

1—混凝土梁或承重墙 ；2—无机保温板 ；3—支撑托架所使用的角钢；

4—热镀锌膨胀螺栓

【条文说明】经防腐处理的支撑托架，对保温板的粘贴起到水平定位作用，也有用于对系统起始端作包边、防撞保护作用。在外保温系统下端没有承托的情况下，托架能防止无机保温板在粘贴牢固之前的下滑。托架应采用镀锌螺钉固定于基层墙体上，螺钉间距不应大于300mm; 托架与托架之间应留有间隙；托架与墙面之间的不平整可采用塑料垫片进行调整。

5.3.5 支撑托架安装在沿楼面板位置水平设置在混凝土梁或承重墙上，且对应保温板拼缝位置，每两块保温板拼缝处均需设置。位置应符合本标准规定及设计要求，支撑托架安装位置如图5.3.5所示。

图 5.3.5 支撑托架安装位置

1—支撑托架；2—无机保温板

5.3.6 屋面和楼地面保温系统的构造设计应符合下列规定：

1 坡屋面的檐口部位，应有与钢筋混凝土屋面板形成整体的 堵头板构造设计或其他防滑移措施。

2 平屋面和楼地面保温系统的保护层应按现行相关标准的规 定设置分隔缝。

3  寒冷地区室内空气相对湿度常年大于75%，其他地区室内 空气相对湿度常年大于80%，应设置隔汽层。

4 无机保温板用于层间楼地面保温，宜设置在楼板上侧基层，除设置保护层外，需考虑防开裂措施。潮湿房间应增设找平层和防水层。

【条文说明】保护层设置伸缩缝，可避免保护层受温度变化等影响而出现水泥砂浆或细石混凝土膨胀、收缩（干缩）裂缝。

当房间楼板面积大于30㎡，边长大于4.0m时，应设置伸缩缝，其间距不应大于4.0m。门洞口两侧、墙体阳角处、保温楼板与非保温楼板交界处应设置伸缩缝。伸缩缝做法可参照《四川省民用建筑围护结构保温隔声工程应用技术标准》DBJ51/T 211相关内容。

5.3.7 无机保温板墙体内保温系统的构造设计应符合下列要求：

1 基层墙体应设置坚实、平整的水泥砂浆找平层，但应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定；

2 墙面转角及门窗洞的加强措施应按外保温系统的要求实施；

3 外墙内侧与内墙等热桥连接部位，宜用适宜厚度的无机保温板进行处理，宽度不小于300mm，低限传热阻应符合国家现行建筑节能设计标准的规定。

5.3.8 无机保温板用于墙体保温工程时，设计单侧设计厚度不应小于30mm且不应大于80mm。

## 5.4 建筑热工设计

5.4.1 无机保温板建筑保温工程建筑热工设计应符合现行国家及四川省相关标准的规定。

5.4.2 无机保温板的计算导热系数和计算蓄热系数按下列公式计算：

λc=λ·a                                 （5.4.2-1）

Sc＝S·a                                 （5.4.2-2）

式中   λc——无机保温板的计算导热系数，W/（m·K）；

λ——无机保温板的导热系数，W/（m·K）， 按本标准表4.2.2、表4.2.3选取；

Sc——无机保温板的计算蓄热系数，W/（m2·K）；

S——无机保温板的蓄热系数，W/（㎡·K），按本标准表4.2.2选取，岩棉条的蓄热系数取值0.58W/（㎡·K）；

a——修正系数，按表5.4.2选取。

表 5.4.2 修正系数 a 取值

| 使用部位 |  | 修正系数 a |
| --- | --- | --- |
| 外墙外保温系统 | 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板 | 1.20 |
|  | 岩棉带 | 1.30 |
| 墙体内保温系统 | 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板 | 1.30 |
|  | 岩棉带 |  |
| 屋面及楼地面保温系统 | 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板 | 1.25 |
|  | 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板（架空楼板外侧） | 1.20 |
|  | 岩棉带 （架空楼板外侧） | 1.30 |

【条文说明】进行建筑热工设计时，计算参数应采用考虑使用位置及湿度等因素影响进行修正计算导热系数和蓄热系数，不能直接采用产品标准规定值或检测报告中的导热系数和蓄热系数检测值作为计算参数。

在墙体内保温工程中，除了考虑保温层湿度、压缩变形等因素影响，还要考虑墙体中热桥部位的传热损失影响，修正系数的取值应大于在外墙外保温工程应用的修正系数取值。

5.4.3 无机保温板在严寒和寒冷地区的外墙及屋面节能保温工程中应用，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的有关规定，进行内部冷凝计算，并采取适宜的防潮构造设计。

【条文说明】无机保温板是多孔及吸水性较大的保温板，在外墙及屋面保温工程中应用时，一定要考虑内部的受潮冷凝问题。特别是在严寒和寒冷地区的屋面及外墙保温工程中应用，更要考虑内部受潮冷凝的问题。对此，现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176中有具体的规定和计算方法。如果通过计算证明有内部受潮冷凝，应采取适宜的防潮措施防止内部受潮冷凝，保证节能保温工程的质量。

# 6 施工

## 6.1一般规定

6.1.1 无机保温板建筑保温系统工程应按照审查合格的设计文件进行施工，在施工过程中不得随意变更节能设计。

6.1.2 无机保温板建筑保温系统工程施工前，施工单位应编制专项施工方案，经相关程序审批后方可实施，实施前应对施工作业人员进行技术交底。

【条文说明】无机保温板建筑保温系统的工程质量是由性能合格的组成材料以及符合要求的施工质量共同决定的，保温分项工程的施工与其他分项工程施工的要求不同，每项工程具体情况也不同，施工方应有针对性地编制专项施工方案，并以书面形式向施工人员进行技术交底。在必要时，系统供应方派出专业人员给施工单位提供技术服务，有助于做好质量控制。从事节能施工作业人员的操作技能对于节能施工效果影响较大，且许多节能材料和工艺某些施工人员可能并不熟悉，故应在节能施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

6.1.3 无机保温板建筑保温系统工程施工前，应制作至少2㎡保温系统的样板件，并进行保温系统拉拔试验和锚栓拉拔试验，试验结果满足相关标准及设计要求后，施工单位应按该样板件的施工工艺进行施工。

【条文说明】无机保温板建筑保温系统的样板件制作，应确定用作样板墙的基层墙体应与工程实际采用的墙体相同，且应包括该建筑中各种类型及各个部位的基层墙体。样板工程不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，并可以作为验收的参照实物标准，也是对作业人员技术交底过程。为了保证无机保温板外保温工程的质量，施工前在现场对样板墙进行系统拉拔试验，以及对锚栓的抗拉承载力的检测是必不可少的。这是保证无机保温板外保温工程安全性能以及检验施工方案可行性的重要措施。当样板墙保温系统检验结果不符合要求时，应具体分析原因，并采取相应的措施或重新设计保温系统等。

6.1.4 无机保温板建筑保温系统工程施工前，外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格，门窗框或辅框应安装完毕、通过验收，并应做防水处理。伸出墙面的消防梯、雨水管、各种进户管线 和空调器等所需的预埋件、连接件应安装完毕，并预留出保温层的厚度。

【条文说明】无机保温板破损后的修补是比较困难的，为了避免对无机保温板的人为损坏，确定适宜的施工程序是最好的方法。

6.1.5 无机保温板建筑保温系统工程施工应在设计文件要求的基层施工质量验收合格后进行。基层应坚实，平整，无浮尘、空鼓和粉化。基层的找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。

【条文说明】保温系统附着基体的质量符合保温工程施工要求，是获得良好保温工程质量的前提。在保温工程施工前应认真检查基体质量，对存在的质量缺陷应根据责任划分进行整改，确认基体质量符合保温工程施工条件后，方可进行保温施工。

无机保温板建筑保温工程施工时，特别是既有建筑改造的保温工程施工时，基层必须坚实，应将墙体的爆皮、粉化、松动、表面旧涂层、油污、隔离剂及杂物清理干净，大于10 mm 的凸出物应剔除铲平。在保温工程施工前应认真检查基层质量，对存在质量缺陷应根据责任划分进行整改，已空鼓的部分应铲除，并修补缺陷、加固及找平。确认基层质量符合保温工程施工条件后，方可进行保温施工。

当基层墙体的表面平整度和立面垂直度偏差大于4mm时，基层墙体应进行找平处理。找平后基层的表面平整度和立面垂直度允许偏差为4mm。找平层应与基层墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、酥松、开裂，找平层与基层墙体的粘结强度不应小于0.3MPa。

6.1.6 无机保温板建筑保温系统工程施工过程中，应加强过程控制，应在完成上道工序验收后，方可进行下一道工序的施工，并做好隐蔽工程和检验批的验收工作。

【条文说明】施工中应进行过程控制，是保证工程质量的必要手段由于工程施工通常具有承接性，后续工序将覆盖前序，例如基层表面处理工序保温板的粘贴及锚固工序、墙体热桥处理等，应当做好隐蔽工程记录，且对于重点部位应留有图文影像资料。

6.1.7 无机保温板建筑保温系统工程施工环境温度不应低于5℃，不宜高于35℃，风力不应大于5级；夏季施工时作业面应避免阳光暴晒；雨雪天不得施工。

【条文说明】环境温度过低会导致粘结砂浆、抹面砂浆早期强度发展迟缓;大风可能破坏粘结砂浆的初粘力;雨淋、雨水冲刷，会冲走粘结砂浆和抹面砂浆中的有效成分，增加无机保温板自重、降低粘结强度，从而加大脱落风险;夏季的直射阳光可能加速粘结砂浆、抹面砂浆的水分蒸发,导致其强度降低或开裂，应采取遮挡措施或在脚手架上安装安全网遮阳。

## 6.2 材料准备

6.2.1 保温系统工程使用的材料应符合设计要求。材料在运输、储存过程中应防雨、防潮、防压和防暴晒，不得淋水或直接接触地面，无机保温板包装材料不得破损，并应存放在干燥、通风的场所。材料应分类存放，并应挂牌标明材料名称。

【条文说明】为防止无机保温板、砂浆受积水浸泡，存放时不得直接接触地面。

6.2.2 膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板产品表面应平整，无裂缝，无明显缺棱掉角，不允许层裂和表面油污；岩棉条产品表面平整，不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损。

6.2.3 无机保温板建筑保温系统组成材料的性能应符合设计及本标准第4章要求。粘结砂浆、抹面砂浆应为专用配套砂浆。材料供应商应提供材料的配制比例和使用说明书。

6.2.4 保温系统工程使用的材料进场时，应有产品合格证、出厂检验报告以及型式检验报告等质量证明文件，并按照规定进行见证抽样和复检，合格后方可使用。

## 6.3 墙体保温系统工程

6.3.1 无机保温板墙体保温系统工程施工工艺流程宜按图6.3.1所示工序进行。

图6.3.1 无机保温板墙体保温系统工程施工工艺流程示意

【条文说明】施工时应按工艺流程的规定，合理安排各工序，保证各工序间的衔接、间隔时间，不得随意改变工艺流程中的顺序。

6.3.2 施工控制线应满足下列要求：

1 应根据建筑立面设计和保温技术要求，在墙面弹出外门窗 水平线、垂直控制线、伸缩缝线、装饰缝线及勒脚部位水平线等。

2 在建筑外墙大角（阳角和阴角 ）及其他必要处挂垂直基准 线，以控制无机保温板的垂直度和平整度；每个楼层适当位置挂水平线。

6.3.3 粘结砂浆、抹面砂浆配制应符合下列规定：

1 粘结砂浆 、抹面砂浆应严格按照产品要求的配比加水进行配制，用专用的搅拌设备进行搅拌，且搅拌时间不得小于180 s。

2 每次配制量应在产品说明书所规定的时间内用完。

【条文说明】本条对粘结砂浆、抹面砂浆配制提出要求。粘结砂浆和抹面砂浆有1.5h ～4h的可操作时间要求，即从加水搅拌时算起，只有在可操作时间内使用完毕，才能保证拉伸粘结强度下限值；如果超过这个时限，就不能保证这个下限值。考虑到从抹灰到修整还需要时间，为保证质量，避免浪费，一次拌合量最好控制在3h内用完为宜。如果时间过长后，胶粘砂浆或抹面砂浆已经发生凝结后继续使用，无法保证无机保温系统的拉伸粘结强度。

6.3.4 粘贴无机保温板应符合下列规定：

1 粘贴无机保温板前，应清除保温板板面浮灰。

2 无机保温板的粘贴应满粘，先用锯齿抹刀在基层上均匀批刮一层厚度不小于3 mm的粘结砂浆，再在无机保温板上用锯齿抹刀均匀批刮一层厚度宜为3 mm的粘结砂浆 （无机保温板与基层上批刮的粘结砂浆的走向应相互垂直），粘贴时均匀揉压并采用橡皮锤轻敲，并及时用2 m靠尺和托线板检查平整度和垂直度，清除板缝和板侧面残留的粘结砂浆。

3 粘贴应自下而上沿水平方向横向铺贴，板缝自然靠紧，板  间缝隙不得大于2 mm，板与板之间高差不得大于2 mm，相邻板面应平齐，上下排之间宜错缝1/2板长，局部最小错缝不应小于100 mm。

4 在外墙转角部位应按无机保温板的规格尺寸进行排板设计，粘贴时端面垂直交错互锁，并保证墙角垂直度。

5 门窗洞口四角板材不得拼接，应采用整板切割成型。

6.3.5 锚栓安装的数量、位置以及在基层内的有效锚固深度应符合本标准第5.3.2条的规定和设计要求。

【条文说明】锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保外墙保温工程的安全性、整体性起一定的辅助作用，所以，锚栓的规格、进入基层的有效锚固深度及布置方式应严格按照设计要求。钻孔直径大会造成锚栓在基层墙体内的抗拉承载力降低，应注意钻头直径与锚栓套管直径相匹配。

加气混凝土砌块、混凝土空心砌块或多孔砖砌体墙体自身强度低，使用电锤和冲击电钻会造成钻孔直径扩大、钻孔周围材料破坏等情况，因此当基层墙体材料为加气混凝土、混凝土空心砌块或多孔砖砌体墙体时，不应使用电锤和冲击电钻。

6.3.6 抹面层施工应符合下列规定：

1 无机保温板粘贴施工完毕后，宜养护7d再进行抹面层施工。

2 面层施工应在无机保温板和锚栓施工完成并经验收合格后进行，表面应平整、整洁。

3 抹面层施工时，应同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、 压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度，端部应有滴水槽或滴水线。

4 单层耐碱玻纤网抹面层施工分两层进行，抹面层厚度应为3 mm~5 mm。先在粘贴锚固好的无机保温板表面均匀批抹一层厚度约2 mm的抹面砂浆并趁湿压入耐碱玻纤网，再抹第二层抹面砂浆，抹平并使抹面层厚度满足设计要求。

5 双层耐碱玻纤网抹面层施工分三层进行， 抹面层厚度应为5 mm~8 mm。先在粘贴锚固好的无机保温板表面均匀批抹一层厚度约2 mm的抹面砂浆并趁湿压入耐碱玻纤网，再抹第二层抹面砂浆，趁湿再压入第二层耐碱玻纤网，再薄抹第三层抹面砂浆，抹平并使抹面层总厚度满足设计要求。

6 耐碱玻纤网应自上而下铺设，墙面上网与网搭接宽度应不 小于100 mm，转角部位网与网应绕角搭接，搭接处距墙角不应小 于200 mm。

7 用耐碱玻纤网对保温系统收口部位的无机保温板进行翻包处理。

【条文说明】抹面层的施工应在无机保温板与基层具有足够的粘结强度后进行，才能避免施工导致板材脱落， 一般粘贴板材后至抹面层施工的时间间隔不宜少于3天，平均气温低于日12℃时，还应适当延长。抹面层施工容易出现的问题是稀料轻抹，一是造成抹面层与保温层结合不好，粘结强度达不到要求，抹面层与保温板材易脱开；二是抹面层的密实度差，整个防护层吸水湿胀，长时间作用，破坏保温系统结构。

玻纤网重叠层数过多的部位，抹砂不易平整，还有可能造成“干搭接”,即两层网之间缺乏起连接作用的砂浆，导致该处粘结力存在缺陷。因此，需采用多层抹浆的施工方式进行处理。为保证多层抹面砂浆之间的粘结质量，第一层抹面砂浆和第二层、第三层抹面砂浆的间隔时间不宜太长。

保温板粘结失效都是从整片保温板的角、边处开始，粘贴翻包玻纤网可有效地加强边角处的粘结力。

6.3.7 饰面层施工应符合下列规定：

1 抹面层施工完毕后，宜养护7 d再进行饰面层施工。

2 涂料饰面层施工，应采用腻子批刮平整后刷涂料，施工工艺及质量要求应符合相关标准规定及产品要求。

【条文说明】饰面层施工应根据工程实际符合国家现行相关标准，包括现行行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29等的要求。

## 6.4 屋面、楼地面保温系统工程

6.4.1 屋面、楼地面粘贴无机保温板应满足下列要求：

1 基层应找平处理，不得有灰尘 、污垢 、油渍及残留灰块等现象。

2 基层上各种管道、洞口、预埋件等应按设计位置提前安装完备，并做好密封及防水处理。

3 粘贴无机保温板前，应清除板面浮灰。

4 无机保温板应满粘，表面平整，在粘结砂浆固化前不得上人踩踏。

6.4.2 屋面保温层施工完成后，应及时进行后续施工或加以覆盖，避免保温层受潮、浸泡或受损。

6.4.3 楼地面保温系统工程基层、粘结层、保护层等的施工应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 的有关规定和设计要求。

6.4.4 屋面保温系统工程基层、保温层和防水层等的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》 GB50693、《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定。

# 7 验收

## 7.1一般规定

7. 1. 1 无机保温板建筑保温系统工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 和四川省工程建设地方标准《四川省建筑节能工程施工质量验收标准》DB51/T 5033及本标准的有关规定。

7. 1. 2 无机保温板建筑保温系统工程材料应进行进场复验，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行无机保温板墙体、屋面、楼地面等节能子分项工程验收。

7. 1. 3 无机保温板及配套材料应由同一供应商供应，应有产品合格证书、出厂检验报告和型式检验报告；现场检查无机保温板建筑保温系统工程时，应核对系统及组成材料与有效的型式检验报告中的系统及组成材料是否一致。

【条文说明】无机保温板保温系统的耐久性在短期内难以判断，因此本条规定应核查其型式检验报告，型式检验报告中应包含耐候性的试验。保温系统所使用材料的品种、规格等应符合设计要求，不应随意更改或替代，应对其证明文件进行核查确认。

型式检验报告应明确配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数。现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第3.1.19条，无机保温板外墙外保温系统的型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项目。

当无明确规定时，型式检验报告的有效期不应超过2年。

7. 1. 4 无机保温板建筑保温系统工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 基层及其表面处理；

2 保温板粘结和固定；

3 保温板的材料种类、规格尺寸、厚度；

4 支撑托架的位置及规格尺寸；

5 锚固件及锚固节点做法；

6 抹面层厚度；

7 耐碱玻纤网铺设；

8 热桥部位处理；

9 各种变形缝处的节能施工做法；

10 隔汽层。

【条文说明】本条列出无机保温板在墙体、屋面、楼地面保温系统工程中，通常应进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收工作。施工时，需依据实际工程内容，对照本条相关内容逐一开展隐蔽验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、专项施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

7. 1. 5 无机保温板建筑保温系统分项工程验收的检验批划分应符合下列规定：

1墙体保温系统分项工程按采用相同材料、工艺和施工做法的墙面 ，每 1 000 ㎡面积（扣除窗洞面积后）划分为一个检验批；不足1 000㎡ 的，按一个检验批计。

2 屋面保温系统分项工程按采用相同材料、工艺和施工做法的屋面，每 1 000 ㎡ 面积划分为一个检验批，不足1 000 ㎡ 也为一个检验批。

3 楼地面保温系统分项工程按采用相同材料、工艺和施工做法的楼地面，每1 000 ㎡ 面积划分为一个检验批，不足1 000 ㎡ 也为一个检验批。

4 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

【条文说明】检验批的划定依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 和现行四川省工程建设地方标准《四川省建筑节能工程施工质量验收标准》DB51/T 5033中的有关规定制定。

当分项工程的工程量较大，出现需要划分检验批时，检验批的划分可按本条规定进行。检验批的划分并非唯一绝对的，当情况较为特殊时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理(建设) 单位共同商定，同时应在施工方案中明确。

7. 1. 6 无机保温板建筑保温系统工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收。

2 主控项目均应合格。

3 一般项目应合格。当采用计数抽样检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

4 应具有完整的施工操作依据和质量检查验收记录，检验批现场验收检查原始记录。

## 7.2 墙体保温系统工程

I   主控项目

7. 2. 1 进入工程现场的无机保温板墙体保温系统工程的保温材料、构（配）件等应进行进场验收，其型号、品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料应齐全。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取 3 个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

【条文说明】通常应在材料、构(配)件进场时划分检验批抽取试样，对试样进行目视、尺量或称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。抽样检查数量为每种材料、构(配)件按进场批次每批次至少随机抽取3个试样进行检查。当能够证实多次进场的同种材料属于同一生产批次时，也可按该材料的出厂检验批次和抽样数量进行检查。如果发现问题，应扩大抽查数量，抽查数量增加一倍或更多，最终确定该批材料、构(配)件是否符合设计要求。

7. 2. 2 无机保温板墙体保温系统工程使用的保温材料、构（配）件进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1 保温板材：

膨胀玻化微珠无机保温板、水泥基泡沫保温板的导热系数、干密度、抗压强度、垂直于板面抗拉强度、体积吸水率。

岩棉条的导热系数、密度、压缩强度、垂直于板面抗拉强度、憎水率、酸度系数。

2 粘结砂浆和抹面砂浆的拉伸粘结强度（原强度和浸水强度），抹面砂浆的压折比。

3 耐碱玻纤网的耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率。

4 单个锚栓抗拉承载力标准值。

检验方法：随机抽样检验，核查复验报告，其中：导热系数、密度（干密度）必须在同一个报告中。

检查数量：同一厂家、同一品种产品，按照保温墙面（不包含门窗洞口）面积所使用的材料用量，在5 000 ㎡以内时应复验1次；面积每增加5 000 ㎡应增加1次。同一工程项目、同一施工单位且同一期施工的多个单位工程可合并计算抽检面积。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第6.2.1条，必须严格执行。涉及建筑节能效果的重要材料在施工现场随机抽样复验，复验应为见证取样检验，并由建设单位委托第三方检测机构实施。当复验结果不合格时，该材料在工程施工中不得使用。

在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的材料，当获得绿色建材产品认证、建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其抽检面积的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的抽检面积重新验收，且该产品不得再次扩大抽检面积。

按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 和现行四川省工程建设地方标准《四川省建筑节能工程施工质量验收标准》DB51/T5033中的有关规定，要求导热系数(传热系数)或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。因为保温材料的密度与导热系数有很大关系，而且密度偏差过大，保温隔热材料的性能也发生了很大的变化，所以二者必须在同一个报告中。因为本标准所用保温板均为无机材料，其燃烧性能均为不燃材料，因此取消了燃烧性能复检参数，只需复核型检报告中的燃烧性能是否满足。

7. 2. 3 无机保温板墙体保温系统工程施工前应按照设计和专项施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】基层墙体抹灰层材质差异以及找平层厚度偏差较大，易导致依附其上的保温系统出现开裂或从基层墙体剥落现象。本条强调对基层表面的处理应按照设计和专项施工方案要求进行，以满足保温层施工工艺的需要，并规定施工中应全数检查，验收时则应核查所有隐蔽工程验收记录。

7. 2. 4 无机保温板墙体保温系统工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的专项施工方案施工。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】除面层外,墙体保温工程各层构造做法均为隐蔽工程，完工后难以检查。因此本条给出了施工中实体检查和验收时资料核查两种检查方法和检查数量。在施工过程中对于隐蔽工程应随做随验，并做好记录。检查的内容主要是墙体保温工程各层构造做法是否符合设计要求，以及施工工艺是否符合专项施工方案要求。检验批验收时则应核查这些隐蔽工程验收记录。

7. 2. 5 无机保温板的厚度不得低于设计及本标准要求。无机保温板与基层及各构造层之间应粘结牢固，无空鼓、无脱落、面层无爆灰和裂缝，连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。无机保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。

检验方法：观察、手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。保温材料厚度采用现场钢针插入或剖开后尺量检查；拉伸粘结强度按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411附录B的试验方法进行现场检验；粘结面积比按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411附录C的试验方法进行现场检验。

检查数量：每个检验批应抽查 3 处。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 第6.2.4条，必须严格执行。拉伸粘结强度试验应委托具备相应资质的第三方检测机构进行试验。拉伸粘结强度和粘结面积比采用的试验方法见现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411 附录B 和附录C。

核查隐蔽工程验收记录和检验报告，以有无检验报告以及隐蔽工程验收记录与检验报告是否一致作为判定依据。

7. 2. 6 锚栓的数量、位置、锚固深度和锚固力应符合设计及本标准要求。

检验方法：观察、尺量检查；锚固力检验应按现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366 的试验方法进行。

检查数量：每个检验批应抽查 3 处。

【条文说明】锚固力试验应委托具备相应资质的第三方检测机构进行试验。对仅起辅助作用的锚固件，如以粘结为主、以塑料铆钉为辅固定的保温板材，可只进行数量、位置、锚固深度等检查，可不做锚固力现场拉拔试验。

7. 2. 7 支撑托架中的角钢和膨胀螺栓的数量、位置应符合设计及本标准要求。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批应抽查 3 处。

7. 2. 8 无机保温板墙体保温系统工程饰面层的基层及面层施工，应符合设计和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210的规定，并应符合下列规定：

1 饰面层施工前应对基层进行隐蔽工程验收。基层应无脱层、空鼓和裂缝，并应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2 饰面层不得渗漏。

3 保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。

检查数量：全数检查。

7. 2. 9 外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面，以及墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。墙体易碰撞的阳角、门窗洞口等处，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：对照设计观察检查，采用剖开检查或红外热像仪检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411第3.4.3条的规定抽检，并不少于 5 处。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第6.2.12条，必须严格执行。本条所指的门窗洞口四周墙侧面，是指门窗洞口的侧面，即与外墙墙面垂直的 4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不采暖空间墙体上的上述部位，以及凸窗外凸部分的四周墙侧面和地面，均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时，施工单位应与设计、建设或监理单位确认是否应采取处理措施。

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411第3.4.3条，当按计数方法检验时，检验批最小抽样数量宜符合表1的规定。

表1 检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 151～280 | 13 |
| 16～25 | 3 | 281～500 | 20 |
| 26～90 | 5 | 501～1200 | 32 |
| 91～150 | 8 | 1201～3200 | 50 |

7. 2. 10 严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按照设计要求采取隔断热桥措施。

检验方法:对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录；使用红外热像仪检查。

检查数量:隐蔽工程验收记录应全数检查。隔断热桥措施按不同种类，每种抽查20%，并不少于5处。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 第6.2.12条，必须严格执行。从建筑节能角度，热桥是外墙缺陷，均应进行处理予以消除。本条只对严寒、寒冷地区的外墙热桥部位提出要求，是考虑这些地区外墙的热桥对于墙体总体保温效果影响较大，故应首先处理。其他气候区的外墙热桥，可根据设计要求和施工条件酌情处理。处理的方法是按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当缺少设计要求时，应提出办法洽商，或按照专项施工方案进行处理。热桥处理效果可在完工后采用热工成像设备进行扫描检查，以了解其处理措施是否有效。

II 一般项目

7. 2. 11 当用于无机保温板墙体保温系统工程的保温材料、构（配）件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

【条文说明】避免包装破损后材料受潮、构件运输中出现裂缝等。

7. 2. 12 耐碱玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和专项施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，增强网应铺贴平整，不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5 处 ，每处不少于 2 ㎡。

【条文说明】玻纤网格布属于隐蔽工程，其质量缺陷完工后难以发现，故施工中应加强管理和严格要求。

7. 2. 13 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的间隙等，应按照专项施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】施工产生的墙体缺陷修补措施，如果设计未作规定，应在专项施工方案中给出。

7. 2. 14 无机保温板材的粘贴方法和接缝方法应符合专项施工方案

要求，保温板接缝应平整严密。

检验方法：对照专项施工方案，剖开检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于 5 块。

7. 2. 15 墙体上的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查 10%，并不少于 5 处。

【条文说明】保温材料强度较低，墙体上的阳角、门窗洞口等部位容易碰撞破损;不同材料基体的交接处由于材料收缩，面层容易开裂。本条主要针对这些部位，要求采取加强措施，防止损坏和开裂。具体防止破损和开裂的加强措施通常由设计或专项施工方案确定。

7. 2. 16 无机保温板安装的允许偏差及检查方法应符合表7.2.16的规定。

表 7.2.16 无机保温板安装允许偏差及检查方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差/mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 用 2 m 靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 3 | 用 2 m 垂直检查尺检查 |
| 3 | 阴、阳角垂直 | 3 | 用 2 m 托线板检查 |
| 4 | 阳角方正 | 3 | 用 200 mm 方尺检查 |
| 5 | 接缝高差 | 1.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

7.2.17 变形缝构造处理和保温层开槽、开孔及装饰件的安装固定应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查。

检查数量：全数检查。

## 7.3 屋面保温系统工程

I   主控项目

7. 3. 1 进入工程现场的无机保温板屋面保温系统工程的保温材料、构（配）件等应进行进场验收，其型号、品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料应齐全。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取 3 个试样进行检查；质量证明文件应按照出厂检验批进行核查。

【条文说明】本条规定屋面保温系统工程所用保温隔热材料的品种、规格应按设计要求和相关标准规定选择，不得随意改变其品种和规格。材料进场时通过目视、尺量、称重和核对其使用说明书、出厂合格证以及型式检验报告等方法进行检查，确保其品种、规格及相关技术性能参数符合设计要求。

7. 3. 2 无机保温板屋面保温系统工程使用的保温材料进场时，应对无机保温板的导热系数、干密度、体积吸水率、抗压强度进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查复验报告，其中导热系数、干密度必须在同一个报告中。

检查数量：同一厂家、同一品种产品，每 1 000 m2（不包含天窗和采光顶）屋面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查 1 次；不足 1 000 m2 时抽查 1 次。屋面超过 1 000 m2 时，每增加 1 000 m2 应增加 1 次抽样。同一项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程可合并计算屋面抽检面积。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第6.2.1条，必须严格执行。在屋面保温隔热工程中，无机保温板的导热系数、干密度、体积吸水率会直接影响屋面的保温隔热效果，抗压强度影响保温隔热层的施工质量，因此进行严格的控制，必须符合节能设计要求、产品标准要求以及相关施工技术标准要求。

在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的材料，当获得绿色建材产品认证、建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其抽检面积的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的抽检面积重新验收，且该产品不得再次扩大抽检面积。

7. 3. 3 屋面保温隔热层的敷设方式、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，应符合设计要求和有关标准的规定，保温隔热材料的厚度不得低于设计要求。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查 3 处，每处 10 m2。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 第6.2.4条，必须严格执行。影响屋面保温隔热效果的主要因素除了保温隔热材料的性能外，还有保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温隔热材料的热工性能和厚度、敷设方式均达到设计标准要求，其保温隔热效果也基本上能达到设计要求。

对于保温隔热层的敷设方式、缝隙填充质量和热桥部位采取观察检查，检查敷设的方式、位置、缝隙填充的方式是否正确，是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温隔热层的厚度可采取钢针插入后用尺测量，也可采取将保温层切开用尺直接测量。具体采取哪种方法由验收人员根据实际情况选取。

II   一般项目

7. 3. 4 当用于屋面节能保温系统工程的保温材料、构（配）件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7. 3. 5 无机保温板应粘贴牢固，缝隙严密、平整。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10㎡。

【条文说明】影响屋面保温效果与保温层的铺设有很大关系，应检查保温层施工质量，保证表面平整、坡向正确、铺设牢固、缝隙严密。

7. 3. 6 无机保温板屋面保温层表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法：2 m靠尺和塞尺检查。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10㎡。

7. 3. 7 无机保温板接缝方式应符合施工要求，接缝高低差的允许偏差为2 mm。

检验方法：直尺和塞尺检查。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10㎡。

## 7.4 楼地面保温工程

I   主控项目

7. 4. 1 进入工程现场的楼地面保温工程的保温材料、构（配）件应进行进场验收，其型号、品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料应齐全。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取 3 个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

【条文说明】按本条规定地面节能工程所用保温材料、构(配)件的品种、规格应按设计要求和相关标准规定选择，不得随意改变其品种和规格。材料进场时通过目视、尺量、称重和核对其使用说明书、出厂合格证以及型式检验报告等方法进行检查，确保其品种、规格符合设计要求。

7. 4. 2 无机保温板楼地面保温系统工程使用的保温材料、构（配）件进场时，应对无机保温板的导热系数、干密度、体积吸水率、抗压强度进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查复验报告，其中导热系数、干密度必须在同一个报告中。

检查数量：同一厂家、同一品种产品，每 1 000 m2 楼地面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查 1 次；不足 1 000 m2 时抽查 1 次。楼地面超过 1 000 m2 时，每增加 1 000 m2 应增加 1 次抽样。同一项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程可合并计算楼地面抽检面积。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 第6.2.1条，必须严格执行。在地面保温工程中，无机保温板的导热系数、干密度指标直接影响到地面保温效果，抗压强度影响到保温层的施工质量。

在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的材料，当获得绿色建材产品认证、建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其抽检面积的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的抽检面积重新验收，且该产品不得再次扩大抽检面积。

7. 4. 3 楼地面保温系统工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设计和专项施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7. 4. 4 楼地面保温层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按专项施工方案施工。无机保温板的厚度不得低于设计要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查 3 处，每处 10 m2。

【条文说明】本条对应现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 第6.2.4条，必须严格执行。影响楼地面保温效果的主要因素除了保温材料的性能和厚度以外，另一个重要因素是保温层、保护层等的设置和构造做法以及热桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温材料的热工性能（导热系数、干密度）和厚度、敷设方式均达到设计标准要求，其保温效果就可基本达到设计要求。因此，除按主控项目对保温材料的热工性能进行控制外，本条要求对保温层、保护层等的设置和构造做法以及热桥部位也按主控项目进行验收。保温层厚度可采用钢针插入后用尺测量，也可采用将保温层切开用尺直接测量。

7. 4. 5 楼地面的无机保温板与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固，缝隙应严密。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10㎡。

【条文说明】在施工过程中，保温层与基层之间应粘结牢固、缝隙严密，特别是地下室(或车库)的顶板粘贴保温板材。虽然这些部位不同于建筑外墙有风荷载的作用，但由于顶板上部有活动荷载，会使其产生振动，从而引发脱落。

7. 4. 6 穿越楼地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求，采取保温隔热措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查 3 处，每处 10 m2，穿越楼地面的金属管道处全数检查。

【条文说明】对于严寒、寒冷地区，穿越接触室外空气地面的各种金属类管道都是传热量很大的热桥，这些热桥部位除了对节能效果有一定的影响外，其热桥部位的周围还可能结露，影响使用功能，因此必须对其采取有效的措施进行处理。

II 一般项目

7. 4. 7 当用于无机保温板楼地面保温系统工程的保温材料、构（配）件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7. 4. 8 保护层的做法应符合设计要求，保护层允许偏差和检验方法应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定，保护层防开裂措施应符合设计要求，并应按专项施工方案施工。

检验方法：按照《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 的有关规定执行。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于3处。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指明应按其他标准执行时，采用“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。

# 引用标准名录

1 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

2 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

3 《建筑地面设计规范》 GB 50037

4 《民用建筑热工设计规范》 GB 50176

5 《屋面工程质量验收规范》GB 50207

6 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

7 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

9 《屋面工程技术规范》GB 50345

10 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

11 《坡屋面工程技术规范》GB 50693

12 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

13 《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

14 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

15 《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

16 《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3

17 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

18 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

19 《绝热材料憎水性试验方法》GB/T 10299

20 《建筑用绝热制品 压缩性能的测定》GB/T 13480

21 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

22 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

23 《建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定》GB/T 30804

24 《建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量》GB/T 30805

25 《建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性》GB/T 30807

26 《外墙外保温系统动态风压试验方法》GB/T 36585

27 《外墙内保温板》JG/T 159

28 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

29 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536

30 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

31 《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12

32 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

33 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

34 《四川省民用建筑围护结构保温隔声工程应用技术标准》DBJ51/T 211

35 《四川省建筑节能工程施工质量验收标准》DB51/T 5033