备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准    DB

P                           DBJ51/T -xxx-202x

四川省预拌混凝土及砂浆企业试验室

技术标准

Technical standard for ready-mixed concrete and mortar enterprise laboratory management in Sichuan Province

- （征求意见稿）

202X-XX-X发布                             202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省预拌混凝土及砂浆企业试验室

技术标准

Technical standard for ready-mixed concrete and mortar enterprise laboratory management in Sichuan Province

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：四川省建筑科学研究院有限公司

四川省建设工程质量安全总站

批准单位：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：202x年xx月xx日

xxxx出版社

202x年   成  都

前 言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第二批）的通知》（川建标函〔2022〕2978号）的要求，编制组深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，在广泛征求意见的基础上，完成本标准编制。

本标准共分10章和8个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3基本规定；4 试验室基本条件；5 配合比设计与管理；6 试验过程管理；7 质量检验与控制；8 信息化管理；9 安全与维护；10 能力评价。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本标准过程中如有意见和建议，请寄送四川省建筑科学研究院有限公司（地址：成都市一环路北三段55号；邮编：610081；电话：028-83372502；E-mail：1042223842@qq.com），以便今后修订时参考。

主编单位：四川省建筑科学研究院有限公司

四川省建设工程质量安全总站

参编单位：四川省建材工业科学研究院有限公司

四川华西绿舍建材有限公司

成都建工赛利混凝土有限公司

攀枝花市润泽建材有限公司

西昌市航天宏达建材有限责任公司

十九冶成都建设有限公司

南充四新建材有限公司

四川盛众节能科技有限公司

四川坤嘉混凝土有限公司

四川庄大混凝土有限公司

参加单位：四川聚力建材科技有限公司

四川开顺实业（集团）有限公司

四川铁科新型建材有限公司

达州市宏威砼业有限公司

主要起草人：陈东平   杨  雷   毛海勇   张建明

徐创霞   向  学   黄  濛   刘登贤

扎喜宗理  张洪波   吴  涛   祝海波

何小龙   杨  威   孟礼元   罗  涧

王  龙   朱  江   陶  辉   王玉婷

苏笮斌   杨  鹏   武海轮   郭振虎

袁宇鹏   关素敏   肖立鲜   郑高磊

谢文吉

主要审查人：XXX

目  次

1  总 则	7

2  术 语	9

3  基本规定	10

4  试验室基本条件	12

4.1  一般规定	12

4.2  试验人员	12

4.3  仪器设备与标准物质	13

4.4  试验场地与环境	15

4.5  原材料	17

4.6  技术标准	18

4.7  内部管理	19

5  配合比设计与管理	21

5.1  一般规定	21

5.2  配合比管理	21

6  试验过程管理	24

6.1  一般规定	24

6.2  取样与制样	24

6.3  检验操作	26

6.4  原始记录	27

6.5  检验报告	28

6.6  档案管理	29

7  质量检验与控制	31

7.1  一般规定	31

7.2  原材料检验与控制	31

7.3  产品检验	36

7.4  数据统计分析	37

8 信息化管理	38

8.1  一般规定	38

8.2  自动采集	38

8.3  检测监控	39

9 安全与维护	40

9.1  一般规定	40

9.2  安全	40

9.3  维护	40

10 能力评价	42

10.1  一般规定	42

10.2  考核评价	42

附录A  试验室工作职责	48

附录B  试验仪器设备配置和记录表	51

附录C  试验室标准规范清单	57

附录D  原材料检验原始记录	62

附录E  产品（半成品）检验原始记录	100

附录F  检验报告	137

附录G  产品质量证明书	147

附录H  检验项目	153

本标准用词说明	160

引用标准名录	161

条 文 说 明	163

Contents

1  General provisions	7

2  Terms	9

3  Basic requirements	10

4  Basic conditions of the laboratory	12

4.1  General requirements	12

4.2  Testing personnel	12

4.3  Instruments and reference materials	13

4.4  Test site and environment	15

4.5  Raw material	17

4.6  Technical standard	18

4.7  Internal management	19

5  Mix design	21

5.1  General requirements	21

5.2  Mix ratio management	21

6  Test process management	24

6.1  General requirements	24

6.2  Sampling and preparation for testing management	24

6.3  Inspection operation	26

6.4  Original records	27

6.5  Inspection report	28

6.6  File management	29

7  Quality inspection and control	31

7.1  General requirements	31

7.2  Raw material inspection and control	31

7.3  Product inspection 	36

7.4  Statistical data analysis	37

8  Informationalized managemen	38

8.1  General requirements	38

8.2  Automatic collection	38

8.3  Inspection and monitoring	39

9  Safety and maintenance	40

9.1  General requirements	40

9.2  Safety	40

9.3  Maintenance	40

10  Evaluation	42

10.1  General requirements	42

10.2  Assessment and evaluation	42

Appendix A  Laboratory responsibilities	48

Appendix B  Configuration of testing instruments 	51

Appendix C  List of Laboratory standard specifications	57

Appendix D  Original record of raw material inspection	62

Appendix E  Original record of product (semi-finished product) inspection	100

Appendix F  Inspection report	137

Appendix G  Product quality certificate	147

Appendix H  Inspection items	153

Explanation of wording in this standard	160

List of quoted standards	161

Addition: Explanation of provisions	163

# 1  总 则

1.0.1  为规范和指导四川省预拌混凝土及砂浆企业试验室的技术管理，保障产品质量，促进技术进步，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于四川省房屋建筑和市政工程用预拌混凝土、预拌砂浆生产企业试验室的管理，装配式混凝土预制构件生产企业及同类行业可参照执行。

【1.0.1-1.0.2条文说明】 2021年10月19日，住房和城乡建设部发布了《关于2021年预拌混凝土质量及海砂使用专项抽查情况的通报》（建办质函[2021]423号），对天津、河北、安徽、江西、山东、河南、湖南、海南、重庆、贵州10个省(市)30个在建建筑工程及30家预拌混凝土生产企业进行了预拌混凝土质量专项抽查，明确指出预拌混凝土生产企业试验室存在的问题有：一是原材料管理方面，部分企业未建立原材料使用台帐，水泥、膨胀剂等原材料未做进场验收或验收不规范，未能按批次提供完整的质量证明文件，造成质量不可追溯；二是试验管理方面，部分企业试验室环境、面积和仪器设备配备无法与生产能力匹配，个别企业比表面积仪、水泥安定性沸煮箱、水泥标准稠度和凝结时间测定仪等仪器设备无法正常使用，部分企业未严格按相应标准和方法开展粉煤灰烧失量、粉煤灰需水量比、矿粉活性指数、抗渗性能、限制膨胀率等试验；三是生产管理方面，部分企业预拌混凝土配合比中的砂为天然砂，实际使用混合砂，且未测定拌合物水溶性氯离子含量，个别企业生产配合比与设计配合比不一致，甚至擅自降低水泥用量等问题。

2021年7月22日，四川省住房和城乡建设厅发布了《关于预拌混凝土质量专项抽查情况的通报》（川建质安函[2021]911号），对成都市、绵阳市、广元市等个市（州）预拌混凝土质量进行专项抽查，共抽查在建工程项目36个，预拌混凝土生产企业24家。明确指出预拌混凝土生产环节存在的问题有：一是原材料管理方面。部分企业原材料采购、使用管理制度不健全，原材料进场把关不严，无原材料质量合格证明文件，未组织人员对进场材料进行验收；二是试验管理方面。部分企业对试验室重视程度不足，疏于管理，对技术人员培训不到位，部分试验检测人员对现行规范、标准不熟悉、技术水平较低，试验室部分试验设备维护保养不到位，未严格按要求对试验设备定期校准，混凝土、水泥成型室、标养室温湿度不符合要求，部分企业原始试验数据记录不规范等问题；三是混凝土配合比管理方面。个别企业配合比试配过程不规范，没有配合比计算和试配过程资料或资料不齐全，个别企业未严格按试验室提供的配合比进行生产，随意调整混凝土配合比等问题突出；四是生产质量管理方面。部分企业未明确进场原材料取样频率、质量检测项目、质量验收标准等，水泥检测试件数量不符合标准规范要求频率，部分企业混凝土出厂把关不严，出厂检验取样数量不符合规范要求等问题。

2021年8月11日，四川省住房和城乡建设厅出台了关于印发《四川省“十四五”散装水泥发展规划》的通知（川建质安发[2021]230号），明确提出了要健全技术标准，严把质量关口，加强预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室管理，强化标准化建设。

目前，针对预拌混凝土、砂浆及预制构件试验室技术管理还没有相关国家标准和行业标准，且我省工程建设标准体系在这方面还处于空白阶段。截止到2023年6月，我省拥有预拌混凝土资质的生产企业760余家，通过预拌砂浆备案的生产企业有150余家，制订四川省预拌混凝土和砂浆企业试验室管理技术标准是为了更好地规范和推动我省预拌混凝土和砂浆的行业发展，特别是对保证预拌混凝土、预拌砂浆的工程建设项目产品质量具有重要意义，同时，也可供我省从事装配式混凝土预制构件、预制桩、外加剂等生产企业的企业参照进行试验室建设和管理。

1.0.3  试验室的技术管理除应符合本标准外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  预拌混凝土试验室 Ready-mixed concrete laboratory

从事本单位预拌混凝土用原材料及产品性能检验和技术质量活动的内设部门。

2.0.2  预拌砂浆试验室  Ready-mixed mortar laboratory

从事本单位预拌砂浆（含干混砂浆和湿拌砂浆）用原材料及产品性能检验和技术质量活动的内设部门。

2.0.3  试验人员  Testing staff

从事预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室试验、检测技术活动，并经专业学习或培训考核合格的工程技术人员。

2.0.4  开盘鉴定  Quote appraise

依据混凝土的强度等级、原材料性能与施工要求，将设计配合比转化为生产配合比的验证过程，重点包括砂石含水率、砂率、外加剂掺量以及混凝土和易性、保坍性、可泵性、搅拌时间等调整。

2.0.5  比对试验  Comparative test

指两个或两个以上的实验组，通过对相同样品或缩分均质样品进行检测并对检测结果进行比较分析的质量控制活动。通常有人员比对、方法比对、仪器比对、单位比对等方式。

2.0.6  产品检验  Production test

按照相关标准规定，采用检验技术手段对预拌混凝土、预拌砂浆的质量特性进行检测与评价的活动。包括原材料性能、拌和物性能、硬化后的各种试件力学性能、长期性能和耐久性能。

2.0.7  出厂检验  Inspection at manufacturer

按照相关标准规定，在预拌混凝土、预拌砂浆出厂时，对其拌合物性能和质量进行检验的活动。

2.0.8  管理信息系统 Information management system

由信号采集设备、数据通信软件和数据库管理软件等计算机软、硬件组成的应用集成系统，能够完成试验数据的收集、分析、报告和管理。

# 3  基本规定

3.0.1  预拌混凝土、预拌砂浆生产企业应建立满足质量控制要求的试验室，并严格遵守国家、行业和地方现行标准以及主管部门政策文件的相关规定，承担本企业产品相关的检验和研发工作。

【条文说明】预拌混凝土、预拌砂浆试验室是企业产品生产质量控制体系的重要组成部门，相应的生产企业应建立试验室，配齐满足标准要求的仪器设备和试验人员，严格遵守技术标准要求和主管部门出台的相关政策文件是企业质量控制的重要方面。

3.0.2  试验室的建设应布局合理，确保安全、经济、实用，运行管理规范，功能满足使用要求。

【条文说明】预拌混凝土、预拌砂浆生产企业试验室的建设或改造升级应符合国家相关建筑设计标准要求，结构设计应符合国家相关设计标准要求，并应通过验收方可使用。试验区、辅助区、公用设施区等布局合理，装饰装修、给排水系统、消防系统、电线管网系统等满足正常使用功能，符合安全要求并有效运行，本标准侧重点在试验室的有效运行和管理，前提是试验室的建设或改造升级满足安全要求。

3.0.3 试验人员配置齐全，试验室负责人应具有相应资格并经企业内部任命。

【条文说明】试验人员应具有从事预拌混凝土、预拌砂浆试验检测技术活动的专业知识和技能，人员数量应满足试验检测要求。预拌混凝土、预拌砂浆生产企业技术负责人、试验室负责人的岗位职责不同，企业技术负责人是管理并指导企业生产技术及其他方面的综合岗位，试验室负责人（行业内也称试验室主任）是企业试验室从事技术管理的第一责任人，与试验人员共同从事预拌混凝土、预拌砂浆生产企业原材料、半成品和出厂质量检验工作，也是企业非常重要的岗位，为便于企业规范化管理，应具有相应资格并经企业内部任命。

3.0.4 试验室应建立保证检验活动科学性、准确性且与检验活动相适应的质量管理体系，并形成相应制度文件。

【条文说明】制度文件应涵盖人、机、料、法、环、测环节的全过程。

3.0.5  试验室应建立仪器设备台账和档案，按规定对检验仪器进行维护保养，并应进行检定或校准，仪器设备合格且在检定或校准有效期内使用。

【条文说明】试验室仪器设备的配置数量、量程和精度应满足检验要求，按标准实施检定或校准，确保量值准确可靠， 在检定或校准有效期内使用，不得超周期使用。仪器设备授权操作人员，定期维护保养，并做好相应记录。建立仪器设备台账和管理档案，做到一机一档。

3.0.6 试验室应制定样品管理制度，建立样品台账以及样品唯一性标识系统。

3.0.7  试验室应对出具的试验报告、出厂合格证等质量证明文件的真实性、准确性负责。

3.0.8 试验室不得代施工单位取样、制作、养护、送检用于工程质量验收的标准养护试件和同条件养护试件。

【条文说明】 根据《预拌混凝土》GB/T14902第9.1.1条、9.1.3条规定，预拌混凝土质量验收应以交货检验结果为依据，而交货检验的取样和试验工作应由需方承担。就目前实际情况而言，部分施工单位已要求预拌混凝土企业代为送检并取检测报告，严重影响预拌混凝土检测结果真实性和代表性，危及预拌混凝土行业正健康发展，同时也危害到建设工程质量，影响建设工程结构安全。

3.0.9  试验室应可根据市场需要，积极开展高性能混凝土、功能性砂浆的研发生产和应用。

# 4  试验室基本条件

- 4.1  一般规定

4.1.1  试验室应建立健全质量管理体系，结合企业实际，制定切实可行的质量管理体系文件，并确保有效运行。

【条文说明】试验室应按照人、机、料、法、环、测的要素，制定适应企业规范化管理的质量管理体系文件是非常重要的。

4.1.2  试验室人员数量和能力应符合相应资质或备案要求，并满足生产检验及研发活动需求。

【条文说明】预拌混凝土企业施行资质管理，预拌砂浆企业施行备案管理，两者都有对试验室人员数量和能力条件的要求。

4.1.3  试验室仪器设备配置应符合现行国家相关标准技术要求，并满足日常生产检验及研发活动需求。

4.1.4  试验室不得使用国家标准明令淘汰、禁止的试验仪器设备，不得建议使用国家明令淘汰、禁止使用的原材料。

4.1.5  试验室用于质量检验的现行国家、行业和地方相关标准技术资料齐全，并确保在有效期内。

4.1.6  试验室应具备与试验项目相适应的场所和环境，功能布局满足试验工作要求。

- 4.2  试验人员

4.2.1  试验室应配备满足检验工作需要的试验人员，人员数量应符合以下规定：

1 预拌混凝土企业不少于4人；

2 预拌砂浆企业不少于 3 人；

3 同时生产预拌混凝土与预拌砂浆的企业不少于 6 人。

【条文说明】 试验人员是专门从事试验室检验的工作人员，预拌混凝土专业承包资质标准要求试验人员数量不少于4人，四川省预拌砂浆企业的管理目前是备案制，结合目前四川省预拌砂浆企业现状，为确保检验工作的有效运行，预拌砂浆试验人员不少于3人。装配式混凝土预制构件企业试验人员的配备可参照预拌混凝土企业不少于 4 人的要求。

4.2.2  试验室应设置试验室负责人、试验员、试验工、样品管理员、设备管理员、资料员、信息管理员等基本岗位，工作职责可按照附录 A 执行。

【条文说明】 根据编制组调研情况，大部分企业设置了附录A的相关岗位人员，试验室负责人、试验员应专职不得兼任，其他岗位职责根据情况可以兼任。试验室岗位职责的设置应结合企业实际情况而定，附录A是基本要求，企业可以根据实际需要新增设置或细化岗位人员分工和职责。

4.2.3  试验室负责人应具有工程序列中级及以上职称或注册建造师执业资格，并具有3年及以上从事预拌混凝土或预拌砂浆试验相关的工作经历。试验员应通过岗位能力确认，熟悉试验操作和专业知识。

【条文说明】 试验室负责人有明确的职称要求，而目前试验员行业没有职称要求，因此试验员应根据企业实际需要，经过企业内部培训学习，以及经过行业专业机构或协会组织的专业技能培训并取得行业岗位培训证书，企业内部经岗位能力确认，满足从事试验室检验工作要求，方可上岗。试验室主任、试验人员不得同时受聘于两个及以上企业。

4.2.4  企业应制定试验人员年度培训计划和考核制度，试验人员应积极参加行业组织的专业技术教育培训，持续加强现行国家、行业和地方相关标准和政策的学习，遵守试验室规章制度，严格按照有关规定开展试验工作。

- 4.3  仪器设备与标准物质

4.3.1  试验室应配备与检验项目相适应的仪器设备和记录表，并应符合附录B的规定。

【条文说明】 根据编制组调研情况，企业按照标准要求基本上配置了附录B的相关仪器设备，编制组进行了细化和分类，对不同仪器设备的检定或校准、操作规程、使用记录等方面明确了具体要求，便于试验室人员的日常管理。表B.1、B.2中所列仪器名称可能会因仪器设备生产单位不同，名称叫法会略有不同，这是允许的，但仪器设备的功能应符合相应标准要求，试验室人员在采购和使用过程中应注意识别。

4.3.2  仪器设备的测量范围与精度应满足相关标准的要求。

4.3.3  试验室验仪器设备的安装和调试应符合相应标准和使用说明的要求。

4.3.4  试验室应建立仪器设备管理台账与档案，编制年度检定或校准计划。仪器设备经检定或校准合格，自检的仪器设备应有自检规程和自检记录。仪器设备确认满足使用要求后方可投入使用。

【条文说明】仪器设备的检定或校准应按期由有资质的检定或校准机构进行，并出具有效的计量检定或校准证书。试验室应对计量仪器设备建立符合国家规定的档案、检定或校准周期表和日常使用、维修、管理及校验的文件记录。

4.3.5  试验室使用频次较高的天平、电子秤、压力试验机等关键仪器设备，每半年应至少进行一次期间核查比对。

【条文说明】仪器设备检定或校准合格后，并不能保证在使用过程中不出现计量不准确问题，对于天平、电子秤、压力试验机等关键仪器设备定期开展设备期间核查比对是非常必要的，根据企业实际生产情况，在产能较大的时间段，使用频繁的设备可适当增加期间核查频次，以确保量值传递的准确性。

4.3.6  当仪器设备出现下列情况之一时，不得继续使用：

1 当设备指示装置损坏、刻度不清或其他影响测量精度；

2 仪器设备的性能不稳定，漂移率偏大；

3 当试验设备出现显示缺损或按键不灵敏等故障；

4 当仪器设备不符合现行国家或行业标准及产品检验标准规定的要求；

5 计量仪器设备检定有效期届满时；

6 其他影响试验结果的情况。

4.3.7  当仪器设备出现下列情况之一时，应对仪器设备进行检定或校准：

1 仪器设备首次使用前；

2 可能对检验结果产生影响的维修、改造或移动后；

3 停用后再次投入使用；

4 正常使用达到检定或校准周期。

4.3.8  主要仪器设备应有操作规程和使用记录，并应在仪器设备醒目部位张贴状态管理标识，标识内容宜包括仪器设备名称、设备管理员、规格型号、设备编号、出厂编号、检校有效日期、检校单位和使用状态。

【条文说明】仪器设备运行标识相应地贴在其醒目易见位置。每台试验仪器设备都应合理布置摆放,主要仪器设备应有操作规程、使用记录和档案，做到一机一档。

4.3.9  试验室应配备与试验项目相适应的标准物质，并应有专门的存放区域，专人保管，并建立相应台账。试验项目涉及化学危险品的储存应设置独立区域，执行上锁管理制度。

【条文说明】标准物质是保证准确量值和量值溯源的计量标准，具有在时间上保持特性量值，在空间上传递量值的功能。通过使用标准物质，可以使实际测量结果获得量值溯源性，预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室常用的标准物质有基准水泥、标准砂等，做好相应的专人管理是非常必要的。同时试验项目涉及酸、碱、水银等危害性比较大的物品，需要与其他标准物质分开，独立存放，且应执行双人双锁管理制度。

- 4.4  试验场地与环境

4.4.1  试验室应具备与检验项目相适应的试验场地，总面积不宜少于200m2，并满足检验工作要求。

4.4.2  试验场地的建设或布局应充分考虑安全、环保、便利等因素，通风、采光、照明良好，不宜采用简易活动板房。

【条文说明】试验场地的建设或布局在结合企业现有实际布局的基础上，试验室的建设可参照《检验检测机构管理和技术能力评价 设施和环境通用要求》RB/T 047-2020并结合预拌混凝土、预拌砂浆行业特点进行改扩建。试验室的建设不宜采用夹芯彩钢板简易活动板房，编制组经过前期调研，发现部分企业存在采用夹芯彩钢板建设的试验室，且彩钢板的板房芯材用可燃材料，存在巨大安全火灾隐患，近年来，工业企业活动板房电气火灾事故频发，造成巨大生命财产损失，行业企业应引起重视。

4.4.3  试验室宜按功能对试验场地进行布置，并应设置留样室、胶凝材料室（水泥室）、骨料室、成型室、养护室、力学室等。

【条文说明】预拌混凝土试验室的标准养护室养护过程应采用喷雾养护，不宜采用喷淋养护，试件应放在支架上，彼此间隔10mm-20mm。

4.4.4  试验室内相邻工作区域间存在不利影响时，应采取隔离措施。

4.4.5  检验环境应符合现行相关标准的要求，对环境有温湿度要求的场所应配备相应的控制设备，标准养护室应配备温湿度自动控制统。各功能区的面积宜满足应满足表4.4.5的要求，温湿度应满足表4.4.5的要求。

表4.4.5 试验室各功能区面积与温湿度要求

| 序号 | 功能区 |  | 场地面积（不宜少于）/m2 | 温度要求 | 湿度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留样室 |  | 15 | 通风干燥环境 |  |
| 2 | 胶凝材料室（水泥室） |  | 20 | 20±2℃ | ≥50% |
| 3 | 骨料室（集料室） |  | 15 | 20±5℃ | ≥50% |
| 4 | 化学分析室* |  | 15 | 20±2℃ | ≥50% |
| 5 | 成型室 | 预拌混凝土 | 40 | 20±5℃ | ≥50% |
|  |  | 预拌砂浆 | 40 | 20±5℃ | ≥50% |
| 6 | 养护室 | 预拌混凝土 | 20 | 20±2℃ | ≥95% |
|  |  | 预拌砂浆 | 20 | 20±2℃ | ≥90% |
| 7 | 力学室 | 预拌混凝土 | 20 | 20±5℃ | ≥50% |
|  |  | 预拌砂浆 | 20 | 20±5℃ | ≥50% |
| 8 | 热学室* |  | 15 | 20±2℃ | ≥50% |
| 9 | 耐久性室* |  | 15 | 20±5℃ | ≥50% |
| 10 | 档案室 |  | 20 | 通风干燥环境 |  |

注：带*的功能区表示鼓励企业设置类。

【条文说明】试验室的检验环境功能分区应按照上述要求进行布局，功能应合理、紧凑。留样室、档案室应至少具备通风干燥环境条件，鼓励有条件的企业采取温湿度控制措施。带*的功能区表示根据企业现有条件和发展实际情况，鼓励企业单独设置功能区房间。温湿度的控制是影响具体试验项目结果的重要环节，对于特殊条件的试验过程应注意按照标准要求进行温湿度条件的控制，如水泥胶砂试验要求温度20±1℃，水中养护。

4.4.6  检验过程所产生的废渣与废水应编制专门处置方案，不得直接外排，且应符合绿色环保、清洁生产、安全生产等方面的相关规定。

4.4.7  试验室与检验工作无关的人员不得随意进入试验场地，对环境和安全有要求的区域应设置警示标识和限入标识提醒。

4.4.8  试验室应配备必要的消防器材，并定期进行维护和保养。

4.4.9  试验室使用的电气设备和用电设施安装应符合《供配电系统设计规范》GB 50052的相关规定，保证用电安全。

- 4.5  原材料

4.5.1  原材料进场时，企业生产采购部门会同试验人员应按批检查核实原材料的外观、品种、规格型号、质量证明、技术文件等资料是否齐全。

4.5.2  原材料进场后，试验人员应按照现行国家、行业和地方标准要求，按批次取样试验，生产环节不得使用未经检验或检验不合格的原材料。

【条文说明】由于按现行标准检验水泥、粉煤灰等原材料需要较长时间，待抗压强度、活性指数等指标结果出来时，原材料已被使用浇筑到结构部位，很难做到“先检后用”，对企业和工程质量存在较大潜在风险。试验室应制定品控制度，可根据长期原材料试验的数据统计分析，以1d或3d的强度试验，评估原材料质量关键的合规性，确定进场原材料质量快速验收方法，并对进场原材料质量稳定性进行快速验收，验收合格方可入库使用。

4.5.3  当采用新材料用于生产时，应有充足的技术依据，并经过验证或评估可行后方可使用。

【条文说明】本条所指新材料是指没有相关技术标准依据，在企业生产环节未曾使用过的掺合料、外加剂等，使用前应采用相近的产品和检测标准方法，通过企业内部或第三方机构试配的试验数据验证是否可用，必要时可经过专家论证评估。

4.5.4  试验室应建立原材料试验管理制度，样品管理员负责样品的登记、存放及处理，并建立相应的留样登记及处理台账，对于不合格原材料应建立不合格台账记录和处置措施。

4.5.5  试验室的成型室用原材料应分类堆放，样品标识信息清晰醒目。

4.5.6  试验室的留样室应配备原材料存放设施，满足存放要求和留样要求，留样室应处受控状态，由样品管理员负责管理。

4.5.7  留样应按种类分区存放，密封保存。对有留样要求的原材料，应进行封样。封条上除注明样品名称、品种等级、生产单位、取样日期、样品编号等信息外，还应有见证取样人签字确认。

4.5.8  水泥、掺合料、外加剂、骨料样品均应留样封存，并符合以下规定：

1 水泥、掺合料、粉状外加剂留样宜采用水泥专用密封留样筒，液体外加剂样品留样宜采用耐腐蚀的塑料桶密封；

2 骨料留样宜采用耐腐蚀的塑料桶或包装袋；

3 在封存样品醒目位置粘贴内容齐全的原材料留样标识，并存放在指定位置；

4 水泥、掺合料留样存放期不少于 3 个月，外加剂留样存放期不少于 6 个月，骨料留样存放期不少于2个月；

5 超过留样存放期的原材料按规定处理，并形成记录。

- 4.6  技术标准

4.6.1  试验室应建立技术标准管理制度，配齐与检验能力相适应的技术标准和技术文件，相应技术资料受控确认并应编制标准目录清单。常用标准规范清单见附录 C。

【条文说明】技术标准是试验人员开展检验工作的基础，单位内部应定期组织学习试验方法操作和新标准的学习，编制组在附录 C总结了涉及预拌混凝土、预拌砂浆的检验、产品、施工、设计、验收等方面的标准，便于试验人员查阅学习。但试验人员使用过程中应注意清单表中所列标准可能由于标准的修订更新或废止引起标准内容发生变化，特别是标准名称的改变、具体要求内容的新增或删除等可能引起检验工作的变化。同时试验室负责人应做好标准规范清单表中检验方法类标准的纸质版受控有效确认。

4.6.2  试验室负责人应关注使用标准更新情况，及时更新标准规范，确保使用标准规范的现行有效。

【条文说明】试验室负责人应定期在全国标准信息公共服务平台、住建部、四川省住建厅等官方网站上对可能涉及预拌混凝土、预拌砂浆相关的标准更新情况进行动态查阅，也可在“工标网”网站定期对相关标准规范的新增、修订或废止进行搜索查找确认，确保试验室受控使用标准规范的现行有效。

4.6.3  试验室在使用新标准前，应对试验人员、仪器设备、标准物质、环境条件等进行确认，以满足新标准的要求。

4.6.4  试验室应定期加强对试验人员的技术标准要求、试验方法、注意事项的学习培训。

【条文说明4.6.3-4.6.4】试验人员先学习掌握标准的要求后，才可以进行具体试验操作，同时试验人员定期加强培训学习，有助于提高对技术标准要求的准确理解和试验操作技能的提升。

- 4.7  内部管理

4.7.1  试验室应建立与质量检验控制相适应的管理制度，并根据内外因素变化实际情况定期进行动态调整、补充和完善，具体管理制度清单见表1。

表1  试验室内部管理清单

| 序号 | 管理制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 技术岗位责任制度 |
| 2 | 人员培训考核制度 |
| 3 | 出厂与交货检验制度 |
| 4 | 取样与制样管理制度 |
| 5 | 样品管理制度 |
| 6 | 技术标准管理制度 |
| 7 | 配合比管理制度 |
| 8 | 仪器使用、检定、测试或校准及保养制度 |
| 9 | 试验操作指导书制度 |
| 10 | 试验环境管理制度 |
| 11 | 标准养护室定期复核和检查制度 |
| 12 | 检验过程故障或安全应急处理制度 |
| 13 | 试验记录管理制度 |
| 14 | 报告审核签发管理制度 |
| 15 | 不合格材料、废品处理制度 |
| 16 | 实体结构强度检验管理制度 |
| 17 | 质量管理监督制度 |
| 18 | 安全与卫生、环保管理制度 |
| 19 | 用电安全管理制度 |

4.7.2  试验室内部管理制度应有效执行，试验室负责人是内部管理制度落实的第一责任人，生产单位负责人和技术负责人应定期对试验室内部管理制度的有效运行进行评价和考核。

【条文说明】技术负责人负责组织制定年度质量监督计划，每年度对质量监督结果进行评价，试验室负责人负责具体质量监督计划表的实施，包括人、机、法、环、记录、报告、评价、结果等方面，以便于更好实现试验室质量控制。

4.7.3  试验室应每年开展不少于1次的人员、设备或方法的内部比对，不少于1次的试验室间能力验证外部比对。

【条文说明】通过试验室间比对，可以发现试验室存在的问题。对于准确度不符合要求的试验室，可从系统误差或过失误差方面查找原因，如检验前的仪器校准、恒定的环境误差、器皿洁净度、仪器异常等;对于精密度不符合要求的试验室，可从随机误差方面查找原因，如检验过程中环境温度的波动、仪器稳定性等。同时通过试验室间比对，可增加试验室试验检验的准确性及试验人员的信心，识别试验室间可能存在的偏差原因并及时改进。预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室每年应开展不少于1次的内部比对和外部比对试验，可主要针对试验人员操作、产品的配合比设计、强度、凝结时间等关键项目开展，比对可以在同地区同行业企业间进行，也可委托有资质的检验机构进行，以提高试验人员专业技术水平和试验操作的准确性。

# 5  配合比设计与管理

- 5.1  一般规定

5.1.1  混凝土配合比设计应符合现行国家和行业标准《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土质量控制标准》GB 50164、《预拌混凝土》GB/T 14902、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476等的相关要求。

5.1.2  混凝土配合比设计在满足混凝土设计和施工要求，保证混凝土工程质量的前提下进行，并遵循低胶凝材料用量和低用水量的原则。

【条文说明】混凝土配合比设计应在满足强度等级、拌合物性能、力学性能和耐久性能等设计和施工要求的条件下，遵循低胶凝材料用量和低用水量的原则是体现节约集约的重要方面。混凝土配合比应按国家现行标准核对配合比中最小胶凝材料用量、矿物掺合料最大掺量和最大水胶比的规定。混凝土基准配合比应有配合比设计计算书和试配记录作为技术支撑。

5.1.3  预拌砂浆配合比设计用原材料应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181、《四川省预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060等的相关要求。

5.1.4  砌筑砂浆配合比设计按照《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98 执行，抹灰砂浆配合比设计按照《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 执行，其他预拌砂浆配合比设计在满足设计使用要求的前提下，通过试配确定。

【5.1.3-5.1.4条文说明】预拌砂浆中砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆和防水砂浆应提供基准配合比设计报告，且砂浆基准配合比应有砂浆配合比设计计算书和试配记录作为技术支撑。在国家、行业现行标准中，关于砂浆配合比的设计依据较少，除《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98、《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 外，预拌砂浆配合比的设计可参照《四川省预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060的相关要求，其它预拌砂浆产品类别的配合比设计可参照砌筑砂浆或抹灰砂浆配合比设计，按照相应产品性能的要求进行试配优化确定。

- 5.2  配合比管理

5.2.1  预拌混凝土、预拌砂浆企业应制定配合比管理制度，企业技术负责人、试验室负责人、试验人员等根据定期的数理统计数据对配合比的科学性和可靠性开展技术评估。

【条文说明】调整或修正配合比是预拌混凝土、预拌砂浆（特别是湿拌砂浆）生产过程质量控制非常必要的环节，但应根据定期的数理统计数据进行，做到有据可依。

5.2.2  预拌混凝土、预拌砂浆产品根据合同要求，批量生产前应进行配合比设计，且应根据产品的技术要求、施工条件、原材料性能等进行计算、试配和动态调整。

【条文说明】预拌混凝土生产属于订单式的管理，配合比设计是依据合同约定的混凝土性能要求而进行设计的，所以存在着随机性和对应性，不能一致性，尤其是实时供应前所使用的材料的不一致性，需要进行计算、试配和动态调整。相较于预拌混凝土，预拌砂浆可以按照品种进行设计，但也应依据合同要求进行计算、试配和动态调整。特别是新建预拌混凝土企业或预拌砂浆生产企业，产品首次生产前，应进行配合比设计、试配、调整，确保产品质量符合要求和稳定。

5.2.3  预拌混凝土试配搅拌机应符合现行行业标准《混凝土试验用搅拌机》JG/T 244的规定。预拌砂浆试配搅拌机应符合现行行业标准《试验用砂浆搅拌机》JG/T 3033的规定。

5.2.4  预拌混凝土、预拌砂浆生产配合比应以设计配合比为依据，并根据预拌混凝土或预拌砂浆的性能要求、工程特点、原材料检验结果、环境条件及施工信息等因素进行适应性调整后确定。

5.2.5  设计相应等级的配合比在使用过程中，遇有下列情况之一时，应重新进行设计调整：

1 预拌混凝土、预拌砂浆性能有特殊要求；

2 预拌混凝土、预拌砂浆的废水废浆掺量有特殊要求；

3 预拌混凝土、预拌砂浆同一批次强度评定不合格时；

4 预拌混凝土、预拌砂浆同一配合比连续使用三个月以上；

5 预拌混凝土、预拌砂浆配合比不能满足现场施工性能要求时；

6 预拌混凝土、预拌砂浆用水泥、外加剂、矿物掺合料、骨料等原材料种类、质量有显著变化。

5.2.6  预拌混凝土、预拌砂浆生产单位应明确操作人员、试验人员、试验室负责人、技术负责人的生产配合比调整权限和范围，生产配合比录入和复核分别应由由专人负责。

5.2.7  预拌混凝土、预拌砂浆的生产配合比应由由试验室负责人审核、技术负责人签批后方可生效，生产时应采用自动配料系统，计量偏应符合《预拌混凝土》GB/T 14902、《预拌砂浆》GB/T 25181的规定。

【条文说明】试验室负责人应对试验室工作负责，配合比应由试验室负责人审核后，报技术负责人签批后实施，其他人员能力不满足要求且企业未授权前，不具有审核和签批配合比的权限，且生产时计量偏应符合现行国家相关标准规定。

5.2.8  预拌混凝土、预拌砂浆生产单位首次使用或使用间隔时间超过3个月的配合比应进行开盘鉴定，生产使用的原材料应与配合比设计一致，工作性能满足配合比设计要求。

5.2.9  使用同一预拌混凝土或预拌砂浆配合比生产时，当水泥和外加剂批次发生变化，水泥或掺加外加剂的水泥凝结时间应至少检验一次，并应进行配合比验证。

【条文说明】在混凝土生产中，最担心的是水泥和外加剂不适应，导致预拌混凝土、预拌砂浆可能出现速凝、闪凝、假凝，以及坍落度损失大、保水性差等不利影响，进而影响产品质量，开展水泥与外加剂的适应性检测，用检测结果指导生产，可有效规避这些问题。

5.2.10  预拌混凝土、预拌砂浆生产单位应每一年至少组织一次将试验室配合比送到具有资质的第三方检测机构进行配合比验证，并出具配合比验证报告。

5.2.11  预拌混凝土、预拌砂浆生产单位试验室应根据原材料的品质和施工工艺要求，定期对预拌混凝土或预拌砂浆配合比进行分析、优化，及时调整生产配合比，并做好配合比调整的试验记录，确保配合比的适用性、可靠性、经济性。

# 6  试验过程管理

- 6.1  一般规定

6.1.1  试验室应对取样和制样、检验操作、原始记录、数据分析、检验报告等试验过程进行管理和真实性负责。

【条文说明】试验过程包括取样和制样、检验操作、数据处理以及记录报告填写，而温湿度环境与设备运行也是影响试验的关键因素，为了保证检验结果的真实准确，试验室应对以上环节与影响因素进行控制。

6.1.2  试验人员应严格按照现行国家、行业和地方标准、技术文件和作业指导书规定的方法对样品进行检验。

【条文说明】为了保证检验结果的准确性，试验人员应严格按照现行受控标准中规定的方法或单位内部制定的作业指导书进行检验操作。

6.1.3  试验过程中，样品标识应唯一、准确，原始记录、检验报告、原材料质量证明文件及检验台账等资料应真实、有效、完整，具有可溯源性。

【条文说明】检验原始记录、检验报告、原材料质量证明文件及检验台账的记录编号应连续并一一对应，为防止企业弄虚作假，样品标识及记录编号可采用按年连续编号的方法进行唯一性标识。

6.1.4  试验室在仪器设备首次启用、检验项目增项及标准更新时，应对试验人员技能、仪器设备、环境条件等进行符合性确认。

【条文说明】指在新设备、新项目、新标准实施前，应对试验人员、仪器设备、环境条件进行验证及评价，以确定能够承担相应的检验项目，并留有证明资料、数据说明等确认性文件。

6.1.5  对超出试验室检验能力范围的检验项目，应委托有资质的检测机构检验。

- 6.2  取样与制样

6.2.1  试验室应建立原材料及产品、配合比试验的取样与制样管理制度，并分类建立原材料进料取样台账、产品出厂取样台账。

6.2.2  原材料进场时，应按规定批次和数量在入场运输车或料场取样，取样方法与取样数量应符合以下规定：

1 水泥、矿物掺合料、膨胀剂的取样方法应按《水泥取样方法》GB/T 12573 执行，取样数量应满足国家现行标准的规定；

【条文说明】国家现行标准主要指《通用硅酸盐水泥》GB 175、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690、《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164、《混凝土膨胀剂》GB/T 23439 等。

2 预拌混凝土用细骨料的取样方法与取样数量应满足现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684 、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定，预拌混凝土用粗骨料的取样方法与取样数量应满足现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。预拌砂浆用细骨料的取样方法与取样数量质量应符合《建设用砂》GB/T 14684、《预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060 的规定。

【条文说明】对于预拌混凝土生产企业而言，依据《混凝土质量控制标准》GB 50164、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55，细骨料和粗骨料应优先执行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

3 液态外加剂应充分搅拌后取样，取样方法与取样数量应满足现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 的规定。

4 预拌混凝土用纤维的取样方法与取样数量应满足现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120、《混凝土用钢纤维》GB/T 39147、《钢纤维混凝土》JG/T 472等标准的规定。预拌砂浆用纤维的取样方法与取样数量应满足现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120的规定。

6.2.3  混凝土出厂检验应在搅拌地点取样，取样量不少于试验所需量的1.5 倍且不少于20L；混凝土力学性能试件的制作和养护方法应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 和《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

6.2.4  湿拌砂浆出厂检验应在搅拌地点随机取样，取样总量不宜少于试验用量的4倍。砂浆试件的制作和养护方法应符合《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 规定。

6.2.5  干混砂浆出厂检验应在出料口随机取样，样品应混合均匀，样品总量不宜少于试验用量的4倍。砂浆试件的制作和养护方法应符合《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 规定。

6.2.6  预拌混凝土、预拌砂浆配合比试验的取样、制样应按相关配合比设计标准进行。

6.2.7  取样、制样完成后，应对样品进行唯一性标识。对有留样要求的样品，应按样品管理制度进行留样、登记、封样及处置，封样应规范且应签字确认。

【条文说明】样品标识应注明样品名称、品种等级、生产单位、取样日期、样品编号、取样人、送货人等信息。

- 6.3  检验操作

6.3.1  试验人员在开始试验操作前应做好以下工作：

1 对样品的编号、数量、状态及标识等进行核对，并应与检验编号相对应；

2 确认试验参数、检验依据、品种；

3 将试验环境调节至试验规定要求状态，并核查试验所需的其他相应配置是否符合要求；

4 核查试验设备，确认其符合试验要求且正常，同时将其调至预备开启状态。

【条文说明】试验人员在检验操作前先检查和确认受检样品的编号、数量、标识、状态和检验项目。为了保证检验数据的准确性，试验人员应选择满足检验要求的仪器设备，并确认其处于正常状态。特别是对用于检验的水泥样品、拌合用水等应进行试验环境状态调节，温度应与要求环境温度相近。

6.3.2  试验人员除应按现行标准、技术文件和作业指导书规定的方法操作外，尚应符合以下要求：

1 规范记录原始数据；

2 关注设备运行状态和环境状态；

3 试验异常时，应立即停止，做好记录，及时报告。

【条文说明】试验人员应按照标准规定的要求及时填写原始记录、温湿度记录和设备使用记录（含设备运行及试验编号），所有记录严禁补抄补记，记录之间确保相互可追溯。

6.3.3  试验完成后应按现行相关标准规定对已检样品进行处置，并做好试验环境清洁及设备的保养工作。

- 6.4  原始记录

6.4.1 试验原始记录应包含以下内容：

1 样品名称及试验编号；

2 样品编号、规格型号、来源及状态，取样地点及时间；

3 检验项目及依据；

4 试验环境数据，主要仪器设备名称、编号及运行状况；

5 检验数据、计算及其它需注明内容；

6 试验日期、试验人员、复核人员的签名；

7 其它等。

6.4.2 原始记录应使用钢笔、签字笔填写或检验仪器即时打印，不得任意更改；如确因笔误需更正时，应由原记录人在笔误处杠改并签名。

【条文说明】对于采用检验仪器自动采集或目测的检验项目，其检验数据或观测结果可采用即时打印或照片等方式记录。

6.4.3  原始记录数据填写时严禁省略原始数据直接填写计算结果。检验结果应按标准规定的数值修约规则进行数据处理。

【条文说明】 经编制组调研，很多行业企业存在原始记录信息不规范行为，试验数据和试验现象描述不清楚，直接填写结果。像对于配合比设计应有计算、试配、调整各环节计量过程和现象描述，对于强度试验应有单个力值结果，然后计算单个强度值，最后取平均值的过程，不得省略过程环节等重要信息，必要时应附相应试验过程影像资料。

6.4.4  主要原材料及产品检验原始记录格式宜按本标准附录 D、附录 E 执行。

【条文说明】 附录 D、附录 E 所列检验原始记录表格供业内企业参考使用，前期经编制组调研发现，预拌混凝土、预拌砂浆所用原始记录表格每家企业各不相同，同时各家企业在数据填写、关键人员签字等信息表达方面存在漏项或过期的不规范现象，为方便于行业企业规范化管理和试验人员的使用，结合现有标准依据，编制组整理了常用类别原材料及产品的检验原始记录表格。试验人员在表格使用过程中应根据标准更新变化、企业实际情况及试验需要可进行修改和调整。

- 6.5  检验报告

6.5.1  原材料、产品检验完成后应及时出具检验报告，检验报告应确保具有可追溯性。

【条文说明】检验报告可采用计算机打印和电子文档上传两种方式出具。产品出厂时应提供检验报告，预拌混凝土的检验报告内容应包含混凝土坍落度及其所要求的扩展度和含气量，湿拌砂浆的检验报告内容应包含保水率、保塑时间稠度、压力泌水率（机喷抹灰）、抗压强度和拉伸粘接强度（抹灰砂浆)，干混砂浆的检验报告内容应包含保水率、2h稠度损失率、压力泌水率（机喷抹灰砂浆）、抗压强度和拉伸粘接强度（抹灰砂浆)。因检验周期限制，出厂检验报告可分步骤完成。检验报告内容应与相应的试验记录内容一致，试验记录应及时留底存档。

6.5.2  检验报告应有检验人、审核人、批准人签署，并加盖企业试验室印章。

【条文说明】检验报告检验人、审核人、批准人必须具备相应的资格，签字人必须有生产单位内部相应的授权书。

6.5.3  检验报告应包含以下内容：

1 报告名称、报告编号、抽样日期、检验日期及报告日期；

2 样品名称、生产单位、品种规格、等级、出厂编号等；

3 样品状态说明、标识、代表数量等；

4 检验依据；

5 检验项目、技术指标及检验结果值，检验结论；

6 必要的检验说明等；

7 检验人、审核人、批准人签名；

8 其它等。

6.5.4  主要原材料检验报告及产品检测报告格式宜参照本标准附录F规定执行。

6.5.5  预拌混凝土、湿拌砂浆、干混砂浆产品出厂质量合格证明书格式宜参照本标准附录G规定执行。

【条文说明】 附录 G所列质量合格证明书表格供业内企业参考使用，前期经编制组调研发现，预拌混凝土、预拌砂浆所用质量合格证明书表格每家企业各不相同，同时各家企业在数据填写、关键人员签字等信息表达方面存在漏项或过期的不规范现象，为方便于行业企业规范化管理和试验人员的使用，结合现有标准依据，编制组整理了常用类别原材料及产品的质量合格证明书表格。试验人员在表格使用过程中应根据标准更新变化、企业实际情况及试验需要可进行修改和调整。

- 6.6  档案管理

6.6.1  试验室应设置资料档案室，保持档案室卫生整洁，防止资料霉变、虫蛀、损坏、丢失，满足纸质文件和电子文件长期存放要求。

6.6.2  试验室应建立档案管理制度，并做好技术资料的收集整理、分类编目和立卷归档工作，保证资料的可追溯性。

6.6.3  技术资料档案应包含取样记录、检验原始记录、混凝土或砂浆试配原始记录、检验台账和检验报告、混凝土或砂浆配合比台账和配合比设计报告、检验结果不合格项目台账、仪器设备档案及生产过程质量控制资料等。

【条文说明6.6.1-6.2.3】预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室应加强档案资料管理，建立档案管理制度，做好质量技术资料档案的收集、整理，是保证质量结果可追溯的重要措施。安排专人对资料定期收集并按期保存，原始记录、检验报告等检测资料应统一分类、编码，资料文件编号应连续，不得随意抽撤、涂改，检测资料应及时归档，确保预拌混凝土、预拌砂浆质量可追溯。资料管理应包括内部资料如质量管理体系的文件、记录和报告，以及及对外的预拌混凝土、预拌砂浆质量证明等资料。内部资料应按日期、类别分类整理；对外的资料按工程、日期进行分类整理，并按规定的年限保存，以备查找。

6.6.4  质量技术资料档案包含纸质文件和电子文件。

【条文说明】本条规定质量技术资料可为纸质文件和电子文件，提倡电子文件，保管期限一致。质量技术档案资料主要包括：各种原材料的备案证、交易凭证、质量追踪单、质保书等；原材料检测委托单、检验台账、原始记录、检测报告等；预拌混凝土、预拌砂浆常用配合比表、调整通知单、生产台账、生产日志、出厂强度检测原始记录及报告、抗渗检测原始记录及报告、计量核查记录等；预拌混凝土、预拌砂浆配合比设计记录及报告、验证资料、强度评定资料；试验室环境监测记录、设备使用记录、检测人员档案等；其他质量记录与规范文件资料等。

6.6.5  原始记录、检验报告及配合比设计报告保存期限不宜低于5年，涉及工程项目的应长期保存，保存期满后经企业技术负责人批准后方可销毁处理。

【条文说明】 试验室技术资料的定期收集归档是非常重要的环节。原始记录、检验报告及配合比设计报告应及时留存纸质版和电子版留档资料，对于涉及工程项目的试验室技术资料应及时留存电子版和纸质版资料，电子版资料也可以是纸质版的扫描件，电子版档案资料应当安全可靠、程序规范、要素合规。

# 7  质量检验与控制

- 7.1  一般规定

7.1.1  预拌混凝土、预拌砂浆产品应进行出厂检验和交货检验。

7.1.2  试验室应制定预拌混凝土、预拌砂浆原材料质量管理制度和产品质量管理制度，建立不合格品控制程序，明确不合格品的处置措施。

7.1.3  预拌混凝土、预拌砂浆原材料进场时，试验室应按批检查其规格、型号、外观和质量证明文件等。

【条文说明】原材料质量证明文件应包括：出厂合格证、出厂检验报告，其中合格证和检验报告中应包含原材料名称、品种、等级、性能指标等，外加剂等产品还应提供使用说明书。

7.1.4  预拌混凝土、预拌砂浆原材料质量应符合现行相关标准和有关规定要求，每年应提供相应材料型式检验报告。原材料进场后应按照现行标准要求，按批取样复验。

【条文说明】通过所提供的材料型式检验报告，首先可明确所使用材料是否有相应的 国家、行业和地方标准作支撑，其次可掌握该材料的耐久性、安全性（放射性)性能是否满足现行标准要求，最后还可明确该材料生产标准是否现行有效以及材料生产企业、供应企业的相关动态信息。

7.1.5  当原材料检验结果不符合现行相关标准规定时，应做好相关记录，并向企业相关部门上报，采取处理措施。

- 7.2  原材料检验与控制

7.2.1  水泥的检验与质量控制应符合以下规定：

1 水泥质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175等的有关规定；

2 水泥进场时应附水泥生产厂家的质量证明文件；

3 水泥质量主要控制项目应包括比表面积、强度、凝结时间、安定性，低碱水泥主控项目还应包括碱含量，中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥主控项目还应包括水化热；

4 水泥使用温度不宜高于 60℃；

5 同一厂家、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥时，不超过 500t 为一个检验批；

6 水泥应按不同厂家、不同品种和强度等级分批存储，并应采取防潮措施；出现结块的水泥不得用于生产；水泥出厂超过 3 个月，应进行复检，复检合格后方可使用。

7.2.2  矿物掺合料的检验与质量控制应符合以下规定：

1 矿物掺合料应品质稳定，矿源合规，品种可为粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、石灰石粉、复合掺合料、磷渣粉等；

【条文说明】矿物掺合料相关执行标准具体包含《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736、《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164、《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318、《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 等。

2 矿物掺合料进场时应附生产厂家的质量证明文件；

3 粉煤灰质量主要控制项目应包括细度、需水量比、烧失量、密度和活性指数，C类粉煤灰还应包括游离氧化钙含量和安定性，检验结果应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 的规定；

【条文说明】据调研，粉煤灰的微观形貌一般为球形的玻璃体，目前市场出售的粉煤灰很多时候存在以假乱真现象，如通过少量粉煤灰添加磨细的石粉、煤渣、建渣等进行混合或其他粉体两种及以上混合，导致粉煤灰中无球形玻璃体，为便于相关企业采购到真实粉煤灰原材料，确保原材料质量，可通过显微镜技术观察掺合料是否存在玻璃体粒形形态来快速判断是否是粉煤灰。

4 粒化高炉矿渣粉主要控制项目应包括密度、比表面积、活性指数和流动度比，检验结果应符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 的规定；

5 硅灰主要控制项目应包括比表面积、活性指数、需水量比、烧失量，检验结果应符合《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690 的规定；

6 石灰石粉主要控制项目应包括细度、比表面积、抗压强度比、流动度比、MB值，检验结果应符合《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164、《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318 的规定；

7 天然沸石粉主要控制项目应包括细度、活性指数、需水量比，检验结果应符合《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 566；

8 复合掺合料主要控制项目应包括细度、流动度比、活性指数、胶砂抗压强度增长比，检验结果应符合《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 的规定；

9 磷渣粉主要控制项目应包括比表面积、活性指数、流动度比，检验结果应符合《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T 317；

10 粉煤灰、矿渣粉、石灰石粉或复合掺合料等矿物掺合料以每200t 为一个检验批，硅灰以每30t为一个检验批；

11 矿源不明确的掺合料，应进行试验验证，严禁不符合要求的掺合料进入生产环节。

【条文说明】多晶硅生产过程中收集的硅灰价格较低，在混凝土生产中使用普遍，其品质变化大，可能导致强度倒缩。目前，四川省粉煤灰来源匮乏、炼铁高炉矿渣含钛量高、活性低，部分厂家在生产掺合料过程中掺加不明岩石、电厂循环硫化床渣、炉内脱硫粉煤灰、钢渣、激发剂等，可能导致产品需水量大幅变化、凝结异常、强度倒缩、安定性不良，进而影响产品质量。

7.2.3  细骨料的检验与质量控制应符合以下规定：

1 混凝土用细骨料质量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《建设用砂》GB/T 14684、《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定。预拌砂浆用细骨料质量应符合《建设用砂》GB/T 14684、《预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060 的规定。再生细骨料质量应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 和《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240 的规定。轻细骨料质量应符合《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T17431.1的规定。

2 混凝土用细骨料主要控制项目应包括颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、吸水率；机制砂主要控制项目除上述指标外还应包括石粉含量、MB 值、压碎值指标。总碱含量较高且处于高湿环境或水中的预拌混凝土用细骨料，应符合现行标准关于碱活性的规定。再生细骨料质量主要控制项目包括颗粒级配、细度模数、微粉含量、泥块含量、MB 值、有害物质含量、坚固性、压碎指标；轻细骨料质量主要控制项目包括细度模数、堆积密度；

3 预拌砂浆用天然特细砂主要控制项目应包括颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量；机制砂主要控制项目除上述指标外还应包括石粉含量、MB值、压碎值指标；

4 细骨料连续进场且属于同一生产批次时，每 400m3 或 600t 为一个检验批；当质量比较稳定、进料量又较大时，可按 600m3 或 1000t 为一个检验批；

5 不同品种的砂混合使用时，混合砂的比例应经试验确定。

【条文说明】对于普通混凝土，细骨料质量应优先符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。对于高性能混凝土，细骨料质量应优先符合《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定。机制砂与天然砂混合使用时，砂的品质应符合现行预拌混凝土或预拌砂浆的标准要求，混合砂的比例应经试验确定。

7.2.4  粗骨料的检验与质量控制应符合以下规定：

1 粗骨料质量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685、《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定。再生粗骨料质量应符合《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 和《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240 的规定；轻粗骨料质量应符合《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T 17431.1的规定；

2 粗骨料主要控制项目包括颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状含量，用于高强混凝土时还应检验岩石抗压强度。总碱含量较高且处于高湿环境或水中的预拌混凝土用碎石，应符合现行标准关于碱活性的规定；再生粗骨料质量主要控制项目包括颗粒级配、微粉含量、泥块含量、吸水率、针片状颗粒含量、有害物质含量、坚固性、压碎指标；轻粗骨料质量主要控制项目包括颗粒级配、堆积密度、吸水率、筒压强度；

3 粗骨料连续进场且属于同一生产批次时，每 400m3 或 600t 为一个检验批；当质量比较稳定、进料量又较大时，可按 600m3 或 1000t 为一个检验批。

【条文说明】对于普通混凝土，粗骨料质量应优先符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。对于高性能混凝土，粗骨料质量应优先符合《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定。

7.2.5  外加剂的检验与质量控制应符合以下规定：

1 外加剂质量应符合《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223、《混凝土膨胀剂》GB/T 23439、《混凝土防冻剂》JC/T 475、《砌筑砂浆增塑剂》JG/T164、《抹灰砂浆增塑剂》JG/T426 等标准的规定；

2 外加剂进场时应附生产厂家的质量证明文件；

3 减水剂主要控制项目应包括pH、细度（密度）、含固量（含水率）、减水率、凝结时间之差、抗压强度比，引气剂和引气减水剂还应包括含气量，并按《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119进行减水剂适应性试验；膨胀剂主要控制项目应包括凝结时间、限制膨胀率和抗压强度；防冻剂主要控制项目应包括含气量和50次冻融强度损失率比；砌筑砂浆增塑剂主要控制项目应包括分层度、含气量、抗压强度比；抹灰砂浆增塑剂主要控制项目应包括保水率、含气量、含气量1h变化、抗压强度比、14天拉伸粘结强度比；

4 减水剂、防冻剂等外加剂以每 50t 为一个检验批，膨胀剂以每 200t 为一个检验批。

7.2.6  水的检验与质量控制应符合以下规定：

1 拌合用水质量应符合《混凝土用水标准》JGJ 63 的规定；

2 拌合用水的主要控制项目应包括 pH 值、水泥凝结时间、水泥胶砂强度；地表水、地下水、再生水在首次使用前应检测放射性；

3 拌合用水按同一水源不少于一个检验批。

7.2.7  生产用废水废浆的检验与质量控制应符合以下规定：

1 生产用废水废浆质量应符合《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T 2681规定；

2 生产用废水废浆的回收水主要控制项目应包括 pH 值、含固量、水泥凝结时间、水泥胶砂强度；生产用废水废浆的回收浆主要控制项目应包括 pH 值、含固量、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量、留置时间；

3  回收水按同一集水池不少于一个检验批；回收浆以不超过10t为一个检验批且每生产班组检验废水废浆中固含量不应少于1次。

7.2.8  预拌混凝土、预拌砂浆试验室原材料、半成品（成品）应具备的检验项目，以及可委托具有相应资质机构的检验项目宜参照本标准附录H规定执行。

- 7.3  产品检验

7.3.1  混凝土出厂检验应应符合以下规定：

1 在搅拌地点取样；

2 普通混凝土应检验拌合物坍落度、扩展度（有设计要求时）、混凝土抗压强度按设计要求的耐久性能，掺有引气型外加剂的混凝土还应检验拌合物的含气量；其他混凝土除上述检验项目外，还应按相关标准和合同规定检验其他项目。

3 普通混凝土坍落度、扩展度、混凝土强度，每 100 盘相同配合比混凝土取样不应少于1 次，每一个工作班相同配合比混凝土不足 100 盘时应按 100 盘计；混凝土耐久性能，同一配合比、同一工程不得少于1次。

【条文说明】混凝土拌合物性能应满足设计和施工要求，混凝土拌合物性能试验方法应符合国家现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 的规定。高强混凝土拌合物倒置坍落度筒排空时间应按《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281附录的规定执行。自密实混凝土拌合物自密实性能应按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283 附录的规定执行，应检验坍落扩展度和扩展时间（T50）、坍落度经时损失、抗离析等性能。

4 同一配合比混凝土拌合物中的水溶性氯离子含量、含气量应至少取样检验 1 次，并应符合《预拌混凝土》GB/T 14902 的规定，检验方法应按《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 的规定执行。

【条文说明】《混凝土质量控制标准》GB 50164、《预拌混凝土》GB/T 14902、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 等标准均规定了混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量，检验方法应按《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 进行。

7.3.2  预拌砂浆出厂检验项目、检验频率应按《预拌砂浆》GB/T 25181、《预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060的规定确定，检验方法按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 执行。

7.3.3  当预拌混凝土、预拌砂浆产品有特殊要求的技术指标时，应按国家现行有关标准要求进行检验，没有相应标准的按合同约定进行。

【条文说明】企业试验室所做产品检验项目当无法满足客户的技术要求，则应根据已有标准进行相关项目的检验；当现有标准没有规定的，应与客户协商确定相关的试验方法并签订合同进行相关检验，必要时可委托有资质的第三方机构进行。

- 7.4  数据统计分析

7.4.1  试验室应定期对原材料质量、产品质量和生产数据进行统计，统计周期一般为1个月，最长不宜超过3个月。

【条文说明】由于原材料的稳定性对预拌混凝土、预拌砂浆拌和物性能以及产品质量有很重要的关联性，根据企业实际情况，应该定期对近期使用的材料进行周分析和月分析，强度等比对分析。

7.4.2  试验室应对统计数据并结合配合比参数进行分析，并动态跟踪。

【条文说明】通过对水泥强度、砂石含泥量（泥粉含量）、混凝土标准养护试件强度、实体混凝土强度、砂浆抗压强度、砂浆拉伸粘结强度等数据的统计与分析，可有效评估混凝土或砂浆生产控制水平及其波动情况，进一步优化配合比，既保证工程质量，又有效降低成本。

7.4.3  混凝土抗压强度数据的统计与分析应按《混凝土强度检验与评定标准》GB/T50107 执行，预拌砂浆强度数据的统计与分析应按《预拌砂浆》GB/T 25181、《预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060等相关标准的规定执行。

【条文说明】预拌混凝土企业的试验统计周期可取 1个月试验和生产数据，统计与分析方法宜按《混凝土强度检验与评定标准》GB/T 50107的相关规定进行，原则上要有使用方的强度统计数据，以利预拌混凝土企业的纠偏，当混凝土强度标准差值有明显偏大或异常变化时，应查找导致该问题的原因，及时进行整改。预拌砂浆在结合相关标准要求的基础上。根据企业实际生产情况进行试验统计周期的确定。

# 8 信息化管理

- 8.1  一般规定

8.1.1  预拌混凝土、预拌砂浆试验室应根据相关行业管理规定和企业内部生产管理要求，建立生产管理信息系统，用于记录生产关键信息，管控和追溯生产质量，提高企业信息化水平。

8.1.2  预拌混凝土、预拌砂浆试验室应制定信息化管理办法，健全信息化管理规章制度，将信息化纳入生产质量控制体系。

8.1.3  预拌混凝土、预拌砂浆试验室宜使用计算机系统处理数据和出具检验报告，主要力学性能检测设备应具有自动化数据控制的功能。

8.1.4  预拌混凝土、预拌砂浆试验室应安装视频监控设备用于试验室关键环节全过程监督管理，并与生产信息化管理形成有效衔接。

【条文说明】预拌混凝土、预拌砂浆试验室在留样室、胶凝材料室（水泥室）、成型室、力学室安装相应视频监控设备，加强试验室过程的信息化管理是非常必要的。

- 8.2  自动采集

8.2.1  力学性能检测设备宜配备自动采集功能，其误差应符合检测设备精度要求。

8.2.2  自动采集设备及相应接口软件不应提供修改、删除、直接输入数据功能，应保证自动采集数据的真实性和唯一性。

8.2.3  自动采集控制软件应以数值和图形形式显示试验过程，数值和图形之间可以切换。

8.2.4  自动采集数据应有足够信息，至少包括：

1 样品编号；

2 采集的数据结果值；

3 检验日期；

4 试验人员。

8.2.5  自动采集应能再现检验过程，并记载检验活动所采集的数据，可按检验日期、检验项目、检验设备分别打印原始记录数据。

- 8.3  检测监控

8.3.1  试验室管理信息系统应能对检验过程中的各环节状态和检验数据进行采集分析、结果自动计算与判定，确保数据真实、完整、安全，且过程规范，结果可追溯。

8.3.2  在检测软件中更正自动采集的数据必须有追溯依据，并符合企业质量管理制度中规定的程序，不得随意更改检验数据。

8.3.3  视频监控系统在预拌混凝土、预拌砂浆试验室应至少包含留样室、胶凝材料室（水泥室）、成型室、力学室，视频监控影像资料保存期限不宜少于6个月。

# 9 安全与维护

- 9.1  一般规定

9.1.1  企业应按照现行国家标准《职业健康安全管理的要求》GB/T28001和《安全标志及其使用规则》GB 2894的相关要求，结合预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的特点和实际情况，制定试验室的安全管理规定。

9.1.2  试验室用电设备的安装和使用管理，应符合安全用电管理规定，试验设备应采用一机一闸且带漏电保护空气开关，严禁使用不符合安全标准的电器产品。

9.1.3 试验室应根据预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的产品类别、环保要求、生产规模及安全、维护与管理规定，建立完善的试验室废水、废浆、废渣等利用的环境管理制度。

- 9.2  安全

9.2.1  企业应按照《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》DB51/T104的相关要求，结合试验室日常安全管理需要，每年度应组织不少于一次的试验人员设备实施操作安全培训和用电安全培训，提高试验室安全责任管理。

9.2.2  企业应按照《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》DB51/T104的相关要求，结合试验室日常安全管理需要，每年度应组织不少于一次的试验人员企业绿色环保生产和试验室废水、废浆、废渣等利用的培训，提高绿色环保搅拌站运行水平。

9.2.3  试验室主要功能分区出入口、用电操作设备、成型室操作区域、力学性能试验操作区、高温电炉操作区等部位设置警示标识。

9.2.4  试验人员或其他许可人员进入养护室前，应切断温湿度控制系统电源。

9.2.5  试验室人员应正确使用职业病防护设备和个人劳动保护用品。

- 9.3  维护

9.3.1  试验室应对设备设施定期进行维护和保养，并详细记录备查。

9.3.2  定期对胶凝材料室（水泥室）的成型区域、成型模具、原材料等进行检查维护，应保持成型搅拌机、操作台面和墙壁的清洁卫生。

9.3.3  定期对成型室的成型区域、成型模具、原材料等进行检查维护，保持成型搅拌机、振动台、地面和墙壁的清洁卫生。

9.3.4  试验室使用的计量、检测和监测设备应满足相关标准的规定，并应定期进行检定或校准。

# 10 能力评价

- 10.1  一般规定

10.1.1  预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站试验室根据地区行业企业在绿色环保、技术管理、质量管理、团队建设、试验条件等方面进行综合评估，分为一星、二星、三星3个星级，对应合格、良好、优秀3个类别。

10.1.2  预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的试验室等级评价，应遵循客观公正、求真务实、提出问题、改进提高、持续发展的原则，按照本标准规定的指标逐项进行评价。

10.1.3  试验室等级评定可用于预拌混凝土、预拌砂浆生产企业自身开展试验室能力提升的等级考核，也可用于四川省范围内行业主管部门或协会对预拌混凝土、预拌砂浆生产企业试验室开展等级考核。

- 10.2  考核评价

10.2.1  预拌混凝土、预拌砂浆试验室的考核评价体系由质量事故、绿色环保搅拌站星级、试验室条件、设备配置、技术资料、技术人员、获奖及专利等方面组成。

10.2.2   预拌混凝土、预拌砂浆试验室等级划分为一星、二星、三星3个星级，各星级的考核项目指标如表10.2.2-1和10.2.2-2所列，如有一项不符合规定，即取消该试验室的等级评定。装配式混凝土预制构件生产企业试验室等级评定可参照表10.2.2-1执行。

表10.2.2-1 预拌混凝土试验室考核评价

| 类别 | 星级 | 序号 | 考核项目 | 合格/不合格 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格 | 一星级 ★ | 1 | 近三年未发生因质量技术的工程事故 |  | 现场核查企业条件和相关证明资料 |
|  |  | 2 | 主管部门绿色环保搅拌站星级考核不低于一星级 |  |  |
|  |  | 3 | 检验能力应与预拌混凝土企业的生产能力相匹配 |  |  |
|  |  | 4 | 结合检测流程科学布局工作场所，有效隔离不相容的试验活动区域，温度、湿度等检测环境与试验室的要求相适应。 |  |  |
|  |  | 5 | 配备本标准规定的检验设备，制定了试验室管理制度，试验记录、报告环节无造假现象 |  |  |
|  |  | 6 | 技术资料档案记录齐全完整，符合本标准管理要求 |  |  |
|  |  | 7 | 专职试验人员不少于4人，并取得岗位培训合格证书，满足日常运行要求 |  |  |
|  |  | 8 | 试验室负责人具有工程序列中级及以上职称，且具有两年以上工程质量检测或试验室工作经历 |  |  |
| 良好 | 二星级 ★★ | 1 | 近三年未发生因质量技术的工程事故 |  | 现场核查企业条件和相关证明资料 |
|  |  | 2 | 主管部门绿色环保搅拌站星级考核不低于二星级 |  |  |
|  |  | 3 | 检验能力应与预拌混凝土企业的生产能力相匹配 |  |  |
|  |  | 4 | 配备化学分析试验室 |  |  |
|  |  | 5 | 结合检测流程科学布局工作场所，有效隔离不相容的试验活动区域，温度、湿度等检测环境与绿色环保搅拌站的要求相适应 |  |  |
|  |  | 6 | 配备本标准规定的检验设备，制定了试验室管理制度，试验记录、报告环节无造假现象 |  |  |
|  |  | 7 | 技术资料档案记录齐全完整，符合本标准管理要求 |  |  |
|  |  | 8 | 试验室的成型室、力学室、胶凝材料室（水泥室）等主要区域配备视频监控并有效运行 |  |  |
|  |  | 9 | 专职试验人员不少于6人，具有工程类相关专业中级及以上职称不少于2人，并取得岗位培训合格证书，满足日常运行要求 |  |  |
|  |  | 10 | 试验室负责人具有工程序列中级职称及以上或注册建造师执业资格，且具有两年以上工程质量检测试验工作经历 |  |  |
| 优秀 | 三星级 ★★★ | 1 | 近三年未发生因质量技术的工程事故 |  | 现场核查企业条件和相关证明资料 |
|  |  | 2 | 主管部门绿色环保搅拌站星级考核不低于三星级 |  |  |
|  |  | 3 | 检验能力应与预拌混凝土企业的生产能力相匹配 |  |  |
|  |  | 4 | 配备化学分析试验室 |  |  |
|  |  | 5 | 试验室具备研发配合比所需的混凝土耐久性能和长期检验设备和环境条件 |  |  |
|  |  | 6 | 结合检测流程科学布局工作场所，有效隔离不相容的试验活动区域，温度、湿度等检测环境与试验室的要求相适应 |  |  |
|  |  | 7 | 配备本标准规定的检验设备，制定了试验室管理制度，试验记录、报告环节无造假现象 |  |  |
|  |  | 8 | 技术资料档案记录齐全完整，符合本标准管理要求 |  |  |
|  |  | 9 | 试验室的成型室、力学室、胶凝材料室（水泥室）等主要区域配备视频监控并有效运行 |  |  |
|  |  | 10 | 近5年企业取得与试验室产品或技术研发相关的专利不少于2项或获得省级主管部门以上相关荣誉奖励不少于1项 |  |  |
|  |  | 11 | 专职试验人员不少于8人，具有工程类相关专业中级及以上职称不少于3人，并取得岗位培训合格证书，满足日常运行要求 |  |  |
|  |  | 12 | 试验室负责人具有工程序列高级职称或注册一级建造师执业资格，且具有两年以上工程质量检测试验工作经历 |  |  |
| 评价意见 |  |  | 按照 《xxx》DBJ51/T-xxx进行考核评价， xxx公司预拌混凝土试验室属 一星级（★）、二星级（★★）、三星级（★★★） 。 考核评价组员： 年 月 日 |  |  |

表10.2.2-2 预拌砂浆试验室考核评价

| 类别 | 星级 | 序号 | 考核项目 | 合格/不合格 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格 | 一星级 ★ | 1 | 近三年未发生因质量技术的工程事故 |  | 现场核查企业条件和相关证明资料 |
|  |  | 2 | 主管部门绿色环保搅拌站星级考核不低于一星级 |  |  |
|  |  | 3 | 检验能力应与预拌砂浆企业的生产能力相匹配 |  |  |
|  |  | 4 | 结合检测流程科学布局工作场所，有效隔离不相容的试验活动区域，温度、湿度等检测环境与试验室的要求相适应。 |  |  |
|  |  | 5 | 配备本标准规定的检验设备，制定了试验室管理制度，试验记录、报告环节无造假现象 |  |  |
|  |  | 6 | 技术资料档案记录齐全完整，符合本标准管理要求 |  |  |
|  |  | 7 | 专职试验人员不少于4人，并取得岗位培训合格证书，满足日常运行要求 |  |  |
|  |  | 8 | 试验室负责人具有工程序列中级及以上职称，且具有两年以上工程质量检测或试验室工作经历 |  |  |
| 良好 | 二星级 ★★ | 1 | 近三年未发生因质量技术的工程事故 |  | 现场核查企业条件和相关证明资料 |
|  |  | 2 | 主管部门绿色环保搅拌站星级考核不低于二星级 |  |  |
|  |  | 3 | 检验能力应与预拌砂浆企业的生产能力相匹配 |  |  |
|  |  | 4 | 配备化学分析试验室 |  |  |
|  |  | 5 | 结合检测流程科学布局工作场所，有效隔离不相容的试验活动区域，温度、湿度等检测环境与试验室的要求相适应 |  |  |
|  |  | 6 | 配备本标准规定的检验设备，制定了试验室管理制度，试验记录、报告环节无造假现象 |  |  |
|  |  | 7 | 技术资料档案记录齐全完整，符合本标准管理要求 |  |  |
|  |  | 8 | 试验室的成型室、力学室、胶凝材料室（水泥室）等主要区域配备视频监控并有效运行 |  |  |
|  |  | 9 | 专职试验人员不少于5人，具有工程类相关专业中级及以上职称不少于1人，并取得岗位培训合格证书，满足日常运行要求 |  |  |
|  |  | 10 | 试验室负责人具有工程序列中级及以上职称或注册建造师执业资格，且具有两年以上工程质量检测试验工作经历 |  |  |
| 优秀 | 三星级 ★★★ | 1 | 近三年未发生因质量技术的工程事故 |  | 现场核查企业条件和相关证明资料 |
|  |  | 2 | 主管部门绿色环保搅拌站星级考核不低于三星级 |  |  |
|  |  | 3 | 检验能力应与预拌砂浆企业的生产能力相匹配 |  |  |
|  |  | 4 | 配备化学分析试验室 |  |  |
|  |  | 5 | 试验室具备研发多元化、功能性砂浆产品检验设备和环境条件 |  |  |
|  |  | 6 | 结合检测流程科学布局工作场所，有效隔离不相容的试验活动区域，温度、湿度等检测环境与试验室的要求相适应 |  |  |
|  |  | 7 | 配备本标准规定的检验设备，制定了试验室管理制度，试验记录、报告环节无造假现象 |  |  |
|  |  | 8 | 技术资料档案记录齐全完整，符合本标准管理要求 |  |  |
|  |  | 9 | 试验室的成型室、力学室、胶凝材料室（水泥室）等主要区域配备视频监控并有效运行 |  |  |
|  |  | 10 | 近3年企业取得与试验室产品或技术研发相关的专利不少于1项或获得省级以上相关荣誉奖励 |  |  |
|  |  | 11 | 专职试验人员不少于7人，具有工程类相关专业中级及以上职称不少于2人，并取得岗位培训合格证书，满足日常运行要求 |  |  |
|  |  | 12 | 试验室负责人具有工程序列中级及以上职称或注册建造师执业资格，且具有两年以上工程质量检测试验工作经历 |  |  |
| 评价意见 |  |  | 按照 《xxx》DBJ51/T-xxx进行考核评价， xxx公司预拌砂浆试验室属 一星级（★）、二星级（★★）、三星级（★★★） 。 考核评价组员： 年 月 日 |  |  |

- 附录A  试验室工作职责

1.1 试验室负责人

1 熟悉相关技术标准和试验操作程序；

2 负责试验室质量管理手册的编写及修订，并组织实施；

3 全面监督质量管理体系的有效运行，采取预防或纠正措施及跟踪验证，持续改进管理体系；

4 确定试验室各试验人员岗位职责；

5 负责指导、检查和监督试验室人员工作；

6 负责确定各试验项目所需设备的计量、型号及采购；

7 负责试验室人员培训计划的落实；

8 编制作业指导书、试验计划等技术文件；

9 负责组织产品配合比设计、试配、调整和验证；

10 负责对原材料检测、生产、运输、交付等过程进行全面质量监控；

11 监督收集有关标准的最新版本，并及时更新检测方法和资源的配置；

12 负责试验设备台账、档案和周期检定或校准计划实施；

13 检验报告签字；

14 负责质量事故的调查与处理，并编写事故报告；

15 检查试验室各岗位责任落实情况，确保生产过程质量处于受控状态；

16 参与相关生产用原材料采购的质量监督，提出相关技术要求；

17 其他相关工作等。

1.2 试验员

1 熟悉相关技术标准和试验操作程序；

2 掌握所用仪器设备的性能、维护保养和正确使用；

3 按试验方法对试验的项目进行检验；

4 做好检验原始记录填写并签名；

5 负责所用仪器设备的正确使用和维护，并做好相关记录；

6 汇总整理相关检验原始记录；

7 检验报告签字；

8 负责工作场所的环境卫生工作；

9 参与施工现场产品（半成品）的进场验收；

10 其他相关工作等。

1.3 样品管理员（可兼任）

1 按标准有关要求负责对进站原材料取样、封存和送检，做好取样、封存和送检台帐；

2 接收样品时应记录样品状态，并做好记录；

3 当样品不符合有关规定要求或出现异常情况时，及时上报试验室负责人；

4 负责样品的标识和分类管理；

5 负责保持样品容器的清洁完好；

6 负责样品室管理，确保环境条件符合样品贮存要求；

7 按有关管理规定负责到期样品的处理；

8 其他相关工作等。

1.4 设备管理员（可兼任）

1 协助试验室负责人确定各试验项目所需设备的计量、型号，参与设备的采购；

2 负责按计划做好设备的周期检定或校准工作；

3 负责设备状态的标识信息，并及时更新；

4 做好设备状况的检查，督促试验人员按操作规程试验并做好使用记录，负

责仪器设备的报修及确认；

5 指导、检查试验室正确使用计量单位；

6 其他相关工作等。

1.5 资料员（可兼任）

1 负责检验信息和各类相关档案管理工作；

2 督促有关部门和人员做好相关记录的编写、整理、保管工作，按时移交归档；

3 负责内外有关部门相关资料的登记、传达、整理、保管、归档等管理工作；

4 负责有效文件的发放和登记，并及时回收失效文件；

5 负责及时整理、录入、统计检验数据及报告的打印和发放工作；

6 按规定负责对过期资料的销毁；

7 负责档案室（办公室）的防火、用电安全工作；

8 其他相关工作等。

1.6 信息管理员（可兼任）

1 计算机网络设备、系统软、硬件的维护管理；

2 负责试验室管理信息系统的管理工作，确保网络正常连接，准确、及时上传

检验数据；

3 采取必要措施，防止计算机网络受到病毒侵袭；

4 制定数据备份方案并按方案实施；

5 对试验室计算机使用人员进行必要的培训，并提供技术支持；

6 其他相关工作等。

- 附录B  试验仪器设备配置和记录表

B.0.1  预拌混凝土试验室设备配置表可按照表B.0.1采用。

表B.0.1 预拌混凝土试验室设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥压力试验机 * | A类 |
| 2 | 水泥抗折试验机 * | A类 |
| 3 | 干燥箱* | A类 |
| 4 | 比表面积仪* | A类 |
| 5 | 水泥负压筛析仪* | A类 |
| 6 | 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛） | C类 |
| 7 | 水泥净浆搅拌机* | A类 |
| 8 | 水泥标准稠度、凝结时间测定仪 | A类 |
| 9 | 雷氏夹 | A类 |
| 10 | 煮沸箱* | B类 |
| 11 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | A类 |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机* | A类 |
| 13 | 水泥胶砂振实台* | A类 |
| 14 | 水泥胶砂流动度测定仪* | A类 |
| 15 | 水泥标准试模 | C类 |
| 16 | 水泥恒温恒湿标准养护箱* | A类 |
| 17 | 水泥抗压夹具 | A类 |
| 18 | 分析天平* | A类 |
| 19 | 电子天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) | A类 |
| 20 | 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg) | A类 |
| 21 | 容积升全套 | C类 |
| 22 | 马弗炉* | A类 |
| 23 | 钢直尺 | C类 |
| 24 | 秒表 | B类 |
| 25 | 李氏瓶 | B类 |
| 26 | 氯离子测定仪* | A类 |
| 27 | 游标卡尺（分度值0.01mm） | A类 |
| 28 | 砂、石标准筛 | B类 |
| 29 | 砂、石振筛机* | B类 |
| 30 | 波美比重计 | A类 |
| 31 | 截锥试模 | B类 |
| 32 | pH测定仪 | B类 |
| 33 | 压碎指标值测定仪 | B类 |
| 34 | 碎石针片状规准仪 | B类 |
| 35 | 混凝土试验用搅拌机* | B类 |
| 36 | 混凝土坍落度仪 | B类 |
| 37 | 压力泌水仪* | A类 |
| 38 | 贯入阻力仪* | A类 |
| 39 | 混凝土拌合物含气量测定仪* | A类 |
| 40 | 压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） * | A类 |
| 41 | 混凝土抗折试验机（50kN） | A类 |
| 42 | 混凝土振动台 | A类 |
| 43 | 混凝土抗压、抗折、抗渗、收缩标准试模 | C类 |
| 44 | 标准养护室温湿度控制系统* | A类 |
| 45 | 混凝土抗渗仪* | A类 |
| 46 | 混凝土回弹仪 | A类 |
| 47 | 亚甲蓝测定仪 | A类 |
| 48 | 混凝土收缩仪* | A类 |
| 49 | 低温试验箱 | A类 |
| 50 | 温度计 | A类 |
| 51 | 温湿度表 | A类 |

注：1  A类试验设备应按规定周期送法定检定计量机构进行检定或校准；

2  B类试验设备启用前应送法定检定计量机构进行检定或校准，经试验室负责人确认，可使用至报废；

3  C类试验设备可按规定周期进行自检自校；

4  A类、B类的试验设备经检定或校准后应标有有效期的状态标识；

5  带“*”的设备应编制操作规程和做好使用记录。

B.0.2  预拌砂浆试验室设备配置表可按照表B.0.2采用。

表B.0.2 预拌砂浆试验室设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥压力试验机 * | A类 |
| 2 | 水泥抗折试验机 * | A类 |
| 3 | 干燥箱* | A类 |
| 4 | 比表面积仪* | A类 |
| 5 | 水泥负压筛析仪* | A类 |
| 6 | 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛） | C类 |
| 7 | 水泥净浆搅拌机* | A类 |
| 8 | 水泥标准稠度、凝结时间测定仪 | A类 |
| 9 | 雷氏夹 | A类 |
| 10 | 煮沸箱* | B类 |
| 11 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | A类 |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机* | A类 |
| 13 | 水泥胶砂振实台* | A类 |
| 14 | 水泥胶砂流动度测定仪* | A类 |
| 15 | 水泥标准试模 | C类 |
| 16 | 水泥恒温恒湿标准养护箱* | A类 |
| 17 | 水泥抗压夹具 | A类 |
| 18 | 分析天平* | A类 |
| 19 | 电子天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) | A类 |
| 20 | 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg) | A类 |
| 21 | 容积升全套 | C类 |
| 22 | 马弗炉* | A类 |
| 23 | 钢直尺 | B类 |
| 24 | 秒表 | B类 |
| 25 | 李氏瓶 | C类 |
| 26 | 游标卡尺（分度值0.01mm） | A类 |
| 27 | 砂标准筛 | B类 |
| 28 | 砂、石振筛机* | B类 |
| 29 | 波美比重计 | A类 |
| 30 | 截锥试模 | B类 |
| 31 | pH测定仪* | B类 |
| 32 | 压碎指标值测定仪 | B类 |
| 33 | 标准养护室温湿度控制系统* | A类 |
| 34 | 拉伸粘结强度拉力试验机* | A类 |
| 35 | 砂浆抗压、抗渗、收缩率标准试模 | C类 |
| 36 | 试验用砂浆搅拌机* | B类 |
| 37 | 水泥砂浆振动台* | C类 |
| 38 | 砂浆稠度仪* | A类 |
| 39 | 砂浆凝结时间测定仪* | A类 |
| 40 | 砂浆保水率测定仪 | B类 |
| 41 | 砂浆分层度筒 | B类 |
| 42 | 砂浆立式收缩仪* | A类 |
| 43 | 砂浆渗透仪* | A类 |
| 44 | 低温试验箱 | A类 |
| 45 | 温度计 | A类 |
| 46 | 温湿度表 | A类 |

注：1  A类试验设备应按规定周期送法定检定计量机构进行检定或校准；

2  B类试验设备启用前应送法定检定计量机构进行检定或校准，经试验室负责人确认，可使用至报废；

3  C类试验设备可按规定周期进行自检自校；

4  A类、B类的试验设备经检定或校准后应标有有效期的状态标识；

5  带“*”的设备应编制操作规程和做好使用记录。

B.0.3  试验室仪器设备配置表可按照表B.0.3采用。

表B.0.3 仪器设备使用记录表

| 序号 | 使用日期 | 使用前状况 | 使用后状况 | 使用人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： 校准/检定有效期： |  |  |  |  |  |

B.0.4  试验室环境温湿度记录表可按照表B.0.4采用。

表B.0.4 环境温湿度记录表

| 记录日期 | 时段 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 年 月 日 | 上午 |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |
| 试验室环境类别： 设备名称： 校准/检定有效期： |  |  |  |  |

- 附录C  试验室标准规范清单

C.0.1  预拌混凝土试验室用标准规范可按照表C.0.1采用。

表C.0.1 预拌混凝土试验室标准规范清单表

| 序号 | 标准目录名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《通用硅酸盐水泥》GB 175 |
| 2 | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
| 3 | 《混凝土结构设计规范》GB 50010 |
| 4 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 |
| 5 | 《混凝土质量控制标准》GB 50164 |
| 6 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 |
| 7 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 |
| 8 | 《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 |
| 9 | 《低温环境混凝土应用技术规范》GB 51081 |
| 10 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008 |
| 11 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176 |
| 12 | 《水泥密度测定方法》GB/T 208 |
| 13 | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345 |
| 14 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 |
| 15 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |
| 16 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 |
| 17 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074 |
| 18 | 《混凝土外加剂术语》GB/T 8075 |
| 19 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 |
| 20 | 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170 |
| 21 | 《建设用砂》GB/T 14684 |
| 22 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 |
| 23 | 《预拌混凝土》GB/T 14902 |
| 24 | 《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T 17431.1 |
| 25 | 《轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法》GB/T 17431.2 |
| 26 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671 |
| 27 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 |
| 28 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736 |
| 29 | 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120 |
| 30 | 《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》GB/T 23265 |
| 31 | 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 |
| 32 | 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 |
| 33 | 《用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》GB/T 26751 |
| 34 | 《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025 |
| 35 | 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690 |
| 36 | 《石灰石粉混凝土》GB/T 30190 |
| 37 | 《活性粉末混凝土》GB/T 31387 |
| 38 | 《砂浆、混凝土用乳胶和可再分散乳胶粉》GB T 34557 |
| 39 | 《混凝土用钢纤维》GB/T 39147 |
| 40 | 《粉煤灰中铵离子的限量及检验方法》GB/T 39701 |
| 41 | 《高性能混凝土技术条件》GB/T 41054 |
| 42 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 |
| 43 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 |
| 44 | 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T 50082 |
| 45 | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 |
| 46 | 《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T 50146 |
| 47 | 《混凝土质量控制标准》GB 50164 |
| 48 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 |
| 49 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 |
| 50 | 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 |
| 51 | 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 |
| 52 | 《大体积混凝土施工标准》GB 50496 |
| 53 | 《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733 |
| 54 | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |
| 55 | 《超大面积混凝土地面无缝施工技术规范》GB/T 51025 |
| 56 | 《水工混凝土配合比设计规程》DL/T5330 |
| 57 | 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 |
| 58 | 《混凝土防冻剂》JC 475 |
| 59 | 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28 |
| 60 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |
| 61 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 |
| 62 | 《混凝土用水标准》JGJ 63 |
| 63 | 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10 |
| 64 | 《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12 |
| 65 | 《早期推定混凝土强度试验方法标准》JGJ/T 15 |
| 66 | 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178 |
| 67 | 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 |
| 68 | 《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221 |
| 69 | 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240 |
| 70 | 《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241 |
| 71 | 《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281 |
| 72 | 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283 |
| 73 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 |
| 74 | 《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372 |
| 75 | 《高性能混凝土评价标准》JGJ/T 385 |
| 76 | 《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223 |
| 77 | 《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T 317 |
| 78 | 《钢纤维混凝土》JG/T 472 |
| 79 | 《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 566 |
| 80 | 《高性能混凝土用骨料》JG/T 568 |
| 81 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420 |
| 82 | 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30 |
| 83 | 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135 |
| 84 | 《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T 253 |
| 85 | 《铁路混凝土》TB/T 3275 |
| 86 | 《混凝土用高炉重矿渣碎石》YB/T 4178 |
| 87 | 《机制砂用含钛高炉渣》YB/T 4958 |
| 88 | 《高钛重矿渣混凝土施工技术规程》DB51/T 1928 |
| 89 | 《高钛重矿渣桥梁高性能混凝土技术规程》DB51/T2424 |
| 90 | 《回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程》DBJ51/T 018 |
| 91 | 《四川省再生骨料混凝土及制品应用技术规程》 DBJ51/T 059 |
| 92 | 《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》DBJ51/T 104 |
| 93 | 《四川省机制砂生产与应用技术标准》DBJ51/T 201 |
| 94 | 《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T 2681 |

注：1  标准规范清单表中所列标准涉及检验方法类、产品类、施工类、设计类、验收类等，学习使用过程中应注意识别；

2 标准规范清单表中所列标准未带年代号，表示标准的最新版本（包括所有的修改单）对应现行有效；

3  标准规范清单表中所列标准可能由于标准的修订更新或废止引起标准内容发生变化，使用人员应注意及时识别；与试验室相关的检验方法类标准的修订更新或废止应注意试验方法、仪器设备、原始记录及检验报告的可能变化；

4  试验室应做好标准规范清单表中检验方法类标准的纸质版受控确认。

C.0.2  预拌砂浆试验室用标准规范可按照表C.0.2采用。

表C.0.2 预拌砂浆试验室标准规范清单表

| 序号 | 标准目录名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《通用硅酸盐水泥》GB 175 |
| 2 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176 |
| 3 | 《水泥密度测定方法》GB/T 208 |
| 4 | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345 |
| 5 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 |
| 6 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |
| 7 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 |
| 8 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074 |
| 9 | 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170 |
| 10 | 《建设用砂》GB/T 14684 |
| 11 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671 |
| 12 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 |
| 13 | 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
| 14 | 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120 |
| 15 | 《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》GB/T 23265 |
| 16 | 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 |
| 17 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 |
| 18 | 《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025 |
| 19 | 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690 |
| 20 | 《砂浆、混凝土用乳胶和可再分散乳胶粉》GB T 34557 |
| 21 | 《粉煤灰中铵离子的限量及检验方法》GB/T 39701 |
| 22 | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |
| 23 | 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 |
| 24 | 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984 |
| 25 | 《地面用自流平砂浆》JC/T 985 |
| 26 | 《墙体饰面砂浆》JC/T 1024 |
| 27 | 《水泥砂浆防冻剂》JC /T 2031 |
| 28 | 《修补砂浆》JC/T 2381 |
| 29 | 《预拌砂浆用保水剂》JC/T 2389 |
| 30 | 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28 |
| 31 | 《混凝土用水标准》JGJ 63 |
| 32 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 |
| 33 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98 |
| 34 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 |
| 35 | 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 |
| 36 | 《建筑用砌筑和抹灰干混砂浆》JG/T 291 |
| 37 | 《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164 |
| 38 | 《抹灰砂浆增塑剂》JG/T 426 |
| 39 | 《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 566 |
| 40 | 《机制砂用含钛高炉渣》YB/T 4958 |
| 41 | 《四川省预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T 5060 |
| 42 | 《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》DBJ51/T 104 |
| 43 | 《四川省机制砂生产与应用技术标准》DBJ51/T 201 |

注：1  标准规范清单表中所列标准涉及检验方法类、产品类、施工类、设计类、验收类等，学习使用过程中应注意识别；

2 标准规范清单表中所列标准未带年代号，表示标准的最新版本（包括所有的修改单）对应现行有效；

3  标准规范清单表中所列标准可能由于标准的修订更新或废止引起标准内容发生变化，使用人员应注意及时识别；与试验室相关的检验方法类标准的修订更新或废止应注意试验方法、仪器设备、原始记录及检验报告的可能变化；

4  试验室应做好标准规范清单表中检验方法类标准的纸质版受控确认。

- 附录D  原材料检验原始记录

D.0.1  水泥物理性能检验原始记录可按照表D.0.1采用。

D.0.1  水泥物理性能检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB 175、□GB/T 1346、□GB/T 17671、□GB/T 1345、□GB/T 8074、□GB/T 2419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准稠度用水量、凝结时间、安定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样量 (g) |  | 加水量(ml) |  |  |  |  | 加水时刻 (h:min) |  |  |  | 锥杆下沉(mm) |  |  |  |  |  | 标杆下沉距底板(mm) |  |  |  |  | 标用水量 （%） |  |  |  |  | 凝结时刻（h:min） |  |  |  |  |  | 凝结时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件号 | 试饼状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雷氏夹指针尖端距离 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  |  | 终凝 |  | 初凝 |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  | 沸煮前 |  |  |  |  | 沸煮后 |  |  |  |  | 沸煮前 |  |  |  |  | 沸煮后 |  |  | 增加值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂流动度、胶砂强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂比 |  | 水(g)：水泥(g)：标准砂(g)＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  | 试件成型加水时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  | 3d龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 | 抗折单值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值(MPa) |  |  |  |  |  | 试验 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验时间 |
|  | 抗压 单值 |  |  | (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗折 |  |  | 抗压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗折 |  |  |  |  |  |  | 抗压 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度、细度、比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 |  |  |  | 项 目 | 样重W (g) |  |  |  |  | 李氏瓶V1 (mL) |  |  |  |  | 李氏瓶V2 (mL) |  |  | V(mL) V= V2 - V1 |  |  |  |  |  | ρ(g/cm3) ρ=W/V |  |  |  |  | 温度（℃） |  |  | 筛余细度（选做） | 试验筛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次数 |  | 筛前量(g) |  |  |  |  | 筛余量(g) |  |  |  | 筛余量(%) |  |  | 平均筛余量 (%) |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  | 修正系数 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □45μm □80μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 |  |  |  | 次数 | 试 样 质 量 （g） |  |  |  | 试 样 密 度 （g/ m3） |  |  |  |  | 试 样 空 隙 率 |  |  |  | 试 验 室 温 度（℃） |  |  | 空 气 粘 度 （Pa.s） |  |  |  |  | 试样液面 降落 时间 （s） |  |  | 标准试样空气粘度（Pa.s） |  |  | 标准试样密度（g/ m3） |  | 标准试样空 隙 率 |  | 标准试样试验温度（℃） |  |  |  |  | 标准试样空 隙 率 |  |  |  |  | 标准试样比表面积（cm2/g） |  |  |  | 标准试样液面降落时间 （s） |  |  |  |  | 试样比表面积（cm2/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  | □电子天平 □水泥净浆搅拌机 □水泥稠凝测定仪 □雷氏夹膨胀值测定仪 □沸煮箱 □水泥胶砂搅拌机 □干燥箱 □水泥负压筛析仪 □水泥胶砂振实台 □胶砂流动度测定仪 □水泥抗压夹具 □水泥抗折试验机 □水泥压力试验机 □李氏瓶 □秒表 □比表面积仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.2  粉煤灰检验原始记录可按照表D.0.2采用。

D.2  粉煤灰检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |
| 水泥生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | □GB/T 1596 □GB/T 51003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验室温/湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 含水量（选做） | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量结果值（%） |  |  |  |  |  |  |
| 试验 次数 | 烧失量 (燃烧差减法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三氧化硫（硫酸钡重量法）（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离CaO（甘油酒精法）（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样量(g) |  |  |  | 试样+坩埚量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烧失量（%） |  |  |  | 烧失均量（%） |  |  |  |  | 试样量(g) |  |  | 灼烧后沉淀物重量(g) |  |  |  |  |  |  | SO3含量（%） |  | SO3均量（%） |  |  |  |  |  | 试样量(g) |  |  |  |  | TCaO (mg/ml) |  |  |  | 标液耗 量(ml) |  |  |  | f-CaO含量（%） |  |  | f-CaO均量（%） |
|  |  |  |  |  | 灼烧前 |  |  |  | 灼烧后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需水量比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安定性（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 水泥（g） |  |  | 试验砂（g） |  |  | 粉煤灰（g） |  |  |  |  |  | 用水量 （g） |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 需水量比（%） |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉煤灰（g） |  |  |  |  |  |  |  | 用水量（g） |  |  |  |  |  |  |  | 距底板(mm) |  |  | 标准稠度用水量(%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 纵向 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 胶砂 | 175 |  |  | 750 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比 胶砂 | 250 |  |  | 750 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雷氏夹间距(mm) |  |  |  |  | 沸煮前读数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沸煮后 读数值 |  |  |  |  |  | 增加 值 |  |  |  |  |  |  | 增加的 平均值 |  |
| 细度 | 样号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方筛孔筛孔 |  |  |  |  |  |  |  | 试样重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛余量 （g） |  |  |  |  |  |  |  | 校正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛 余（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.045mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.045mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉煤灰(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水量(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验胶砂 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比胶砂 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 对 比 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数 |  |  |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |
| 龄期 | 抗压 |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □电子天平（秤） □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.3  矿渣粉检验原始记录可按照表D.0.3采用。

D.0.3  矿渣粉检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T 18046、□GB/T 51003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度、比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | 次数 |  |  |  |  |  | 样重W (g) |  |  |  |  |  |  |  |  | V0 (mL) |  |  |  |  |  |  |  | V1(mL) |  |  |  |  |  |  |  | V(mL) V= V1 - V0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ ρ=W/V |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(g/cm3) |  |  |  |  |  | 温度（℃） |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 次数 |  |  |  | 试样 质量 （g） |  |  |  | 试样 密度 (g/m3) |  |  |  |  | 试样 空隙率 |  |  |  | 试验室温度（℃） |  |  |  |  | 空气 粘度 （Pa.s） |  |  |  | 试样液面降落时间（s） |  |  | 标准试样空气粘度（Pa.s） |  |  |  |  | 标准试样密度 (g/m3) |  |  | 标准试样空隙 率 |  |  |  | 标准试样试验温度（℃） |  |  |  | 标准试样空隙率 |  |  |  | 标准试样比表面积（cm2/g） |  |  | 标准试样液面降落时间（s） |  |  | 比表面积（cm2/g） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  | 平均值 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 次数 | 烧失量 (燃烧差减法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三氧化硫含量（硫酸钡重量法）（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未灼烧时三氧化硫质量分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灼烧后三氧化硫质量分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校正后的烧失量值 X校 =X测+0.8×(W灼-W未灼) |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样量(g) |  |  | 样+坩埚量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 烧失量（%） |  |  |  |  | 试样量(g) |  |  | 灼烧后沉淀物重量(g) |  |  |  |  |  |  | 三氧化硫含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样 量(g) |  |  |  |  | 灼烧后沉淀物重量(g) |  |  |  |  | 三氧化硫含量（%） |  |  |  | 单值（%） |  |  |  |  | 取值（%） |  |
|  |  |  |  | 灼烧前 |  |  |  |  | 灼烧后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  | 取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  |  |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿渣粉(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水量(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度比（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 纵向 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验胶砂 |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比胶砂 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 对 比 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数(%) |  |  |  | 试验时间 |  |  |
| 龄期 | 抗压 |  |  |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  | □电子天平（秤） □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.4  硅灰检验原始记录可按照表D.0.4采用。

D.4  硅灰检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |
| 水泥生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T 27690 □GB/T 51003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 堆积密度、比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆积密度 | 次数 |  |  |  |  | 容量筒m1 (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量筒和硅灰 m2 (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量筒体积V(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(g/cm3) |  |  |  |  |  | 温度（℃） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 次数 |  |  | 试样 质量 （g） |  |  |  | 试样 密度 (g/m3) |  |  |  |  | 试样 空隙率 |  |  | 试验室温度（℃） |  |  |  |  | 空气 粘度 （Pa.s） |  |  |  | 试样液面降落时间（s） |  |  |  |  | 标准试样空气粘度（Pa.s） |  |  |  | 标准试样密度 (g/m3) |  |  | 标准试样空隙 率 |  |  |  | 标准试样试验温度（℃） |  |  |  | 标准试样空隙率 |  |  |  | 标准试样比表面积（cm2/g） |  |  | 标准试样液面降落时间（s） |  |  | 比表面积（cm2/g） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  | 平均值 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烧失量 (燃烧差减法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样+坩埚量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烧失量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灼烧前 |  |  |  |  |  |  | 灼烧后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量（率） |  | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量（率）(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 硅灰(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水量(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度比（%） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 纵向 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验胶砂 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比胶砂 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 对 比 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数(%) |  |  |  | 试验时间 |  |
| 龄期 | 抗压 |  |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  | □电子天平（秤） □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.5  石灰石粉检验原始记录可按照表D.0.5采用。

D.0.5  石灰石粉检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  | □GB/T 35164 □JGJ/T 318 □GB/T 51003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验室湿度 |  |  |  |  |  |
| 碳酸钙含量（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝值（MB值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | W18 （g） |  |  |  | C(HCl) (moL/L) |  |  |  |  | C(NaOH) (moL/L) |  |  |  |  |  | V16（L） |  |  |  |  | V17（L） |  |  |  | WCaCO3 (%) |  |  |  |  |  |  | 试样质量G（g） |  |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝液总量V(mL) |  |  |  | MB值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  | 平均值 |  |  |  | G 粉 |  | G砂 |  |  |  | G水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  |  | 45μm试验筛校正系数 |  |  | 试样质量(g) |  |  |  | 筛余物质量(g) |  |  |  |  | 筛余(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  | 含水量（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  |  | 石灰石粉(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  |  | 用水量(g) |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度比（%） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 纵向 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 试验胶砂 |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比胶砂 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温、湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 对比胶砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验胶砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数(%) |  | 试验时间 |
| 龄期 | 抗压 |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |
| 7d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  | □电子天平（秤） □分析天平 □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □亚甲蓝测定仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.6  磷渣粉检验原始记录可按照表D.0.6采用。

D.0.6  磷渣粉检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T 26751 □JG/T 317 □GB/T 51003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度、比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | 次数 |  |  |  |  | 样重W (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V0 (mL) |  |  |  |  | V1(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  | V(mL) V= V1 - V0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ ρ=W/V |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  | 温度（℃） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 次数 |  |  | 试样 质量 （g） |  |  |  | 试样 密度 (g/m3) |  |  |  |  | 试样 空隙率 |  |  |  | 试验室温度（℃） |  |  | 空气 粘度 （Pa.s） |  |  |  | 试样液面降落时间（s） |  |  |  | 标准试样空气粘度（Pa.s） |  |  |  |  | 标准试样密度 (g/m3) |  |  | 标准试样空隙 率 |  |  |  | 标准试样试验温度（℃） |  |  |  | 标准试样空隙率 |  |  |  | 标准试样比表面积（cm2/g） |  |  |  |  | 标准试样液面降落时间（s） |  |  | 比表面积（cm2/g） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  | 平均值 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烧失量 (燃烧差减法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样+坩埚量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烧失量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灼烧前 |  |  |  |  |  |  | 灼烧后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 磷渣粉(g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水量(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度比（%） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 纵向 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验胶砂 |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比胶砂 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 对 比 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数(%) |  |  |  | 试验时间 |  |
| 龄期 | 抗压 |  |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  | □电子天平（秤） □分析天平 □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.7  天然沸石粉检验原始记录可按照表D.0.7采用。

D.0.7 天然沸石粉检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |
| 水泥生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □JG/T 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |
| 细度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度 | 筛孔0.045mm |  |  |  |  | 试样重 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛余量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校正系数 |  |  |  |  |  | 筛余单个值(%) |  |  |  |  |  | 筛余平均值(%) |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量 （选做） |  | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 需水量比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  | 天然沸石粉(g) |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  | 用水量(g) |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  | 需水量比（%） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 纵向 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 试验胶砂 |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比胶砂 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 对 比 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数(%) |  |  | 试验时间 |
| 龄期 | 抗压 |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |
| 7d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  | □电子天平（秤） □分析天平 □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.8  复合掺合料检验原始记录可按照表D.0.8采用。

D.0.8  复合掺合料检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □JG/T 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度、比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度 | 筛孔0.045mm |  |  |  |  |  | 试样重 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛余量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校正系数 |  |  |  |  |  |  |  | 筛余单个值(%) |  |  |  |  |  | 筛余平均值(%) |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 次数 |  |  |  | 试样 质量 （g） |  | 试样 密度 (g/m3) |  |  |  |  | 试样 空隙率 |  |  | 试验室温度（℃） |  |  |  |  | 空气 粘度 （Pa.s） |  |  |  | 试样液面降落时间（s） |  |  | 标准试样空气粘度（Pa.s） |  |  |  | 标准试样密度 (g/m3) |  |  | 标准试样空隙 率 |  |  |  | 标准试样试验温度（℃） |  |  |  | 标准试样空隙率 |  |  |  | 标准试样比表面积（cm2/g） |  |  | 标准试样液面降落时间（s） |  |  | 比表面积（cm2/g） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  | 平均值 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 次数 | 烧失量 (燃烧差减法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三氧化硫含量（硫酸钡重量法）（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未灼烧时三氧化硫质量分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灼烧后三氧化硫质量分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校正后的烧失量值 X校 =X测+0.8×(W灼-W未灼) |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样量(g) |  |  | 样+坩埚量(g) |  |  |  |  |  |  | 烧失量（%） |  |  |  | 试样量(g) |  |  | 灼烧后沉淀物重量(g) |  |  |  |  |  |  | 三氧化硫含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样 量(g) |  |  |  |  | 灼烧后沉淀物重量(g) |  |  |  |  | 三氧化硫含量（%） |  |  |  | 单值（%） |  |  |  |  | 取值（%） |  |
|  |  |  |  | 灼烧前 |  |  | 灼烧后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  | 取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 蒸发皿质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前蒸发皿+样质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后蒸发皿+样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂配比 |  |  |  |  |  | 对比水泥(g) |  |  |  |  |  |  | 复合掺合料(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂(g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水量(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度比（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  | 纵向 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通型、易流型 | 试验胶砂 |  |  |  |  | 315±1 |  |  |  |  |  |  | 135±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350±5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对比胶砂 |  |  |  |  | 450±2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350±5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 早强型 | 试验胶砂 |  |  |  |  | 405±1 |  |  |  |  |  |  | 45±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350±5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对比胶砂 |  |  |  |  | 450±2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350±5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成型时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  | 对 比 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 胶 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性指数(%) |  |  |  | 试验时间 |  |  |
| 龄期 | 抗压 |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90d | 荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强度(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂抗压强度增长比，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  | □电子天平（秤） □分析天平 □水泥胶砂搅拌机 □胶砂流动度测定仪 □水泥净浆搅拌机 □水泥压力试验机 □马弗炉 □干燥箱 □筛析仪 □比表面积仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.9  粗骨料检验原始记录可按照表D.0.9采用。

D.0.9  粗骨料检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  | 品种规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家或供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T 14685 □JGJ 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样重(g) |  |  |  | 方孔筛孔尺寸(㎜) |  | 90 |  | 75 |  | 63 | 53 |  | 37.5 |  |  |  | 31.5 | 26.5 |  |  | 19.0 |  | 16.0 |  | 9.50 |  |  |  | 4.75 |  | 2.36 |  |  | 筛底 |  | 试验后样重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分计筛余量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样损失率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分计筛余 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大粒径(㎜) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 累计筛余 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 针片状颗粒含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 检验次数 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 检验次数 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 检前干样重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检后干样重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 针片颗粒重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压碎筛余样重(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含量(%) | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含量(%) |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度( 广口瓶法 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  | 紧 密 密 度 |  |  |  |
| 检验次数 |  | 试样始重 (g) |  | (水+瓶+玻璃板+试样)重 (g) |  |  | (水+瓶+玻璃板)重 (g) |  |  |  |  | 温度 (℃) |  |  |  |  |  | 温度修正系数αt |  |  |  | 密度(kg/m3) |  |  |  |  |  | 容量筒体积/重量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环 境 |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  | 单值 |  | 平均 |  |  |  | (筒+砂)重 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密度(kg/m3) |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空隙率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 松散空隙率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧密空隙率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □ 干燥箱 □ 电子天平(秤) □ 针片状规准仪 □ 台秤 □ 石压碎指标值测定仪 □ 压力试验机 □干燥箱 □ 砂、石标准筛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.10  细骨料检验原始记录可按照表D.0.10采用。

D.0.10  细骨料检验原始记录表（一）

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | ¨GB/T 14684 ¨JGJ 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缩分后样重 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50mm筛孔筛余量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50mm筛筛余百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项试样次数 |  |  | 方孔筛孔尺寸 |  |  |  |  | 4.75mm |  |  |  | 2.36mm |  |  |  | 1.18mm |  | 0.60mm |  |  |  |  | 0.30mm |  |  | 0.15mm |  |  |  |  | 0.075 mm |  |  |  |  | 筛底 |  |  | 细度模数 |  |  |  |  |  |  |  | 级配分区 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样1质量 |  |  | 分计筛余量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500(g) |  |  | 分计筛余 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计筛余 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样2质量 |  |  | 分计筛余量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500(g) |  |  | 分计筛余 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计筛余 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石粉 MB值测定（人工砂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 试样质量V (g) |  |  |  |  | 亚甲蓝液总量G (mL) |  |  |  |  |  |  |  | MB=G/V值 (g/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 快速 |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝量 (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 色晕判断 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  |  |  |  | 紧密密度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 云母含量（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验次数 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 检验次数 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 检验次数 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| 样重(g) |  | 洗前干重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量筒重量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35~4.75mm质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗后干重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (筒+砂)重 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 云母质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含量(%) |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密度 (kg/m3) |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 云母含量(%) |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 表观密度 ( □ 标准法 □ 简易法 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 干样重(g) |  | 水原有体积(mL) |  |  |  |  |  | (水+样)总体积 (mL) |  |  |  |  |  |  | (水+瓶)总重(g) |  |  |  |  | (水+样+瓶)总重(g) |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 水温度(℃) |  |  |  |  |  |  | 温度修正系数α |  |  | 表观密度(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空隙率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 松散空隙率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧密空隙率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干前质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □干燥箱 □电子天平(秤) □针片状规准仪 □台秤 □压力机 □马弗炉 □石粉搅拌机 □亚甲蓝测定仪 □放大镜 □ 砂、石标准筛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.10  细骨料检验原始记录表（二）

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 品种规格 |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |
| 检验依据 |  | ¨GB/T 14684 ¨JGJ 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方孔筛孔尺寸 |  |  |  |  | 4.75㎜～2.36㎜ |  |  |  |  |  |  | 2.36㎜～1.18㎜ |  |  |  |  |  | 1.18㎜～600μm |  |  |  |  | 600μm～300μm |  |  |  |  |  |  |
| 检验次数 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 试样量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压后筛通过量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压后筛余量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各压碎指标 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单粒级压碎指标 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四级总压碎指标 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大单粒级压碎指标 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯离子含量（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样量 V (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标液耗量 V1 (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离含量 ψCl (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 空白 |  |  |  | 滤液 |  |  |  |  |  |  | 空白 |  |  |  |  |  |  | 滤液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □ 电子天平(秤) □分析天平 □砂、石标准筛 □ 石压碎指标值测定仪 □ 氯离子测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.11  混凝土外加剂检验原始记录可按照表D.0.11采用。

D.0.11  混凝土外加剂检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | ¨GB 8076 ¨GB/T 8077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土外加剂性能（均质性） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准水泥 |  |  |  |  |  | 砂主要性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碎石（卵石）主要性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土配合比（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种等级 |  |  |  |  |  | 级配区 |  |  | 细度模数 |  |  |  |  | 含泥量(%) |  |  |  |  |  | 5～10（mm） 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10～20（mm） 比例 |  |  |  |  |  | 针片状含量(%) |  |  |  |  |  |  |  | 含泥量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 空隙率(%) |  |  |  |  | 基准 |  |  | 水：基准水泥：砂：石= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  | 水：基准水泥：砂：石：外加剂＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨含固量（%） ¨含水率（%） |  | 次数 |  |  |  | 烘干前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¨含固量（%） ¨含水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 瓶重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | （样+瓶）重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样瓶重 |  |  |  |  |  |  |  | 样重 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净浆流动度(mm) |  | 次数 |  |  |  | 水（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外加剂（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 净浆流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ρ(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样量（g） |  |  |  |  | 耗AgNO3量（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AgNO3液浓度（moL/L） |  |  |  |  |  |  |  | Cl－含量单个值（％） |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl－含量平均值（％） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 细度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥胶砂减水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 样重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛余量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛余（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 水（g） |  |  |  |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  | 标准砂（g） |  |  |  |  | 外加剂（g） |  |  | 流动度（mm） |  |  |  |  |  | 减水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 基准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 基准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土拌合物性能（用外加剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍落度1h经时变化量 |  |  |  |  |  |  | 减水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含气量和含气量1h 经时变化量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 坍落度(mm) |  |  |  |  |  | 次数 |  |  | 用水量（kg/m3） |  |  |  |  |  |  | 减水率(%) |  |  |  |  | 项目 |  |  |  | 时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次数 |  |  |  |  |  | 骨料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拌合物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拌合物1h经时变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  | Ba (%) |  |
|  | 即时 |  |  | 1h |  |  |  |  |  | 基准 |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  |  |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pg（MPa） |  |  |  |  |  | Ag(%) |  |  | P0（MPa） |  |  |  |  |  | A0(%) |  |  | P0（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | A0(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比值RB(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果值 |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 1d试验日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3d试验日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7d试验日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d试验日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 荷载单值 (kN) |  |  |  |  |  |  |  | 强度值 (MPa) |  |  |  |  | 强度比(%) |  | 荷载单值 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度值(MPa) |  |  | 强度比(%) |  |  |  |  | 荷载单值 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度值(MPa) |  |  |  | 强度比(%) |  |  |  | 荷载单值 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度值(MPa) |  |  |  |  |  | 强度比(%) |
| 基准混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制膨胀率 |  |  | 编号 |  |  |  |  | 初始千分表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水中7d千分表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气中21d千分表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成型日期 |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  | 标杆（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 试件（mm） |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标杆（mm） |  |  |  |  |  |  | 试件（mm） |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  | 标杆（mm） |  |  |  |  |  |  | 试件（mm） |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件脱模强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件水养条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件空气中养护条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水中7天限制膨胀率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气中21天限制膨胀率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □波美比重计 □精密比重计 □酸碱度计 □混凝土搅拌机 □电子天平 □分析天平 □混凝土试模 □混凝土振动台 □贯入阻力仪 □含气量测定仪 □台秤 □压力机 □坍落度筒 □容量筒 □混凝土收缩仪 □压力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.12  水检验原始记录可按照表D.0.12采用。

D.0.12  水检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | □JGJ 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH、凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | pH测定值 |  | pH结果值 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 凝结时刻（h:min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间（min） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  |  | 终凝 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂流动度、胶砂强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂比 | 水(g)：水泥(g)：标准砂(g)＝ |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  | 试件成型加水时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件脱模时间 |  |  |  |
| 项目 | 3d龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 | 抗折单值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值(MPa) |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值(MPa) |  |  | 试验时间 |
|  | 抗压 单值 | (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压 |  | 抗折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压 | 抗折 |  |  |
|  |  | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □电子天平 □水泥净浆搅拌机 □水泥稠凝测定仪 □水泥胶砂搅拌机 □干燥箱 □水泥胶砂振实台 □水泥抗压夹具 □水泥抗折试验机 □水泥压力试验机 □秒表 □pH测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.13  废水废浆检验原始记录可按照表D.0.13采用。

D.0.13  废水废浆检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | □DB 51/T2681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH、凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | pH测定值 |  | pH结果值 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  | 凝结时刻（h:min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间（min） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  |  | 终凝 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含固量 | 编号 |  | 烘干前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后 |  |  |  |  |  | 含固量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 瓶重（g） |  |  | （样+瓶）重（g） |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  | 平均值 |  |  | 样重 |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂流动度、胶砂强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂比 | 水(g)：水泥(g)：砂(g)＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水废浆掺量% |  |  |  |  |  |  |  | 试件成型加水时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件脱模时间 |  |  |  |
| 项目 | 3d龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 | 抗折单值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值(MPa) |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值(MPa) |  |  | 试验时间 |
|  | 抗压 单值 | (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压 |  |  | 抗折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压 | 抗折 |  |  |
|  |  | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □电子天平 □水泥净浆搅拌机 □水泥稠凝测定仪 □水泥胶砂搅拌机 □干燥箱 □水泥胶砂振实台 □水泥抗压夹具 □水泥抗折试验机 □水泥压力试验机 □秒表 □pH测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

D.0.14  砂浆外加剂检验原始记录可按照表D.0.14采用。

D.0.14  砂浆外加剂检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | ¨GB 8076 ¨JG/T 426 ¨JC/T 2389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆外加剂性能（均质性） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准水泥 |  |  |  | 砂主要性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂浆配合比（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种等级 |  |  |  | 级配区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细度模数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含泥量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准 | 水：基准水泥：砂= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 | 水：基准水泥：砂：外加剂＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨含固量（%） ¨含水率（%） |  |  | 次数 | 烘干前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¨含固量（%） ¨含水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓶重（g） |  |  |  |  |  |  | （样+瓶）重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 样重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样瓶重 |  |  |  |  |  |  |  | 样重 |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净浆流动度(mm) |  |  | 次数 | 水（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外加剂（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 净浆流动度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ρ(g/cm3) |  |  |  | 均值(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试样量（g） |  |  |  |  |  |  | 耗AgNO3量（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  | AgNO3液浓度（moL/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl－含量单个值（％） |  |  |  |  |  |  | Cl－含量平均值（％） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  |  | 细度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥胶砂减水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 样重（g） |  |  |  | 筛余量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛余（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |  |  |  |  |  | 水（g） |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  |  | 标准砂（g） |  |  |  | 外加剂（g） |  |  |  |  | 流动度（mm） |  |  |  |  | 减水率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  | 平均值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 基准 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 基准 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拌合物性能（增稠剂、保水剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  | 产地或生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号/技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号： 实际强度： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别： 细度模数： 表观密度： kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配比及砂 浆性能 |  | 编号 |  |  | 成型日期 |  |  | 水（kg） |  |  |  |  | 水泥（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 掺合料（kg） |  |  |  |  |  |  | 砂（kg） |  |  |  |  |  |  |  | 增塑剂（g） |  |  |  |  |  |  |  | 稠度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2h稠度（mm） |  |  |  |  |  |  | 2h稠度损失率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  | 结果值 |  |
|  |  | 对比-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 对比-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保水率比 |  | 编号 |  |  | 底部不透水片与干燥试模重（g） |  |  | 滤纸吸水前质量（g） |  |  |  |  | 试模底部不透水片与砂浆总质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤纸吸水后质量（g） |  |  |  |  |  |  | 砂浆含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保水率比（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂浆样本总重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂浆干料重（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含水率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拌合物含气量 | 仪器法 | 编号 |  |  | 初始拌合物含气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1h拌合物含气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含气量1h变化量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 仪表盘 读数 |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表盘 读数 |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密度法 | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝结时间差 |  | 编号 |  |  | 对比砂浆凝结时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  | 受检砂浆凝结时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  | 凝结时间差（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收缩率比 |  | 编号 |  |  | 成型时间 |  |  |  | 标杆（mm） |  |  |  |  | 试件长（mm） |  |  |  |  |  |  | 28d收缩值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收缩率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收缩率比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强 度比 |  | 编号 |  |  | 成型时间 | 龄期（d） |  |  | 第一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第三组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度比（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 荷载值（kN） |  |  | 单个强度值（MPa） |  |  |  |  |  |  | 强度结果值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 荷载值（kN） |  |  |  |  |  | 单个强度值（MPa） |  |  |  |  |  |  | 强度结果值（MPa） |  |  |  |  |  | 荷载值（kN） |  |  |  |  |  | 单个强度值（MPa） |  |  |  |  |  | 强度结果值（MPa） |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  |  | 平均值 |  |  |
|  |  | 对比-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸粘结强度比（14d） |  | 编号 |  |  | 成型 时间 |  |  |  | 荷载值（kN） |  |  | 单个强度值（MPa） |  |  |  |  |  |  | 强度结果值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 成型 时间 |  |  |  |  |  |  | 荷载值（kN） |  |  |  |  |  | 单个强度值（MPa） |  |  |  |  |  | 强度结果值（MPa） |  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度比（14d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受检-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | □波美比重计 □精密比重计 □酸度计 □恒温仪 □砂浆搅拌机 □电子天平 □分析天平 □砂浆试模 □水泥胶砂振动台 □含气量测定仪 □台秤 □压力试验机 □钢直尺 □容量筒 □拉伸粘结强度拉力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

- 附录E  产品（半成品）检验原始记录

E.0.1  混凝土配合比试配及验证原始记录可按照表E.0.1采用。

E.0.1  混凝土配合比试配及验证原始记录表（一）

| 配合比设计编号 |  |  |  |  | 混凝土类别 |  |  |  |  |  | 试验类别 |  | □配合比试配 □配合比验证 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验编号 |  |  |  |  | 试配日期 |  |  |  |  |  | 检验依据 |  | ¨JGJ 55 |  |  |  |  |  |
| 混凝土试验用原材料及配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 水 |  | 水泥 | 砂 |  |  | 石 |  |  | 掺合料 |  | 外加剂 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 品种规格等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 编号 | 水胶比 | 砂率 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 1 m3干料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每盘干料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每盘自然干湿料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1 m3干料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每盘干料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每盘自然干湿料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 1 m3干料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每盘干料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每盘自然干湿料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □混凝土搅拌机 □电子天平 □台秤 □混凝土试模 □坍落度筒 □容量筒 □含气量测定仪 □压力试验机 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设计人:                                              复核人:                                          试验人:

E.0.1  混凝土配合比试配及验证原始记录表（二）

| 试验编号 |  |  | 配合比设计编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土类别 |  |  |  |  |  |  | 试验类别 | □配合比试配 □配合比验证 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验依据 | ¨JGJ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土配合比试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验温/湿度 |  |  |  | 试配 时间 |  |  |  |  |  | 试件脱模 日期 |  |  |  |  |  |  | 试件7d试验 日期 |  |  |  | 试件28d试验 日期 |  |  |  |  |
| 试样编号 | 拌合物性能 |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水溶性氯离子含量 |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  | 含气量 |
|  | 坍落度 （mm） | 和易性 |  |  |  | 筒重 （kg） |  | 筒+料重 （kg） |  |  | 密度 （kg/ m3） |  |  |  | 水液氯离子 含量 （moL/L） |  |  | 氯离子含量 (占水泥质量) (%) |  | 初凝时间 （min） |  | 终凝 时间 （min） |  |  | 含气量 (%) |
| 试样编号 | 泌水率 |  |  |  | 压力泌水率 |  |  |  |  |  |  |  | 抗渗等级 |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泌水率(%) |  |  |  | 压力泌水率(%) |  |  |  |  |  |  |  | 抗渗等级 |  |  |  |  | 7d抗压强度(MPa) |  | 28d抗压强度(MPa) |  |  | 28d抗折强度(MPa) |  |  |
| 试验结果 | 试配后确定生产用混凝土配合比（kg/ m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合比验证结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □混凝土搅拌机 □电子天平 □台秤 □混凝土试模 □坍落度筒 □容量筒 □ 氯离子测定仪 □含气量测定仪 □压力试验机 □抗渗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设计人:                                              复核人:                                          试验人:

E.0.2  混凝土拌合物性能原始记录可按照表E.0.2采用。

E.0.2  混凝土拌合物性能检验原始记录表（一）

| 样品编号 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验温度/湿度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  | 成型日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  | GB/T 50080 |
| 凝结时间测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 项 目 |  | 1次 |  | 2次 |  | 3次 |  | 4次 | 5次 | 6次 |  | 7次 |  | 8次 |  | 9次 | 10次 |  | ln(ƒ PR) |  | ln(t) | 回归法/绘图法确定凝结时间 |  |
| 1 | 测试时刻(h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ln(t)/ ƒ PR (MPa) ln（ƒ PR）/ t (min) |  |
|  | 间隔时间t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入压力P(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测针面积A(mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入阻力ƒ PR (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 时刻 (h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔时间 t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入压力P (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测针面积(mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入阻力ƒ PR (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试时刻(h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔时间 t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入压力P (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测针面积A (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入阻力ƒ PR (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 | 凝结时间回归方程式 n(t)=A+B(ƒ PR) |  |  |  |  | 回归法相关系数r |  |  |  | 初凝时间 ts (h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  | 终凝时间 te(h:min) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回归法 ts =e(A+Bin(3.5)) |  |  |  | 绘图法 |  |  |  |  | 回归法 te =e(A+Bin(28)) |  |  |  |  | 绘图法 |
| 仪器设备 | □贯入阻力仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.2  混凝土拌合物性能检验原始记录表（二）

| 样品编号 |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  | 混凝土类别 |  |  |  |  | 试验温度/湿度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |  | 成型日期 |  |  |  |  | 检验依据 |  | GB/T 50080 |
| 混凝土拌合物性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍落度（mm） | 坍落度测定值（mm） |  |  |  | 拌合物坍落状态 |  |  |  |  |  | 扩展度（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ¨正常 ¨崩坍 ¨剪坏 |  |  |  |  |  | 第一次： |  | 第二次： |  |  |  | 结果值： |
| 坍落度经时损失（mm） | 初始坍落度值H0（mm） |  |  | min坍落度值（mm） |  |  |  | 坍落度经时损失变化量（mm） |  |  | 扩展度经时损失（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初始扩展度值L0： |  |  | min扩展度值： |  | 结果值： |  |
| 表观密度（kg/ m3） | 容量筒质量（m1） |  |  |  |  | 容量筒和试样总质量（m2） |  |  | 容量筒容积（L） |  |  |  | 表观密度结果值（kg/ m3） |  |  |  |  |
| 含气量（%） | 骨料含气量（Ag） |  |  |  |  | 拌合物含气量测定值（A0） |  |  | 含气量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一次： |  |  |  |  | 第一次： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次： |  |  |  |  | 第二次： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □混凝土搅拌机 □电子天平 □台秤 □混凝土试模 □坍落度筒 □容量筒 □含气量测定仪 □钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设计人:                                              复核人:                                          试验人:

E.0.2  混凝土拌合物性能检验原始记录表（三）

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土类别 |  |  |  |  |  |  | 试验温度/湿度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型日期 |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | GB/T 50080 |  |
| 泌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 测试时刻(h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计泌水量Vw (mL) | 试样外露面积A(mm2) | 总质量mT（g） |  |  |  |  |  | 泌水量Ba(%) |  | 泌水率B(%) |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 试样m |  | 样筒m1 |  | (样+筒)m2 |  | 单值 | 结果值 | 单值 | 结果值 |
| 泌水量V(mL） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力泌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 MPa恒压时间10s泌水量 V10(mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 MPa恒压时间140s泌水量 V140(mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泌水率BV(%) |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □混凝土振动台 □压力泌水仪 □试样筒 □量筒 □电子天平 □台秤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.3  混凝土抗压强度原始记录可按照表E.0.3采用。

E.0.3  混凝土抗压强度检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇筑部位 |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | ¨ GB/T 50081 |  |  |  | 试验温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 工程 名称 | 强度 等级 | 试件尺寸 （长×宽×高） （mm） | 试件养护类别 | 成型日期 | 试验日期 |  |  | 极限荷载（kN） |  |  | 破型状态 |  |  |  | 强 度（MPa） |  | 强度代表值 （MPa） | 达到设计强度百分比（%） |
|  |  |  |  |  |  | 7d | 28d | 7d |  | 28d | 7d |  |  | 28d | 7d |  | 28d |  |  |
| 仪器设备 | □压力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.4  混凝土抗折强度原始记录可按照表E.0.4采用。

E.0.4  混凝土抗折强度检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  | 混凝土类别 |  |  |  |  | 试验温度/湿度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成型日期 |  |  |  | 浇筑部位 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  | 试验日期 |  | GB/T 50081 |
| 检验依据 | ¨GB/T 50081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样 编号 | 工程 名称 | 强度 等级 | 试件尺寸 （长×宽×高）（mm） |  | 试件养护类别 |  | 成型日期 | 试验日期 |  | 龄期 （d） |  | 极限 荷载 （kN） | 破型 状态 |  | 强 度 （MPa） | 强度代表值 （MPa） |
| 仪器设备 | □混凝土抗折试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.5  混凝土抗渗性能原始记录可按照表E.0.5采用。

E.0.5  混凝土抗渗性能检验原始记录表

| 样品编号 |  |  | 取样日期 |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土类别 |  |  | 成型日期 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | ¨GB/T 50082 |  |  |  |  | 设计抗渗等级 |  |  |  |  |
| 加压法渗水检验记录 （注：渗水×，未渗水√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压压力 | 加压时间 |  | 试件1 | 试件2 |  | 试件3 |  | 试件4 |  | 试件5 | 试件6 |
| 0.1 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.9 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 MPa | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 | 6个试件中4个（或以上）试件未出现渗水的最大压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □混凝土抗渗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.6  混凝土收缩性能原始记录可按照表E.0.6采用。

E.0.6  混凝土收缩性能检验原始记录表

| 样品编号 |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土类别 |  |  | 成型日期 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | ¨GB/T 50082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收缩性能检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  | 试验条件 |  |  |  |  |  |  | 百分表读数 |  |  | 试验条件 |  |  |  |  | 百分表读数 |  |
|  |  | 日期 | 龄期（d） | 温度（℃） |  | 湿度 （%） |  |  | 标杆（mm） | 试件（mm） |  | 日期 |  | 龄期（d） | 温度（℃） | 湿度 （%） | 标杆（mm） | 试件（mm） |
| 试件编号 | 标杆（mm） |  | 龄期（ ）d |  |  |  |  |  |  | 龄期（ ）d |  |  |  |  |  | 收缩率×10-6 |  |  |
|  |  |  | 试件长（mm） |  | 收缩值（mm） |  |  | 收缩率×10-6 |  | 收缩值（mm） |  |  | 收缩率×10-6 |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □混凝土收缩仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.7  混凝土抗冻性能原始记录可按照表E.0.7采用。

E.0.7  混凝土抗冻性能检验原始记录表

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土类别 |  |  |  |  |  | 成型日期 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | ¨GB/T 50082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗冻性能检验记录（慢冻法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 冷冻温度：-20℃~-18℃，冷冻时间：4h |  |  |  |  |  |  |  |  | 融化温度：18℃~-20℃，融化时间：4h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环次数 | 日期 | 冷冻 |  |  | 融化 |  |  |  | 外观质量 |  | 循环次数 |  | 日期 |  | 冷冻 |  |  | 融化 |  |  | 外观质量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比试件尺寸（mm） |  | 龄期（d） | 荷载（kN） |  |  |  | 抗压强度（MPa） |  |  |  | 冻融试件尺寸（mm） |  |  |  | 龄期（d） | 荷载（kN） |  |  | 抗压强度（MPa） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  | 结果值 |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  | 单个值 |  | 结果值 |
| 编号 |  | 冻前质量（g） |  |  |  |  | 冻后质量（g） |  |  |  | 冻融质量损失率（%） |  |  |  |  | 冻融强度损失率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个值 |  |  | 结果值 |  | 单个值 |  |  | 结果值 |  |  |
| 仪器设备 |  | □电子秤 □低温试验箱 □压力试验机 □温度计 □温湿度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.8  砂浆配合比设计及试配原始记录可按照表E.0.8采用。

E.8  砂浆配合比设计及试配原始记录表（一）

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  | 设计依据 |  |  |  |  |  | ¨GB∕T25181 ¨JGJ/T 98 ¨JGJ/T 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计日期 |  |  |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  |  |  |  | ¨GB∕T25181 ¨JGJ/T 98 ¨JGJ/T 220 ¨JGJ/T 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆用途（使用部位） |  |  |  | 砂浆类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙体基层种类 |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  | 稠度 (mm) |  |  |  |  |  |
| 原材料主要性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 细骨料 |  |  |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 检验编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术指标 |  | 3天抗折强度： MPa 3天抗压强度： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 细度模数： 含泥量： 级配区： |  |  |  |  |  | 稠度： mm |  |  |  |  |  |  |  | 掺量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算及取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比强度 fm,0 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  | fm,0=k×f2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每立方米砂浆中各材料用量 | 水泥 (kg) |  |  |  |  |  |  |  | Q1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掺合料 (kg) |  |  |  |  |  |  |  | Q 2= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细骨料 (kg) |  |  |  |  |  |  |  | Q3= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外加剂(kg) |  |  |  |  |  |  |  | Q4= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水(kg) |  |  |  |  |  |  |  | Q5= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试配配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试配编号 | 材料状态 |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  | 细骨料 |  |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
|  | 干态kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常态kg/盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干态kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常态kg/盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干态kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常态kg/盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  | 水 |  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  | 细骨料 |  |  |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |
| 用量(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术性能 |  |  | 系数k值 |  | 配制强度(MPa) |  |  |  |  | 稠度 (mm) |  |  |  |  | 保水率 (%) |  |  | 表观密度 (kg/m3) |  |  |  | 分层度(mm) |  |  |  | 拉伸粘结强度(MPa) |  |  |  |  | 抗渗等级 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设计人:                                              复核人:                                          试验人:

E.0.8  建筑砂浆配合比设计及试配原始记录表（二）

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 设计依据 |  |  | ¨GB∕T25181 ¨JGJ/T 98 ¨JGJ/T 220 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计日期 |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  | ¨GB∕T25181 ¨JGJ/T 98 ¨JGJ/T 220 ¨JGJ/T 70 |  |  |  |
| 项目 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 试验时间 |
| 稠度 | 测量值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分层度 | 分层稠度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分层度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 水 性 | m1(片+模) (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2(纸)(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m3(片+模+浆)(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m4(湿纸)(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m5(干浆)(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m6(湿浆)(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水率α(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保水率W(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 观 密 度 | m1(筒)(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2(筒+样)(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密度ρc,t(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ρc,t-ρc,c)/ ρc,t(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=ρc,t/ρc,c (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( )天 抗压 强度 | 破坏荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单个值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结果值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28天抗压强度 | 破坏荷载(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单个值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结果值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉 伸 粘 结 强 度 | 破坏荷载(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单个值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏荷载(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单个值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏荷载(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单个值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏荷载(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单个值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结果值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | □ 砂浆搅拌机 □ 砂浆稠度仪 □ 分层度测定仪 □ 砂浆保水率试模 □ 电子天平(秤) □1L升容量筒 £ 砂浆试模 □压力试验机 □ 拉伸粘结强度拉力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                        复核人:

E.0.9  砂浆拌合物性能原始记录可按照表E.0.9采用。

E.0.9  砂浆拌合物性能原始记录表（一）

| 样品编号 |  |  |  | 砂浆类别 |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产编号 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合比编号 |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 检验依据 |  |  | ¨GB∕T25181 ¨JGJ/T 70 |  |  |
| 砂浆原材料及配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 水 |  |  | 水泥 |  |  |  | 砂 |  |  |  |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  | 外加剂 |  | 添加剂 |  | 其它 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆拌合物性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稠 度 |  |  | 试验次数 |  |  | 试锥尖端与砂浆接触时，读数（mm） |  |  |  |  |  |  | 试锥尖端下沉 10s 后，读数（mm） |  |  |  |  | 单个稠度值（mm） |  |  |  |  | 稠度平均值（mm） |  | 加水2h稠度（mm） |  |  |  | 2h稠度损失率 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度 |  |  | 试验次数 |  |  | 容量筒m1(kg) |  |  |  |  |  |  | 容量筒及试样m2(kg) |  |  |  |  | 容量筒V(L) |  |  |  |  | 单个表观密度(kg/m3) |  | 表观密平均值（kg/m3） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分层度 |  |  | 试验次数 |  |  | 300mm 拌合物初始稠度（mm） |  |  |  |  |  |  | 静置 30min 后，剩余 100mm拌合物稠度（mm） |  |  |  |  | 单个分层度（mm） |  |  |  |  | 分层度平均值（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含气量（仪器法） |  |  | 试验次数 |  |  | 仪表盘读数 |  |  |  |  |  |  | 含气量单个值（%） |  |  |  |  | 含气量平均值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含气量（密度法） |  |  | 试验次数 |  |  | 理论表观密度（kg/m3） |  |  |  |  |  |  | 实际表观密度（kg/m3） |  |  |  |  | 含气量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保塑时间 （湿拌砂浆要求） |  |  | 试验次数 |  |  | 初始稠度（mm） |  |  |  |  |  |  | 保塑时间稠度（mm） |  |  |  |  | 稠度损失率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度（MPa） |  |  | 破坏荷载值（kN） |  |  |  |  |  |  | 单个抗压强度值（MPa） |  |  |  |  | 抗压强度结果值（MPa） |  |  |  |  | 龄期（d） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸粘接强度（抹灰砂浆要求）（MPa） |  |  | 破坏荷载值（kN） |  |  |  |  |  |  | 单个拉伸粘接强度值（MPa |  |  |  |  | 拉伸粘接强度结果值（MPa） |  |  |  |  | 龄期（d） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □ 砂浆搅拌机 □ 砂浆稠度仪 □ 电子天平 □台秤 □容量筒 □含气量测定仪 □压力试验机 □ 拉伸粘结强度拉力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.9  砂浆拌合物性能原始记录表（二）

| 样品编号 |  |  |  | 砂浆类别 |  |  |  |  |  |  |  | 试验室温/湿度 |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  | ¨JGJ/T 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样日期 |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |
| 凝结时间测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 | 项 目 |  | 1次 |  | 2次 | 3次 |  | 4次 | 5次 | 6次 |  |  | 7次 | 8次 |  | 9次 | 10次 | 11次 |  |  | 12次 | 绘图法确定凝结时间 |
| 1 | 测试时刻(h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ƒ P (MPa) t (min) |
|  | 间隔时间t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测针（面积AP=30mm2）贯入深25 mm时静压力NP(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入阻力ƒ P (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加水时间 |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测试时刻(h:min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔时间t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测针（面积AP=30mm2）贯入深25 mm时静压力NP(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯入阻力ƒ P (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加水时间 |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝结时间（贯入阻力ƒ P＝0.5 MPa时）tS（h:min） |  |  | 试件1 |  |  |  |  |  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
| 仪器设备 |  |  | □砂浆凝结时间测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  | ƒ P=NP/AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                    复核人:

E.0.9  砂浆拌合物性能原始记录表（三）

| 样品编号 |  |  | 取样日期 |  |  | 取样地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆类别 |  |  | 试验日期 |  |  | 检验依据 | ¨JGJ/T 70 |
| 保水性试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 试件1 |  |  | 试件2 |  |  |
| m1(片+模)（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| m2(纸) （g） |  |  |  |  |  |  |  |
| m3(片+模+浆) （g） |  |  |  |  |  |  |  |
| m4(湿纸) （g） |  |  |  |  |  |  |  |
| m5(干浆) （g） |  |  |  |  |  |  |  |
| m6(湿浆) （g） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水率（%） | 单个值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |
| 保水率（%） | 单个值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结果值 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □电子天平 □台秤 □ 干燥箱 □ 试验环模 □保水率测定仪 □滤纸 □ 不透水片 □ 金属滤网 |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人：

E.0.10  砂浆抗压强度原始记录可按照表E.0.10采用。

E.0.10  砂浆抗压强度原始记录表

| 样品编号 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  | 试验室温/湿度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆类别 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  | 检验依据 |  | ¨JGJ/T 70 |  |  |
| 样品编号 | 工程 名称 | 强度 等级 | 试件尺寸 （长×宽×高）（mm） | 试件养护类别 | 成型日期 |  | 检验日期 | 龄期 （d） | 破坏 荷载值 （kN） | 单个强 度值 （MPa） |  | 算数平均值（MPa） | 强度代表值 （MPa） |
| 仪器设备 | □压力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.11  砂浆拉伸粘结强度原始记录可按照表E.0.11采用。

E.0.11  砂浆拉伸粘结强度原始记录表

| 样品编号 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  | 试验室温/湿度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆类别 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  | 检验依据 |  | ¨JGJ/T 70 |  |  |
| 试样编号 | 工程 名称 | 强度 等级 | 试件粘结面积 （长×宽）（mm2） | 试件养护类别 | 成型日期 |  | 试验日期 | 龄期 （d） | 破坏 荷载值 （kN） | 单个强 度值 （MPa） |  | 算数平均值（MPa） | 强度代表值 （MPa） |
| 仪器设备 | □拉伸粘结强度拉力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.12  砂浆抗渗性能原始记录可按照表E.0.12采用。

E.0.12  砂浆抗渗性能原始记录表

| 样品编号 |  | 取样日期 |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆类别 |  | 成型日期 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 检验依据 | ¨JGJ/T 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件渗水试验记录（注：渗水×，未渗水√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压压力/ MPa | 加压时间 | 试件1 |  | 试件2 |  |  | 试件3 |  | 试件4 |  | 试件5 | 试件6 |
| 0.2 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.9 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 | 6个试件中4个（或以上）试件未出现渗水的最大压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | □砂浆抗渗仪 |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人:

E.0.13  砂浆收缩性能原始记录可按照表E.0.13采用。

E.0.13  砂浆收缩性能检验原始记录表

| 样品编号 |  |  | 取样日期 |  |  |  | 取样地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆类别 |  |  | 成型日期 |  |  |  | 检验依据 | ¨JGJ/T 70 |  |
| 试件收缩试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龄期 |  | 试验时间 | 试件编号 | 试件长度L(mm) |  | 收缩值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  | 结果值 |
| 带模养护 （20±2℃，90%） | 7d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
| 自然干燥养护 （20±2℃，60±5%） | 7d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90d | 月 日 | 试件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试件3 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | □立式砂浆收缩仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：                                                                                             复核人：

- 附录F  检验报告

F.0.1  水泥检验报告可按照表F.0.1采用。

表F.0.1  水泥检验报告

| 检验单位 | （公章） |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 品种等级 |  |  |  | 出厂批号 |  |  |  |  |  |  |
| 代表数量 |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样地点 |  |  | 取样日期 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | □GB 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 标准要求 |  | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯离子(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度 | 筛余（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比表面积（m2/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝结时间 | 初凝(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 终凝(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安定性 | 雷氏法(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 饼法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准稠度用水量(%) （试杆下沉距底板6mm±1mm时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度(MPa) | 项目 | 龄期 |  |  |  | 单个值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
|  | 抗折 | 3d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗压 | 3d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 检验人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F.0.2  细骨料检验报告可按照表F.0.2采用。

表F.0.2  细骨料检验报告

| 检验单位 | （公章） |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 品种规格 |  |  |  |  | 进厂日期 |  |  |  |  |
| 检验日期 |  |  | 取样地点 |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  | 依据标准 |  |  | □GB∕T 14684 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 结果 |
| 表观密度(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆积密度(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含泥量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石粉含量 | MB值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥块含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云母含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯离子含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工砂压碎指标(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛孔尺寸 (mm) |  | 4.75 |  | 2.36 |  | 1.18 | 0.60 |  | 0.30 | 0.15 |  | 细度 模数 |
| 累计筛余/(%) | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                        审核人：                      检验人：

F.0.3  粗骨料检验报告可按照表F.0.3采用。

表F.3  粗骨料检验报告

| 检验单位 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 品种规格 |  |  |  |  |  |  |  | 进厂日期 |  |  |  |  |  |  |
| 检验日期 |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  | 依据标准 |  |  | □GB/T 14685 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |
| 表观密度(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆积密度(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含泥量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥块含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针片状颗粒含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压碎指标(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛孔尺寸/(mm) |  | 63 | 53 |  | 37.5 | 31.5 |  |  | 26.5 | 19.0 |  | 16.0 | 9.50 |  |  | 4.75 | 2.36 |
| 累计筛余/(%) | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 级配 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 检验人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F.0.4  粉煤灰检验报告可按照表F.0.4采用。

表F.0.4  粉煤灰检验报告

| 检验单位 | （公章） |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 品种等级 |  | 出厂批号 |  |
| 代表数量 |  | 生产单位 |  |  |  |
| 取样地点 |  | 取样日期 |  | 检验日期 |  |
| 依据标准 | □GB/T 1596 |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准要求 |  |  | 检验结果 |
| 细度（45mμ筛余）（%） |  |  |  |  |  |
| 需水量比（%） |  |  |  |  |  |
| 含水量（%） |  |  |  |  |  |
| 烧失量（%） |  |  |  |  |  |
| 三氧化硫含量（%） |  |  |  |  |  |
| 游离氧化钙含量（%） |  |  |  |  |  |
| 安定性（Ｃ类） |  |  |  |  |  |
| 安定性（雷氏法mm） |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

批准人：                       审核人：                  检验人：

F.0.5  石灰石粉检验报告可按照表F.0.5采用。

表F.0.5  石灰石粉检验报告

| 检验单位 |  | （公章） |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 品种等级 |  | 出厂批号 |  |
| 代表数量 |  |  | 生产单位 |  |  |  |
| 取样地点 |  |  | 取样日期 |  | 检验日期 |  |
| 依据标准 |  | □GB/T 35164 |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  | 标准要求 |  |  | 检验结果 |
| 细度（45mμ筛余）/（%） |  |  |  |  |  |  |
| 含水量/（%） |  |  |  |  |  |  |
| 碳酸钙含量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 亚甲蓝值（g/kg） |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比（%） |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数（%） | 7d |  |  |  |  |  |
|  | 28d |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准人：                      审核人：                      检验人：

F.0.6  矿渣粉检验报告可按照表F.0.6采用。

表F.0.6  矿渣粉检验报告

| 检验单位 | （公章） |  |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 品种等级 |  | 出厂批号 |  |
| 代表数量 |  |  | 生产单位 |  |  |  |
| 取样地点 |  |  | 取样日期 |  | 检验日期 |  |
| 依据标准 | □GB/T 18046 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准要求 |  |  |  | 检验结果 |
| 比表面积（m2/kg） |  |  |  |  |  |  |
| 含水量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 烧失量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 三氧化硫含量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 流动度比（%） |  |  |  |  |  |  |
| 活性指数（%） | 7d |  |  |  |  |  |
|  | 28d |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准人：                   审核人：                    检验人：

F.0.7  混凝土外加剂检验报告可按照表F.0.7采用。

表F.0.7  混凝土外加剂检验报告

| 检验单位 |  | （公章） |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  | 品种等级 |  | 出厂批号 |  |  |
| 代表数量 |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |
| 取样地点 |  |  |  | 取样日期 |  | 检验日期 |  |  |
| 依据标准 |  | □GB 50119 □GB 8076 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  |  | 标准要求 |  |  | 检验结果 |  |
| 匀 质 性 | 氯离子含量/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密度/ (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH 值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固含量/% |  |  |  |  |  |  |  |
| 掺 外 加 剂 混 凝 土 性 能 | 减水率/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泌水比/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含气量/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间差/min |  | 初凝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |
|  | 抗压强度比/% |  | 1d |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3d |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7d |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                    审核人：                    检验人：

F.0.8  搅拌站混凝土开盘鉴定报告可按照表F.0.8采用。

表F.0.8  搅拌站混凝土开盘鉴定报告

| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产任务单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浇筑方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计强度等级 |  |  | 要求坍落度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合比报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水胶比 |  |  | 砂率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 品种 | 水泥 | 砂 |  |  |  | 石 |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  | 其他 |
|  |  | 规格/品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计用量 (kg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后用量 (kg/m³) | 砂含水率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石含水率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结果 |  | 类别 | 混凝土拌合物性能 |  |  |  |  |  |  |  | 原材料使用与设计是否相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土试件抗压强度（Mpa）（后补） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坍落度(mm) | 保水性 |  |  | 粘聚性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7天 |  |  |  |  |  | 28天 |
|  |  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签栏 |  | 技术负责人 |  |  | 试验室负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                    审核人：                    检验人：

F.0.9  干混砂浆检验报告可按照表F.0.9采用。

表F.0.9  干混砂浆检验报告

| 检验单位 |  | （公章） |  |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  | 砂浆标记 |  | 配合比编号 |  |
| 生产批号 |  |  |  | 代表数量 |  | 出厂日期 |  |
| 取样地点 |  |  |  | 取样日期 |  | 检验日期 |  |
| 生产单位 |  |  |  | 依据标准 | □GB∕T 25181 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 标准要求 |  |  | 检验结果 |  |
| 砂浆 性 能 | 稠度/mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 表观密度/kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2h稠度损失率/% |  |  |  |  |  |  |
|  | 保水率/% |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间/ min |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天抗压强度/MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 14天拉伸粘结强度/MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天收缩率/% |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                    审核人：                    检验人：

F.0.10  湿拌砂浆检验报告可按照表F.0.10采用。

表F.0.10  湿拌砂浆检验报告

| 检验单位 |  |  |  | （公章） |  |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  | 检验编号 |  |  | 检验性质 |  |
| 砂浆标记 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  | 代表数量 |  |
| 配合比编号 |  |  |  |  | 使用工程部位 |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |
| 取样地点 |  |  |  |  | 取样日期 |  |  | 检验日期 |  |
| 依据标准 |  |  |  | □GB∕T 25181 |  |  |  |  |  |
| 砂 浆 原 材 料 及 配 合 比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  |  | 品种规格等级 |  | 检验编号 |  | 砂浆材料用量 (kg/m3) |  |
| 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掺合料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  |  |  |  | 标准要求 |  | 检验结果 |  |
| 砂 浆 性 能 | 稠度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表观密度/kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保水率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14天拉伸粘结强度/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天抗压强度 /MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天收缩率 /% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天抗渗压力 /MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                    审核人：                  检验人：

- 附录G  产品质量证明书

G.0.1  预拌混凝土合格证可按照表G.0.1采用。

表G.0.1  预拌混凝土合格证

| 供方单位 |  |  | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需方单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货数量/(m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 浇注部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填证日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  | □GB/T 14902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料信息 | 项目 |  |  |  | 水 |  |  |  | 水泥 |  | 砂 |  | 石 |  | 掺合料 |  |  |  | 外加剂 |  |
|  | 品种规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 拌 混 凝 土 性 能 指 标 | 检验项目 |  |  |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |
|  | 表观密度（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坍落度（扩展度）/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水溶性氯离子最大含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含气量 /% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间/min |  |  | 初凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泌水比/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力泌水比/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗压强度 /MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗折强度 /MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其它性能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度检验评定 （上一统计周期） |  | 平均/N/mm2 |  |  |  | 标准差/N/mm2 |  | 最小值/N/mm2 |  | 保证率P/% |  | 统计周期/天 |  | 采用的 评定方法 |  |  | 试件组数/组 |  |  | 合格率/% |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                                           审核人：                                        检验人：

G.0.2  湿拌砂浆合格证可按照表G.0.2采用。

表G.0.2  湿拌砂浆合格证

| 供方单位 |  | （公章） |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需方单位 |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 供货数量/(m3) |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  | 供货日期 |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  | 填证日期 |  |  |  |
| 执行标准 |  | □GB∕T 25181 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 原材料 信息 | 项目 |  |  | 水 |  | 水泥 | 砂 |  | 掺合料 |  | 外加剂 |
|  | 品种规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿 拌 砂 浆 性 能 指 标 | 检验项目 |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  | 检测结果 |  |
|  | 表观密度（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稠度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2h稠度损失率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保水率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14天拉伸粘结强度/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天抗压强/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天收缩率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其它性能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                                           审核人：                                        检验人：

G.0.3  干混砂浆合格证可按照表G.0.3采用。

表G.0.3  干混砂浆合格证

| 生产单位 |  | （公章） |  |  |  |  | 合格证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购货单位 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 供货数量/(吨) |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |  |  | 注册商标 |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  | 填证日期 |  |  |  |
| 执行标准 |  | □GB∕T 25181 |  |  |  |  | 检验报告编号 |  |  |  |
| 原材料信息 | 项目 |  | 水 |  | 水泥 | 砂 |  | 掺合料 |  | 外加剂 |
|  | 品种规格 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验报告编号 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干 混 砂 浆 性 能 指 标 | 项 目 |  |  | 标准要求 |  |  |  |  | 检验结果 |  |
|  | 表观密度/kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稠度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2h稠度损失率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保水率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间/ min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14天拉伸粘结强度/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天抗压强度/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天收缩率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其它性能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准人：                                           审核人：                                        检验人：

- 附录H  检验项目

H.0.1  预拌混凝土检验项目参数可按照表H.0.1采用。

表H.0.1 预拌混凝土检验项目参数表

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  | 比表面积、标准稠度用水量、细度、密度、凝结时间、安定性、抗压强度、抗折强度、氧化镁、氯离子含量、碱含量、放射性 | 依据《通用硅酸盐水泥》GB 175 |
| 2 | 掺 合 料 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、活性指数、密度、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性、放射性 | 依据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |
|  |  | 矿渣粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、初凝时间比、放射性 | 依据《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046 |
|  |  | 硅灰 | 比表面积、活性指数、需水量比、烧失量、含水率、二氧化硅含量、放射性 | 依据 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690、《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |
|  |  | 石灰石粉 | 细度、抗压强度比、流动度比、MB值、含水量、碳酸钙含量、氯离子含量、放射性 | 依据《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164、《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |
|  |  | 磷渣粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、安定性、五氧化磷含量、放射性 | 依据 GBT 26751《用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》、《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T 317 |
|  |  | 天然沸石粉 | 细度、活性指数、需水量比、含水量、氯离子含量、放射性 | 依据《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003、《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 566 |
|  |  | 复合掺合料 | 细度、流动度比、活性指数、胶砂抗压强度增长比、烧失量、三氧化硫含量、氯离子含量、安定性、放射性 | 依据《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 |
| 3 | 细骨料 |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、石粉含量、MB值、泥块含量、表观密度、松散堆积和紧密空隙率、含水率、压碎值、坚固性、有害物质含量、碱骨料反应、片状颗粒含量、放射性 | 依据《建设用砂》GB∕T 14684、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |
| 4 | 粗骨料 |  | 颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、表观密度、松散堆积和紧密空隙率、吸水率、坚固性、不规则颗粒含量、碱骨料反应、放射性 | 依据《建设用卵石、碎石》GB/T 14685、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |
| 5 | 外 加 剂 | 减水剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率）、减水率、凝结时间之差、抗压强度比、1h经时变化量、相容性 | 依据《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土膨胀剂》GB/T 23439 |
|  |  | 引气剂和引气减水剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率）、减水率（仅限引气减水剂）、相容性（仅限引气减水剂）、凝结时间之差、抗压强度比、含气量、含气量经时损失 |  |
|  |  | 早强剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、抗压强度比、氯离子含量、碱含量 |  |
|  |  | 缓凝剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、凝结时间之差、抗压强度比 |  |
|  |  | 泵送剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率）、减水率、坍落度1h经时损失、1h经时变化量 |  |
|  |  | 防冻剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、含气量、减水率（仅限复合类防冻剂）、碱含量、氯离子含量 |  |
|  |  | 速凝剂 | 密度（细度）、水泥净浆初凝和终凝时间 |  |
|  |  | 阻锈剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率） |  |
|  |  | 膨胀剂 | 水中7d限制膨胀率、空气中21d限制膨胀率、细度、抗压强度、凝结时间 | 依据《混凝土膨胀剂》GB/T23439 |
|  |  | 防水剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、抗压强度比、渗透高度比 | 依据《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474 |
| 6 | 水 |  | pH 值、水泥凝结时间、水泥胶砂强度、不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量 | 依据《混凝土用水标准》JGJ 63 |
| 7 | 生产用废水废浆回收水 |  | pH 值、含固量、水泥凝结时间、水泥胶砂强度、不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量、留置时间 | 依据《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T 2681 |
| 8 | 生产用废水废浆回收浆 |  | pH 值、含固量、水泥凝结时间、水泥胶砂强度、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量、留置时间 | 依据《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T 2681 |
| 9 | 混凝土 |  | 配合比设计、抗压强度、坍落度、坍落度经时损失、扩展度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子含量 | 依据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55、《预拌混凝土》GB/T 14902 |

注：

- 预拌混凝土试验室应至少具备项目类别中加粗字体参数的检验能力，非加粗字体参数的部分可委托具有相应资质的机构检测；

- 检验项目应注意识别相关标准可能由于修订更新或废止引起参数名称或要求的变化，具体以现行有效标准的要求为准；

- 外加剂的检验项目参数应注意识别粉状或液体的要求；

- 使用的其他添加剂如纤维等应符合相应标准要求；

- 检验项目表未列举的参数，可根据设计或供需双方商定，按相关标准要求执行。

H.0.2  预拌砂浆检验项目参数可按照表H.0.2采用。

表H.0.2 预拌砂浆检验项目参数表

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  | 细度、比表面积、凝结时间、安定性、抗压强度、抗折强度、放射性 | 依据《通用硅酸盐水泥》GB 175 |
| 2 | 掺 合 料 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、活性指数、密度、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性、放射性 | 依据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |
|  |  | 矿渣粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、烧失量、初凝时间比、放射性 | 依据《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046 |
|  |  | 硅灰 | 比表面积、活性指数、需水量比、烧失量、二氧化硅含量、放射性 | 依据 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690 |
|  |  | 天然沸石粉 | 细度、活性指数、需水量比、氯离子含量、放射性 | 依据JG/T 566《混凝土和砂浆用天然沸石粉》 |
| 3 | 细骨料 |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、压碎值、表观密度、松散堆积和空隙率、坚固性、有害物质含量、碱骨料反应、放射性 | 依据《建设用砂》GB∕T 14684 |
| 4 | 外 加 剂 | 减水剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率）、减水率、凝结时间之差、抗压强度比、相容性 | 依据《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  | 引气剂和引气减水剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率）、减水率（仅限引气减水剂）、相容性（仅限引气减水剂）、凝结时间之差、抗压强度比、含气量、含气量经时损失 |  |
|  |  | 早强剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、抗压强度比、氯离子含量、碱含量、抗压强度比 |  |
|  |  | 缓凝剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、凝结时间之差、抗压强度比 |  |
|  |  | 泵送剂 | pH、密度（细度）、含固量（含水率）、减水率、坍落度1h经时损失 |  |
|  |  | 防冻剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、含气量、泌水率比、分层度、凝结时间差 | 依据《水泥砂浆防冻剂》JC /T 2031 |
|  |  | 防水剂 | 安定性、凝结时间、吸水量比、密度（细度）、抗压强度比、收缩率比、透水压力比 | 依据《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474 |
|  |  | 砌筑砂浆增塑剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、分层度、含气量、凝结时间差、抗压强度比 | 依据《砌筑砂浆增塑剂》JC/T164 |
|  |  | 抹灰砂浆增塑剂 | 密度（细度）、含固量（含水率）、保水率比、含气量、含气量1h变化量、凝结时间差、2h稠度损失率、抗压强度比、14d拉伸粘结强度 | 依据《抹灰砂浆增塑剂》JC/T426 |
| 5 | 水 |  | pH 值、水泥凝结时间、水泥胶砂强度、不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量 | 依据《混凝土用水标准》JGJ 63 |
| 6 | 生产用废水废浆回收水 |  | pH 值、含固量、水泥凝结时间、水泥胶砂强度、不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量、留置时间 | 依据《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T 2681 |
| 7 | 生产用废水废浆回收浆 |  | pH 值、含固量、水泥凝结时间、水泥胶砂强度、硫酸根离子含量、氯离子含量、碱含量、留置时间 | 依据《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T 2681 |
| 8 | 预拌砂浆 | 湿拌砂浆 | 配合比设计、稠度、保水率、压力泌水率、抗压强度、14d拉伸粘结强度、28d收缩率、抗冻性、抗渗压力（仅限防水砂浆） | 《预拌砂浆》GB∕T 25181、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98、《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 |
|  |  | 干混砂浆 | 配合比设计、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、压力泌水率、抗压强度、14d拉伸粘结强度、28d收缩率、抗冻性、抗渗压力（仅限防水砂浆） |  |

注：

- 1、预拌砂浆试验室应至少具备项目类别中加粗字体参数的检验能力，非加粗字体参数的部分可委托具有相应资质的机构检测；

- 2、检验项目应注意识别相关标准可能由于修订更新或废止引起参数名称或要求的变化，具体以现行有效标准的要求为准；

- 3、外加剂的检验项目参数应注意识别粉状或液体的要求；

- 4、水、生产用废水废浆回收水、生产用废水废浆回收浆的检验项目参数仅适用于湿拌砂浆的相关规定要求；

- 5、使用的添加剂、填料等应符合相应标准要求；

- 6、检验项目表未列举的参数，可根据设计或供需双方商定，按相关标准要求执行。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”和“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他规范、规程、标准执行时，采用“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。

- 引用标准名录

1、《通用硅酸盐水泥》GB 175

2、《安全标志及其使用规则》GB 2894

3、《混凝土外加剂》GB 8076

4、《供配电系统设计规范》GB 50052

5、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

6、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

7、《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077

8、《水泥取样方法》GB/T 12573

9、《建设用砂》GB/T 14684

10、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

11、《预拌混凝土》GB/T 14902

12、《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T 17431.1

13、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

14、《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

15、《混凝土膨胀剂》GB/T 23439

16、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

17、《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

18、《预拌砂浆》GB/T 25181

19、《用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》GB/T 26751

20、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

21、《职业健康安全管理的要求》GB/T 28001

22、《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164

23、《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

24、《混凝土强度检验与评定标准》GB/T 50107

25、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

26、《混凝土防冻剂》JC/T 475

27、《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164

28、《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

29、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223

30、《混凝土试验用搅拌机》JG/T 244

31、《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T 317

32、《抹灰砂浆增塑剂》JG/T 426

33、《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

34、《试验用砂浆搅拌机》JG/T 3033

35、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

36、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

37、《混凝土用水标准》JGJ 63

38、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70

39、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98

40、《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221

41、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

42、《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318

43、《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

44、《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》DB51/T 104

45、《预拌混凝土搅拌站废水废浆回收利用技术规程》DB51/T2681

46、《四川省预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T 5060

四川省工程建设地方标准

四川省预拌混凝土及砂浆企业试验室

技术标准

Technical standard for ready-mixed concrete and mortar enterprise laboratory management in Sichuan Province

DBJ51/T xxx-2023

# 条 文 说 明

制 定 说 明

为了便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编写组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据和执行中需注意的有关事项进行了说明，但条文不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和掌握标准规定的参考。