备案号:JXXXXX-XXXX

四川省工程建设地方标准

P                              DBJ51/TXXX—XXXX

四川省建筑工程清水混凝土施工技术规程

（Technical Specification for Architectural Engineering

Fair-Faced Concrete in Sichuan Province）

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                      XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅    发布

- 四川省工程建设地方标准

四川省建筑工程清水混凝土施工技术规程

（Technical Specification for Architectural Engineering Fair-Faced Concrete in Sichuan Province）

DBJ51/T XXXX—XXXX

主编单位：成都市建筑科学研究院有限公司

中建三局集团有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXX年XX月XX日

- XXXXXX

2025-XX-XX   成 都

目    次

1总   则	1

2术  语	2

3基本规定	3

4工程设计	4

4.1一般规定	4

4.2结构设计	4

5模板工程	6

5.1模板选型	6

5.2模板设计	6

5.3模板加工	8

5.4模板安装	9

5.5模板细部处理	9

5.6模板验收	10

5.7模板拆除与维护	10

6钢筋工程	12

6.1钢筋深化设计	12

6.2钢筋绑扎与安装	12

7混凝土工程	14

7.1原材料	14

7.2配合比设计	15

7.3混凝土配制及运输	16

7.4混凝土浇筑	17

7.5混凝土养护	18

8装配式清水混凝土	19

8.1一般规定	19

8.2模具	20

8.3构件拆模与养护	20

8.4构件安装	22

8.5使用维护	23

9表面处理与保护剂施工	24

9.1清水混凝土表面处理	24

9.2清水混凝土保护剂施工	25

10成品保护	26

10.1施工阶段保护	26

10.2使用过程保护与维护	27

11质量验收	28

11.1模板工程	28

11.2钢筋工程	30

11.3混凝土工程	30

11.4表面保护剂工程	33

本规程用词说明	34

引用标准名录	35

条文说明	37

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 Engineering Design	4

4.1 General Requirements	4

4.2 Structural Design	4

5 Formwork Engineering	6

5.1 Formwork Selection	6

5.2 Formwork Design	6

5.3 Formwork Fabrication	8

5.4 Formwork Installation	9

5.5 Formwork Detailing	9

5.6 Formwork Inspection and Acceptance	10

5.7 Formwork Removal and Maintenance	10

6 Reinforcement Engineering	12

6.1 Reinforcement Detailing Design	12

6.2 Reinforcement Tying and Installation	12

7 Concrete Engineering	14

7.1 Raw Materials	14

7.2 Mix Proportion Design	15

7.3 Concrete Mixing and Transportation	16

7.4 Concrete Placement	17

7.5 Concrete Curing	18

8 Prefabricated Fair-Faced Concrete	19

8.1 General Requirements	19

8.2 Molds	20

8.3 Demolding and Curing of Components	20

8.4 Component Installation	22

8.5 Use and Maintenance	23

9 Surface Treatment and Protective Coatings	24

9.1 Fair-Faced Concrete Surface Treatment	24

9.2 Application of Protective Coatings	25

10 Finished Product Protection	26

10.1 Protection During Construction Stage	26

10.2 Protection and Maintenance During Service	27

11 Quality Inspection and Acceptance	28

11.1 Formwork Engineering	28

11.2 Reinforcement Engineering	30

11.3 Concrete Engineering	30

11.4 Protective Coating Works	33

Explanatory Notes on Terminology	34

List of Referenced Standards	35

Explanatory Notes to Clauses	37

- 1 总   则

1. 0. 1为保证四川省建筑工程清水混凝土的工程质量、规范施工管理水平，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本规程。

1. 0. 2本规程适用于四川省建筑工程清水混凝土的设计、施工、质量管理与验收。

1. 0. 3清水混凝土的设计、施工、质量管理与验收除应符合本规程外，尚应符合国家及四川省现行有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1 清水混凝土 fair-faced concrete

直接利用混凝土成型后的自然质感作为饰面效果的混凝土。

2.0.2 普通清水混凝土 standard fair-faced concrete

表面颜色无明显色差，对饰面效果无特殊要求的清水混凝土。

- 2.0.3 饰面清水混凝土 decorative fair-faced concrete

表面颜色基本一致，由有规律排列的对拉螺栓孔眼、明缝、禅缝、假眼等组合形成的，以自然质感为饰面效果的清水混凝土。

2.0.4 装饰清水混凝土 formlining fair-faced concrete

表面形成装饰图案、镶嵌装饰片、透光或彩色的清水混凝土。

2.0.5 对拉螺栓孔眼eyelet of tie rod

对拉螺栓在混凝土表面形成的按一定规律排列、有饰面效果的孔眼。

2.0.6 明缝 visible joint

凹入混凝土表面有规律的分格线或装饰线。

2.0.7 禅缝 panel joint

模板面板拼缝、接缝在混凝土表面留下的整齐、均匀的痕迹。

2.0.8 堵头 bulkhead

模板内侧对拉螺栓套管两端的定位、成孔配件。

2.0.9 假眼 artificial eyelet

在没有对拉螺杆的位置设置堵头或接头而形成的有饰面效果的孔眼。

2.0.10 拼缝 plate joint

清水混凝土大模板内不同板块间拼接形成的缝隙。

2.0.11保护剂 protective agent

提高清水混凝土耐久性、耐污染能力，但不改变其表观效果的涂层。

- 3 基本规定

3.0.1 清水混凝土可分为普通清水混凝土、饰面清水混凝土和装饰清水混凝土。

3.0.2 清水混凝土工程应进行建筑设计和结构设计，且应与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010配套执行。

3.0.3 后浇清水混凝土面层兼具加固作用时应进行加固设计，加固类清水混凝土工程需由设计单位出具专项方案，施工方按方案执行。

3.0.4 清水混凝土的力学性能、耐久性能、尺寸稳定性、环保性能应满足设计和施工的要求。

3.0.5 清水混凝土制备宜采用预拌和预制生产方式，预拌清水混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，预制清水混凝土构件应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定，清水混凝土工程应实施设计交底→模板试拼验收→工艺样板确认→浇筑参数锁定→成品评估五阶段质控，各阶段形成书面记录。

3.0.6 清水混凝土施工应进行全过程质量控制。对于效果要求相同的清水混凝土，其材料和施工工艺应保持一致。

3.0.7 清水混凝土施工前应编制专项方案，方案中应包含关键工序和节点深化，并在实施过程中进一步优化提高。

3.0.8 清水混凝土工程应在上道施工工序质量验收合格后再进行下道施工工序。应对施工管理人员和操作人员进行技术交底。

3.0.9 清水混凝土施工前应做样板试验。样板应经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同确认其满足设计意图及质量要求后，作为工程质量验收的参照。

3.0.10 清水混凝土工程应进行施工图深化设计，包括对清水混凝土饰面效果设计、模板细部设计，以及预埋件、预留孔洞等进行设计，深化设计文件应由设计单位确认。

3.0.11 处于潮湿环境或干湿交替环境的混凝土应控制混凝土中的碱含量。

3.0.12 清水混凝土外表面宜喷涂保护剂来提高清水混凝土耐久性、防污染及耐水性。

3.0.13 用于住宅、学校等场所清水混凝土，应控制混凝土中氡含量。

- 4 工程设计

  - 4.1 一般规定

4.1.1 清水混凝土工程设计应按照模数化和标准化要求，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。

4.1.2 清水混凝土工程设计应遵循“结构-装饰一体化”原则，兼顾力学性能、耐久性能与视觉表现，避免后期装饰覆盖。

4.1.3 清水混凝土工程应进行细部节点设计，并应出具设计文件。

4.1.4 对于饰面清水混凝土和装饰清水混凝土，应绘制构件详图，并应明确明缝、禅缝、对拉螺栓孔眼、装饰图案和装饰片等的形状、位置和尺寸。

4.1.5 清水混凝土的施工缝宜与明缝位置一致。

4.1.6 普通清水混凝土应避免色差。

4.1.7 清水混凝土的装饰设计应根据建筑物的结构尺寸、强度、外观要求确定清水混凝土的类型和施工范围。

4.1.8 预制清水混凝土构件应进行标准化定型设计，充分体现施工便捷性与技术经济性。

4.1.9 后浇清水混凝土加固设计应采取保证新增截面与原截面粘结牢固，形成整体共同工作的有效措施，并应避免对未加固部分，以及相关结构、构件和地基基础造成不利的影响。

4.1.10 清水混凝土修补与防护工程应进行专项设计，专项设计应在外观及耐久性调查、检测与评定的基础上根据损伤原因和程度、工作环境、结构安全性和耐久性等要求进行。

  - 4.2 结构设计

4.2.1 清水混凝土结构设计使用年限不宜超过50年，耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476。清水混凝土结构的环境条件宜符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 清水混凝土结构的环境条件

| 环境类别 |  | 环境条件 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 室内正常环境 |
| 二 | a | 室内潮湿环境； 非严寒和非寒冷地区的露天环境； 非严寒和非寒冷地区与无侵蚀的水或土壤直接接触的环境 |
|  | b | 干湿交替环境； 严寒和寒冷地区的露天环境； 严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀的水或土壤直接接触的环境 |

4.2.2 清水混凝土的强度等级应符合下列规定：

1 普通钢筋混凝土结构采用的清水混凝土强度等级不宜低于C30；

2 相邻清水混凝土结构的混凝土强度等级宜一致。

4.2.3 清水混凝土结构设计应考虑配筋特殊情况，处于露天环境的清水混凝土结构，其最外层钢筋的混凝土保护层最小厚度应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 最外层钢筋的混凝土保护层最小厚度

| 部位 | 保护层最小厚度（mm） |
| --- | --- |
| 墙、板、壳 | 25 |
| 梁 | 35 |
| 柱 | 35 |

4.2.4 清水混凝土结构设计应根据饰面效果对螺孔位置的要求来适当调整钢筋位置。

4.2.5 当钢筋混凝土伸缩缝的间距不符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定时，清水混凝土强度等级不宜高于C40。同时楼（屋）盖和墙体的结构设计应符合下列规定：

1 水平方向（长向）的钢筋宜采用带肋钢筋，钢筋间距宜适当减小，配筋率宜增加；

2 可根据工程的具体情况，采用设置后浇带或跳仓施工等措施；

3 当采用后浇带分段浇筑混凝土时，后浇带施工缝宜设在明缝处，且后浇带宽度宜为相邻两条明缝的间距。

- 5 模板工程

模板选型

5.1.1模板面板的材质应满足清水混凝土表面一致性和重复使用的要求。模板面板宜采用木胶合板、铝合金模板、钢模板、塑料模板、复合模板等。同一工程中宜采用同种面板材料。

5.1.2 模板体系的模板面板、背楞及架体应具有足够的强度、刚度，并应保证其整体稳定性。

5.1.3 根据清水混凝土类型（普通、饰面、装饰、艺术）及施工条件，可参考表5.1.3选择模板类型。

表5.1.3 清水混凝土模板选型

| 模板类型 | 适用清水混凝土类型 |
| --- | --- |
| 散拼式木模板 | 普通、饰面清水混凝土 |
| 艺术造型模板 | 装饰清水混凝土 |
| 全钢、铝合金大模板 | 荷载大，平整度、曲面偏差要求高的构件 |

模板设计

5.2.1 清水混凝土模板应根据设计文件要求、外观质量要求、施工流水的划分等进行设计，使其能表现清水混凝土表面质感，满足清水混凝土的几何尺寸和精度要求，并应符合下列原则：

1 模板设计中应积极与设计单位沟通，应遵循结构构件尺寸的标准化以及每一模板应用面积的等量化原则。

2 通过模板体系化设计，宜实现工厂化（车间化）制作原则。

5.2.2 模板设计应明确模板类型、模板分块、模板体系加固方式、模板拼缝位置、明缝及装饰缝位置、孔眼排布方式等内容。体量较大的清水混凝土建筑，应明确模板的周转使用、改制再利用等内容。

5.2.3 复杂异形双曲面结构（如曲面结构、曲面幕墙等）的模板应采用BIM正向设计软件进行深化设计，建立三维曲面参数化模型，并应符合下列要求：

1 确保深化的模板曲面线型精度误差不大于1mm/m。

2 模型应符合《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212中LOD400精度要求。包含模板分块定位、模板螺栓孔定位、背楞（含定位背楞）布置、预留孔洞、模板支撑体系及节点详图等。

3 通过BIM模拟验证模板拼装可行性，避免现场返工。

5.2.4 模板设计应满足下列要求：

1 模板结构应牢固稳定，接缝应严密，规格尺寸应准确，拼缝位置应与建筑整体装饰缝线对齐协调。

2 单块模板的面板间应尽量减少拼缝。当多块模板接长或接高时，模板接缝应对齐，相邻模板高低差不超过0.5mm。

3 外墙模板竖向分块宜以轴线或门窗口中心线为对称中心线，内墙模板分块宜以墙中线为对称中心线。

4 外墙模板水平分块接缝宜设置于楼层标高、窗台标高、框架梁梁底标高等分格线位置，接缝位置应处于同一高度，条件允许时模板接缝处宜设置明缝。

5 当设计有装饰缝（装饰线）的构件，模板的拼缝还应兼顾与装饰缝的美观及协调性。

6 对拉螺栓应根据清水混凝土的饰面效果和模板加固体系设计进行排布，保证孔眼的整齐、均匀。不需设置对拉螺栓但饰面效果有要求的位置可设置装饰性对拉螺栓孔眼。

7 对于异形节点，采取定型模板分块与异形模板分块组合设计，减少异形模板用量。

8 曲面模板可采用多层衬模叠加工艺，清水模面板拼缝打磨平整度应不超过0.5mm。

9 墙体模板、梁侧面模板宜高出浇筑面50mm~100mm。

10 模板拼缝宜设置在背楞加肋处，无肋拼缝处应有防止漏浆措施。

11 模板面板的钉眼、焊缝等部位的处理不应影响混凝土饰面效果。

12 阴角部位应配置定型阴角模，角模面板之间宜斜口拼接。

13 阳角部位宜用两面模板直接搭接，接缝处采用海绵胶条嵌缝。

14 设计有不设置明缝、孔眼等特殊要求时，清水混凝土模板应结合工程实际情况进行专门设计。

5.2.5 模板设计应形成下列文件：

1 模板的平面配模设计图。

2 面板分割设计和螺栓孔排布设计图。

3 详细的模板支设节点设计图。

4 模板结构设计计算书及模架设计图。

  - 模板加工

5.3.1 模板面板的处理应符合下列规定：

1 模板面板应进行分割设计，依据构件的长度、高度和模板的配置高度、模板配置位置，计算确定在模板上的分割线位置；模板分割线位置在模板安装就位后应与建筑立面设计的吻合。

2 采用钢、铝模板时，面板宜经抛光处理。

3 对于复杂曲面使用的模板，宜采用高精度数控雕刻机或激光切割机进行自动化下料加工，保证曲率半径误差应不超过L/2000（L为曲面母线长度），边缘吻合度偏差不超过0.5mm。

4 采用胶合板模板时，胶合板模板切割边缘需采用耐水封边漆封闭，分两次涂刷，避免后期开裂。

5 胶合板模板面板可采用螺钉或螺栓固定在支撑体系上。宜选用从模板背后固定的方案。

6 曲面异型模板接缝，宜采用柔性拼接技术，缝口填充聚氨酯密封胶封闭。

7 梁、剪力墙及柱模板在现场安装时宜在模板拼缝间粘贴海绵胶条，加工时需预留1mm~1.5mm的间隙。

5.3.2 模板应严格按照设计要求进行加工组装，控制加工精度，保证模板表面平整、方正，拼缝严密。模板加工过程中应符合下列规定：

1 模板加工宜设置专门场地，建立操作平台，平台应有足够的强度、刚度，并配有调平装置。

2 拼装前应对板材、背楞进行预调平。模板组拼、组焊应在专用工装胎具和操作平台上进行，并采用合理的焊接、组装顺序和方法。组拼组焊后的模板变形应在专用平台上校正。

3 模板背楞严格按照受力计算的间距进行布置。防锈漆、封边漆应涂刷均匀，标识明确，活动部位应涂润滑剂。模板龙骨不宜有接头。当确需接头时，有接头的主龙骨数量不应超过总量的50%。

4 大模板制作应设置模板吊环；吊环采用HPB300钢筋或Q235B圆钢制作，采取热加工形式并利用工装成型。

5 模板加工完成后宜进行预拼及验收，对模板平整度、外形尺寸、相邻板面高低差以及螺栓组合情况进行校核。校核无误后编号。

6 模板表面需进行清洗，确保模板表面清洁、光滑、无污染。清洗模板的材料不能与模板表面产生化学反应，同时不得对模板造成污染。

7 清洗完成后的模板在工厂内堆放采取水平堆放或插片式立放，水平堆放高度不宜超过4层。模板堆放时面板对面板、背楞对背楞，面板之间采用海绵或其他软质材料进行分隔，避免碰伤。

8 模板转运时须对模板边角进行保护，避免损坏。

  - 模板安装

5.4.1 模板安装前，应进行下列工作：

1 核对模板编号、数量。

2 检查模板面板的清洁度。

3 核对模板接缝、明缝条、装饰图案预定位置，核对预留螺栓孔眼位置。

4 检查定型模板背楞及其他附属件连接是否牢固。

5 检查模板是否涂刷脱模剂。

5.4.2 模板安装时应根据模板编号进行，模板之间连接紧密，模板接缝处应有防漏浆措施。

5.4.3 对拉螺栓应与模板面垂直设置，如对拉螺栓位置与钢筋位置冲突，应遵循钢筋避让螺栓的原则。

5.4.4 对拉螺栓宜选用三段式限位对拉螺栓，使用部位有防水要求时应在混凝土内部螺杆段上增加止水片。对拉螺栓与模板之间应设置橡胶垫圈，缝隙应采用玻璃胶等材料密封，防止漏浆。

5.4.5 清水混凝土模板之间应有可靠连接，宜采用工具式夹具或连接件。

5.4.6 脱模剂的选用应考虑模板类型、所要求的混凝土表面效果和施工条件。宜选用涂刷方便，不改变混凝土表面品质的脱模剂。同一工程所选用脱模剂应为同一品牌，涂刷时应薄而均匀，不得漏刷。脱模剂应符合GB50666《混凝土结构工程施工规范》要求，选用水性脱模剂（VOC含量≤50g/kg），接触角≥75°，且不得污染混凝土表面。

  - 模板细部处理

5.5.1 装饰缝的处理应符合下列规定：

1 模板竖缝宜设在竖肋位置，面板边口刨平后，先固定其中一块面板，在拼缝处涂透明玻璃胶，紧贴连接另外一块。

2 模板面板水平缝接缝宽度不宜大于0.6mm。

5.5.2 背楞与面板的连接宜采用螺钉从背面固定，螺钉以进入面板1/2~2/3厚度为宜，螺钉间距宜控制在200mm以内。

5.5.3 明缝效果主要通过设置明缝条来实现。支模前在模板正确位置弹线，将专用明缝条牢固固定在模板面板上。明缝条宜为内小外大的梯形截面，应将长边贴在面板上，方便拆除。

5.5.4 清水混凝土的各种预留预埋应一次到位，且预埋位置、质量应符合要求。在混凝土浇筑前应对预埋件的数量、部位、固定情况进行检查验收。预埋件应有可靠固定措施，钢筋骨架稳定时可与构件主筋焊接，否则应设置专门支撑件固定。

  - 模板验收

曲面清水混凝土模板体宜采用三维激光点云扫描仪（精度±0.05mm/m）进行偏差检测，并根据点云数据进行校正。清水混凝土模板允许偏差如表5.6所示。

表5.6 清水混凝土模板允许偏差值

| 项目 | 允许偏差(mm) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位移 | ±3 | 以轴线基准线为准 |
| 截面模内尺寸 | 0,-3 | 不含装饰面修正量 |
| 表面平整度 | ≤0.3mm/2m | 2m靠尺+塞尺 |
| 曲面模板线性偏差 | ≤1.5mm/m | 仅适用于双曲面构件 |

  - 模板拆除与维护

5.7.1 清水混凝土竖向构件的拆模时间应适当延长，夏季≥24h，冬季≥36h，高寒地区拆模时间应进一步延长。水平构件底部模板拆除时间应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。对于异型双曲构件，底部模板应达到设计强度后方可拆除。

5.7.2 模板的拆除顺序应按照设计要求进行，不得碰撞混凝土成品。

5.7.3 模板拆除和搬运过程中应采取措施避免损伤。

5.7.4 模板拆除后应立即清理干净，涂刷脱模剂后待用。

5.7.5 对损伤或变形的模板应进行修复或更换。

5.7.6 模板应存放在专用场地，存放区应做好防水防潮措施。模板可采用面板相对的方式平放，堆放高度不宜超过4层，也可插片式立放，应确保模板装饰面不受损伤。

- 6 钢筋工程

  - 6.1 钢筋深化设计

6.1.1 钢筋深化设计应根据构件的几何尺寸与构件内型钢的截面尺寸，对构件内钢筋进行排布或调整，并设计各构件钢筋相互穿插或与型钢连接的构造措施，使梁、柱以及其他构件钢筋穿插位置满足设计、规范要求，保证混凝土浇筑质量。

6.1.2 钢筋排布应尽量均匀。

6.1.3 当构件内钢筋在节点处受其他构件内型钢阻挡无法按照原图纸要求穿插时，应与设计协商对钢筋进行调整。如需对钢筋直径作出代换，应遵循等强代换原则，并满足钢筋延伸率、构件承载力、裂缝宽度、挠度控制及抗震规定要求，调整后的钢筋图纸应得到设计确认。

6.1.4 钢筋与型钢的连接可以采用钢筋绕过型钢、钢筋伸至型钢边弯锚、钢筋穿过型钢腹板、钢筋与型钢通过连接板焊接连接、钢筋与型钢通过钢筋接驳器连接等方式进行，深化设计时应根据设计要求及实际情况选用。

6.1.5 在型钢深化设计过程中要注意混凝土浇筑、振捣的需要，选取合理的加劲肋形式或在模板合理部位预留混凝土浇筑孔、振捣孔。

6.1.6 钢筋深化设计应进行多专业碰撞检查，确保钢筋与管线、预埋件的交叉净距满足设计要求。

  - 6.2 钢筋绑扎与安装

6.2.1 用于绑扎的钢筋半成品应清洁、无明显的锈蚀和污染。

6.2.2 当清水混凝土竖向构件、水平构件分步浇筑时应符合下列要求：

1 竖向构件浇筑混凝土前应在水平构件纵筋位置采用同直径的短钢筋卡位。

2 梁柱节点位置的连接板、钢筋接驳器宜预先使用PE保护套、热收缩膜包裹保护。

6.2.3 当采取清水混凝土竖向构件、水平构件同步浇筑施工工艺时，节点区按照竖向构件、水平构件的顺序进行钢筋穿插。当有斜向支撑构件时，按照柱纵筋、斜撑纵筋、梁纵筋的顺序安排钢筋穿插。

6.2.4 梁钢筋绑扎前宜采取措施对梁底清水模板进行保护。

6.2.5 钢筋保护层垫块宜梅花形布置并适当加密，垫块颜色应与清水混凝土颜色保持一致。垫块外表面应避免出现尖锐端部，避免划伤模板。当采用钢筋制品马凳筋或支撑铁时，马凳筋或支撑铁与模板接触部位应做防锈等处理措施，避免产生锈迹。

6.2.6 每个钢筋交叉点均应绑扎，绑扎钢丝不得少于两圈，扎扣及尾端应朝向构件截面的内侧，禁止外露。

6.2.7 钢筋绑扎完成后，若无法及时浇筑混凝土，应采取防雨水冲淋的保护措施。遭遇降雨后，应及时清除浮锈。

- 7 混凝土工程

  - 7.1 原材料

7.1.1 清水混凝土的原材料除应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的一般规定外，尚应符合下列要求：

1 同一工程宜选用同一厂家、同一产地、同一品种、同一规格等级的原材料；

2 原材料的验收和技术参数应一致，且应有足够的储存量。

7.1.2 水泥的选择及质量要求应符合下列规定：

1 水泥品种与强度等级应根据设计、施工要求以及工程所处的环境确定，宜选用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥及白色硅酸盐水泥；

2 水泥应具有良好的水化性能和稳定的颜色，保证混凝土整体色泽均一。

7.1.3 粉煤灰的选择及质量要求应符合下列规定：

1 宜选用F类I级或Ⅱ级粉煤灰，当选用Ⅱ级粉煤灰时，烧失量不应大于5.0%；

2 其他性能指标应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定。

7.1.4 粒化高炉矿渣粉的选择及质量要求应符合下列规定：

1 应使用S95级及以上矿渣粉，比表面积宜为400m2/kg~500m2/kg；

2 其他性能指标应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定。

7.1.5 当掺用其他矿物掺合料时，应符合现行相关标准规定，并经过充分试验验证，确定满足清水混凝土要求后使用。

7.1.6 骨料的选择及质量要求应符合下列规定：

1 同一工程应选用同一料源和相同技术指标要求的骨料，不宜采用洞渣料、再生料、钢渣料。

2 粗骨料应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685中的规定，并要求粒形规整、坚硬、无泥土和有机杂质；

3 细骨料应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684中的规定，并要求颗粒级配分布均匀、清洁，含粉量满足施工要求，确保混凝土拌合均匀及表面质量。

7.1.7 外加剂除应符合《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119中的规定外，尚应符合下列规定：

1 在混凝土中掺用外加剂时，应选用具有良好相容性、无副作用的产品，避免引起混凝土分层、离析或颜色不均等问题，其种类和掺量应根据混凝土流动性、施工方式及气温等条件经试验确定；

2 宜选用无色透明液体外加剂，外加剂不应与混凝土中其他组分反应改变混凝土的颜色，且在混凝土硬化后表面不会出现析霜或返潮现象；

3 当采用色彩外加剂时，应不影响混凝土的相关性能，并具有良好的相容性、分散性、持久性、耐久性和化学稳定性。

4 混凝土防冻剂应符合《混凝土防冻剂》JC/T 475 的规定。

7.1.8 混凝土用水应符合现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，不得使用海水、沼泽水、混凝土企业设备回收水及pH<5的酸性水。

  - 7.2 配合比设计

7.2.1 清水混凝土配合比设计除应符合《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定外，尚应符合下列要求：

1 应根据设计要求，采用颜色和技术指标一致的原材料进行试配，确定清水混凝土表面的质感及装饰效果；

2 应考虑工程所处环境，对于有抗冻、抗渗、抗碳化、抗氯离子侵蚀和抗硫酸盐腐蚀等耐久性要求的清水混凝土，配合比设计尚应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476和《混凝土结构设计规范》GB/T 50010的有关规定。

7.2.2 清水混凝土的配合比设计参数选取宜符合下列规定：

1 胶凝材料用量应较同强度等级普通混凝土适当提高，不宜低于320kg/m³；

2 砂率宜在38～45%的范围内，粗骨料最大粒径不宜大于32.5mm，在满足施工性能的前提下，宜提高粗骨料含量；

3 混凝土中宜掺加矿物掺合料，不同矿物掺合料掺量应根据混凝土的性能通过试验确定；

4 用水量不宜大于170kg/m3；

5 减水剂的掺量应根据混凝土流动性、泌水率、含气量、施工气温等要求经试验确定。

7.2.3 经过初步配制试验确定的混凝土配合比，应通过上机试验进行验证，保证在实际生产条件下混凝土拌合物的性能符合设计和施工要求。

  - 7.3 混凝土配制及运输

7.3.1 清水混凝土的生产设备应符合下列规定：

1 搅拌机应符合现行国家标准《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的规定；

2 原材料计量应采用电子计量设备。计量设备应能连续计量不同混凝土配合比的各种原材料，并应具有逐盘记录和储存计量结果（数据）的功能，其精度应符合国家标准《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的规定；

3 计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书，并应定期校验。混凝土生产单位每月应至少自检一次；每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

7.3.2 清水混凝土搅拌运输设备应满足现行国家标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408的规定，宜采用专用搅拌运输车，装料前容器内应清洁、无积水，并应根据环境温度采取防冻、防晒等措施。

7.3.3 清水混凝土生产过程控制应符合下列规定：

1 原材料进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证等；各种原材料应分仓或分罐储存，并应做好详细标识；

2 对首批进场的原材料取样复检合格后，应立即进行“封样"，以便与后续进场的材料进行对比，发现有明显颜色差别的严禁使用；

3 清水混凝土原材料的计量允许偏差应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定；

4 清水混凝土宜采用专用生产线，不宜与其他品种混凝土交替生产，原材料投料前，必须将搅拌机清洗干净，拌合物的搅拌时间宜较普通混凝土延长20s～30s；

5 混凝土拌合物颜色应均匀一致，应保证同一视觉空间工程的混凝土无可见颜色差别；清水混凝土拌合物的工作性应稳定，且无分层、板结、离析、泌水现象，90min的坍落度经时损失宜小于30mm，且不应影响混凝土的正常施工；

6 混凝土拌合物从搅拌结束到施工现场浇筑使用 ，环境温度 25 。C 及以上时不宜超过 120 min，25 。C 以下时不宜超过 150 min， 时间确需延长，应经试验确定；

7 清水混凝土拌合物严禁添加配合比以外用水或外加剂；

8 混凝土拌合物运输到浇筑点，应逐车检查坍落度是否符合设计要求，目测混凝土是否存在颜色变化、泌水情况和分层离析等现象，严禁使用工作性和颜色不符合要求的拌合物；

- 9 混凝土拌合物运输到施工现场，应逐车检查坍落度，用于浇筑柱体的混凝土坍落度宜为150mm±20mm，用于浇筑墙、梁、板的混凝土坍落度宜为170mm±20mm，根据清水混凝土特性，也可增加扩展度测试确定清水混凝土性能，用于浇筑的混凝土扩展度宜为480mm±20mm。

  - 7.4 混凝土浇筑

7.4.1 混凝土浇筑前，应做好下列准备：

1 检查模板及支架、钢筋、预埋件及管件等的位置、尺寸；

2 检查混凝土下料、浇筑有无障碍；

3 检查模板内垃圾清理情况，保持模内清洁、无积水；

4 检查夜间照明、浇捣用具、人员配备、混凝土运输车辆配置情况等，保证混凝土均匀、连续浇筑。

7.4.2 混凝土浇筑班组应进行事先培训，并保持稳定。

7.4.3 清水混凝土浇筑除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 同一区域的混凝土，应先浇筑竖向结构后水平结构，并宜连续进行，分层厚度不宜超过500mm，并应控制分层浇筑的间隔时间；

2 墙、柱浇筑，在根部宜先铺设厚度30mm~50mm同配合比水泥砂浆，再浇筑混凝土；

3 门窗洞口混凝土浇筑，应从洞口两侧对称下料、同时浇筑，避免窗模偏位或压力不均匀产生变形；

4 当需要同时浇筑清水混凝土构件、非清水混凝土构件时，严禁非清水混凝土流入清水混凝土构件，浇筑时应先浇筑清水混凝土，后浇筑非清水混凝土；

5 混凝土强度等级有差异的构件交接部位，应在交接区域采取分隔措施；分隔措施应牢固可靠，防止不同强度等级混凝土相互流淌，分隔位置应符合设计要求。

7.4.4 清水混凝土振捣除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 采用振捣棒进行振捣时，清水混凝土的振捣点应从一个端头开始向另一个端头分布，且布棒应均匀；

2 宜采用二次振捣法，振捣时应做到“快插慢拔”，以混凝土不再显著下沉、不出现气泡、表面不泛出灰浆为准；

3 振捣时不得碰撞钢筋、模板、预埋件和止水带等；振捣棒移位间距不应超过振动半径的1.5倍，与侧模距离宜为50mm~100mm；

4 混凝土布料、振捣过程中，应减少砂浆的飞溅，并应清理掉未浇段模板内侧的飞溅砂浆；

5 浇筑门窗洞口时，振捣棒距洞边不宜小于300mm，从两侧同时振捣防止洞口变形，预留洞口的下方应通过外部敲击模板等方式保证混凝土成型质量；

6 当钢筋密集，振捣棒无法伸入构件内部进行振捣时，应采取其他有效措施保证浇筑质量。

  - 7.5 混凝土养护

7.5.1 清水混凝土养护应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666实施，混凝土暴露面收浆后采取塑料布覆盖保湿养护措施是为了防止混凝土脱水产生裂缝。清水混凝土养护较普通混凝土严格，要避免由于养护对混凝土表面造成的污染。考虑现场可能存在的焊接作业，宜采用阻燃性能的保温材料。

7.5.2 梁板混凝土外露面在浇筑后12h内进行养护，其他混凝土构件应在拆模后立即养护。宜采用定制无色塑料薄膜包裹保湿养护，同时兼做防污染保护；如需保温，可在塑料薄膜外覆盖防火草席被或草袋；对同一视觉范围内的混凝土宜施以相同的养护条件，保证混凝土表面色均性。

7.5.3 不宜采用养护剂养护，对于异形构件、高空竖向结构等采取常规措施难以实施有效养护的部位，可采用喷涂养护剂的方式进行养护；不得采用对混凝土表面有污染的养护材料和养护剂。

7.5.4 清水混凝土养护时间应在符合《混凝土质量控制标准》GB 50164养护要求基础上，根据结构和构件尺寸、混凝土强度等级、区域或环境温度等适当延长。

- 8 装配式清水混凝土

  - 一般规定

8.1.1 对装配式清水混凝土构件的外观质量要求均指清水面，其他面均按照普通混凝土装配式构件的相关规定执行。

8.1.2  装配式构件生产前应做好深化设计、技术准备、场地准备、物资设备准备、劳动力准备以及样板构件制作等工作。

8.1.3  装配式构件生产可包括模具、钢筋与预埋件、混凝土、拆模与养护、清水面防护和成品存放、保护等。

8.1.4  装配式构件的质量检验，应在模具、钢筋、预应力和混凝土等过程的检验批检验合格的基础上，确认构件成品的外观质量、尺寸偏差和结构性能等检验项目满足设计要求。

8.1.5  装配式构件生产过程中本工序不合格不得转序，装配式构件不合格不得出厂。

8.1.6  深化设计应形成成套装配式清水混凝土构件加工图文件，加工图文件应满足装配式构件制作和安装施工的要求，并应符合国家现行有关标准及合同等要求，成套装配式构件加工图文件宜包括下列内容：

1 图纸目录、深化设计说明、外观质量标准；

2 装配式构件的平面（或立面）布置图、模具图、钢筋图；

3 预埋吊件及有关专业预留和预埋件布置图；

4 装配式构件装配节点细部深化详图；

5 夹心保温外墙板内外叶墙拉结件布置图和保温板排版图；

6 装配式构件型号、数量统计表；

7 有关计算书、主要材料和配件统计表；

8 其他与生产和施工有关的措施。

8.1.7 深化设计应和建筑、结构、内装和机电等各专业充分协调，宜采用BIM软件辅助设计，并考虑装配式构件的生产、运输、存放与安装等相关内容。

8.1.8 样板构件的结构形式宜与批量构件相同或类似，外形尺寸可按比例制作，其体量宜能起到验证模具体系、混凝土配合比、生产工艺和成品外观检验参照的作用。

8.1.9 装配式构件的首件应具有代表性，选择典型种类和型号最多的构件之一作为首件。

  - 模具

8.2.1 模具应根据构件结构类型、质量要求及施工工艺进行设计，并应按照设计图纸和工艺文件加工制作。

8.2.2 模具的承载力、刚度和稳定性应满足装配式构件生产要求。

8.2.3 模具应满足装配式构件成型、顺利脱模和表面质量效果的要求。

8.2.4 模具的可拆卸部件应连接可靠、拆卸方便和定位准确，且在正常维护下应能重复周转使用。

8.2.5 模具正式生产前应制作首件，检验模具体系和混凝土施工工艺，经检验合格后方可批量生产。

8.2.6 模具组装后应进行检查检验，符合要求后应进行试生产。浇筑混凝土时，应对模具进行观察和维护，发生异常情况时应及时处理。

8.2.7 模具安装前应满足下列要求：

1 模具每次使用后应清理干净，与混凝土接触部分不得留有水泥浆、混凝土残渣；

2 模具安装前应进行清理，清理后的模具内表面的任何部位不得有残留杂物；

3 单块模具检验合格后模具内表面应均匀涂刷脱模剂，模具夹角处不得漏涂，钢筋、预埋件不得沾有脱模剂；

4 脱模剂宜选用质量稳定、适于喷涂、脱模效果好的蜡质或水性脱模剂，并应具有改善混凝土构件外观质量效果的功能；

5 清水面局部带有石材或面砖等饰面的模具面应在饰面材料入模前涂抹脱模剂，不得在饰面上直接涂抹脱模剂；

6 对模具平整度和挠度进行复核，对不满足要求的模具进行矫正打磨。

8.2.8 模具安装应满足下列要求：

1 模具安装应按模具设计施工方案要求的顺序进行；

2 固定在模具上的预埋件、预留孔应位置准确、安装牢固，不得遗漏；

3 模具安装就位后，接缝及连接部位应有密封措施，不得漏浆；

4 模具安装后应进行质量检验。

  - 构件拆模与养护

8.3.1 装配式构件拆模、吊运与养护应按照生产方案的相关要求组织实施，在厂区内运输、码放和储存应采取可靠安全措施，并应根据出厂顺序计划合理安排。

8.3.2 模具拆除后应存放在坚实、平整并设有排水措施的场地，对于需要周转使用或改制的模具，存放过程中应采取措施避免变形和损坏。

8.3.3 拆模时，应保证装配式构件表面及棱角不受损伤，模具的拆除顺序应按模具设计施工方案进行，并应符合下列规定：

1 拆模前，应将所有固定预埋件、插筋及预埋螺栓的固定螺栓、卡具和磁力盒等临时固定件拆除，不得遗漏；

2 蒸养降温后应及时拆模，延迟拆模时间不宜超过2h；

3 拆开侧模应先拆除固定螺栓和顶丝，再平移侧模离开构件；

4 不得用工具在构件边缘撬开。

8.3.4 装配式构件脱模起吊应垂直平稳、不得磕碰或损坏边角，构件出模后应放在有防护的支垫上，并不宜使清水面朝下，翻转时应符合下列要求：

1 可用软吊带捆绑从一侧吊起后翻转；

2 可直接用构件顶部的吊具，吊起后翻转；

3 翻转的支承处应垫橡胶或厚泡沫塑料板。

8.3.5 模具吊离模位时，模具和混凝土结构之间的连接应全部拆除，移动模具时不得碰撞构件，模具拆除后应及时清理板面，并应涂刷隔离剂；对变形部位，应及时修复。

8.3.6 脱模后的构件养护可采用水中养护、自然养护、喷淋养护或涂刷养护剂等方式，养护方式和养护制度应经过试验确定后实施。

8.3.7 混凝土浇筑完毕后，应按样板构件或首件确定的养护方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：

1 同一工程装配式构件可根据季节或环境温度的变化采取不同的养护方式和养护制度；

2 静停期间，混凝土经过成型抹面后应及时使用塑料薄膜等洁净物覆盖；

3 当采用热养护时，预养护不应少于1.5h，升温速率不宜超过15℃/h，降温速率不宜超过15℃/h，恒温最高温度不宜超过55℃，蒸养构件脱模后宜保湿养护；

4 应确保混凝土各点养护温度均匀一致，热养护过程应定时进行测温并记录；

5 当采用自然养护时，应使用塑料薄膜等洁净物覆盖浇水保湿；

6 脱模时构件表面温度与环境温度相差不宜超过20℃；

7 大体积混凝土生产中，应根据环境和气候条件采取相应的温度控制措施。

8.3.8 同工程、同清水效果要求的构件养护方式应保持一致，养护水及覆盖物应洁净，不得污染清水面。

8.3.9 装配式构件清水面应使用保护剂进行表面防护，清水面防护应作为构件生产的一道工序。

  - 构件安装

8.4.1 装配式施工应进行全过程质量控制。同一工程、相同清水效果要求的后浇部位，原材料和施工工艺应保持一致。

8.4.2 装配式工程施工宜采用建筑信息模型技术对施工全过程及关键工艺进行信息化模拟。

8.4.3 安装施工前，应核查已施工完成结构、基础的外观质量和尺寸偏差，确认混凝土强度、预留连接钢筋等预留预埋符合设计要求，并应核对装配式清水构件的混凝土强度及装配式清水构件和配件的型号、规格、数量等符合设计要求。

8.4.4 装配式清水构件吊装就位校核与调整应符合下列规定：

1 装配式清水构件表面的明缝、禅缝、对拉螺栓孔眼应横平竖直、水平交圈、竖向成线；

2 装配式清水构件表面的装饰图案和装饰片应完整、连续；

3 相邻装配式清水构件之间接缝应平直、均匀，接缝宽度应符合设计要求。

8.4.5  装配式清水构件安装应符合下列规定：

1 装配式柱应采用定位装置严格控制连接钢筋定位精度；

2 装配式剪力墙或装配式外挂墙板安装就位前应在墙板底部设置调平装置，保证接缝宽度满足设计精度要求；

3 装配式梁安装前应复核柱钢筋与梁钢筋位置、尺寸，可采用减小梁纵筋锚固长度、优化梁组合封闭箍形式等高效安装技术措施；

4 叠合楼板安装时，支撑体系应设施工起拱，并应对板底平整度、接缝高差、进行校核；

5 装配式楼梯安装前应检查楼梯构件平面定位及标高，并宜设置调平装置；就位后，应及时调整并固定。

8.4.6 装配式清水外墙安装应符合下列规定：

1 安装前应按设计文件做好定位控制线、标高线、细部节点线等，放线应清晰、位置准确；

2 与主体结构的连接节点进行装修封闭时，应保证连接节点原有的变形能力并便于后期检修、维护。

8.4.7 装配式清水外墙板接缝防水施工应符合下列规定：

1 接缝部位缺棱掉角处应进行修补，不得采用剔凿的方式清理残渣或增加接缝宽度；

2 密封胶施工前，与其接触部位的保护剂应取得合格的相容性试验报告；

3 密封胶应选择合适的颜色，使密封线条与清水效果相协调；当密封胶表面涂刷有色涂料时，密封胶应具有可涂刷性；

4 其他要求应符合现行行业标准《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458的规定。

5 在抗震设防烈度≥7度地区，接缝防水构造应满足《建筑抗震设计规范》GB 50011要求。

  - 使用维护

8.5.1 装配式建筑应建立严格有效的使用维护管理制度，明确维护管理内容和职责。

8.5.2 装配式建筑应制定防尘、防油、防污染的防护措施，对于有外漏易锈蚀部分的埋件或连接件应及时除锈补漆或采取其他防锈措施。

8.5.3 装配式建筑的清水面应定时维护，污染较重地区以三个月左右清洗一次为宜，其余地区可根据情况适当延长。清水面应根据经年劣化原因制定合理的修复措施，恢复其结构耐久性。

8.5.4 保护剂应根据其说明书上规定的使用年限及现场实际使用情况重新涂刷。

- 9 表面处理与保护剂施工

  - 清水混凝土表面处理

9.1.1 对于局部不满足质量标准的部位应进行处理。处理前应由施工单位编制方案，且在样板构件上做试验，优选修补方法和材料配比，经建设单位、设计单位、监理单位同意后实施。

9.1.2 混凝土表面的缺陷处理应符合设计要求，且与基底粘结牢固。

9.1.3 清水混凝土表面污染物及印迹应及时清除，表面气泡均匀、细小，气泡直径不超过质量标准要求时，可不进行修复。不符合要求的气泡、孔眼和砂带及螺栓孔眼等缺陷应根据方案并在样板构件上试验确定的清水混凝土修补方法和材料配比实施。

1 将需要修复的混凝土周围覆盖，防止污染。

2 用界面剂稀释液调配成颜色与混凝土基本相同的水泥腻子备用，必要时可添加调色剂。

3 用刮刀将上述水泥净浆刮于需修复部位，方法与刮水泥腻子相同。待腻子终凝后打砂纸，再刮至表面平整。

4 擦净修复部位混凝土表面，覆盖养护。

9. 1. 4 螺栓孔眼的修补可按下列工序进行：

1 需要修复的混凝土周围覆盖，尽可能防止污染。

2 采用与清水混凝土相同材料、相同水胶比的砂浆，砂浆中掺入粒径不大于10mm，体积比为20%的粗骨料和膨胀剂，进行塞堵。堵孔时必须将孔内塞实，不得留有空隙。

3 用界面剂稀释液调配成颜色与混凝土基本相同的水泥腻子备用。

4 用刮刀取上述水泥净浆抹于需修复部位，方法与刮水泥腻子相同。待腻子终凝后打砂纸，再刮至表面平整。

9. 1. 5 螺栓孔堵孔可按下列工序进行：

1 去除对拉螺栓孔内PVC套管。

2 用有防水效果的微膨胀水泥砂浆填充至对拉螺栓孔眼表面

2 mm～3 mm 处，采用专用工具捣实。

3 用腻子填充修平对拉螺栓孔眼。

9.1.4 螺栓孔堵孔质量要求：

1 混凝土表面细粒污染物可采用细砂纸打磨清除，并应避免损伤混凝土表面光洁度。

2 混凝土表面处理应自然，无明显修补痕迹，表面颜色应均匀一致。

  - 清水混凝土保护剂施工

9.2.1清水混凝土表面宜采用透明保护剂，保护剂应具有良好的粘结性、耐老化性、耐腐蚀性、防水性能、防污染性能、符合环保要求，对混凝土具有良好保护性能且不影响混凝土观感质量。

1 保护剂应具有对混凝土保护性修复调整作用。

2 清水保护剂类型分为涂膜型及渗透型，保护剂宜选用耐久性良好的涂料。

3 保护剂应具有憎水性能、耐水性能、防污染性能。

9.2.2 保护剂施工前，应将外露面清理干净，施工时，混凝土面应保持干燥。

9.2.3 保护剂施工应按照产品说明书的要求进行，保护剂应分层施工，各涂层应色泽均匀、平整光滑，无流坠、刷痕。同一工程所选用涂料及施工工艺应保持一致。

9.2.4 保护剂大面积施工前，应做样板，样板段应具有足够代表性。

9.2.5 保护剂涂刷施工应符合下列规定:

1 5℃以下的低温或85%以上的高湿度环境条件下应避免施工。

2 施工中遇下雨应立即停止施工，用保护膜保护涂装面。

3 4级及以上大风天气宜避免施工，否则应采取防护措施。

9.2.6 保护剂施工完成后外观颜色应均匀一致，光泽均匀，光滑无挡手感，不允许出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼以及刷纹等。

9.2.7 保护剂施工完成后，应及时进行成品保护。

- 10 成品保护

  - 施工阶段保护

10.1.1 清水混凝土拆模后应使用塑料薄膜将混凝土进行封严，以防表面污染。塑料薄膜若有破损，应及时修补或更换。

10.1.2 成品保护的塑料薄膜应用专用纸胶粘贴于即将浇筑楼层的模板下方，避免浇筑混凝土的过程中流浆污染成型混凝土面。

10.1.3 施工完成的上下层清水混凝土构件成品保护的塑料薄膜搭接时应采用上面的塑料薄膜压下面的塑料薄膜，并采用宽胶布密封，但必须避免宽胶布直接与混凝土面接触。

10.1.4 人员可以接触到的结构构件拆模后使用塑料薄膜粘贴硬塑料条保护，防止破坏清水混凝土的阳角部位。

10.1.5 出入口位置应尽量避开清水混凝土构件。无法避开时，应将构件用塑料薄膜全包裹保护，包裹应严密，并在构件阳角贴硬塑料条，地面以上1.5m高度范围内采用硬质材料包裹保护。

10.1.6  对于多层以上的清水混凝土建筑，外架底部应采用模板、塑料薄膜进行全封闭，严禁污水、灰尘从该封闭楼层往下流。外架拆除施工时注意对清水混凝土的保护，避免损伤或污染清水混凝土表面。外架的附墙宜通过在非清水楼板上预埋附墙件的方式进行。

10.1.7 大型机械设备如塔吊、施工电梯等选位时应尽量避免选择在清水混凝土构件位置。如无法避开时，塔吊附墙杆件应采取抱箍方式附着于清水混凝土构件，不得采用预埋钢板焊接的方式。施工电梯的附着应设置在室内楼板面等非清水混凝土构件上。

10.1.8 采用吊篮、挂架等作业时，靠近墙面一侧应采用干净、不掉色的软布缠裹防止吊篮撞坏清水混凝土墙面。

10.1.9 清水混凝土构件间幕墙施工时，应先采取铺设不掉色软布方式对清水构件进行保护。幕墙玻璃胶打胶、切割等施工过程中不得对清水混凝土构件造成污染、破坏。胶条成形线条应与清水混凝土线条保持一致。

10.1.10 混凝土施工过程中应当避免过度堆载产生较大集中荷载，使支承层清水混凝土结构产生应力裂缝；已成型清水混凝土结构也应避免过度堆载产生较大集中荷载。

  - 使用过程保护与维护

10.2.1 清水混凝土表面应定时维护，污染较重地区以三个月左右清洗一次为宜，其余地区可根据情况适当延长。

10.2.2 清水混凝土保护剂应根据其说明书上规定的使用年限以及现场实际使用情况适时重新涂刷。

- 11 质量验收

  - 模板工程

11.1.1 加工的大模板应按设计要求对其模板尺寸、方正、接缝、企口和板面平整度等进行验收，也要对模板及配件数量进行统计。模板制作尺寸的允许偏差与检验方法应符合表11.1.1的规定。

检查数量：全数检查。

表11.1.1  模板制作尺寸允许偏差与检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通清水 混凝土 | 饰面清水 混凝土 |  |
| 1 | 模板高度 | ± 2 | ± 2 | 卷尺量检查 |
| 2 | 模板宽度 | ± 1 | ± 1 | 卷尺量检查 |
| 3 | 整块模板对角线 | ≤3 | ≤3 | 卷尺量检查 |
| 4 | 单块模板对角线 | ≤3 | ≤2 | 卷尺量检查 |
| 5 | 模板平整度 | 3 | 2 | 2 m 靠尺、塞尺检查 |
| 6 | 边肋平直度 | 2 | 2 | 2 m 靠尺、塞尺检查 |
| 7 | 相邻板面拼缝高低差 | ≤ 1.0 | ≤0.5 | 平尺、塞尺检查 |
| 8 | 相邻面板接缝间隙 | ≤0.8 | ≤0.8 | 塞尺、尺量 |
| 9 | 连接孔中心距 | ± 1 | ± 1 | 游标卡尺 |
| 10 | 边框连接孔与面板距离 | ± 0.5 | ± 0.5 | 游标卡尺、钢板尺 |

11.1.2 模板面板应清洗干净，隔离剂应均匀涂刷；模板间的接缝应平整、严密，应粘贴海绵胶条，模板支撑应设置正确、连接牢固。

11.1.3 模板安装尺寸允许偏差与检验方法应符合表11.1.3的规定。检查数量：全数检查。

表 11.1.3   模板安装尺寸允许偏差与检验方法

| 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 普通清水 混凝土 | 饰面清水 混凝土 |  |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 墙、柱、梁 | 4 | 3 | 尺量 |
| 2 | 截面尺寸 |  |  | 墙、柱、梁 | ± 4 | ± 3 | 尺量 |
| 3 | 标高 |  |  |  | ± 5 | ± 3 | 水准仪、尺量 |
| 4 | 相邻板面高低差 |  |  |  | 1 | 1 | 尺量 |
| 5 | 模板 垂直度 |  | 不大于 5 m |  | 4 | 3 | 经纬仪、线坠、尺 量 |
|  |  |  | 大于 5 m |  | 6 | 5 |  |
| 6 | 表面平整度 |  |  |  | 3 | 2 | 塞尺、尺量 |
| 7 | 阴阳角 | 方正 |  |  | 3 | 2 | 方尺、楔形靠尺 |
|  |  | 顺直 |  |  | 3 | 2 | 线尺 |
| 8 | 预留 洞口 | 中心线位移 |  |  | 8 | 6 | 拉线、尺量 |
|  |  | 内孔洞尺寸 |  |  | +8 ，0 | +4 ，0 |  |
| 9 | 预埋 件、管、 螺栓 | 中心线位移 |  |  | 3 | 2 | 拉线、尺量 |
|  |  | 螺栓外露长度 |  |  | +5 ，0 | +5 ，0 | 尺量 |
| 10 | 门窗 洞口 | 中心线位移 |  |  | 8 | 5 | 拉线、尺量 |
|  |  | 宽、高 |  |  | ± 6 | ± 4 |  |
|  |  | 对角线 |  |  | 8 | 6 |  |

  - 钢筋工程

11.2.1 钢筋表面应清洁无浮锈；钢筋保护层垫块应与混凝土表面颜色接近，位置、间距准确；钢筋绑扎钢丝扎口和尾端应弯向构件截面内侧。

11.2.2 钢筋工程偏差与检验方法见表11.2.2的规定:

表 11.2.2   钢筋工程偏差与检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绑扎骨架 | 宽、高 | ± 5 | 尺量 |
|  |  | 长度 | ± 10 | 尺量 |
| 2 | 受力主筋 | 间距 | ± 10 | 尺量 |
|  |  | 排距 | ± 5 | 尺量 |
| 3 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ± 10 | 尺量 |
|  |  | 网眼尺寸 | ± 10 | 尺量连续 5 个间距 |
| 4 | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  | ± 10 | 尺量连续 5 个间距 |
| 5 | 钢筋弯起点位移 |  | 20 | 尺量 |
| 6 | 受力主筋保 护层 | 梁、柱、墙、板 | ± 3 | 尺量，主筋外表面至模板内 表面垂直距离 |
| 7 | 电弧焊 接焊缝 | 焊缝宽度 ≥0.7d | - 0.05d | 量规和尺量 |

  - 混凝土工程

11.3.1 混凝土表面观感颜色要求色泽均匀无明显色差。表面密实整洁，面层平整，阴阳角的棱角整齐平直，梁柱节点或楼板与墙体交角、线、面清晰，起拱线、面平顺。无油迹、锈斑、粉化物，无流淌和冲刷痕迹；无明显裂缝，无漏浆、跑模和胀模，无烂根、错台，无冷缝、夹杂物，无蜂窝、麻面和孔洞。

11.3.2 结构工程保持拆除模板后的原貌，无剔凿、磨、抹或涂刷修补处理痕迹。混凝土保护层准确，无露筋；预留孔洞、施工缝、后浇带洞口整齐。

11.3.3 混凝土外观质量要求与检验方法应符合表11.3.3的规定。检查数量：抽查各检验批的30%，且不应少于5件。

表 11.3.3   混凝土外观质量与检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 颜色基本一致，无明显色差 | 距离墙面 5 m 观察 |
| 2 | 修补 | 基本无修补痕迹 | 距离墙面 5 m 观察 |
| 3 | 气泡 | 最大直径不大于 8 mm，深度不大于 2 mm，每平方米气泡面积不大于 20 cm2 | 尺量 |
| 4 | 裂缝 | 宽度小于 0.2 mm，且长度不大于 1 000 mm | 尺量、刻度放大镜 |
| 5 | 光洁度 | 无漏浆、流淌及冲刷痕迹， 无油迹、 墨迹及锈斑，无粉化物 | 观察 |
| 6 | 对拉螺栓孔眼 | 排列整齐，孔洞密封堵实，凹孔棱 角清晰圆滑 | 观察、尺量 |
| 7 | 明缝 | 位置规律、整齐，深度一致，水平 交圈 | 观察、尺量 |
| 8 | 禅缝 | 横平竖直，水平交圈，竖向成线 | 观察、尺量 |

11.3.4 混凝土构件外形尺寸应符合下列规定：

1 几何尺寸准确、阴阳角的棱角整齐、角度方正；外檐阴阳大角垂直整齐，折线、腰线平顺；门窗边线顺直，不偏斜；阳台边角线顺直，无明显凹凸错位；滴水槽（檐）顺直整齐。

2 垂直度、平整度允许偏差达到混凝土规范要求，达到高级抹灰质量验收规范要求。

3 混凝土结构控制偏差与检验方法应符合表11.3.4的规定。检查数量：抽查各检验批的30%，且不应少于5件。

表 11.3.4   混凝土结构控制偏差与检验方法

| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通清水 混凝土 | 饰面清水 混凝土 |  |
| 1 | 轴线位移 | 墙、柱、梁 | 6 | 5 | 尺量 |
| 2 | 截面尺寸 | 墙、柱、梁 | ± 5 | ± 3 | 尺量 |
| 3 | 垂直度 | 层高 | 8 | 5 | 经纬仪、线坠、尺 量 |
|  |  | 全高（H） | H/1000， 且≤30 | H/1000， 且≤30 |  |
| 4 | 表面平整度 |  | 4 | 3 | 2 m 靠尺、塞尺 |
| 5 | 角线顺直 |  | 4 | 3 | 拉线、尺量 |
| 6 | 预留洞口中心线位置 |  | 10 | 8 | 尺量 |
| 7 | 标高 | 层高 | ± 8 | ± 5 | 水准仪、尺量 |
|  |  | 全高 | ± 30 | ± 30 |  |
| 8 | 阴阳角 | 方正 | 4 | 3 | 尺量 |
|  |  | 顺直 | 4 | 3 |  |
| 11 | 阳台、雨罩位置 |  | ± 8 | ± 5 | 尺量 |
| 10 | 明缝直线度 |  |  | 3 | 拉 5 m 线，不足 5 m 拉通线，钢尺检查 |
| 11 | 拼缝错台 |  | — | 2 | 尺量 |
| 12 | 禅缝交圈 |  | — | 5 | 拉 5 m 线，不足 5 m 拉通线，钢尺检查 |

  - 表面保护剂工程

11.4.1 保护剂喷刷遍数、单位面积用量应符合产品说明书要求；喷涂均匀、无遗漏，表面平整洁净，无色差；淋水后混凝土颜色无明显变化。

11.4.2 混凝土保护剂工程质量要求与检验方法应符合表11.4.2的规定。检查数量：按涂刷面积每500m2应划分为一个检验批，不足500m2的也应划分为一个检验批。

表 11.4.2   混凝土保护剂表面效果与检验方法

| 项次 | 项 目 | 表面效果 | 检验方法和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜 色 | 与确定的样板颜色一致 | 距墙面 5 m 处肉眼观察 |
| 2 | 泛 碱 | 不允许 | 观 察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽均匀；平整光滑 | 观察、手摸检验 |
| 4 | 流坠、刷纹 | 无流坠、无刷纹 | 观 察 |

# 本规程用词说明

1   为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   条文中指明应按其他有关标准执行的写法有：“应符合……规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《混凝土结构通用规范》GB 55008

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《混凝土外加剂》GB 8076

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《混凝土结构设计规范》GB/T 50010

- 《建筑模数协调标准》GB/T 50002

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

- 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

- 《预拌混凝土》GB/T 14902

- 《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171

- 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

- 《建设用砂》GB/T 14684

- 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

- 《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408

- 《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015

- 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

- 《混凝土用水标准》JGJ 63

- 《组合结构设计规范》JGJ 138

- 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

- 《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

- 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

- 《混凝土防冻剂》JC/T 475

- 《高性能混凝土应用技术规程》CECS 207

- 四川省工程建设地方标准

四川省建筑工程清水混凝土施工技术规程

Technical Specification for Architectural Engineering Fair-Faced Concrete in Sichuan Province

DBJ51/T XXX －XXXX

# 条  文  说  明

编制说明

《四川省建筑工程清水混凝土施工技术规程》（DBJ51/T065—XXXX），根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达四川省工程建设地方标准<清水混凝土建筑施工技术规程>编制计划的通知》（建标〔2024〕3031号）批准编制。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了近年我省大量工程实践经验，同时参考了国内有关技术法规、类似技术标准和研究成果，通过专项试验取得了制订本规范所必要的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序以及条文内容编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

- 1   总   则

- 1.0.1 随着我国建筑业整体水平的提高、绿色建筑与绿色施工理念的兴起，清水混凝土作为一项绿色建造技术越来越引起人们的重视，四川地区清水混凝土工程陆续出现。在这种情况下，为推进清水混凝土在建筑工程中的应用，编制组经过广泛调查研究，总结实践经验，参考有关国家标准及其他地区地方标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

- 1.0.2 本条规定了本规程的适用范围。本规程的规定为最低标准，当工程承包合同和设计文件对质量验收的要求高于本规程规定时，应当以承包合同的设计文件的要求为准。

1.0.3 本条提出了本规程的编制依据是现行国家及行业标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 、《清水混凝土应用技术规程》 JGJ 169  等，因此在执行本规程时强调应与这些标准配套使用。

- 3   基本规定

3.0.1 本条文说明清水混凝土的分类情况，饰面清水混凝土的质量验收标准高于普通清水混凝土。

3.0.3 原结构为混凝土结构时，加固计算和构造应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367中对增大截面加固法的有关规定；原结构为砌体结构时，加固计算和构造应符合现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702中对钢筋混凝土面层加固法的有关规定；当有抗震加固要求时，加固计算和构造尚应符合现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116中对板墙加固法、壁柱加固法、混凝土套加固法等的规定。

3.0.6 本条规定了清水混凝土质量控制管理要求，提出了全过程质量控制。包括对模板、钢筋、混凝土等的选择；对模板的设计、加工、安装的质量控制；对混凝土的制备、运输、浇筑、振捣、养护、成品保护等工作的质量控制；保证模板的拆模时间、拆模程序、混凝土浇筑、养护条件及修复等工艺的一致性。这些都是混凝土表观颜色一致性的保证措施。

3.0.7 编制的专项施工方案包括施工布置、施工材料和机具选择、劳动力配备、施工工艺确定、成品保护、表面处理、施工质量控制与检查、施工计划、安全文明施工等内容。

3.0.9 通过样板对混凝土的配合比、模板体系、施工工艺等进行验证，并进行技能培训。

3.0.10 综合考虑各专业图纸进行深化设计，避免在清水混凝土表面剔凿。应就钢筋保护层、影响对拉螺栓排布和混凝土浇筑的钢筋间距、施工缝与明缝的一致性、后浇带设置等可能对清水混凝土饰面效果产生影响的部位进行协商。

3.0.11 混凝土中的碱（Na2O和K2O）与砂、石中含有的活性硅或某些碳酸盐类岩石骨料会发生化学反应，分别称之为“碱-硅酸反应”和“碱-碳酸盐反应”，统称为“碱-骨料反应”，能引起混凝土开裂。发生“碱-骨料反应”的充分条件是：混凝土含有较高的碱含量、骨料有较高的碱活性，以及水的参与。所以本条规定了潮湿环境下和干湿交替环境的混凝土宜选择非碱活性骨料。当采用碱活性骨料时，应对混凝土的总碱含量和发生“碱-骨料反应”的条件控制进行论证，确保清水混凝土的施工质量和耐久性。

3.0.12 在清水混凝土表面涂刷保护剂的目的是增强混凝土表面饰面效果持久性及结构的耐久性，同时起到一定的美化作用。为保持混凝土表面自然的机理及质感，可选用透明保护剂。采用着色透明保护剂，可以进一步改善混凝土表面的色均性。

- 4   工程设计

  - 4.1   一般规定

4.1.1、4.1.2、4.1.4为合理安排施工，设计图纸中需明确清水混凝土的类型及细部要求。为做到经济合理，在考虑饰面效果的同时兼顾标准化和模数化。

4.1.5 本条规定是为了保证清水混凝土饰面效果的一致性。

4.1.6 同一批次清水混凝土使用的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥应保证为同一厂家、同一批次生产，以保证清水混凝土表面颜色一致性。

4.1.8 模数化或标准化不仅仅指尺寸方面，也包括预留预埋。

4.1.9 本条主要强调两个常识性的基本要求：一是应从设计与施工两方面共同采取措施，保证新旧两部分能形成整体共同工作；二是应避免对未加固部分以及相关结构、构件及地基基础造成不利的影响。

4.1.10 由于清水混凝土修补与防护工程的复杂性，使用的修补材料和保护剂需要经过专项设计。这是因为这些材料的性能、用量和施工方式等都需要根据实际情况进行合理的设计，以确保修补效果和防护效果的可靠性和持久性。

  - 4.2    结构设计

4.2.2 本条规定了清水混凝土的最低适宜强度等级。相邻构件的混凝士强度等级宜一致是防止不同配合比的相邻部位表面色差过大。

4.2.4 本条规定了当碰到螺栓孔眼与主筋位置矛盾时，设计应同时兼顾结构安全和建筑饰面效果，宜采取主筋错开螺栓位置予以解决。

4.2.5 采用带肋钢筋和适当增加配筋率的措施，是为了减少和限制混凝土表面的裂缝；后浇带的位置与宽度规定主要是为了控制清水混凝土饰面效果和降低施工难度。

- 5   模板工程

  - 5.1   模板选择

5. 1. 2 各种与模板面板适应的背楞对比如表 1。

表 1    各模板体系对比表

| 序号 | 模 板 构 造 |  | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型材框架胶合板模板 | 面板为木胶合板，以方木作背楞，与面板采用螺钉或钢钉连接的模板，或边框和肋以特制空腹或实腹型材作边框和背楞，与面板采用螺钉或抽芯铆钉连接的模板 | 模板充分利用了钢背楞和木面板两种材料的优势；通用性、灵活性好；模板自重较轻 | — |
| 2 | 全钢大模板 | 以型钢为背楞，5mm~6mm厚钢板为面板，焊接而成 | 模板刚度好、整体性好 | 模板不便于改装使用，混凝土表面气泡多 |
| 3 | 内衬木模的钢模板 | 以型钢为背楞，4mm~6mm厚钢板为面板，焊接而成；在钢板内衬优质木模板 | 模板刚度好、整体性好 | 模板不便于改装使用，成本较高 |
| 4 | 全胶合板模板 | 面板为胶合板模板、肋背楞均采用木枋制作的模板 | 便于现场加工 | 模板刚度较差 |

四川地区房建施工中通常采用胶合板模板。但用于清水混凝土施工时，胶合板模板刚度差、模板间拼缝、接缝质量不易保证，从而对清水混凝土成型质量造成较大影响。综合比较各类型模板体系，结合四川地区清水混凝土施工经验，当工程无特殊要求时宜选用型材框架胶合板模板作为清水混凝土施工模板体系。

该体系采用方钢管和双槽钢组成。该模板体系的主受力支撑体系，方钢管和双槽钢的连接采用焊接，焊接时采用点焊，而非满焊，使大模的拆散和组装变得十分容易，加大了模板构件的通用性和使用灵活性、重复周转性，现场极易就地通过组合拆除，变换大模尺寸以满足可能的不同部位的使用需要。如图 1 所示 。

图 1    钢框胶合板模板体系

1—方钢管边框；  2—角钢； 3—方钢管背楞；  4—双槽钢背楞； 5—组合边框； 6—吊环 ； 7—胶合板模板面板

清水混凝土模板支架刚度变形值不低于 JGJ 162 中的相关规定。

  - 5.2   模板设计

5.2.3模板配置应本着在满足设计要求、质量目标要求的情况下，充分考虑所有结构的几何尺寸，宜采用具有通用性的模板，并综合考虑模板的施工调配，增加模板的周转次数，提高模板利用率。同类模板配制时，应采用标准型模板，避免使用异形模板。单块模板的重量在现场起重设备的允许起重荷载范围内。模板体系化可减少施工现场的制作强度，保证模板的加工精度和强度，降低施工现场的管理和协调难度。统一化的设计，便于考虑模板的周转使用，大大提高拆装速度，提高使用效率，同时降低拆模板破损率，最终降低工程成本。

5.2.5阴、阳角模板细部可分别参照图2、图3做法设计：

图 2    阴角模板细部做法

图 3    阳角模板细部做法

1—定型模板；  2—增设方钢； 3—海绵条

5.2.6在总结清水混凝土实例的基础上，本规程给出不设置明缝、孔眼的清水混凝土模板细部处理做法。

1 清水混凝土要求不设置明缝，施工缝需达到禅缝效果。在模板上口设置定型硬塑料条（可用明缝条），定型硬塑料条下口与设计施工缝位置保持一致，浇筑混凝土时浇筑至定型硬塑料条上口。如图4所示：

模板拆除后取出定型硬塑料条（明缝条），采用云石机切割整齐成线。在进行清水梁施工时，采取相应的下包加固措施，则可保证柱上口与梁混凝土接头处施工缝形成良好的禅缝效果。

2 清水混凝土要求不设置孔眼时，可采取提高模板加固刚度、留孔后封堵或其他加固工艺。

图 4    分步浇筑柱施工措施

1—模板体系 ；2—拟浇筑混凝土； 3—明缝条

  - 5.3   模板加工

5.3.1 模板面板的处理：

1 在深化设计阶段明确模板拼缝所形成的禅缝位置，当面板采用胶合板模板时，合理选用常见的915mm×1830mm×18mm及1220mm×2440mm×18mm等规格模板。也可根据设计禅缝位置需要选用定尺或非标准规格模板。

2 胶合板模板面板采用螺钉或螺栓固定时宜从模板背后固定，保证模板不穿透。

3 胶合板模板与边框接缝采用硅胶或厚双面胶带封边，使模板在反复使用后保持密封。

5.4.3 对拉螺栓安装不正确，易造成模板的损伤和对拉螺栓孔眼处漏浆。当构件内钢筋与型钢连接，且连接器已在工厂预加工时，钢筋位置难以进行调整。因此在进行钢与型钢混凝土

组合结构清水施工时，需要综合考虑模板开孔位置与钢筋穿插位置，避免冲突。此外，模板开孔位置应避开构件内型钢翼缘；当开孔位置与型钢腹板冲突时，可在钢腹板上进行开孔。

  - 5.4   模板安装

5.4.4 三接头限位止水螺栓可防止对拉螺栓孔眼渗水，如图5所示 。

图 5    三接头限位止水螺栓

1—可周转的螺栓节 ；2—留在混凝土内的螺栓节 ； 3—止水片

5.4.5 与常规的螺栓连接相比，使用工具式夹具连接清水混凝土大模板拆装方便，极大提高了安装就位速度，如图6所示。只需用一把榔头分别敲击销子的两端，通过销子的上下移动和与其吻合的垂直爪体上的斜齿相互作用，带动夹具夹紧或放松；夹具两侧的爪头都采用20。斜口设计，在夹具夹紧的同时，保证了整个夹具横向带齿条的锁具紧贴模板边框，在保证拼缝紧密的同时，三维受力的夹具在保证侧向连接强度的同时有效防止了模板拼缝处的错台。其灵活可靠的连接方式也有效地解决了异形部位的连接和转角部位的连接。

图 6    清水混凝土大模板夹具

1—模板方钢边框；  2—销子 ； 3—模板方钢背楞；  4—斜齿 ； 5—爪体

  - 5.5   模板细部处理

5.5.1 为防止面板拼缝位置漏浆，模板拼缝处背面切85°坡口，并注满胶，然后用密封条沿缝贴好，再用木条压实，钉子钉牢，贴上胶带纸封严。

5.5.2 面板与龙骨的安装宜在操作平台上进行，面板朝上，背楞体系朝下。由两人协同作用进行模板固定，其中一人在操作平台上方固定面板，另一人在操作平台下方钉钉。安装面板所使用的钉子长度不得超过角钢厚度和模板厚度之和，安装完成后模板面不得出现钉子痕迹，更不能从模板面往背楞方向钉，如图8所示。

图 8   模板面板与背楞龙骨连接方式示意

1—槽钢背楞； 2—方钢管； 3—清水混凝土面板；  4—螺钉；

5—角钢； 6—型材边框 1； 7—型材边框 2

  - 5.6 模板拆除与维护

5.6.1 清水混凝土拆模时间宜适当延长，一方面可以加强混凝土的养护，另一方面减小拆模时对混凝土表面、棱角可能造成的破坏。此外，根据实践观察，清水混凝土模板拆除时间会对其成型的颜色产生一定影响，因此当对清水混凝土表观颜色有特殊要求时，拆模时间需通过样板试验进一步确定。

5.6.3 拆除、搬运过程中应避免直接撬伤和拖伤模板，尤其是模板的四周边缘和角部。严禁直接撬模板面板的边缘和角部。

5.6.6 模板在现场存放时，需进行模板清理、脱模剂涂刷等工作，在翻转时容易损伤面板，故堆放层数不宜过多。模板平放时面板对面板、背楞对背楞。

  - 6    钢筋工程

  - 6.1   钢筋深化设计

6.1.3 需要对钢筋调整时遵循最小调整原则，首先考虑对梁钢筋的调整，尤其当对某节点贯通钢筋进行调整时，必须同时考虑对相邻节点的影响。钢筋调整时应在满足受力条件下优先考虑调整钢筋排布方式。

6.1.4 钢筋与型钢连接的各种方式应根据实际情况选用，同一节点不同钢筋可以选用不同方式进行连接，但要注意各种连接方式的使用条件限制：

1 钢筋绕过型钢：适用于钢筋能绕过型钢或钢筋按照最大1∶6角度弯折后能绕过型钢的情况，构件的外排钢筋多可采用此方式处理，宜优先选用。

2 钢筋伸至型钢边弯锚：这类处理方式仅适用于梁筋，当梁筋伸至型钢边直锚长度大于0.4Lae且伸过锚入构件中线时，可以采用此类处理方式。

3 钢筋穿过型钢腹板：这类处理方式适用于钢筋穿插位置与型钢腹板相交并且直锚长度不够时或钢筋穿过型钢后可贯通排布的情况。腹板应在构件加工厂采用机械开孔，不得在现场火焰开孔。一般型钢腹板其穿孔率不得大于25%，当穿孔率大于25%时需要对型钢腹板采用局部加厚的方式进行补强处理。钢筋直径与穿孔直径对照见表2。

表 2    钢筋直径与穿孔直径对照

| 钢筋直径（mm） | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔直径（mm） | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |

注：当钢筋穿插方向与型钢腹板方向斜交时 ，穿孔直径应适当放大 。

4 钢筋与型钢通过连接板焊接连接：适用于构件型钢外边缘距离混凝土外边缘距离较大的情况。要注意需避免连接板伸出后阻挡与其垂直方向的纵向钢筋穿插。当有双排钢筋时，不应都选用此种连接方式，以免下排钢筋难以焊接。

5 钢筋与型钢通过钢筋接驳器连接：适用于构件型钢外边缘距离混凝土外边缘距离较小的情况，考虑套筒与型钢连接时焊缝需要，套筒与套筒之间净距不得少于30 mm，套筒边缘距离型钢边不得少于25 mm。

6.1.5 清水混凝土对施工过程振捣质量要求非常高，同时严禁振捣棒与清水模板产生接触，给振捣位置预留的空间十分有限。因此如清水构件内存在型钢，必须在深化设计时充分考虑振捣需要，预留振捣位置。

  - 6.2   钢筋绑扎与安装

6.2.2

1 保证浇筑过程中竖向构件钢筋不致偏位后挤占水平构件纵筋穿插位置。

2 为避免水平构件纵向钢筋的连接板，钢筋接驳器被混凝土填埋、堵塞，当清水混凝土梁柱分步浇筑时，应对预先在加工厂焊接的连接件采取必要的保护措施。

6. 2. 4 为避免梁钢筋划伤梁底模板，可采取在梁底模板上放置包上布的木枋或旧模板等，钢筋绑扎完成在梁底放置好保护层垫块后将其抽出。

- 7   混凝土工程

  - 7.1   原材料

7.1.1 清水混凝土原材料的储量充足，颜色及技术参数等性能的稳定，是确保清水混凝土性能稳定性及表面色均性的重要条件。

7.1.2 水泥的选用参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《通用硅酸盐水泥》GB 175和《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015等规定提出，且应色泽均匀。

7.1.3 粉煤灰的选用参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596等规定提出，因粉煤灰烧失量主要由于未灼烧完全的碳造成，故为保障混凝土表观质量特对烧失量进一步要求。

7.1.4 粒化高炉矿渣粉的选用参照《水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046规定提出。

当掺用其他矿物掺合料时，应符合现行相关标准规定，并经过充分试验验证，确定满足清水混凝土要求后使用。掺入矿物掺合料可优化混凝土拌合物工作性，增加混凝土的密实度，有效降低混凝土内部水化热，降低裂缝发生的概率，提高清水混凝土的耐久性。常规的掺合料有粉煤灰、矿粉等。

7.1.5 骨料的选用参照《建设用卵石、碎石》GB/T 14685和《建设用砂》GB/T 14684规定提出，骨料中含泥量及泥块含量对清水混凝土表观效果影响较大，因此需严格控制。

7.1.6 外加剂应按《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119规定的试验方法确定减水剂的掺量；保证同一工程所用外加剂来自同一厂家同一品种；确保外加剂对清水混凝土耐久性及表观性能应无不利影响。

7.1.7 混凝土用水的主要控制项目包括pH值、不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、氯离子含量、水泥凝结时间差和水泥胶砂强度比，确保混凝土工作性能、力学性能及耐久性不受影响。

  - 7.2   配合比设计

7.2.1 清水混凝土配合比设计时应考虑混凝土耐久性，并经过实验室试配制备出适宜的混凝土表面颜色。

7.2.2 根据清水混凝土施工工艺和使用性能要求，推荐了清水混凝土配合比设计参数选取的建议值。建议胶凝材料用量较同强度普通混凝土适量提高，但在配合比设计时还是要坚持降低胶凝材料用量的设计原则，且骨料的用量不能过低，保证混凝土体积的稳定性。

7.2.3 经过初步配制试验确定的混凝土配合比，应通过上机试验进行验证，保证在实际生产条件下混凝土拌合物的性能符合设计和施工要求。

  - 7.3   混凝土配制及运输

7.3.1 保证清水混凝土生产计量的精度及清水混凝土的生产质量。生产单位每月应至少对计量设备自检一次；每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

7.3.2 通过对运输设备及过程进行要求，可进一步保证清水混凝土在运输过程中质量稳定。

7.3.3 原材料分仓或分罐储存管理，并进行不同批次原材料对比，确保配制清水混凝土用原材料前后统一，进而保证清水混凝土性能及表观色彩稳定。

参照《预拌混凝土》GB/T 14902的规定严格控制原材料的计量偏差。

适当延长清水混凝土搅拌时间可使混凝土拌合物更均匀，减水剂充分发挥分散作用。

混凝土拌合物坍落度等工作性能参照《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283和国家标准《预拌混凝土》GB/ T14902的相关条款；

混凝土拌合物运输到浇筑点，应逐车检查坍落度/扩展度是否符合设计要求，目测混凝土颜色有无变化和有无分层离析情况，严禁使用工作性和颜色不符合要求的拌合物。

  - 7.4  混凝土浇筑

7.4.1 混凝土浇筑前应做准备工作，确保施工条件完善，人员配备齐全，以保障清水混凝土施工质量和施工效率。

7.4.2 确保施工人员的操作规范性和一致性是保障清水混凝土质量的条件之一。

7.4.3 工程的建筑结构中往往有大量的型钢混凝土组合结构、斜撑等复杂结构，且钢筋密集。在进行混凝土浇筑时，往往因为结构构件异形、钢筋密集等因素造成混凝土无法振捣、混凝成型·质量差等一系列问题。针对这些部位，在清水混凝土浇筑时可采用自密实清水混凝土浇筑、外部附着式平板振捣器辅助振捣等措施保证钢筋密集的节点、复杂结构的混凝土密实度，保证混凝土浇筑质量。

7.4.4 合理振捣用以排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成水分和空隙，增加混凝土的密实度，减少内部微裂缝和改善混凝土强度，提高抗裂性。振捣时间长短应根据混凝土流动性大小而定。

  - 7.5   混凝土养护

7.5.2 养护剂喷洒过程中容易由于操作不当或喷洒不均匀造成混凝土表面水化不均造成色差，因此只有针对采用常规养护方式难以实施有效养护的部位才采取养护剂养护，且应尽可能避免对表面造成污染。

7.5.3 主要根据工程结构差异、季节性环境温差及进行合理养护。

- 8   装配式清水混凝土

  - 8.1   一般规定

8.1.1 在很多情况下，混凝土装配式构件仅对某一个或几个面有清水质量要求，本条规定了仅对混凝土构件有清水效果要求的清水面进行外观质量检验。

8.1.2 准备工作是开工生产的必要条件，应做到充分细致，为工程进展提供便利。除本条所提及的在深化设计、技术、生产场地、物资、劳动力和样板等主要方面进行充分的准备外，还应根据具体工程实际情况做好其他如安全生产、环保和节能等方面的准备工作。

鉴于样板构件还可能兼具试验或验证的功能，其制作时间可以和其他准备工作并行，但至少应在清水混凝土装配式构件批量生产前完成制作与参照确认。

  - 8.2   模具

8.2.1 由于模具是影响装配式清水混凝土构件成型质量的重要工具，因此，模具设计时应充分考虑构件结构类型、预留预埋和混凝土施工工艺等因素，并应绘制模具设计图纸制定工艺文件。

8.2.2 承载力、刚度和稳定性是保证模具及支撑安全、保证清水混凝土装配式构件成型质量的基本要求。

8.2.4 本条要求模具拆除设计时，可卸部件拆卸方便，连接可靠，定位准确。模具的重复周转性能不单是服从经济成本的需要，而且有利于保证质量和整体装配式工期。

8.2.8 清水混凝土装配式构件模具安装应按设计要求和技术交底进行，重点是支撑的完整和可靠，以及各连接部位的密封措施。

8.3.1 装配式清水混凝土构件对外观要求十分严格，采用绑扎的方式绑丝头容易接触模具，导致脱模后外露形成锈点，进而引起其表面局部变色。而且长时间暴露在空气中，可能会造成钢筋局部锈蚀，对结构耐久也不利。

8.3.2  采用不锈钢丝连接钢筋骨架可以避免绑丝外露产生的锈迹污染构件，要求每一个横向筋与竖向筋交点均应绑扎，绑扎丝拧紧不少于两圈，最后将丝头和丝尾应向里面按倒即尽量指向截面中心。

8.3.3 钢筋安装最容易出现的问题有如下方面：钢筋直径、数量和长度错误，钢筋锚固长度不够，悬挑部分的钢筋不到位和钢筋保护层厚度不符合要求等，因此生产中严格检查，确保结构构件的承载力和耐久性不受影响。

  - 8.4   混凝土

8.4.3 清水混凝土浇筑前做好确保模具支撑稳定的工作可以保证施工时的安全，模具内清洁无积水可以保证现浇清水混凝土表面的洁净。

如果混凝土入模时温度过低，则不易密实；当混凝土温度与模具之间温差过大时，易出现粘模现象。这两种情况都会影响清水外观质量。

浇筑高度过高时，会发生混凝土离析，从而导致清水混凝土表面发生分层、色泽不均匀的现象。严格控制分层浇筑的间隔时间是为了防止冷缝的出现。

浇筑和振捣既要保证混凝土均匀密实充满模具的每个角落，而且要更加注重浇筑顺序、振捣方法和准确控制浇筑厚度，以使混凝土中的气泡充分排出，减少构件外表面气泡数量。有的构件模具立面较深，在浇筑底部混凝土时分层厚度不易控制，这需要操作工人的准确把握，如采取一些控制技巧将非常有效。

  - 8.5   构件拆模与养护

8.5.1 在生产组织中，要统筹构件的安装需要和构件出模后的存放与倒运问题，尽可能减少倒运次数，减少磕棱掉角等质量缺陷，以确保构件的清水效果。

8.5.2 过早拆除模具可能造成混凝土构件变形、开裂或模具棱角损伤；构件出模时的混凝土强度过低，可能造成安全问题。

8.5.3 模具在吊出模位前，确认模具和混凝土结构之间无任何连接，保证起吊模具的安全，保护构件不受损伤。

8.5.6 装配式清水构件的养护包括早期的混凝土成型阶段养护和后期的构件出模后的养护，本条的养护是指早期养护，即混凝土浇筑完毕到拆模出池之前的养护，该阶段多采用热养护，也可以采用常温养护。

强调混凝土完成浇筑后及时覆盖和养护时覆盖，可以控制混凝土特别是表层失水太快，减少混凝土的塑性收缩，进而减少表面裂缝的产生。

混凝土热养护时不但应严格控制预养护时间、最高温度、升温速率、降温速率以及与环境温差以减少温度裂缝的产生，而且由于养护过程温度和时间的变化会影响混凝土颜色的不同，故强调尽可能地保证同工程不同构件的养护步调一致。

- 9   表面处理与保护剂施工

  - 9.1   清水混凝土表面处理

9.1.2 清水混凝土表面缺陷处理前，应对其周边进行包裹遮挡，同时对其下部采取断水措施。遮挡所用材料不得直接黏结在清水混凝土表面，可通过抱箍拉结、在非清水面黏结等方式，避免遮挡物在清水面黏结后造成的污染。

  - 9.2   清水混凝土保护剂施工

9.2.1 保护剂的修复调整作用使表面质感及颜色均一，提高混凝土观感效果；耐久性良好的保护剂可以对混凝土进行长时间的有效保护，保护混凝土不受中性化破坏，避免混凝土受到侵害而产生裂缝；保护剂的憎水、耐水及防污染性能能有效防止污痕，保持清水混凝土表面长久洁净。

9.2.4 对于清水混凝土项目，由于长时间裸露的混凝土基层容易受到各种污染和侵蚀，因此具备条件时应在清水混凝土完成养护后先进行保护剂打底施工，可以起到防水、隔气、增强耐久性的作用。

待结构封顶后，检查清水混凝土是否存在被污染的部位，如有轻微污染，用干净湿布擦去即可，污染严重的部位用砂纸打磨的方式进行处理。确实不能处理干净的部位用铲刀将涂层。

剔除，剔除后的部位用专用的调整布粘取和整体效果一致的涂料调整颜色后补涂底漆。各部位检查无误后，由上至下施工面层涂料。

9.2.5 本条规定了保护剂涂膜施工的环境条件：

1 5℃以下的低温或85%以上的高湿度环境将影响材料成膜，应避免施工；

2 强风时会使涂膜不均匀，加速挥发，影响成膜质量，且可造成污染。

- 10   成品保护

  - 10.1   施工阶段保护

10.1.2 施工过程中清水混凝土成品保护薄膜可按如图9所示方式进行固定：

图 9    施工过程中成品保护薄膜包裹方式示意

1—定型模板体系 ；2—塑料薄膜 ； 3—已浇筑混凝土； 4—模板柱箍；  5—专用纸胶， 压粘于塑料薄膜上

10.1.3 上层塑料薄膜压下层塑料薄膜主要是为了避免可能出现的雨水、污水沿着上下薄膜之间的拼缝处流入清水混凝土表面造成污染，上下塑料薄膜之间搭接长度不宜少轴150 mm，采用宽胶布在搭接底部进行收口，宽胶布与下层塑料薄膜交接处使用模板柱箍进行抱箍固定。

10.1.6 外架形式为悬挑式脚手架时，为避免灰尘、污水等污染混凝土面，需在每次悬挑时采用模板、塑料薄膜进行全封闭，严禁污水、灰尘从该封闭楼层往下流，如图10所示。

图 10    架体下部密封方式示意

1—清水梁； 2—清水柱； 3—模板条抱箍； 4—外架悬挑工字钢； 5—模板硬质保护； 6—外架扫地杆 ； 7—木跳板； 8—模板； 9—无机不透水卷材

10.1.7 塔吊附着采取清水柱抱箍方式进行时，附着杆件不得直接接触清水混凝土外表面，应采取可靠的隔离措施。可采用在清水柱先外包一层塑料薄膜、一层橡胶垫，在橡胶垫外部再包一层硬质模板，塔吊附着杆抱箍在模板外的方式来保护清水混凝土。

  - 10.2   使用过程保护与维护

10.2.1 清水混凝土表面以不损坏混凝土表面的工具及清洗剂清洗为宜，不宜使用化学清洁剂，严禁使用对清水混凝土保护剂或混凝土本身产生伤害的清洁剂清洗。